## Slide 1: Фізика тонких плівок
Ніконова Аліна Олександрівна

## Slide 2: ЛЕКЦІЯ 10
ЗАСТОСУВАННЯ ПЛІВКОВИХ МАТЕРІАЛІВ
Датчики температури

## Slide 3: Плівкові датчики
Основні види технологій виготовлення масивних і плівкових датчиків, сумісних із мікроелектронікою
Кремнієва технологія | Тонкоплівкова технологія | Товстоплівкова технологія
Вхідні величини |  | 
Зміна довжини | Зміна довжини | Зміна довжини
Температура | Температура | Температура
Магнітне поле | Магнітне поле | Магнітне поле
Світло, ІЧ-випромінювання | Світло, ІЧ-випромінювання | Ємність
Склад і концентрація газу | Склад і концентрація газу | -
- | Ємність | -
Слід зазначити, що всі три види технологій дозволяють виготовляти датчики з високою стабільністю, допускають мініатюризацію, високу рентабельність виробництва при малих витратах, а в останніх двох випадках і широкий температурний інтервал функціонування датчиків.

## Slide 4: Датчики температури
Одним із основних видів датчиків є датчики температури, оскільки вони мають широке застосування як у науці й техніці, так і у повсякденному житті. При використанні таких датчиків температура вимірюється на основі температурної залежності опору терморезистора як робочого елемента датчика.
До основних робочих характеристик (параметрів) відносять термічний коефіцієнт опору (ТКО) (), чутливість (S) і питому чутливість (Sп), які визначаються таким чином:
де Rп, п – початковий опір (R) або початковий питомий опір ();

## Slide 5: Датчики температури
При використанні металевих терморезисторів (масивні чи плівкові зразки) ТКО завжди додатний, у той час як у напівпровідникових – ТКО має як додатну, так і від’ємну величину.
У випадку масивного металевого терморезистора (фольга, дріт) опір R виникає в результаті розсіювання електронів провідності на фононах і дефектах кристалічної будови (вакансії, чужорідні атоми, дислокації, дефекти пакування, межі зерен). Оскільки опір, пов’язаний із розсіюванням електронів на дефектах, не залежить від температури (це т.зв. залишковий опір), то температурозалежна частка опору буде визначатися електрон-фононним розсіюванням, яке, у свою чергу, можна пов’язати із транспортною середньою довжиною вільного пробігу (СДВП) 0. З огляду на цю обставину ТКО можна подати і у такому вигляді:
де знак “-” враховує, що при збільшенні температури СДВП зменшується, тобто 0<0 при T>0 (00 ф, де індекс “ф” означає зміну 0 за рахунок зміни фононного спектра).

## Slide 6: Датчики температури
Напівпровідникові датчики можуть мати як додатний, так і від’ємний ТКО (їх інколи позначають відповідно РТС або NTC). Додатна величина ТКО спостерігається лише при відносно низьких температурах (менших за кімнатну температуру), при яких зонна будова напівпровідника не відіграє ролі, і провідність відбувається за рахунок електронів (дірок), які знаходяться в зоні провідності (валентній зоні). Однак при збільшенні температури вступає в дію власна провідність і питомий опір зменшується за експоненціальним законом
де  - ширина забороненої зони.
Попереднє співвідношення можна подати через питому провідність у лінійному вигляді

## Slide 7: Датчики температури
При переході до тонкоплівкових тензорезисторів проявляють себе такі нові механізми розсіювання електронів або дірок.
По-перше, надзвичайно велику роль починає відігравати зерномежове розсіювання носіїв електричного струму, кількісною характеристикою якого є коефіцієнт проходження межі зерна (r), який змінюватиме свою величину на r при збільшенні температури. Відмітимо, що в масивних терморезисторах зерномежове розсіювання практично не відіграє ролі, оскільки кристалічні зерна мають великі розміри (1 мкм) порівняно із плівковими матеріалами (0,1 мкм) і площа межі зерен виявляється відносно малою.
По-друге, у тонких плівкових зразках суттєву роль відіграє також поверхневе розсіювання носіїв електричного струму, кількісною характеристикою якого є коефіцієнт дзеркальності зовнішніх поверхонь плівки (р), який також буде змінюватися на р при збільшенні температури. Підкреслимо, що роль поверхневого розсіювання збільшується у міру зменшення товщини.
І, нарешті, відмітимо, що у випадку багатошарових плівкових терморезисторів з’являється новий механізм розсіювання носіїв, який пов’язаний із межею поділу окремих шарів і характеризується, як і у випадку зерномежового розсіювання, коефіцієнтом проходження Q, який також буде змінюватися на Q при змінюванні температури.

## Slide 8: термометри опору
класифікуються за матеріалом чутливого елемента:
платинові (ТОП),
нікелеві (ТОН)
мідні (ТОМ)
де R(273) – опір при 273 К;  - ТКО при температурі вимірювання опору

## Slide 9: Термопари
Термопари – це чутливі елементи датчиків, за допомогою яких вимірюється температура в діапазоні 0-2600 К. Термопара виготовляється шляхом зварювання двох різних металевих проводів, наприклад, Cu і константан; Cu і (Cu-Ni) - сплав; Pt-(Pt-Ir) - сплав; Fe і (Cu-Ni) - сплав; хромель-алюмель та ін. Дві такі термопари утворюють датчик. Для цього необхідно один спай помістити при 0оС, а інший привести в контакт з об’єктом вимірювання температури (рис.3.3). Між спаями виникає терморушійна сила (ТРС), яка має величину порядку 1-10 мкВ/К (наприклад, у термопари Cu - (Cu-Ni) ТРС має величину 4,3 мВ за різниці температур спаїв у 100оС). Оскільки величина ТРС мала, то необхідно мати точну вимірювальну апаратуру. Крім того, опорна точка (0оС) повинна весь час підтримуватися постійною або також вимірюватися. У зв’язку з цим набули поширення інтегральні схеми для термопар без опорної точки, але із внутрішнім компенсатором точки танення льоду (похибка вимірювання температури в інтервалі 0-300оС складає до 0,6оС). Прикладом таких датчиків можуть бути пристрої із цифровою індикацією UNI-T UT70B (похибка 3% на інтервалі від –200 до 1300оС) та АРРА 109 (0,1% на такому самому інтервалі).

## Slide 10: ТЕРМОПАРИ

## Slide 11: Термопари
виникнення ТРС викликане двома причинами.
По-перше, при переході з одного метала в інший (спай) виникає внутрішня контактна різниця потенціалів (стрибок потенціалу)
де ЕФ – енергія Фермі; е – заряд електрона; А і В – позначення провідників.
Оскільки два спаї знаходяться при різних температурах, то стрибок потенціалу для них буде різним, і для всього електричного кола термопари сума (U12)1+(U12)2 буде відмінною від нуля (індекси “1” і “2” позначають номери спаїв).

## Slide 12: Термопари
Інша причина виникнення ТРС пов’язана із градієнтом температури вздовж провідників термопари. З огляду на те, що концентрація електронів з високою енергією (Е>ЕФ) буде більшою біля нагрітого контакту і, навпаки, їх концентрація з низькою енергією (Е<ЕФ) буде більшою біля холодного контакту, то вздовж провідника виникне градієнт концентрації електронів, що обумовить дифузію більш швидких електронів до холодного контакту, а повільних – до нагрітого. При цьому на кожній ділянці провідника (х) відбуватиметься зміна потенціалу (), що характеризується величиною U:
Величину ТРС можна подати так:
де АВ = (А - В) – питома ТРС для даної пари металів або напівпровідників; А і В – коефіцієнти ТРС для провідників А і В
У загальному випадку ТРС залежить від температури не за лінійним законом, і можливі випадки, коли вона змінює свій знак. Наприклад, у випадку термопари Cu-Fe при 540оС ТРС дорівнює приблизно нулю і змінює свій знак.

## Slide 13: Терморезистори із від’ємним і додатним термічним коефіцієнтом опору
До величини сили струму 1 мА вольт-амперна характеристика має лінійний характер, оскільки при таких струмах не відбувається самонагрівання.
Нелінійна ділянка характеристики виникає через самонагрівання терморезистора.