## Slide 1: УЛЬТРАЗВУКОВА ДЕФЕКТОСКОПІЯ МАТЕРІАЛІВ МІКРОЕЛЕКТРОНІКИ

## Slide 2: Загальні відомості
Методи неруйнівного контролю дозволяють діагностувати об'єкти на наявність дефектів без пошкоджень контрольованого матеріалу.
До таких методів належить ультразвукова дефектоскопія, в основі якої лежить явище розповсюдження УЗ хвиль в пружному середовищі (відбивання та заломлення хвиль від дефектів та границь розділу середовищ із різними акустичними опорами).
Ультразвукова дефектоскопія - спосіб неруйнівного контролю, заснований на дослідженні процесу поширення в контрольованому виробі ультразвукових хвиль з частотою 0,5-25 МГц.
Перевагою даного методу є висока швидкодія, простота використання та достовірність отриманих результатів. За допомогою ультразвукової дефектоскопії можна досліджувати різноманітні типи матеріалів
Модифікацією УЗ дефектоскопії є лазерно-акустичний метод, який дозволяє діагностувати дефекти мікрометричних та нанометричних розмірів, таких як: порушення дислокації, пори, тріщини, різноманітні включення, порушення неоднорідності структури. Результати отримані за допомогою даного методу можна порівняти з результатами методу скануючої тунельної мікроскопії.

## Slide 3: ФІЗИЧНІ ОСНОВИ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДЕФЕКТОСКОПІЇ
З ультразвуком, як і з іншими видами хвиль, спостерігаються явища заломлення, відбивання, дифракції та поглинання.
Залежно від пружних властивостей середовища в ньому можуть виникати пружні хвилі різних видів, що відрізняються напрямком зсуву коливальних частинок
Для генерації ультразвуку використовують спеціальні УЗ випромінювачі. Найбільшого застосування знайшли п'єзоелектричні випромінювачі, принцип дії яких заснований на явищі зворотного п'єзоефекту. В УЗ дефектоскопії перетворювачі використовуються для генерації та детектування відбитих сигналів.
Діапазон звукових хвиль
Види ультразвукових хвиль:
а) повздовжні
б) поперечні
в) поверхневі
1- напрямок розповсюдження хвиль;
2 - напрямок руху частинок середовища;
3 - область нерухомих частинок.
Магнітострикційний випромінювач
П’єзоелектричний випромінювач

## Slide 4: АКУСТИЧНІ МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
Резонансний спосіб дефектоскопії заснований на виникненні в контрольованому виробі стоячих хвиль, при збігу частоти пружних хвиль виникає резонанс. При наявності в матеріалі дефекту частота вільних коливань змінюється - резонанс зникає і реєструється детектором.
Ехо-імпульсний метод заснований на введенні в контрольований об'єкт випромінювачами коротких імпульсів пружних коливань і реєстрації інтенсивності та часу приходу ехо-сигналів, відбитих від дефектів.
Тіньовий метод використовують тільки при двосторонньому доступі до об'єкту, використовують для автоматичного контролю виробів простої форми. Чутливість даного методу до дефектів у 10 – 100 разів менше, ніж ехо-методу, в зв'язку з великим впливом перешкод.
Резонансний метод
Тіньовий метод
Ехо-імпульсний метод
1 – модулятор частоти
2 – детектор резонансів
3 – генератор
4 – пластина
5 – контрольований об'єкт
6 - дефект
1 – початковий сигнал
2 – сигнал від дефекту
3 – донний сигнал
4 – прямий перетворювач
5 – контрольований об'єкт
6 – дефект
7 – перетворювач похилого типу
1 – верхній перетворювач
2 – нижній перетворювач
3 – дефект

## Slide 5: П’єзоелектричні перетворювачі
Конструкції ультразвукових перетворювачів
а – прямий; б-похилий (призматичний), в-роздільно-суміщений;
1 - корпус, 2-демпфер, 3 - п'єзопластина,
4-захисне дно (протектор), 5 - призма,
6 - струмопровід, 7 - акустичний екран.
Зовнішній вигляд ультразвукових перетворювачів
а
б
а - прямий суміщений датчик-перетворювач LL017;
б - похилий суміщений датчик-перетворювач ПКН 5.0-50

## Slide 6: Особливості будови електронного блоку та робота дефектоскопа
Структурна схема ультразвукового дефектоскопа УД4 – 76
Зовнішній дефектоскопа УД4 – 76
Конструктивно дефектоскоп складається з п’єзоелектричного перетворювача, індикаторної панелі, центральної плати, плати інвертора дисплея, попереднього підсилювача та акумуляторного блоку.
Структурно дефектоскоп складається з наступних функціонально закінчених частин:
центральної плати; мікропроцесора (UNICPU); плати ПЛІС та пам'яті програм (FPGA); кольорового TFT дисплею; високовольтного інвертора зображення; клавіатури; попереднього підсилювача; акумуляторного блоку живлення; п’єзоелектричного перетворювача (ПЕП); датчиків шляху (ДП1 та ДП2)

## Slide 7: Робочі режими дефектоскопу
В режимі А-Скан задаються параметри для проведення дослідження : тип розгортки – форма сигналу, який випромінюється в об’єкт (двохполуперіодний, позитивна на півхвиля, негативна на півхвиля та радіосигнал); значення коефіцієнта підсилення; значення діапазону контролю; значення швидкості поширення ультразвуку та інші.
Б-Скан дає детальну інформацію про стан досліджуваного об’єкту, дозволяє графічно побачити розположення, форму та розміри дефектів в матеріалі. Також можливе масштабування досліджуваної області для більш зручного дослідження.
Основною перевагою SAFT методу є більш точне визначення координат і розмірів дефектів матеріалу. За допомогою цього методу можуть бути знайдені дефекти, такі як несуцільності, несплавлення, тріщини, пористість і різноманітні включення, а також визначено їх характеристики.
Робочий дисплей приладу в режимі А-Скан
Робочий дисплей приладу в режимі Б-Скан
SAFT-режим

## Slide 8: Лазерно-ультразвукова дефектоскопія
Зовнішній вигляд лазерно-ультразвукового дефектоскопа та комплексної установки
Принцип дії Л-У дефектоскопа
Функціональна схема лазерної інтерференційної установки

## Slide 9: Висновки
Поширення ультразвуку має променевий характер. Швидкість поширення ультразвуку залежить від середовища. У середовищах з різними акустичними опорами проходить відбивання та заломлення хвиль. В ультразвуковій дефектоскопії джерелами ультразвуку виступають спеціальні п’єзоелектричні випромінювачі. Існує декілька методів проведення досліджень: тіньовий, ехо-імпульсний, резонансний та метод вільних коливань.
П’єзоелектричні перетворювачі виконують функцію генерації ультразвукових коливань та прийому відбитих і заломлених хвиль. Ультразвуковий дефектоскоп є цифровим приладом який дозволяє виявляти дефекти матеріалів, такі як: несуцільності, несплавлення, тріщини, пористість та різноманітні включення, а також визначати їх характеристики.
Одним з найбільш перспективних методів сучасного неруйнівного контролю є лазерно-ультразвукова дефектоскопія. Відмінною особливістю такого методу є простота оптичної схеми, легкість його застосування, малі габарити, висока швидкодія, перешкодозахищеність і надійність. Даний метод дозволяє діагностувати плівкові багатошарові структури та пластини із монокристалічного матеріалу. Лазерно-ультразвуковий дефектоскоп використовують для визначення пористості матеріалів, вимірювання товщини шарів, контролю шорсткості і корозії поверхонь.