## Slide 1: 3 Зв'язок екології та ресурсозбереження в чорній металургії

## Slide 2
Внаслідок виснаження запасів мінеральної сировини виникають завдання ресурсо- та енергозбереження у світі вирішення екологічних проблем. Ці проблеми і завдання взаємозв'язані. Для екології ідеальна організація технології припускає використання побічних продуктів і відходів одного виробництва вінших. Одночасно це ідеальна схема ресурсозберігаючої технології, тобто завдання екології і ресурсозбереження багато в чому співпадають і об'єднуються в єдине глобальне ресурсо-екологічне завдання. Таким чином, утилізація техногенних відходів є комплексною ресурсо-екологічною проблемою.

## Slide 3: Екологічні показники металургійного виробництва (на 1 т продукції) в країнах ЄС і СНД

## Slide 4
Характеристика екологічної небезпеки відходів Екологічна небезпека відходів визначаться поєднанням багатьох чинників. Перш за все це їх фізичний стан, хімічний склад і наявність екотоксикантів. Техногенні відходи металургії часто містять елементи, небезпечні для людини і екосистеми. Це миш'як, сірка, фосфор, важкі кольорові метали - цинк, свинець, кадмій. Екологічна небезпека таких відходів різко зростає із-за їх дисперсності.
Найбільшу загрозу представляють пил і шлами, які розсіваються вітром при зберіганні. Малі розміри частинок сприяють переходу елементів уводорозчинні з'єднання, так званому вилуговуванню. Із-за амфотерності багатьох металів вилуговування відбувається при будь-якому РН. Шкідливі речовини і іони важких металів потрапляють уводу і грунт. Дуже токсичний пил електросталеплавильних печей, вяких також містяться хлор і фтор (у США плата за їх зберігання складає десятки доларів за 1 т). Концентрація шкідливих компонентів упилу і шламах вдесятки і сотні разів більше, ніж ушлаках, що пов'язане з летючістю багатьох домішок. Тому вже просте переведення пилу укомпактний стан (спікання, сплавлення) дає значний екологічний ефект.

## Slide 5
Шкідливі домішки містяться і ушлаках кольорової металургії, проте тут вони знаходяться в компактному стані шлакового моноліту, що істотно знижує екологічну небезпеку. Ще інертніші шлаки чорної металургії. Таким чином, відходи металургії включають і високотоксичні матеріали (пил), і відносно інертні (доменні шлаки). Але навіть складування сотень мільйонів тонн відходів вимагає відторгнення великих площ. Головними чинниками, що визначають можливість екологічно безпечної утилізації відходів, знов стають їх фізичний стан і хімічний склад. На це накладаються технічні можливості існуючих технологій і економічна доцільність з урахуванням екологічної перспективи. Можна виділити три підходи до утилізації відходів: пряме використання, переробка з витяганням корисних компонентів, знищення. Найбільш раціональні перші два, але не всі відходи можна переробити. Не дивлячись на наявність корисних компонентів, на справжньому етапі може не існувати ефективних технологій їх витягання. Такі відходи дешевше і безпечніше знищити.

## Slide 6
Можна скласти довгий список технологічних можливостей по підвищенню енергоефективності чорної металургії і зниженню викидів СО2.
Підвищення ефективності процесів здобичі і збагачення залізняку
Підвищення ефективності процесів агломерації і виробництва окатишей
Підвищення ефективності систем управління роботою доменних печей
Утилізація доменного газу і контроль рівня вологості вугілля
Сухе гасіння коксу
Використання технології пиловугільного вдування палива в доменних печах, що дозволяє замінити кокс вугіллям і таким чином уникнути необхідності виробництва коксу.
Контроль рівнів кисню і роботи регульованих електроприводів
Енергоефективний попередній нагрів сталеразлівочних ковшів
Модернізація печей електродуг
Безперервне литво
Литво тонких смуг і отримання профілю, близького до заданого
Впровадження пристроїв контролю роботи станів для гарячого плющення; рекуперативні пальники; програмування процесу нагріву;
Теплоізоляція печей для гарячого плющення
Енергоефективні двигуни для гарячого плющення
Утилізація вторинної теплоти (охолоджування води)
Зниження споживання пари при холодному плющенні

## Slide 7: Викиди СО2 при виробництві сталі за різними технологіями

## Slide 8
Таким чином, участь країн колишнього СНД в секторних зобов'язаннях на базі абсолютних значень питомих викидів СО2 на одиницю продукції проблематично. Дана галузь є відсталою в порівнянні з ситуацією в інших країнах, навіть таких як Індія і Бразилія. Тому можна розглядати лише варіант секторних зобов'язань у відсотках зниження питомих викидів СО2 на тону сталі, тобто для чорної металургії ми приходимо до тих же рекомендацій, як і для виробництва цементу.
Тут у України дуже великі можливості. Потенціал зниження викидів в світі в цілому оцінюється як 0,30 т СО2/т сталі. Перше місце по потенціалу зниження викидів займає Україна - 0,70 т СО2/т. Потім йдуть Індія - 0,61 т СО2/т; Бразилія і Китай по 0,48 т СО2/т. Потенціал Росії 0,35 т СО2/т або в 2 рази нижче, ніж у України. Потенціал в ЮАР і Канаді рівний 0,29 і 0,22 т СО2/т, в розвинених країнах Європи і в США приблизно 0, 15 т СО2/т, а в Південній Кореї і Японії ще в 2 рази менше - 0,08 і 0,07 т СО2/т відповідно. Модернізація доменного виробництва і підвищення ефективності управління доменним процесом може дати близько 6 млн. т СО2/рік. Такий же ефект дасть перехід з мартенівського виробництва на киснево-конверторні печі. В Україні головна частина потенціалу пов'язана з модернізацією доменного виробництва (16 млн. т СО2/р), потім йде перехід на киснево-конверторні печі, а в цілому потенціал складає близько 35 млн. т СО2/рік.

## Slide 9
У 2007 р. виробництво сталі в світі перевищило 1250 млн. т. Викиди СО2 можуть бути оцінені як на підставі загального енергоспоживання галузі рівного 23ЭДж (або приблизно 800 млн. т у.п.). Це дає викид СО2 близько 1,5 - 2 млрд. т або 3-4% від глобальних викидів всіх парникових газів від всіх антропогенних джерел, включаючи зведення лісів і втрати ґрунтового вуглецю. Тим самим, середній питомий викид рівний приблизно 1,2-1,7 т СО2/т сталі. Точніший розрахунок зробити дуже складно, оскільки в різних випадках у викиди включаються, або не включаються такі етапи виробництва як здобич і збагачення руді, агломерація і виробництво коксу.
Оцінки можливого впровадження кращих технологій в світі в цілому показують, що можна понизити енергоспоживання приблизно на 20% і викиди на 340 млн. т СО2. Китай володіє найбільшим потенціалом в абсолютних одиницях, проте, це багато в чому результат великих об'ємів виробництва в цій країні. Питоме зниження викидів може бути більше всього в Україні - 0,70 тСО2/т. Потім йдуть Індія, Бразилія і Китай. Потенціал Росії 0,35 т СО2/т або в 2 рази нижче, ніж у України. Потенціал в розвинених країнах Європи і в США приблизно однаковий і 2 рази нижче, ніж у Росії, а в Південній Кореї і Японії в 4-5 разів нижче, ніж у Росії.

## Slide 10
Екологічні й енергетичні проблеми розвитку дугових стальпечей
Одиниця електроенергії у 5-10 разів дорожча аналогічної одиниці природного газу або вугілля. Надпотужні ДСП (ємністю 100-150 т), які працюють на змінному (рідше - постійному) струмі, мають продуктивність не нижче 100 т/год. ДСП відрізняються високою часткою хімічної енергії палива (до 65-70 %), втратним витягом шихти (до 8,5-12 %) та високим значенням теплоти, що виділяється у робочому простору за рахунок екзотермічних реакцій (550-650 кВт·год/т).
Мінімальна витрата електроенергії на цих печах становить 250-300 кВт·год/т. В металургії заміна природного газу на вугілля приведе до значного збільшення викидів оксидів сірки та інших її сполук. Одночасно зростатимуть й еквівалентні викиди у системах виробництва електроенергії. Основні напрямки зменшення шкідливих викидів та зниження енерговитрат на очищення газів у сталеплавильних виробництвах – це упровадження сухих методів очищення газів від пилу, розробка та упровадження технологічних методів, стримуючих утворення шкідливих газів, використання аспіраційних газів як окислювач у різних паливних процесах, зниження об’єму технологічних потоків газу і такого газу, що аспірується. Проблеми, що при цьому виникають, можуть бути вирішені тільки за умови переходу на безперервні технологічні процеси.

## Slide 11
Можна очікувати розвитку електричних методів очищення газів від оксидів азоту, сірки, вуглецю та ін. із застосуванням наносекундного стримерного розряду та низькотемпературного доокислення. Цей метод характеризується відносно малими витратами енергії. При повному згорянні в об’ємі робочого простору печі 1 кг С(гр.) з киснем виділяється 0,876 кг у.п./кг С(гр.), або 0,328 кг у.п., 2,67 кВт·год/кг кисню; відповідно згоряння вуглецю до СО – 0,163 кг у.п./кг С(гр.), або 0,122 кг у.п., 0,997 кВт·год/т кисню. З газами, що відводяться з робочого простору електропечей, виноситься 10-30 % тепла, що відповідає 10-30 кг у.п./т. Проте в умовах роботи ДСП з підігріванням брухту екологічні проблеми не тільки не вирішуються, а часто навіть загострюються. Для очищення газів від діоксидів та фуранів пропонуються методи, що надто дорого коштують, в тому числі із вдуванням адсорбентів (наприклад, активованого вугілля) у гази, що видаляються.

## Slide 12: Потенціал зниження викидів СО2 при виробництві стали (від рівня і при об'ємах виробництва 2005 р.)

## Slide 13
Переваги безпаливних ДСП на постійному струмі:
зменшення пилоутворення й викидів у 3-8 разів;
зниження втратного витягу металошихти й збільшення виходу годного на 3-4 %;
зниження витрати феросплавів на 15-20 %; зниження рівня шуму на 10-15 дБ;
стабілізація електричного режиму й зменшення флікеру у 2-3 рази;
підвищення стійкості футерівки та зменшення витрати електродів;
можливість організації електромагнітного перемішування металу;
створення більш герметичних конструкцій печей.

## Slide 14: Фактичне споживання енергії і практично досяжний мінімум в основних процесах виплавки чавуну і сталі

## Slide 15
Можливості по зниженню викидів CO2 також включають впровадження систем регенерації залишкового газу і тепла, сухе гасіння коксу, застосування турбін високого тиску для подачі повітря в доменні печі, регенерацію газу від печей BOF, регенерацію залишкового тепла для випалювальних заводів, печей BOF і сушильних камер. У деяких країнах ці технології широко застосовуються, проте в інших - практично відсутні. Загальний потенціал зниження викидів CO2 від цих заходів оцінюється в 100 млн. т/год для всього світу в цілому.