## Slide 1: 4 Рециклінг матеріалів

## Slide 2: 4.1 Класифікація викидів та відходів промисловості
Людство украй неефективно використовує природу. Забираючи з неї мільярди тон природних ресурсів (паливо, руду, кисень, воду), воно перетворює на продукт для використання всього 1% від їх загальної маси. Відходи виробництва, що утворюються при цьому, з одного боку завдають невиправної шкоди навколишньому середовищу, з іншого боку з ними втрачається велика кількість природної (мінеральної) сировини, запаси якої не відновлюються.
Під відходами виробництва розуміють матеріали і енергоресурси, не використані для отримання основної продукції, і шкідливі речовини утворюються в процесі виробництва і забруднюють навколишнє середовище.
Найбільша кількість відходів утворюється в гірничодобувній і металургійнійпромисловості. Виробництво 1 т сталі супроводжується утворенням приблизно 1 т відходів. У атмосферу планети щорічно викидається 3-5 млрд.т шкідливих речовин. Найбільша кількість шкідливих речовин доводиться на автотранспорт (36%), теплові електростанції (25%), чорну металургію (15%), кольорову металургію (8%).

## Slide 3
Чинником, який погіршує екологічну обстановку в чорній металургії (ЧМ), є концентрація виробництва. Металургійний комбінат з річною продуктивністю 10 млн.т прокату викидає 600 т пилуна добу, 227 т з'єднань сірки, 700 т оксидів вуглецю, є джерелом сильного місцевого забруднення в радіусі 30-50 км. ЧМ є великим споживачем води. Питомі витрати води на 1 т сталі, включаючи всі технологічні операції від підготовки руді до отримання готової продукції, складають 264 м3. Вплив виробничої діяльності на навколишнє середовище стає настільки великим, що у ряді випадків перевищує вплив природних процесів, які відбуваються в ній.

## Slide 4
Проблема техногенних відходів мало вивчена, хоча украй важлива. На сьогодні не існує безвідходних технологій, і таких технологій не може бути в принципі, як це виявляється в живій природі, де кожен окремий процес має відходи, які у свою чергу, є сировиною для іншого процесу.
Тому утилізація техногенних відходів є не тільки засобом підвищення ефективності виробництва і заощадження ресурсів, а - аналогічно живій природі - природною і обов'язковою умовою існування сучасного господарства.
Дефіцит природних копалин перетворюється на серйозну державну проблему.

## Slide 5
Тим часом, величезна кількість металу зосереджена в техногенних відходах. Якщо врахувати, що лише 2% споживаних природних ресурсів перетворюється на кінцеву, а інше перетворюється на відходи, переробка відходів стає першочерговим світовим завданням, ядром вирішення проблем Ресурсозбереження. У світовій практиці в даний час складаються фундаментальні уявлення про найбільш ефективні напрями ресурсо - екологічної політики, серцевиною яких в частини заощадження матеріалів є поводження з техногенними і побутовими відходами.
«Поводження з відходами» - прийнятий термін, що охоплює весь об'єм операцій пов'язаних з моніторингом, зберіганням, переробкою відходів і законодавчим оформленням всіх дій.

## Slide 6
Якщо виділити поводження з особливо небезпечними відходами в окрему проблему, утилізація основної маси «свіжих» і відкладених відходів може бути проведена по наступних напрямах:
- знищення відходів з перекладом їх в безпечні продукти. При цьому можливо і бажане отримання і використання вторинної енергії. Цей шлях переважний для більшості твердих побутових відходів, опадів стічних вод, відходів сільськогосподарського виробництва, мікробіологічної промисловості, сфери освіти, охорони здоров'я, науки, сервісу. Головний ефект знищення відходів - вивільнення території, запобігання виділенню парникових газів, виникнення небажаних мікроорганізмів, зниження забруднення атмосфери і гідросфери.
- консервація відходів в безпечному стані для їх використання в найближчому або віддаленому майбутньому. Ефект - вивільнення території, ліквідація шкідливого впливу на навколишнє середовище.
- поточне використання «свіжих» відходів у виробничому циклі («внутрішній» або «виробничий» рециклінг). Ефект - зниження споживання матеріальних ресурсів на даному виробництві, зменшення викидів до ОС, зниження собівартості кінцевої продукції.
- використання «свіжих» відходів на підприємствах інших отрослей промисловості (перший варіант «глобального» рециклінга). Ефект - вивільнення території, зниження споживання матеріальних ресурсів цілому по народному господарству, зниження тиску на навколишнє середовище.
- використання «відкладеного» відходу (продукції тієї, що втратила споживчі властивості) у власній або інших галузях народного господарства (другий варіант «глобального» рециклінга). Ефект - вивільнення території, зниження споживання матеріальних ресурсів цілому по народному господарству, зниження тиску на навколишнє середовище.

## Slide 7
Три останні пункти охоплюють напрями яке за рубежом отримало назву «рециклінг». Це в деякій мірі відповідає терміну, що раніше застосовувався в нашій країні, «використання вторинних ресурсів (або сировини)», «цикл повернення», «вторинні процеси». Перш за все розділимо це поняття на два: «виробничий рециклінг» і «глобальний рециклінг».
Під виробничим рециклінгом розумітимемо повернення в поточне виробництво власних відходів виробництва «в темпі з процесом». Використання цього терміну підкреслює негайну переробку у виробництві відходу, що утворюється, без його накопичення. Вперше в світовій промисловій практиці «виробничий рециклінг» був втілений в чорній металургії в агломерационном виробництві на початку ХХ століття. Некондиційна продукція (шматки агломерату великою менш стандартною, тобто менше 5-10 мм) - так зване «повернення» - знову прямував у складі початкової шихти в процес. Особливістю агломерационного процесу з'явилося поліпшення при використанні повернення якості кінцевої продукції. Т.ч. рециклінг на ряду із засобом заощадження матеріальних ресурсів став грати роль стимулятора зростання якості продукції.

## Slide 8
Сьогодні виробничий рециклінг можна трактувати як оперативне використання вторинних ресурсів підприємства в одному з його цехів.
Виробничий рециклінг найбільш переважний, він вельми ефективний з погляду економіки, енергоспоживання і захисту навколишнього середовища. Проте практика світового господарства показала, що більше 70% всіх техногенних відходів, що утворюються, не можуть бути перероблені підприємствами-виготівниками відходів. Це відноситься до підприємств енергетики, транспорту, оборонним галузям промисловості, машинобудуванню і ін. нарешті це цілком відноситься до відкладених відходів. Саме таких відходів накопичено багато мільярдів тонн.
Переробляти подібні матеріали належить галузям ці відходи тих, що не проводили. Таким чином, назріла концепція«глобального» (міжгалузевого і міжрегіонального, а в майбутньому і міжнародного) рециклінга матеріалів. Переробка техногенних відходів на підприємствах «чужих» галузей ставить раніше всієї вимоги контролю якості вторинної сировини. Техногенні відходи у відмінності від природної сировини виникли як «непланована» продукція і їх запаси формувалися стихійно. Галузям було вигідно використовувати первинну сировину, і якістю техногенних відходів практично ніхто не займався. Можна сказати, що техногенні відходи - ця сировина «невідома для чого», сировина «без подальшої долі». Тому слід виділити основні особливості техногенної сировини, що відрізняють його від природних копалин. При цьому скупчення техногенних відходів прийнято називати «техногенними родовищами».

## Slide 9
Техногенні родовища - продукт «швидкого дозрівання», час їх життя - десятки років замість мільйонів років, характерних для природних родовищ. При цьому запаси техногенних родовищ постійно поповнюються за рахунок «свіжих» відходів.
1. Малий термін життя техногенного родовища визначає нижчий рівень його однорідності, великий розкид властивостей за площею і глибиною залягання.
2. «Дозрівання» техногенного родовища означає зміну властивостей техногенної сировини в часі і сильну залежність властивостей і швидкості їх змін від параметрів ОС (клімат, роза вітрів, зміна вологості).
3. У техногенних відходах можуть знаходиться небезпечні компоненти, на “дезактивацію” яких природі буде потрібно мільйони років. Їх в запасі у нас немає.
4. Техногенна сировина має, як правило, підвищену концентрацію більшості таких елементів, вміст яких в земній корі мало. З цієї точки зору техногенні матеріали - це первинна сировина, що пройшла стадію збагаченя.
5. У результаті можна вважати, що техногенна сировина не краще не гірше за природну сировину, воно - інша сировина.

## Slide 10
При розробці методів “глобального рециклінга” виникають дві принципово нові проблеми, які не мають значення для “виробничого рециклінга”.
По-перше, це вторинні витрати енергії на переробку техногенної сировини. Сучасний підхід полягає в тому, що вартість переробки поточних або відкладених відходів повинна бути включена у вартість продукції, що випускається. Наявний світовий досвід переробки техногенної сировини показує, що при заміні природної сировини техногенним витрата енергії знижується на 20-30 %.
По-друге, виникають проблеми вторинних викидів в атмосферу і гідросферу і формування вторинних відходів. Вторинна техногенна сировина може бути перероблена лише в галузях з внутрішнім “виробничим рециклінгом”. Металургія є найбільш універсальною галуззю, здатною утилізувати переважну більшість відходів виробництва і споживання. Сучасні металургійні технології і агрегати, що діють, придатні для роботи при низьких і високих температурах, у великому діапазоні тиску, при різному окислительно-відновному потенціалі газового середовища, при різноманітному гранулометричному складі матеріалу, що переробляється. Додамо до цього величезні потужності металургійного виробництва. Можна вважати тому, що за допомогою процесів вживаних в металургії можна без значних капітальних вкладень переробити основну масу відходів виробництва і споживання, що утворюються.
Особливо придатні для переробки відходів шарові процеси і відповідні їм металургійні агрегати - шахтні печі, конвейєрні машини і ін. подібні пристрої. Шаровий процес забезпечує гранично високі характеристики тепло- і масообміну між енергоносієм - пічним газом і споживачем енергії - металургійною шихтою.

## Slide 11: 4.2 Підготовка техногенної сировини до промислового використання
Ще 30-40 років тому були прогнози, згідно яким об'єм проведених до кінця ХХ століття металів (металлофонд) буде цілком достатній для подальшого існування і розвитку цивілізації. Тому завдання металургії звелося б до багатократного використання (переплавці) наявного металлофонда. При такому розвитку багато екологічних і сировинних проблем металургії повинні були зникнути. Проте час показав неспроможність цих прогнозів. Світове виробництво чавуну і сталі на рубежі століть досягло приблизно 550 млн. і майже 800 млн. т відповідно. Тільки третина виробництва сталі забезпечується переробкою вторинних ресурсів. Хоча використання металлофонда зросло, це не привело до істотного зниження виробництва «первородних» металів з руд, що обумовлене двома причинами.
Основна - зростаючі потреби в металах. Крім того, досвід багатократної переплавки металобрухту виявив значні проблеми:
- необхідність сортування
- накопичення шкідливих домішок
- труднощі переробки великогабаритних виробів.

## Slide 12
Одночасно внаслідок виснаження мінеральної сировини виникають завдання ресурсозбереження. Ці проблеми і завдання взаємозв'язані. Для екології ідеальна організація технології припускає використання побічних продуктів і відходів виробництва в інших. Одночасно це ідеальна схема ресурсозберігаючої технології, так як утилізація техногенних відходів є комплексною ресурсоекологічною проблемою.
Стратегія попередження виробництва відходів переслідує перш за все мету попередження утворення відходів і виникнення пов'язаних з ними ризиків.
У викидах оксиду сірки світовий внесок металургії складає 15% (більше половини з них дає кольорова металургія), стільки ж - хімія, а лідером є енергетика (70%). Аналогічне співвідношення характерне і для оксидів азоту. Методи очищення газів добре розроблені і однакові для всіх галузей промисловості, тому ми не піднімаємо ці питання. Проте металургія є джерелом і величезної маси твердих відходів.

## Slide 13
Основний шлях отримання металів - пірометалургія, що використовує високотемпературні процеси. Виплавці металу передують збагачення і підготовка руди:
- агломерація (спікання залізорудної сировини) в чорній металургії,
- плавка на штейн (розплав сульфідів металів) вкольоровій металургії.
У кожній операції утворюються відходи.
Їх можна розділити на передуючі металургійному переділу і супутні йому. Збагачення руд приводить до утворення хвостів - дисперсної фракції з низьким змістом основного компоненту. Інший приклад - червоні шлами, відходи переробки бокситів на глинозем Al2O3 . Вони містять до 50-60% Fe2O3, а їх запаси перевищують 150 млн. т. Відходи, супутні металургійним переділам, включають декілька видів.
При виплавці металів формуються шлаки, основу яких складають оксиди. Це найбільш масовий вид відходів. Робота металургійних агрегатів супроводжується винесенням пилу з газами, що відходять. При мокрій газоочистці цей пил у відстійниках перетворюється на кашоподібну масу - шлам. При подальших переділах (розливання сталі, плющення) утворюються окалина і обрізь (скрап). Основним корисним компонентом відходів металургії, включаючи кольорову, є залізо, і вирішення ресурсо-екологічного завдання їх утилізації може бути отримане в чорній металургії.

## Slide 14
Класифікація залізовміщуючих шламів
До залізовміщуючих відходів виробництва можна віднести:
- мартенівський шлак, що містить 14-22% Fe; 6-10% Мn;1-2% Р; 40-50% СaО і 25-30% (SiO2+Al2O3). При проплавленні його в доменній печі утилізується залізо, частково марганець, а оксиди кальцію використовуються як замінник флюсу. Проте високий вміст фосфору і збільшення питомої кількості доменного шлаку обмежують його використання в доменній печі;
- колошниковий пил (шлам), що отримується при очищенні доменного газу. Вміст заліза в колошниковому пилу знаходиться в межах 43-50%. Крім того, в колошниковому пилі міститься 5-10% вуглецю;
- піритові огарки, що отримуються у вигляді відходів хімічної промисловості при випаленні сірчаного колчедану FeS2, містять окислене залізо у вигляді Fe2O3 і Fe3O4 в кількості 48-51%. Вміст сірки в огарках досягає 2,5-3,5%. Тому піритові огарки можна використовувати в доменній печі, заздалегідь піддавши їх агломерації з метою видалення сірки;
- окалина, що утворюється внаслідок окислення металу при нагріві і плющенні. Окалина містить 68-72% Fe у вигляді Fe3O4 і використовується для виробництва агломерату;
- зварювальний шлак, із вмістом заліза 50-55%. У доменній печі використовується частіше як технологічний засіб для розрідження і активації доменного шлаку;
- чавунний скрап, який отримують у вигляді відходів при випуску чавуну з печі і розливанні його на розливних машинах.

## Slide 15
Таким чином, при переробці залізорудної сировини утворюється велика кількість залізовмісних відходів у виді пилу і шламів (~ 1%від маси сировини або 7-8% від кінцевого обсягу виробництва). Якщо привести всі дисперсні відходи металургійного виробництва до 1 т сталі, то питомий вихід пилу складе 100-200 кг, шламу - 60-80 кг. Зміст заліза в шламах агломераційного, доменного і сталеплавильного виробництв складає 25-65%, а з 1 млн.т цієї техногенної сировини може бути отримано 450 тис.т металу.
Залізовмісні шлами, зазвичай, поділяють на:
1) багаті - зі змістом заліза більш 55% (в основному до них відносяться шлами й пил газоочисток мартенівських і конвертерних цехів);
2) відносно багаті - зі змістом заліза 40-55% (до них відносяться шлами і пил аглофабрик, газо очисток доменних печей і підбункерних приміщень);
3) бідні - зі змістом заліза менш 40% (це шлами і пил газоочисток електросталеплавильних печей і, в деяких випадках, шлами і пил газоочисток доменних печей).
Основною проблемою при утилізації металургійних пилів і шламів є підвищений вміст у них цинку та свинцю.

## Slide 16: Типовий склад доменного пилу
Таким, чином цинковміщуючі відходи (ЦСО) істотно відрізняються один від одного по хімічному і гранулометричному складу. Проте, для забезпечення оптимального режиму процесу формування сирих окотишів, не меншого 90% маси шихти повинно мати велику <0,074 мм і вологість ~9,0%, тому розроблені технічні рішення в першу чергу направлені на високоякісну підготовку сировини для процесу металізації та утилізації. Розглянемо напрями утилізації відходів учорній металургії, яка стає їх споживачем.

## Slide 17
Пряме використання відходів. Пряме використання - найбільш простій і ефективний шлях утилізації відходів, що припускає мінімальні витрати на їх переробку. Воно можливе і раціонально, якщо відходи екологічно безпечні і не містять вилучених компонентів. Або, навпаки, вних переважає корисний компонент, як вскрапі. Без якої-небудь підготовки, окрім сортування по складу, його використовують при виплавці сталі. Аналогічно утилізують відходи машинобудування, армійську техніку і будь-який металобрухт, тобто переробляють невласні відходи металургії. Іншим прикладом прямого використання є окалина (добавка при виплавці сталі, виробництві агломерату), відсів агломерату, відходи сепарації коксу (коксик) та т. ін.

## Slide 18
Типовий приклад відходів першого типу - доменний шлак. Він не містить витягуваних компонентів і екологічно безпечний. Його вихід складає більше 150 млн. т на рік. Проте існуючі технології переробки дозволяють стверджувати, що доменний шлак - це не відхід, а промислова сировина, яка в індустріально розвинених країнах використовується практично повністю. Його найбільш крупними споживачами є цементна промисловість (у Японії - 70% доменного шлаку, у ФРН - 55%) і дорожнє будівництво (у Японії - 20%, у ФРН - 40%). Застосування шлаку при виробництві цементу дає додатковий ресурсоефект, оскільки знижує енерговитрати на 40% і зменшує викиди CO2.
Основу шлаку складають CаO і SiO2. При кристалізації розплаву утворюється двокальцієвий силікат 2CaO*SiO2, який при охолоджуванні зазнає поліморфного перетворення, що супроводжується збільшенням об'єму. Це викликає саморуйнування шлаку. Запобігання саморуйнуванню досягається збільшенням швидкості охолоджування розплаву при його грануляції, наприклад розпилюванням у воду. Гранульований шлак має багато переваг, і його виробництво безперервно збільшується (українах ЄС гранулюють 70% шлаку). При певних складах і великій швидкості охолоджування шлак твердне без кристалізації і набуває склоподібної аморфної структури. З шлаку роблять відливання (кам'яне литво), проводять технічне скло та скловату.

## Slide 19
У той же час, великий вміст заліза у сталеплавильних шлаках (до 20%) утрудняє їх використання у цементній промисловості. Основне застосування - виготовлення щебеню для доріг. Шлак треба стабілізувати, щоб зв'язати надлишок CаO і перевести залізо у тривалентний стан, що підвищує хімічну стійкість і зменшує вилуговування. Шлаки з високим вмістом фосфору і CаO використовують як добриво і при вапнуванні ґрунтів. Але при великому змісті заліза це неефективно, і частину шлаку піддають вторинній металургійній переробці (уЯпонії і ФРН до 20%).
Переробка відходів з вилученням корисних компонентів. Переробці з вилученням корисних компонентів можуть піддаватися різні відходи, але їх склад, дисперсність, вологість утрудняють застосування існуючих технологій. Розглянемо відходи, які постійно накопичуються і вимагають нових площ для зберігання. Це хвости збагачення, пил і шлами, шлаки кольорової металургії. Концентрація заліза уцих шлаках досягає 25% і більш, а впилу і шламах чорної металургії до 60%, що перевищує показники незбагачених руд. Але всі вони містять домішки летючих металів, перш за все Zn (3-7% вшлаках мідних заводів, 6-10% всвинцевих). Увідвалах кольорової металургії містяться Cu, Co, Ni, Ag. Величезні запаси відходів привели до виникнення своєрідних техногенних родовищ.

## Slide 20
Виникає закономірне питання: чом би не використовувати відходи, замінюючи запаси, що зменшуються, руди? Так вирішувалися б і завдання ресурсозбереження і екології. Відповідь проста: недостатній розвиток промислових технологій переробки відходів. Їх використання утруднене дисперсністю і присутністю летючих металів. Хвости збагачення дисперсні, але не містять летючих домішок. Шлаки - компактний продукт, але містять багато домішок. Пилу і шламам властиві обидва недоліки.
Окислена форма заліза увідходах визначає необхідність їх переробки відновними процесами, наприклад у доменному. Проте дисперсні матеріали порушують газодинаміку печі і збільшують пиловинесення. Застосування агломерації не вирішує проблеми, оскільки процес пов'язаний з інтенсивним просмоктуванням газів через шар шихтових матеріалів. Тому такі відходи повинні бути заздалегідь окомкованими (отримуваний продукт називають окатишами). Але цим не вичерпуються труднощі переробки відходів з летючими домішками.
Шламові відвали намагалися ліквідовувати, використовуючи їх для засипки відпрацьованих кар'єрів і ярів з подальшою рекультивацією родючою землею. Проте отримані “плоди” містили токсичні речовини, і ця практика була припинена. Аналогічний приклад: відсипання штучних островів з шламів приводило до появи токсинів в морепродуктах. Крім неекологічності таких рішень вони зводяться до закопування заліза в землю, з якої його витягували.

## Slide 21
Комплексна утилізація багатьох відходів з вилученням корисних компонентів вимагає створення нових процесів, до яких пред'являються наступні основні вимоги: можливість переробки дисперсної сировини, відновлення заліза і вилучення інших корисних елементів. У цих процесах треба відмовитися від конструкції шахтної печі і використання коксу. Останнє пов'язане з його дефіцитністю, високою вартістю і шкідливими викидами при виробництві. Тому у світіактивного розвиваються так звані процеси рідкофазного відновлення.
Основними є Ромелт (РОСІЯ, 1979), HIsmelt (Німеччина, 1984), DIOS (Японія, 1988), AusIron (Австралія, 1994). За часом появи і ступені освоєння першим є процес Ромелт. Дослідна установка побудована в1984 році на Новоліпецькому металургійному комбінаті (НЛМК).

## Slide 22
Знищення токсичних відходів в металургійних агрегатах. Деякі відходи хімічної промисловості, відпрацьовані або заборонені до використання матеріали медицини, засоби хімічного захисту, електротехнічні рідини мають високу токсичність. Для їх знищення зазвичай пропонуються нові технологічні процеси і агрегати, що пов'язане з великими витратами. Крім того, знищення не повинне приводити до утворення вторинних продуктів, часом ще токсичніших. Саме така ситуація виникла при роботі сміттеспалювальних заводів першого покоління з низькою температурою спалювання. Вирішуючи основну задачу (знищення побутових і горючих відходів), вони проводили токсичні речовини, включаючи наднебезпечний діоксин - поліхлорування дібензодіоксини і дібензофурани (ПХДД/Ф).
Металургійні агрегати, що поєднують високі температури і широкий діапазон окислювально-відновних умов, є поки що не затребуваним резервом для знищення різних відходів. Цілком очевидна і економічна обґрунтованість такого підходу. Окислювальний характер дуття і температура більше 2000 °С створюють якнайкращі умови для повного згорання токсичних і діоксинонебезпечних матеріалів при їх подачі у фурмену зону доменних печей.

## Slide 23
Вже проводять вдування твердих гранульованих або подрібнених відходів пластмас (Японія, ФРН). При цьому знищуються відходи і використовується їх теплота горіння. Простішою є інжекція через фурми рідин, зокрема електротехнічних (совол, совтол), основу яких складають поліхлорбіфеніли (ПХБ). Мікродомішки ПХДД/Ф з'являються вже в процесі виробництва ПХБ, а при їх горінні діоксин утворюється в надзвичайно небезпечних кількостях.
При спалюванні відходів великого значення набувають умови запобігання формуванню вторинних екотоксикантів, перш за все ПХДД/Ф. Складність експериментального вивчення пов'язана з трудомісткістю, тривалістю і великою вартістю аналізів, тому важлива роль відводиться теоретичним дослідженням, зокрематермодинамічному моделюванню. При великому числі супутніх речовин і ізомерів (ПХДД - 75, ПХДД - 135) завдання вирішується тільки розрахунком складних хімічних рівноваг.

## Slide 24: 4.3 Життєвий цикл продукції
Для розрахунку «життєвого циклу» металургійної продукції запропоновані наступні схеми.
Розрахунок «життєвого циклу» продукції на виробництві, що діє:
1. Визначення повного хімічного складу сировини.
2. Визначення повного хімічного складу джерела енергії.
3. Розрахунок викидів і втрат при здобичі сирих матеріалів.
4. Розрахунок транспортних викидів при перевезенні сировини.
5. Розрахунок викидів в навколишнє середовище при виробництві енергії.
6. Визначення елементопотоків на підприємстві.
7. Розрахунок об'єму техногенного родовища.
8. Розрахунок викидів при виробництві продукції.
9. Розрахунок рециклінгу «відкладеного відходу» на власному і іншому підприємстві.

## Slide 25
Розрахунок «життєвого циклу» продукції на проектованому виробництві:
1. Розрахунок витрати сировини. Визначення повного хімічного складу сировини.
2. Розрахунок витрати енергії. Вибір джерела і визначення повного хімічного складу джерела енергії.
3. Розрахунок викидів і втрат при здобичі сирих матеріалів.
4. Розрахунок транспортних викидів при перевезенні сировини.
5. Розрахунок викидів в навколишнє середовище при виробництві енергії.
6. Визначення вигляду і кількості виробничих викидів.
7. Визначення вигляду і кількості твердих відходів.
8. Розрахунок виробничого рециклінгу.
9. Розрахунок життя «відкладеного відходу».