## Slide 1: 5 Енергозбереження в металургії. Економія енергоресурсів

## Slide 2
Енергоресурси металургійних підприємств зазвичай ділять на первинні і вторинні. До первинних відносяться використані в процесі виробництва, які поступають на завод, вугілля, газ, мазут, електроенергія. У металургії більша частина енергетичних витрат перебуває в схованій формі й пов'язана з використанням у якості сировинних матеріалів продуктів (коксу, агломерату, чавуну, феросплавів і ін.), на виготовлення яких затрачається значна кількість первинного палива. Тому економія матеріальних ресурсів у деяких випадках виявляє більш сильний вплив на енергоємність продукції, чому економія витрат первинної енергії. Металургія завжди була однією з найбільш енергоємних галузей економіки. У Росії вона споживає 90%, що добувається коксівного вугілля, 50% виробленої електроенергії, 25% природного газу, що добувається. Гірничо-металургійний комплекс України споживає більш 17% палива й 16,7% електроенергії від загального споживання енергоресурсів країни.

## Slide 3
Сьогодні в Україні на одиницю валової продукції, що випускається, витрачається більше енергетичних ресурсів, ніж в індустріально розвинутих країнах світу. По даним Інституту економіки ЦНІІЧМ, у Україні витрата умовного палива на 1 т прокату становить 1,24, у країнах ЄС – 0,99, у Японії – 0,90 т у.т. (36,3; 29,0 і 26,4 ГДж/т відповідно). Одна із причин більш високого енергоспоживання в Україні– більш суворі, ніж в Європі, кліматичні умови експлуатації металургійних агрегатів. Найбільші питомі витрати сучасних інтегрованих підприємств повного циклу виробництва пов'язані із придбанням коксу або коксівного вугілля, якщо до складу підприємства входить коксохімічне виробництво. Кокс використовується в доменному виробництві в якості основного теплоносія й відновника оксидів заліза. Витрата і якість цього матеріалу, крім цінового фактору, впливають на кінцеву енергоємність продукції й інші техніко-економічні показники підприємства. У табл. наведені витрати коксу й інших видів палива в доменному процесі різних країн, у тому числі України.

## Slide 4
Таблиця - Питомі витрати (кг/т чавуну) енергоносіїв у доменному процесі

## Slide 5
Як випливає з представлених даних, витрата коксу на металургійних підприємствах України значно вище, чим в інших країнах. Це пояснюється використанням у країнах Європи й Америки в якості теплоносія доменного процесу, крім коксу, інших, менш енергоємних матеріалів, у тому числі ПВП й додаткових джерел енергії (теплової), а також різними складами виробленого продукту. У європейських країнах виплавляють чавун з більш низьким змістом кремнію й марганцю, виробництво якого вимагає меншої витрати вуглецевого відновника. Особливе місце в паливно-енергетичному балансі чорної металургії займає природний газ, частка якого по галузі досягає 30% загальних енерговитрат.

## Slide 6
Таблиця - Структура споживання природного газу по видах виробництва

## Slide 7
На українських підприємствах переважно використовують покупну електроенергію. На МК "Азовсталь" частка електроенергії, що здобувається, становить 76,7, на МК "Криворіжсталь" – 85,2, на МК ім. Ілліча – 86,7%. При цьому вартість властиво виробленої електроенергії в умовах МК "Криворіжсталь" майже в 1, 5 рази меньше, що здобувається із зовнішніх мереж. Враховуючи великий дефіцит електричної енергії, а також доступність і відносно низьку вартість енергетичних вугіль, перехід підприємства на власне вироблення цього виду енергії зміг би розв'язати багато завдань поточного виробництва й у перспективі. Перейти на власну електроенергію до 2010 р. з обсягом вироблення 370 Мвт планував Алчевський МК. "Запорожсталь" в 2006р. ввів в експлуатацію сучасний турбогенератор потужністю 36 Мвт. Однак, на думку деяких фахівців, це не розв'яже проблеми енергозбереження галузі. Повна відмова від покупної електроенергії ставить металургів-енергетиків у залежність від обсягу виробництва основної продукції й не завжди виправдана.

## Slide 8
На підприємствах, що виплавляють сталь киснево-конвертерним способом, виробництво кисню є основним споживачем електроенергії. В умовах "Криворіжсталі" на виробництво кисню витрачається 31,8% споживаної електроенергії, на МК ім. Ілліча ця величина становить 18,2%, а 9,1% іде на виробництво стисненого повітря. Питоме енергоспоживання металургійних підприємств України складає 450-480 кВтгод (1,62-1,73 Гдж/т) електроенергії, 1,2-1,3 т у.т. (35,2-38,1 Гдж/т) первинної енергії, у тому числі 1,0-1,1 т у.т. (29,3-32,2 Гдж/т) твердого палива. Питоме споживання електроенергії в сталеплавильному виробництві становить: Україна – 2,52(700); країни ЄС – 1,66(462); Японія – 1,65(458); кращий світовий аналог – 1,48(320)Гдж/т(кВтч/т). У кількісному вираженні представлені результати викликають сумніву, тому що незбігаються з даними статистики українських і російських підприємств. На українських підприємствах прямі витрати електроенергії й умовного палива в сталеплавильному комплексі по видах виробництва, згідно з розрахунками "Енергосталі" і авторів роботи, розподіляються в такий спосіб

## Slide 9
Найбільша витрата електроенергії спостерігається в електросталеплавильному виробництві. Сучасні варіанти електропечей адаптовані до використання різних видів металошихты (металевий лом, окатиші, брикети, чавун) і енергетичних ресурсів (енергія газу, що відходить, теплова енергія).Вони оснащені потужними трансформаторами 50-85 МВА й паливними пальниками для нагрівання металевого лома, тому мають високий коефіцієнт використання палива (КИТ). В 2014 р. середня витрата електроенергії на виплавку стали в умовах ММЗ "ІСТІЛ" склала 343, "Северсталі" – 280 кВтч/т, відповідно 1,23 і 1,01 Гдж/т сирої сталі. З погляду скорочення витрати природного палива цей процес найбільш перспективний. Згідно зі статистикою, в Україні незважаючи на незначну частку сталі, виплавленої в електропечах (3,5% у порівнянні з 31-76% у ЄС), загальна витрата електроенергії найбільша. Це пов'язане з більшими витратами електроенергії в прокатному виробництві й на кисневих станціях, розділові блоки яких (виробництва "Криогенмаш", г.Балашиха) морально й фізично застаріли. Тому майже на всіх заводах України йде реконструкція кисневих станцій з установкою сучасних регульованих блоків з молекулярними ситами виробництва Франції й Китаю.

## Slide 10
Таблиця - Питома витрата енергоносіїв (ГДж/т продукці

## Slide 11: Таблиця - Структура енергоспоживання металургійних підприємств (Г Дж/т стали)
Примітка. Немає даних; 1 разливка і прокатка; 2 розрахунок автора за даними;3 чисельник- заводська енергоємність мартенівського процесу, знаменник- конвертерного; 4 за данними статзвітності.

## Slide 12
З усіх схем виробництва сталі особливу увагу слід звернути на виплавку електросталі в ДСП за наступними маршрутами: із амортизаційного брухту та із застосуванням первинного металу, за який можуть бути використані рідкий або твердий чавун, а також продукти металізації (DRI, HBI). Класифікацію металургійної шихти для виплавки сталі приведено на рис.

## Slide 13: Рисунок - Класифікація металевої шихти для ДСП

## Slide 14
Використання у шихті електроплавлення металізованих окатишів також суттєво позначається на витратах енергії (табл.).

## Slide 16
Нині з найбільшою ймовірністю прогнозується розвиток металургії у трьох напрямках масового перероблення рудної сировини: використання доменних печей, установок ПЖВ – Ромелт та модулів отримання губчатого заліза. Виробництво сталі з використанням брухту може здійснюватися за трьома технологічними маршрутами (варіантами), які можуть стати основними (характерними) конкурентами у ХХІ ст.
Варіант І – традиційний: доменна піч – конвертер – дугова електросталетопильна піч (ДСП);
Варіант ІІ: установка ПЖВ-Ромелт – конвертер – ДСП;
Варіант ІІІ: процес Мідрекс – ДСП. Енерговитрати на заготівлю й підготовку брухту до виплвки залежать від його походження і складаються з енерговитрат наступних операцій: збирання брухту, вантажо-розвантажувальні роботи, транспортування, переробка брухту (підрізання, пакетування, брикетування, копрове розбивання, сортування, розподіл вибухом, часткове плавлення та ін.), аспірація та очищення газів під час переробки. Прогнозована енергоємність підготовленого до виплавки брухту містить електроенергію (219,1 кВт·год/т), паливо (275,4 кг у.п./т) та сумарну первинну енергію (352,1 кг у.п./т). Енергоємність привезеного брухту прийнята 35 кг у.п./т.

## Slide 17
Вторинні енергетичні ресурси (ВЕР) умовно ділять на дві групи: високо- і низькопотенційні.
Використання високопотенційних ВЕР До високопотенційних вторинних енергоресурсів відносяться нагріті до високих температур (1000-17000С) гази металургійних агрегатів, що відходять, і відходи, які містять горючі компоненти. На практиці використовують досить ефективно способи утилізації фізичної і хімічної теплоти цих газів.
Утилізація теплоти газів, що відходять. Виходячи з робочого простору металургійних агрегатів, гарячі димові гази забирають з собою значну кількість теплоти. Для максимального проведення утилізації теплоти найчастіше виконують такі операції:
1) пропускають гази, що відходять, через казан-утилізатор з метою отримання пари;
2) використовують гарячі гази для попереднього (перед завантаженням в сталеплавильний агрегат) підігріву металобрухту;
3) створюють умови для передачі теплоти гарячих газів повітрю або газу, які подаються в металургійний агрегат для горіння (застосування теплообмінників регенеративного і рекуперативного типів).
Слід зазначити, що кількість теплоти, відібраної з гарячих димових газів і внесених в піч з підігрітим повітрям або газом, є ціннішою по кількості теплоти, отриманої в печі в результаті згорання палива. Використання з цією метою регенеративних і рекуперативних теплообмінників дає можливість значно понизити витрати палива.

## Slide 18
Особливості утилізації конвертерних газів. Основною складовою конвертерних газів є СО, температура якого залежно від періоду плавки коливається від 1300 до 17000С. Під час роботи конвертерів з подачею кисню тільки зверху в газах, що відходять, водень практично відсутній, тоді як завдяки подачі рідких або газоподібних вуглеводів в газах, що відходять, може міститися значна кількість водню.
Конвертерні гази - цінне джерело високопотенційних ВЕР (можливість утилізувати фізичну теплоту нагрітих газів і хімічну теплоту після згорання СО та Н2), але при цьому слід враховувати наступне:
- інтенсивність виділення газів з конвертера періодично змінюється від нуля в міжплавильний період до максимуму приблизно в середині продування. Якщо враховувати що проміжок часу від початку плавки до випуску складає 35 хв. (приблизно 40 плавок в добу), а тривалість інтенсивного окислення вуглецю 10 хв., то з 1440 хв. добового часу тільки 400 хв. на добу конвертер залишають гази, які і є ВЕР;
- конвертерні гази, що відходять, несуть із собою значну кількість плавильного пилу (іноді до 250 г/м3 газу). Викиди таких забруднених газів недопустимий по санітарних, екологічних і економічних нормах (пил в основному складається з оксидів заліза). Тому всі конвертери володіють системами очищення газів, що відходять, для утилізації пороши.
Гарячі конвертерні гази можна використовувати як відновник залізорудної сировини і для попереднього нагріву металобрухту, який завантажують в конвертер.

## Slide 19
Використання низькопотенційних ВЕР
Низькопотенційні вторинні енергетичні ресурси, гази, що наприклад відходять, з температурою 200°С і менше, часто не тільки залишаються невикористаними, але і розсіваються в навколишньому середовищі. Проблема використання цих ВЕР має декілька варіантів, перевірених на практиці.
1. Вироблення енергії на базі спеціальних турбін (випробувано в Японії, Південній Кореї, Італії);
2. Використання низькопотенційнихВЕР для підігріву ґрунту в теплицях. За попередніми розрахунками таке підприємство як металургійний комбінат, може обігрівати низькопотенційних (80-90°С) ВЕР приблизно 150 га теплиць і забезпечувати вирощування близько 60 тис. т овочів і зелені;
3. Використання перепаду тиску під час дроселювання газу на газорозподільних пунктах (ГРП) і газорозподільних станціях (ГРС) металургійних заводів. Енергію стислих газів можна застосовувати для виробництва холоду, необхідного для зберігання плодовоовощной продукції.
4. Використання оксиду карбонату (ІІ), який виділяється з газів, що відходять, для отримання сухого льоду, який можна використовувати для швидкого заморожування, зберігання і сушки продуктів харчування, у зв'язку із забороною використання фреонів (для збереження озонового шару).
В цілому етапи виробництва сталі і можливості по підвищенню енергоефективності приведені нижче в зведеній таблиці.

## Slide 20: Таблиця - Зведена таблиця енергоефективності

## Slide 21
Нині світове енергоспоживання досягло майже 15 млрд. т у.п./рік (відповідає потужності у 14 ТВт), геологічні запаси пальних копалин становлять 11310, умовно доступні для видобування копалини – 3484 млрд. т у.п. На частку вугілля у цих запасах відповідно припадає 89,53 й 82,66 %, а на частку газу – 2,02 й 5,11 %.
Частка використання відновлюваних джерел енергії (у тому числі гідроенергії) становить, %: у Фінляндії 24,9 (3,9), Швеції 33 (14,4), Канаді 16,5 (12,1), Норвегії 49,6 (44,7). У світі потужність споживання відновлюваних джерел енергії (ПДЕ), за даними на початок 2003р., диференціюється на наступні складові: мала гідроенергетика (МГЕ) – 47 ГВт, вітроенергетика (ВЕУ) – 14 (0,1), фотоелектричні станції (ФЕС) – 1,4, перероблена біомаса – 100, геотермальна енергія – 5 (0,15), припливні електростанції – менше 1 ГВт. Всього у світі потужність споживання альтернативних джерел енергії у 2013р. перевищила 170 ГВт, що відповідає майже 1,2% споживаної первинної енергії. У країнах ЄС частка споживання відновлюваних джерел енергії наближується до 10%. У найближче десятиліття цей показник планується довести до 30%.

## Slide 22
Згідно з прогнозами, вже на кінець ХХІ ст. світове споживання первинної електроенергії й палива поділиться наступним чином: електроенергія 65, паливні копалини 35 % (вугілля 30, природний газ та нафта 5 %). У зв’язку з цим тимчасовий «вугільний пріоритет» у енергоджерелах не може й не повинен стати причиною розвитку нового генерального напрямку в металургії. Вже сьогодні пріоритет належить віддати електричним та газовим технологіям, оскільки у довгостроковій перспективі немає альтернативи електроенергетичній основі.
Незважаючи на великі запаси вугілля, його добування й використання у порівнянні з іншими видами паливних копалин, здійснюється з найменшим коефіцієнтом енерговіддачі – коефіцієнтом, котрий виражається відношенням отриманої енергії до повних енергетичних витрат на її виробництво.

## Slide 23: 5.2 Методи енергозбереження на аглодоменно-конвертерному маршруті
У чорній металургії значну частину енергії, яка губиться при виробництві чорних металів, можна утилізувати й використовувати в якості вторинного тепла. На мал. наведені зміни температури продуктів чорної металургії в процесі їх виробництва й використання на металургійному заводі повного циклу. Як видно з рис., досить значну частину теплоти можна використовувати в технологічних цілях, наприклад, високу температуру готового коксу й агломерату.

## Slide 24
Рисунок - Схема температурних коливань на металургійному заводі із повним виробничим циклом: 1 – вугілля; 2 – змільчена руда; 3 – агломерат; 4 – кокс; 5 – рідкий чавун; 6 – рідка сталь; 7 – чавунна заготівка; 8 – МБЛЗ; 9 – зливок; 10 – нагрівальний колодязь; 11 – сляб; 12 – нагрівальна піч; 13 – гарячокатана полоса; 14 – травлення; 15 – холодна прокатка; 16 - електроочищення

## Slide 25
При цьому, ресурси тепла, які можна утилізувати, орієнтовно складуть наступні величини:
- при агломерації 0,348-1,74 Гдж (0,083-0,415 Гкал) на 1 т продукту;
- при коксуванні 2,32 Гдж (0,554 Гкал) на одну тонну коксу;
- на одну тонну чавуну 3,5 Гдж (0,834 Гкал).
Підраховано, що при здійсненні технологічних циклів «доменна піч-кисневий конвертор» і «доменна піч-мартенівська піч» до прокату, включаючи розливання стали, кількість утилізованої теплоти може скласти 9,28 Гдж на одну тонну готового прокату. При ступені утилізації 50% може бути зекономлено близько 10% загальної кількості енергії в цих технологічних операціях.
Помітне зниження енерговитрат, як видно з рис., пов'язано з винаходом безперервного розливання стали, тому що відпала необхідність у додатковому нагріванні злитків при прокатці. Це дозволило заощадити 1,36 Гдж теплоти на тонну прокату. Аналогічні рішення можливі й при виробництві коксу, агломерату й виплавці чавуну.
Кокс виштовхують із коксової печі з температурою вище 11000С з охолодженням його в коксотушильной вежі й на рампі до температури навколишнього середовища, втрачаючи, таким чином, велику кількість енергії. Агломерат наприкінці процесу спікання має температуру близько 10000С, а в доменний цех приходить холодним. Приблизно стільки ж енергії губиться й при охолодженні окатишів. Таким чином, якщо використовувати ці втрати в доменному процесі, можна заощадити значну кількість енергоресурсів.

## Slide 26
Агломераційне виробництво
Перевитрата енергії має місце по всіх видах енергоносіїв, особливо він значителен по електроенергії. Аналіз потужностей електроустаткування на аглофабриках України показує, що до 70% з них витрачається на роботу ексгаустерів, що забезпечують відведення газів, що відходять. Причиною таких високих витрат електроенергії є великі підсоси повітря в агломашини, внаслідок чого об'єм газів, що відходять, на вітчизняних аглофабриках втричі вищий, ніж на західних. Такі підсоси не тільки збільшують витрати енергії на транспорт газу по газоходу, але і значно здорожують його очищення.
Герметизація агломашин дозволить у декілька разів скорочувати об'єми газів, що відходять, що у свою чергу дає можливість використовувати єдиний газовий тракт для очищення і відведення газу, а не створювати дві системи газоочистки на зонах охолоджування і спікання. Скорочення витрат енергії на транспорт і очищення газів дозволить відмовитися від інерційних і мокрих газоочисних апаратів, замінити їх дорожчими, але високоефективними електрофільтрами. Використання таких фільтрів дає можливість понизити викиди пороши від аглофабрик більш ніж в п'ять разів.

## Slide 27
Газоподібне паливо в агловиробництві використовують для розпалюванняаглошихти. На аглофабриках ЄС для цього використовують вторинні енергоресурси: доменний газ або коксодоменну суміш, в Україні - як і раніше дорогий і дефіцитний природний газ, витрата якого в тепловому еквіваленті майже в двоє вище, ніж на західноєвропейських аглофабриках. Причинами цього є надмірно висока вологість шихти, відсутність системи утилізації теплоти повернення, а також використання агломерационного палива неоптимального фракційного складу. З одного боку, чим більше шматки палива, тим більший об'єм шихти необхідно нагрівати для займання його верхнього шару.
Проведені розрахунки показали, що при зміні розміру частинок палива від 1 до 3 мм витрата тепла на розпалюваня шихти змінюється в межах 0,1-0,3 ГДж. З іншого боку, зменшення розміру частинок твердого палива аглошихти приводить до недопалювання його в шарі і збільшення виходу СО. Допалювання СО в аглошарі забезпечується відсівом з аглопалива частинок з фракційним складом < 0,5 мм, забезпеченням високого вакууму під аглолентою і створення системи рециркуляції димових газів в робочій зоні агломашини. Світовий досвід показує що створенню системи рециркуляції аглогазів без попередньої герметизації машини не приносить очікуваного ефекту.

## Slide 28
Доменне виробництво
Процес виробництва чавуну споживає більше половини всієї енергії, необхідної для виробництва готового прокату. На виплавку чавуну витрачається кокс, природний газ і енергетичні витрати: електрична енергія, що йде в основному на привід двигунів завантаження, перекидання клапанів, освітлення, дуття, кисень, природний газ для кауперів, пар, вода для охолодження, стиснене повітря й газоочищення.
Основну частину енергії (близько 80%) доменне виробництвоодержує від коксу. Губиться енергія з колошниковим газом, з гарячими чавуном і шлаками, з охолодженням печі, з димовими газами при нагріванніповітронагрівачів і з підвищеним тиском газу під колошником. Основні втрати енергії відбуваються з рідким чавуном. Однак втрати при транспортуванні чавуну становлять приблизно 150-200 градусів: (150…200)×0,9×1000=0,135…0,180ГДж/т чавуну. Решта тепло використовується при сталеплавильномупереділі. Ці втрати можна зменшувати за рахунок укриття чавунних жолобів на ливарномудворі, застосування чавуновозних ковшів більшої ємності із кращою тепловою ізоляцією й із кришками. Кришки для жолобів і ковшів можуть бути постачені спеціальними пристроями для переробки теплової енергії в електричну (наприклад, термоелектричні перетворювачі).

## Slide 29
Втрати теплоти від спонтанного коливання теплового станудоменної печі можна зменшити, застосувавши аналізатори шихтових матеріалів у потоці й використовувати регулювання ходу печі методами оптимізації з використанням обчислювальної техніки.
Застосування пропонованих прийомів утилізації теплоти дозволяє 30-50% втрат повернути у виробництво, що складе 1,4-2,3ГДж на тонну чавуну. Очевидно, що використання цієї енергії в доменному процесі дозволить заощадитизначну кількість теплоти.
У колошниковомупилувтримується 40-55% заліза й близько 15% коксу, що дасть економію коксу при виході колошникового пилу 50 кг/т, близько 5 кг/т. Загальна економія коксу на дві печі складе орієнтовно близько 150 кг/т чавуну й зниження капітальних витрат на газоочищення, повітронагрівачі й завантажувальні пристрої.
Крім економії енергії між переділами (коксохімічним, агломераційним і доменним) у самому доменному процесі в даний час є досить більші резерви.
Аналіз доменного процесу показує, що максимальні витрати енергії в процесі плавки чавуну припадають на відновлення оксидів, менші- на розкладання карбонатів рудних і флюсових, перехід сірки в шлаки, розкладання вологи дуття та ін.

## Slide 30
У цей час існує кілька шляхів економії енергоресурсів при виплавці чавуну в доменних печах.
1. Зменшення витрат енергії на відновлення оксидів: збільшення ступеню непрямого відновлення (раціональний газорозподіл, збільшення кількості відновних газів); ослаблення внутрішніх зв'язків відновлюваних оксидів (електрика, ультразвук, гама опромінення, каталізатори та ін.).
2. Зменшення витрат з розкладанням карбонатів, переходом сірки в шлак й розкладанням вологи дуття.
3. Зменшення тепловтрат через кладку печі.
4. Повернення частини тепла, уносимого чавуном, шлаками й газом.
5. Часткова заміна дорогого енергоносія (коксу) на більш дешеві види (природний, коксовий і генераторний гази, мазут, пиловугільне паливо, гранульована пластмаса й ін.).
6. Стабілізація технологічного режиму за часом.

## Slide 31
Ці шляхи реалізуються різними способами, так званими методами інтенсифікації, які можна поділити на традиційні, використовувані й вдосконалюємі у цей час, і нетрадиційні, які у цей час не використовуються або використовуються частково, але будуть використовуватися у майбутньому.
До традиційних відносяться наступні методи інтенсифікації:
– підготовка залізорудних матеріалів до доменної плавки;
– нагрівання дуття;
– зволоження дуття;
– збагачення дуття киснем;
– вдування в доменну піч вуглецевмісних добавок;
– комбіноване дуття;
– вдування в доменну піч гарячих відбудовних газів;
– підвищений тиск газу в доменній печі;
– позадоменна обробка рідкого чавуну;
– оптимізація процесів доменної плавки;
– автоматичне керування доменною плавкою.