## Slide 1: 6 Ресурсозбереження в аглодоменному переділі. Використання замінників первинної сировини та палива

## Slide 2: 6.1 Брикетування колошникового пилу
Основні витрати металургів пов'язані з придбанням залізорудної сировини (залізняку, концентрату і окатишей), коксу і металевого лому. Дефіцит сировини і ціни на ці матеріали відображають загальні тенденції економічного розвитку і визначають проблеми української металургії на зовнішніх і внутрішніх ринках.
Промислові запаси залізняку України оцінюються в 16,8 млрд. т. Вміст заліза в рудах окремих родовищ коливається в широких межах - від 25 до 58%. Багаті руди застосовують в металургійному виробництві без попередньої підготовки, бідні - збагачують на гірничо-збагачувальних комбінатах з метою збільшення змісту заліза і використовують у вигляді концентратів. Основні запаси і здобич (70-80%) доводяться на Криворізький залізорудний басейн.
Скоротити витрати на ЖРС можна за рахунок зниження витратних коефіцієнтів цих матеріалів, зокрема в результаті використання різних матеріалів вторинного походження. У галузі накопичений достатній досвід використання у складі агломерационної шихти металургійних шламів і шлаків, пил електрофільтрів, колошникового пилу а також інших матеріалів. Проблеми - в стереотипі поглядів на хімічний і фазовий склад шихти - в кількості використовуваних добавок і стабілізації їх складу за змістом залоза, а також в їх попередній підготовці до використання.

## Slide 3
Найбільш апробованою є технологія використання у складі агломераційної шихти металургійних шламів. Наприклад, на ММК ім. Ілліча при виплавці однієї тонни сталі в середньому утворюється близько 250 кг рідких шламів: з них 192 - в агломераційному, 25 - в доменному, 18 кг - в сталеплавильному виробництві. Частина цих матеріалів після додаткової підготовки - усереднювання, сушки, окомкування або брикетування може бути використана при виробництві агломерату.
Як осушуючи добавки вологих шламів традиційно використовують вапно, а також кокс, торф та інші, які добре поглинають вологу і додають матеріалам сипучість. Для підвищення міцності залізорудних брикетів також застосовують доступні матеріали (рідке скло, ССБ, лігносульфати), зокрема з відносно високим вмістом сірки. Останнє пояснюється високим ступенем видалення сірки з шихти в процесі агломерації (до 80%).
Знизити загальну витрату залізовміщуючих матеріалів на виплавку сталі можна за рахунок використання вторинних матеріалів в шихті доменної плавки, витрата яких на металургійних підприємствах США складає близько 250, України до 30 кг/т чавуну. Наприклад, у шихті доменної печі ММК ім.Ілліча використовується більше 20 кг роздрібнюваного конвертерного шлаку із змістом заліза до 18% і близько 5 кг зварювального шлаку із змістом заліза 60-65%.

## Slide 4
Основними методами підготовки шламів до утилізації в доменному і сталеплавильному виробництвах є зневоднювання,окускування і, в окремих випадках, видалення шкідливих домішок. Механічні методи зневоднювання дозволяють знизити вологість шламів до 15-25%. Подальше зменшення вологості шламів досягається або шляхом термічного зневоднювання (сушінням), або хімічним зневоднюванням (додаванням негашеного вапна), або змішуванням із сухими матеріалами.
У процесі підготовки до утилізації шламів з підвищеним змістом цинку (шлами газоочисток доменних і електросталеплавильних печей, конвертерні шлами) необхідно видаляти шкідливі домішки, тобто проводити знецинкування, різними способами - механічними, термічними чи гідрометалургійними.

## Slide 7
Найбільш розповсюдженою є технологічна схема підготовки залізовмісних відходів до утилізації шляхом змішування й усереднення сухих відходів з вологими, а також озернення суміші.
Разом з викладеними вище схемами переробки відходів металургійного виробництва існують інші, в яких замість трубчастої печі для відновлення матеріалів застосовують печі, що обертаються, наприклад FASTMET®, ITmk3®.
Окремі недоліки вказаних процесів можна усунути у разі застосування обпалювально-відновного комплексу (ОВК), що відрізняється каскадним розташуванням агрегатів по сушінню, зміцненню, відновленню і охолоджуванню на одній осі обертання і організації транспортування матеріалу з одного каскаду на іншій самоплив, що виключає використання конвеєрного транспорту. Як паливо може бути використане як газоподібне паливо, так і нетрадиційні джерела тепла - СВЧ-джерела.

## Slide 8
Рисунок - Технологічна схема обпалювально-відновного комплексу

## Slide 9
Таким чином, вибір схеми рециклінгу залізовміщуючих шламів обумовлений наявністю відпрацьованих технологій та обладнання для окускування дисперсних відходів (виробництво окатишів або брикетів), металізації окускованої сировини та виплавки чавуну (у доменних печах або спеціальних вагранках).
На сьогоднішній день відомо три способи окускування дрібних руд, концентратів і відходів: агломерація, грануляція і брикетування.

## Slide 10
Рисунок - Загальна схема виробництва та використання брикетів зі шламу

## Slide 11
На рисунку представлені вигляд зразків брикетів «Екомашгео» у вигляді призми.
Рисунок - Удосконалена форма брикетів

## Slide 12
За кордоном традиційним й достатньо ефективним способом огрудкування колошникового пилу за таких умов вважають його брикетування та використання у доменних печах. Зокрема, у Німеччині одне з перших підприємств з його утилізації було уведено ще на початку 60-х років ХХ ст. Брикети з колошникового пилу та інших залізовмісних відходів формували на вальцьових пресах. Як зв’язуюче використовували 50% сульфітний луг. Брикети піддавали обпалу за температури 600-900 оС в атмосфері СО:СО2=3:1.

## Slide 13: Таблиця - Область застосування брикетів

## Slide 14: 6.2 Використання пластикових відходів
Подальше зменшення витрат відновлювачів у вигляді коксу та природного газу пов’язане із економічною необхідністю зниження собівартості переробного чавуну та підвищення конкурентоспроможності. На рис. наведено динаміку усереднених показників витрат відновлювачів на доменних печах Європи.

## Slide 15
Рисунок - Середній показник витрат відновлювачів у доменному виробництві

## Slide 16
Так, витрати відновлювачів у 50-ті роки XX-го століття складали 900-1000 кг/т чавуну, а на сьогодення – близько 475 кг/т. Але з рисунка 2.5 видно, що і на початку XXI–го століття загальні витрати відновлювачів практично не зменшилися. Показник 475 кг/т відображає досягнення технологічного мінімуму.
В той же час, для „ідеальних” доменних печей, що працюють в умовах рівноваги, був розрахований теоретичний мінімум витрат вуглецю – 386 кг/т чавуну, або відповідно 450 кг коксу та вугільної дрібниці. В той же час вказаний ідеальний стан не досягається у реальних умовах експлуатації печі, так як при кожній технологічній операції потрібна різниця потенціалів (різниця напруги, температури, тиску, висоти та т.і.), тобто наявність нерівноважного стану, що забезпечує хід процесу.
Наприклад, середнє значення витрати вуглецю на доменних печах Германії у 2004 р. складало приблизно 414 кг/т. При цьому слід врахувати, що у процесі відновлення приймав участь і водень, що містився у вдуваній вугільній дрібниці та мазуті. Таким чином, ефективність роботи печей складала 93%.

## Slide 17
Одним з перспективних напрямків можна вважати технологію утилізації відходів пластмас поряд із вдуванням ПВП у доменній плавці.
Переробка відходів виробництва і споживання в доменних печах має хороші перспективи. У цьому агрегаті створені практично всі умови утилізації відходів при гарантованій відсутності вторинних шкідливих викидів в ОС. Наявність високотемпературної зони в сурмі печі з окислювальним потенціалом газового середовища і температурами 2000-24000С забезпечує повне спалювання горючих елементів відходів, в т.ч. органічних сполук, включаючи діоксин і фурани.
Малий час перебування газів в печі (1-10 сек) не дозволяє сформуватися небезпечним з'єднанням по мірі руху газу в агрегаті. Відновна атмосфера в печі робить неможливим формування оксидів азоту і перешкоджає викидам з'єднань сірки, що є вразливим місцем металургійних агрегатів з окислювальною газовою атмосферою.
Нарешті, наявність щільного шару шихти перешкоджає винесенню твердих частинок. Це унікальне поєднання сприятливих з погляду придушення викидів в навколишнє середовище властивостей висуває доменну пекти на позицію екологічно найбільш корисного агрегату.

## Slide 18
При цьому слід розуміти, що найбільш вдалим варіантом виконання екологічної функції доменною піччю є поєднання процесів виплавки металу і шлаку і утилізації відходів. Введення в сучасну доменну піч корисним об'ємом 2000-3000 м3 50-100 кг відходів на 1 т чавуну означає переробку в рік 100-250 тис.т різних відходів.
Принципово при цьому, що обов'язкове введення відходів у фурмену зону печі. Це припускає використання подрібнених до великої менше 5-8 мм матеріалів з відповідним апаратурним оформленням.
Технологія передбачає інжекцію частинок відходів розміром 0-8 мм (пластмас), 0-6 мм (замаслена окалина), 0-1 мм (легке сміття) у фурменную зону печі через дві фурму в кількості 60 кг/мін. Витрату вдуваного матеріалу забезпечує підтримка теоретичної температури горіння в заданих межах (2000-2200 С). Технологія забезпечує економію коксу в доменній печі в межах 2-6 кг/т. Коефіцієнт заміни коксу для пластмас складає 0,20-0,25 кг/кг. У газах, що відходять, не відмічено підвищення змісту екотоксикантів.
Застосуванню пластикових відходів як паливо в металургії протистоїть цілий ряд досить серйозних перешкод. Є необхідність контролювати зміст полівінілхлориду, оскільки законодавство деяких країн, жорстко регулює використання відходів як паливо. Є необхідність отримання дозвільної документації від екологів на використання відходів як паливо. Потрібні інвестиції, необхідні для реконструкції системи подачі палива в доменній печі.

## Slide 19: Перспективи впровадження технології застосування пластикових відходів

## Slide 20
Зниження викидів СО2 від використання пластикових відходів залежить від локалізації викидів, а економія енергії - від енергоємності пластика. Спалювання пластикових відходів скорочує викиди СО2, замінюючи викиди від викопного палива, хоча вуглекислий газ все одно потрапляє в атмосферу - в більшості випадків, зокрема, в Японії відходи просто спалюються на сміттєвих заводах. При використанні пластикових відходів в доменних печах відбувається економія енергії на відміну від звичного використання по схемі вивіз - спалювання. Можливості технології обмежені доступністю пластикових відходів і «претензіями» на інше їх використання - переробку і спалювання.
Технологія була розроблена і застосована в Германії і Японії. Пластикові відходи можуть також додаватися в коксовальную піч; ця технологія вперше упроваджена в Японії. В цілому на потреби японської чорної металургії йде близько 0,4 млн. т пластикових відходів в рік, що приблизно відповідає 20 Пдж в рік (приблизно 0,7 млн. т у.п.).
До складу типових пластмасових відходів, утилізуємих за розглянутою схемою, входить конторське устаткування, пляшки і контейнери, магнітні стрічки і плівкові аркуші. Фахівці фірми «Ніппон Кокан» вважають, що в запропонованій ними системі рециклінгу РVС може відбутися кислотна корозія частин доменної печі, оскільки в полівінілхлориді утримується хлор.

## Slide 21
Рисунок - Схема системи рециклінгу відходів пластмас

## Slide 22
Для вирішення проблеми утилізації відходів пластмас у Японії в 1998 році створена Асоціація сприяння переробці пластмас (АСПП). Згідно її прогнозам найближчим часом частка пластмасових відходів, що вдуваються в доменні печі, повинна перевищити 10% від рівня їхнього щорічного утворення. Для вдування відходів пластмас у горн доменної печі можна використовувати розроблене устаткування для вдування ПВП із мінімальними переробками.
Вдування відходів пластмас у доменну піч як додаткове паливо має ряд переваг. По-перше, при цьому методі можна споживати значну кількість відходів пластмас (до 100 тис. т. відходів у рік при питомій витраті пластмас 3 кг/т чавуну).
По-друге, ефективність використання енергії складає більше 80% у порівнянні з іншими способами переробки пластмас.
І, по-третє, це найбільше екологічний спосіб переробки відходів, тому що не утворюються діоксини.
Найважливішою характеристикою пластмасових відходів (як, втім, і самих пластмасових виробів) є їхня енергетична цінність. І по хімічному складу і по теплоті згоряння пластмаси подібні основним викопним паливам - природному газові, нафті, вугіллям. Однак пряма утилізація відходів пластмас шляхом спалювання в енергетичних установках, як правило, неможлива в зв'язку з присутністю у них домішок, що приводять до утворення при спалюванні токсичних з'єднань. Система технології попередньої підготовки відходів пластмас полягає в тому, що зібрані відходи класифікуються, дробляться, розділяються на гранули, і потім використовуються як сировина для виробництва чавуну за допомогою вдування в доменну піч.

## Slide 24
Підготовка залізорудних матеріалів
Підготовлена сировина для доменної плавки (агломерат, окатиші та ін.) змінює теплоспоживання процесу в наступних напрямках: збільшує зміст заліза, що прямопозначається на продуктивності й витраті коксу; збільшує газопроникність шихти, чим створює сприятливі умови для збільшення продуктивності й кращого розподілу й використання газового потоку; зменшує теплозатрати на розкладання карбонатів, видалення гідратної вологи, поліпшує відновність шихти й умови шлакоутворення.
Зменшення дріб'язку фракції 0-5мм в окускованих матеріалах (агломераті й окатишах) з 20 до 5% знижує витрати коксу на 4,5% і збільшує продуктивність на 6%, що відбувається за рахунок раціонального взаєморозподілу шихти й газу у верхній частині доменної печі (вирівнювання газових навантажень по радіусу) і підвищення загальної газопроникності в доменній печі.

## Slide 25
Дослідження показали, необхідно перейти на виробництво стабілізованого агломерату крупністю 3-30мм із обов'язковою сфероідізаціею часток. Одночасно із цим з'явиться можливість піддати сфероідізації й виділювану в повернення фракцію 0-3мм, що дозволить повністю її вивести зі складу агломерату, що транспортується в доменний цех. Завдяки такій підготовці є реальна можливість знизити непрямі витрати на транспортування цього дріб'язку, уловлювання пилу, виділення шламів і забезпечити значимий економічний ефект. Очікується, що при використанні стабілізованого агломерату зниження витрат палива на виплавку чавуну скоротиться на 25-30 кг/т чавуну.
У якості альтернативи агломерату й окатишів може бути гібридне окусковання сировини, що є продуктом технології, що використовує кращі параметри технології агломерації й окатишів. У її основі закладена концепція формування кінцевого гранулометричного складу гібридного окускованної сировини ще на попередніх стадіях його виробництва. Одержання гранул крупністю 5-10 мм і міжчастинковою розташування твердого палива крупністю 0-10 мм дозволяє здійснити адресне розташування великих гранул палива в зоні підвищеного його споживання. Спікання такої шихти за технологією, здійснюваної на випалювальній машині, яка включає попереднє її сушіння з наступним спіканням за агломераційною технологією й охолодженні при продувці повітря на заключній стадії процесу, дозволяє при мінімізації енерговитрат на процес спікання (40-45кг/т) здійснити термообробку спека блоків за рахунок тепла від горіння великих фракцій палива. Технологія дозволяє одержати гібридну сировину у вигляді спечених блоків минулихточковеприпікання в місцях контакту гранул шихти.

## Slide 26
Аналіз застосування гібридної окускованної сировини при виплавці чавуну підтвердив, що по своєму гранулометричномускладу воно близько до стабілізованого агломерату й навіть при наявності 7-8% дріб'язку крупністю 0-5 мм приводить до збільшення продуктивності на 1,1% і зниженню витрати палива на 4,4 кг/т.
Застосування низько офлюсованих окатишів у сучасній доменній шихті вимагає добавок флюсу – сирого вапняку в кількості 100-200 кг/т чавуну, що підвищує витрату коксу на 5-10%. У цьому випадку можливе застосування замість вапняку комплексного флюсу (залізофлюса), спеченого з концентрату й вапняку, основністю 5-7 одиниць. Такий флюс, крім підвищеноїосновністі, містить 30-40% заліза й має високу міцність. Зразковий хімічний склад комплексного флюсу наступний: Cao=43%; SiO2=7.2%; Fe=35%; FeO=45%.

## Slide 27
Доменне виробництво
Металургійні підприємства України працюють в основному на агломераті, спеченому з бідних криворізьких руд, вміст заліза в яких не перевищує 53%. Більшість західноєвропейських підприємств використовують багатий залізняк. Розрахунки показують, що при збільшенні змісту заліза в агломераті з 53 до 58% витрата енергії на виробництво 1 т рідкого чавуну скорочується на 1,98 ГДж. Крім того, в доменних печах України використовують вапняк, тоді як в західних - готове вапно. На розкладання вапняку при виробництві 1 т чавуну витрачається 0,1 ГДж додаткового тепла. При цьому якщо питома витрата вапняного флюсу (у вапняному еквіваленті) на вітчизняних підприємствах складає 15-21 кг/т, то питома витрата вапна на західних підприємствах рівний 0-10 кг/т чавуну. Перевитрата вапняного флюсу обумовлена низькою якістю металургійної сировини (підвищений вміст кремнію в металошихті і сірки в коксі), а також поганою підготовкою флюсів до плавки, внаслідок чого використовується не вся його реакційна здатність. Про низьку якість сировини свідчить високий вихід доменного шлаку, який на вітчизняних підприємствах складає 330-600 кг/т чавуну, тоді як питоме утворення шлаку в країнах ЄС - 200-280 кг/т, що скорочує втрати тепла в доменному процесі.

## Slide 28
Висока основність доменного шлаку погіршує його рідкотекучесть, вимушуючи доменщиків працювати з перегрівом чавуну для забезпечення нормального ходу печі. Крім цього, необхідність в перегріві пояснюється також необхідністю компенсації втрат рідкого чавуну при його доставці в сталеплавильний цех. На вітчизняних підприємствах вона здійснюється по схемі: зливання по відкритому жолобу у відкритий ківш на ливарному дворі, транспорт ковша з відкритим дзеркалом металу в сталеплавильний цех, з міксера в ківш, а потім з ковша в сталеплавильний агрегат.
На західних підприємствах чавун з печі зливають по закритих жолобах в закритий пересувний міксер, що скорочує тепловтрати в навколишнє середовище на 0,1 ГДж/т чавуну. Перегрів чавуну в доменній печі приводить до підвищення розчинності в нім кремнію. Причому згідно константі рівноваги взаємодії кремнію з чавуном підвищення температури чавуну від 1400 до 1450 °С, за інших рівних умов, в чотири рази збільшує вміст кремнію в чавуні. Останнім часом вміст кремнію в українському чавуні досягає 1,4%, тоді як за кордоном чавун містить кремнію не більше 0,4%. Якщо врахувати що, на кожну. 0,1% розчиненого кремнію витрачається 0,022 Гдж тепла, різниця в 1% розчиненого кремнію обходиться вітчизняним підприємствам в 0,22 Гдж додаткових енерговитрат.

## Slide 29
Іншою негативною стороною зливу чавуну по відкритих жолобах у відкриті ковші є випаровування металу. Воно не тільки служить причиною значних пилових викидів, але і скорочує вихід придатного металу на 0,8%. Як показує зарубіжний досвід, злив чавуну по закритих жолобах в закритий пересувний міксер при оснащенні укриттів аспіраційною системою з очищенням газів у високоефективних тканинних фільтрах дозволяє ліквідовувати головні джерела забруднення атмосфери.
Додаткова економія енергії в доменних цехах може бути отримана забезпеченням повнішого згорання доменного газу у повітронагрівачах і ліквідації свічок для спалювання надлишків доменного газу. Із-за поганої організації спалювання палива у повітронагрівачах доменних печей України викиди СО з них складають 2,6 -12 кг/т чавуну, а за кордоном 0,7-1,7 кг/т, що економить 0,019 - 0,105 Гдж на кожній тонні чавуну і скорочує питомі викиди СО в основному виробництві на 12%. На свічках спалюється не меншого 3% доменного газу, тобто близько 75% м3 газуна кожну тону чавуну, що в тепловому еквіваленті складає 0,345 Гдж тепла, при цьому в навколишнє середовище викидається СО 0,94 кг/т чавуну.

## Slide 30
Нагрівання повітряного дуття.
Нагрівання дуття можна підвищити до 15000С та вище наскільки може витримати повітропровід гарячого дуття. Теоретично, нагрівши дуття можливий до теоретичної температури горіння в зонах горіння. Підвищення нагрівання дуття можливо, якщо частина обсягу газоподібного палива (природного або іншого висококалорійного газу) спалюється в повітропроводі гарячого дуття й у вигляді гомогенізованої суміші дуття й продуктів горіння подається в робочий простір доменної печі. При цьому частка обсягу, що спалюється в повітропроводі газоподібного палива в міру зниження температури гарячого дуття з повітронагрівачів пропорційно збільшується з одночасним зниженням його витрати, що подавати у фурмений прилад, таким чином, що загальна витрата газу на доменну піч зберігається.
Запропонована технологія введення газоподібного палива в доменну піч дозволяє здійснити його спалювання без підмішування до гарячого дуття холодного повітря з одержанням максимальної температури. Уведення частини обсягу газоподібного палива дозволяє вирішувати проблему змішування продуктів горіння й повітря близько до ідеального, оскільки повітропроводи гарячого дуття й кільцевий виконують роль камери змішування. Повне перемішування продуктів горіння газоподібного палива й повітря дуття забезпечує пропорціональність «газоподібне паливо – повітря дуття» по фурмах в автоматичному режимі зі зникненням необхідності створення складних систем контролю витрати повітря й регулювання витрати газоподібного палива.

## Slide 31
Вдування газокисневої суміші у фурми
Застосування газокисневої суміші почалося більш 20 років тому на доменних печах «Тулачермет». Крім того, у цей час ця технологія застосовується на всіх печах НТМК, на ДП №1 «Сєвєрсталі» і на ДП №6 НЛМК. Ефект змішування ПГ із киснем полягає в підвищенні коефіцієнта заміни коксу ПГ за рахунок забезпечення повноти його спалювання у фурмі й у фурменій зоні. Механізм підвищення повноти спалювання ПГ при вдуванні його в суміші з киснем полягає в дифузійному окисненні ПГ із киснем відразу після їхнього змішування, яке приводить до підвищення температури суміші в процесі її руху від змішувача до фурм. У результаті скорочується час нагрівання ПГ до температури його запалення й забезпечується повнота окиснення ПГ у фурменій зоні. Межа вибухобезпечністі концентрації кисню в газокисневій суміші в діапазоні її робочих тисків становить 25-27%, а помітне підвищення коефіцієнта заміни коксу ПГ (на 0,015-0,030 кг3/кг) відбувається вже при змісті кисню в суміші 7-10%. Ефективність застосування кисневої суміші підвищується зі збільшенням витрат ПГ, особливо помітно при витратах вище 100-120м3/т чавуну, коли коефіцієнт заміни коксу ПГ при його вдуванні у вигляді газокисневої суміші збільшується на 0,035-0,070 м3/кг.

## Slide 32
Підігрів природного газу
Вирішення питання підігріву ПГ було знайдено лише в 2005 р. Підігрів, що вдувається ПГ шляхом використання його в якості охолоджувального середовища для охолодження фланців коліна й сопла фурменого приладу замість води дозволяє підвищити температуру на 100-300С. При цьому збільшуються обсяг газу й швидкість його витікання з трубки, що підводиться, поліпшуються умови змішування ПГ із дуттям і скорочується час нагріву газу до температури запалення. Це приводить до збільшення повноти згорання ПГ і коефіцієнта заміни їм коксу, у підсумкові витрата коксу зменшується не тільки за рахунок приходу в піч із ПГ додаткового тепла, яке раніше втрачалося з охолоджувальною водою, але й за рахунок збільшення коефіцієнта заміни коксу ПГ, причому остання складова економії коксу перевищує першу. Сумарне скорочення витрати коксу склало близько 17 кг/т. Із цієї кількості тільки 5 кг/т заощаджується за рахунок приходу в піч додаткового тепла із ПГ, а 12кг/т – за рахунок підвищення коефіцієнта заміни коксу ПГ (на 0,15 кг/м3). На ДП «Сєвєрсталі» при більш високих витратах ПГ (більш 1250м3/ч на одну фурму) його температура підвищилася на 1000С, а витрата коксу знизилася на 9 кг/т, з яких 3,5 кг/т – за рахунок приходу тепла із ПГ, а 5,5 кг/т – за рахунок підвищення коефіцієнта заміни коксу ПГ (на 0,037 кг/м3). Підігрів ПГ застосовується на ДП МЗ «Вільний Сокіл» і «Сєвєрсталі». При високих витратах ПГ застосування цієї технології його підігріву перед вдуванням у піч вимагає переробки елементів фурменого приладу з метою збільшення прохідного перерізу внутрішніх порожнин, по яких циркулює охолоджувальна вода. Це трохи збільшує витрати й час на впровадження підігріву ПГ, але не знижує високої ефективності цієї технології.

## Slide 33
Застосування шунгіта в шихті доменних печей.
Шунгіт містить близько 60% SiО2 і близько 30% С, що дає можливість доменникам використовувати цей матеріал для часткової заміни їм коксу й продовження терміну служби футерівки горна. Застосування шунгіта в доменній плавці спочатку здійснювалося з метою часткової заміни їм коксу при виплавці ливарних чавунів. Оцінка ефективності заміни коксу шунгітом при виплавці ливарних чавунів показала, що коефіцієнт заміни коксу шунгітом становить від 0,7 до 1,2 кг/кг, збільшуючись зі збільшенням змісту кремнію в чавуні. Аналогічна залежність отримана й при використанні шунгіта при виплавці передільного чавуну, але з меншим середнім коефіцієнтом заміни (0,53 кг/кг при середньому змісті кремнію 0,7 %). Тривале застосування шунгіта при цьому ( протягом двох років) виявило його вплив на утворення гарнісажу на стінках горна. Аналітичні дослідження пояснили причину високих значень коефіцієнта заміни коксу шунгітом і механізм нарощування гарнісажу в горні при його застосуванні в доменній плавці. Специфічні властивості вуглецю й кремнію в шунгітє, практично стехіометричне (для реакцій взаємодії між вуглецем і кремнеземом з утворенням карбіду кремнію) співвідношення їх масових концентрацій у шунгітє й величезна поверхня контакту між ними (20 м2/г) суттєво знижують температуру початку й энергопотрібність реакції утвору SiС. Карбід кремнію, що утворився із шунгіта, частково приймає участь у відбудові заліза із залізистих шлаків, частково кремній карбіду переходить у чавун, а частина карбіду кремнію відкладає на стінках горна, утворюючи тугоплавкий гарнісаж.

## Slide 34
Повітронагрівач Калугіна
Новою високоефективною запатентованою технічною розробкою в області доменного виробництва є бесшахтний повітронагрівач Калугіна, який одержує усе більш широке застосування на металургійних заводах. На Росії експлуатуються 26 таких повітронагрівачів і ще 11 перебувають у стадії проектування. Блоки повітронагрівачів Калугіна експлуатуються на доменних печах НТМК, «Сєвєрсталі», ММК і «Тулачермета». Усього на сьогоднішній день у Росії, Китаї, Україні і Японії експлуатуються 109 повітронагрівачів Калугіна й ще 45 знаходяться на стадіях проектування й будівництва.
Завдяки ефективному спалюванню палива в струйновіхревой форкамерной пальнику на куполі, рівномірному розподілу продуктів горіння по розтину насадки й високій питомій поверхні нагріву, повітронагрівач Калугіна забезпечує високотемпературне нагрівання дуття (до 1300-13500С) при мінімальній витраті палива й при використанні звичайних вогнетривких матеріалів (динас, муллітокорунд, шамот). Мінімізації витрат палива сприяє також розроблена система утилізації тепла відпрацьованих газів, яка дозволяє за рахунок підігріву газоподібного палива й повітря одержати температуру гарячого дуття 1400С при використанні в якості палива тільки доменного газу з низькою теплотою згоряння (до 3000 кДж/м3).
Усі ці фактори мінімізують вміст СО у відведених газах повітронагрівачів Калугіна до 20 мг/м3, що значно менше, чим у відведених газах повітронагрівачів із внутрішньої або із зовнішньою камерою горіння. Повітронагрівачі Калугіна за рахунок усунення камери горіння й застосування тонкостінних насадок зі збільшеною поверхнею нагріву (до 64 м2/м3) мають значно менші обсяг і висоту й, відповідно, меншу матеріалоємність, що прискорює їхнє будівництво й заощаджує капітальні витрати по властиво повітронагрівачах на 30-50%. Безремонтний строк експлуатації повітронагрівачів Калугіна становить, по розрахунках, до 30 років, що в кілька раз перекриває термін служби традиційних повітронагрівачів. Перший бесшахтний повітронагрівач працює без ремонту 27 років і знаходиться у гарному стані.

## Slide 35
Безконусний завантажувальний пристрій з роторним розподільником шихти
Принципово нову технологію завантаження шихтових матеріалів у доменні печі і їх розподілу по окружності й радіусові колошника реалізує РЗП, розроблене на ЗСМК.
Аналіз результатів роботи згаданих доменних печей показав, що після заміни КЗУ на РЗП продуктивність печей підвищувалася на 4-9%, а витрата коксу знижувалася на 4,5-6,5%. Багаторічна експлуатація РЗП на ДП №3 у Бхилаи демонструє його переваги й перед ЛЗУ.
Узагальнення досвіду експлуатації РЗП на згаданих доменних печах виявило тенденцію підвищення ефективності їх застосування з ростом обсягу доменних печей. Це пояснюється ростом впливу структури стовпа шихти й рівномірності розподілу матеріалів по окружності на роботу доменних печей з ростом їх висоти й діаметра.
РЗП відкриває нові додаткові можливості оптимізації структури стовпа шихтових матеріалів у доменних печах, маючи наступні технологічні переваги в порівнянні із КЗУ й ЛЗУ:
- м'яке укладання шихтових матеріалів у піч, що досягається за рахунок розділення потоку шихти в РЗП на п'ять рівних потоків, що м'яко стікають із плоских лопат ротора на поверхню зависипу, не деформуючи її; - висока рівномірність розподілу матеріалів по окружності, забезпечувана багатошаровим (25-40 шарів) укладанням кожної порції матеріалів, що вивантажуються, на поверхню зависипу; - можливість досягнення заданого розподілу рудного навантаження по радіусу за час завантаження тільки однієї або двох-трьох подач без організації більших циклів завантаження, а також за рахунок можливості завантаження матеріалів в осьову зону;
- високий темп завантаження за рахунок вивантаження матеріалів з бункера при повному відкритті шихтового затвора, що забезпечує швидке відновлення упущеного рівня зависипу. Додатковою перевагою РЗП є його більш проста конструкція, що забезпечує високу надійність агрегату й багаторазово більший термін служби ротора в порівнянні з конусом і лотком.

## Slide 36
Газові утилізаційні безкомпресорні турбіни (ГУБТ)
Застосування ГУБТ для утилізації енергії тиску колошникового газу дозволяє виробляти до 20кВт год на 1т виплавлюваного чавуну й скоротити за рахунок цього до 35% витрат на компримування дуття. У СРСР перша ГУБТ, що проробила кілька років, була запущена в експлуатацію в 1962 р. на ММК. В 1968 р. на ДП №3 Череповецкого металургійного заводу встановлена ГУБТ-8, яка до зупинки печі на реконструкцію проробила більш 35 років.

## Slide 37
Процеси рециклінгу побічних продуктів металургійного виробництва ( крім агломераційної фабрики)
З ряду причин не всі поворотні виробничі відходи можуть бути повторно оброблені на агломераційній фабриці або в сталеплавильних цехах. У Німеччині застосовують два альтернативні процеси для рециклінгу цих матеріалів з метою досягнення нульових втрат при виробництві металургійної продукції: процес DK і процес Oxycup.
Процес DK.
Фірма DK Recycling und Roheisen Gmbh установила в Дуйсбурге, Німеччина, невелику агломераційну машину з ефективною площею спікання 60м2і дві малі доменні печі кориснимобсягом 580 і 460м3. Фірма робить ливарний чавун і розробила надійний і гнучкий процес, що передбачає рециклінгпилу й шламів різного походження, з можливістю варіювання їх хімічного складу в широких межах. Завдяки спеціальній обробці високотемпературних колошникових газів після виходу з доменної печі вдаєтьсяодержувати цинк, який стає важливою статтею прибутку. Шлам з установок газоочищення являє собою чистий цинковий концентрат, який продають цинкової промисловості.
Слід згадати, що фірма DK впроваджує вигідний і ефективний процес рециклінгу з досить складною системою газоочищення відповідно до вимог, установлених природоохоронного законодавства Німеччини. Фірма переробляє щорічно 340 тис.т відходів, одержуваних від 140 європейських фірм. Доменна піч споживає 400 тис.т агломерату, отриманого з відходів виробництва, і випускає 250 тис.т чавуну різних марок для використання в ливарномувиробництві. Питомий показник витягу цинку становить 35кг/т рідкого чавуну ( для порівняння: витяг цинку в ході базового процесу одержання чавуну в доменних печах перебуває в межах 0,02-0,2кг/т рідкого чавуну). Фірмі DK оплачують рециклінг цих небажаних і важкооброблюваних матеріалів.

## Slide 38
Рисунок – Процес DK (Дуйсбург)

## Slide 39
Процес Oxycup.
Фірма Thyssenkruppsteel спорудила вагранку шахтного типу, так звану піч Oxycup, для одержання чавуну з використанням у якості шихти вуглецевмісного агломерату, сформованого в холодному стані з відходів виробництва. До переваг цього процесу можна віднести низький рівень інвестицій, можливість переробки непридатних для утилізації іншими способами металовмісних відходів, наприклад охолодей зі сталеплавильних печей і відходів, відділених при магнітній сепарації в процесі десульфурації, а також шлаків киснево-конвертерної плавки.Завантажена шихта відновлюється при 10000С до металевого заліза. Дуття подають у піч при температурі 5200С через шість фурм, а кисень – через сопла безпосередньо в коксову подушку. Льотка розташована в нижній частині печі. Рідкий чавун і шлаки розділяються в сифоні. Колошниковий газ віддаляється зі стовпа шихтових матеріалів при температурі 250-3000С и піддаєтьсявологогоочищення.
Цинк, що міститься у відходах, випаровується й виноситься з печі з колошниковими газами, як і луги. Пил, що утворюється в процесі плавки в печі шахтного типу, має високий зміст цинку й може бути використана в якості сировини в цинковій промисловості. У середньому промислова піч шахтного типу Oxycup робить близько 165 тис.т/рік чавуну, переробляючи 176 тис.т відходів і 81 тис.т охолодей.

## Slide 40
Регулювання робочих параметрів забезпечує високу виробничу гнучкість печі Oxycup і можливість її застосування для зм'якшення гострих виробничих ситуацій. Так, цей процес може бути використаний у тих випадках, коли необхідно компенсувати скорочення виробництва чавуну, пов'язане із заміною футеровки або з іншими проблемами в роботі доменної печі. Продуктивність печі знижується при використанні в якості шихти тільки виробничих відходів, але може бути легко підвищена шляхом завалки скрапу, охолодей і інших залізовмісних матеріалів.
Відходи типу тонкомупилу з кисневих конвертерів, шламу доменних печей і прокатних станів змішують із коксовим дріб'язком і сполучними й формують із суміші бруски, які упрочняются в процесі зберігання на складі протягом п'яти днів.
Бруски завантажують у піч Oxycup разом з іншими залізовмісними відходами, коксом і флюсами. У міру опускання садки в печі матеріали шихти нагріваються. При температурі близько 10000С вуглець коксового дріб'язку, що входить до складу брусків, утворюєвідбудовний газ COі відновлює залізо з окислів. У брусках формується залізо прямого відновлення, яке разом з іншими металовмісними відходами розплавляється в зоні плавлення. Обробка всіх цих матеріалів дозволяє використовувати потенціал виробничих відходів, багатих залізом і частково утримуючих вуглець.

## Slide 41
Рисунок – Вагранка шахтного типу OxyCup

## Slide 42
Нетрадиційні енергетичні ресурси
Широкі можливості відкриваються із впровадженням у доменний процес нетрадиційних видів енергетичних ресурсів. Обробка залізорудних матеріалів гамма-випромінюванням, застосування дешевих каталізаторів, ультразвуку дозволяє значно побільшати їх відновність (на 30% і вище).
Дослідження та аналіз отриманих даних свідчить про інтенсифікацію відбудовних процесів при введенні електроенергії в низькотемпературну частину доменної печі. Так збільшення сили струму до 8,23А сприяло збільшенню ступеня використання газового потоку з 12% до 17,6%, що привело до росту ступеня відновлення залізорудного матеріалу з 48,8% до 54,7%. Електричний струм, проходячи крізь залізорудний матеріал, послабляє внутрішні зв'язки в оксидах заліза й таким шляхом активізує відбудовні проц
Тепло, що приділяється від настанови для охолодження агломерату, можна використовувати для попереднього нагрівання запального горна або для попереднього нагрівання шихтової суміші в агломераційній машині. Додатковий значний потенціал утилізації енергії полягає в установці турбіни, що використовує різниця тисків на колошнику доменних печей, що працюють із підвищеним тиском на колошнику. еси.

## Slide 43
Сталеплавильне виробництво У сталеплавильних печах з подачею кисню (кисневих конверторах) виплавляється більше 65% (2006 р.), в електродугових печах 32% і в мартенівських печах близько 2,5% стали. Проте остання, найбільш відстала технологія широко поширена на Україні і в Росії. Перевитрата енергії, особливо електричної, в сталеплавильному виробництві особливо великий. Розрахунки показують, що 75% енергії в конвертерному виробництві України витрачається на роботу димососів, причому величина цих витрат в 3-5 разів вище необхідних. Причина такого положення полягає перш за все в безперервній роботі ексгаустерів, встановлених на основному газоході конвертерних газів і на газоході від установок позапічної обробки сталі. У сучасних цехах ексгаустери працюють тільки в період продування конвертера і ковша. Крім того, основна частина українських конвертерів працює з системою допалювання газів, що відходять, і подальшого очищення диму в двох ступенях скруберів Вентурі. При допалюванні СО об'єм газів, що відходять, збільшується втричі. На західних підприємствах конвертери працюють без допалювання газів, що відходять, і очищення їх в електрофільтрах. Гідравлічний опір електрофільтрів в 120 разів нижчий, ніж у скруберів Вентурі, що значно зменшує витрати електроенергії на транспорт газів.
Витрати природного газу у вітчизняних конвертерних цехах в 6 разів вище, ніж за кордоном. Половина цього газу витрачається на опалювання стаціонарних міксерів, решта частини - на сушку футерівки ковшів, а також на вогняну обробку слябів. Процеси сушки і розігрівання футерівки ковшів здійснюються без достатньої теплоізоляції стендів і регенерації теплоти газів, що відходять, що приводить до великих тепловтрат, внаслідок чого коефіцієнт використання газу в цьому процесі складає 10-20%.

## Slide 44: 6.3 Використання замінників коксу та природного газу у доменній печі
Основними розробленими і широко освоєними замінниками коксу, що вводяться з дуттям у домну, є природний газ (ПГ) і пиловугільне паливо (ПВП), а також розробленими, але менш використовуваними - мазут (М) і коксовий газ (КГ). У періоди економічних ускладнень, обумовлених різними причинами, увага технологів - доменщиків привертала можливість заміни части коксу кусковим кам'яним вугіллям, що завантажується через колошник доменної печі.
У енергоємності переробного чавуну на долю коксу та природного газу за видатком паливних вторинних енергетичних ресурсів (200-250 кг у.п./т чавуну) у середньому припадає 57-62%, шихти 21-23%, кисню 3,5-4,5%, повітряного дуття 2-2,5%. Особливістю використання палива у доменному переділі є те, що 65-70% його енергії витрачається на відновлення заліза з руди. Наприклад, з реакції непрямого відновлення у відповідності із умовами рівноваги при 7000С (при рівновазі із Fe CO/СО2=1,5) FeO + 2,5CO = Fe + CO2 + 1,5СО випливає, що на 1 кг заліза витрачається 0,536 кг вуглецю. За рахунок цього не вдається суттєво знизити енергоємність чавуну. При вдуванні у доменну піч різних паливних добавок переслідується мета економії дефіцитного коксу за рахунок використання менш дефіцитних видів палива – природного газу, мазуту, вугільного пилу, колошникового газу.
Технологія використання гарячих відновлювальних газів (ГВГ) припускає тонке очищення колошникового газу, відмивання його від СО2, компримування, нагрівання в шахтних повітронагрівачах та вдування у доменну піч (рис.). Така технологія дозволить значно понизити витрату доменного коксу і різко зменшити викиди СО2 в атмосферу.

## Slide 45
Рисунок - Використання ГВГ у доменній печі

## Slide 46
Вдування очищеного колошникового газу (ОКГ) вигідно з наступних точок зору:
- вартість його у декілька разів нижча, ніж природного газу;
- відсутність дефіциту;
- можливість максимального використання теплової потужності повітронагрівачів та збагачення дуття киснем.
Відновлювальний газ може бути отриманий шляхом конверсії вуглеводневого палива та газифікації вугілля киснем, вуглекислим газом та паром. Деякі показники процесів конверсії природного газу наведено у таблицях. Киснева конверсія за капітальними видатками та експлуатаційними витратами є найбільш економічною. Пояснюється це простотою конструкції установки та відсутністю каталізаторів.

## Slide 47
Запропоновані варіанти доменного процесу - Fink (ФРН), Lu (Канада), фірми NKK (Японія), QIN (Китай) – згідно з якими в піч через фурми вдувають ПВП і холодне кисневе дуття, а для компенсації зменшення кількості газів, що поступають в шахту з нижньої частини печі, здійснюється рециркуляція колошникового газу.
В процесі QIN, наприклад, колошниковий газ регенерується, очищується від СО2 і Н2О, нагрівається до 900°С і потім вдувається через другий ряд фурм в нижню частину шахти. Продуктивність доменної печі в процесі NKK збільшується на 40%, в процесах Fink і QIN - на 60%. Витрата енергії, з урахуванням її споживання на отримання кисню і видалення СО2 з газу - на 0,8-1,2 ГДж/т вище, ніж при звичайному доменному процесі.

## Slide 48
Розглядається також питання вдування доменного газу в суміші з природним газом або замість нього. Балансовими розрахунками показана можливість повного виключення добавок природного газу, при збереженні постійної витрати коксу, але істотному (на 150-200°С) збільшенні температури дуття. Подачу доменного газу запропоновано здійснювати так само, як і природного, через дуттьову фурму. Необхідність компримування доменного газу - істотний недолік цього варіанту, оскільки він вимагає використання дорогого устаткування.
Технологічні труднощі використання доменного газу в доменній плавці пов'язані з двома причинами. По-перше, в фурмі доменної печі повинна підтримуватися приблизно постійна теоретична температура горіння палива, під час виділення кількості тепла, необхідного для ведення процесу. Відновлення СО2 і Н2О доменного газу вимагає великих витрат тепла, що є причиною зниження температури. Ці витрати реально можуть бути компенсовані підвищенням температури дуття і, якщо це можливо, підігріванням доменного газу перед подачею в піч. Істотно впливає на теоретичну температуру горіння і збагачення дуття киснем.

## Slide 49
1 – кокс; 2 – колошниковий газ; 3 – газ іншим користувачам; 4 – очистка газу від пилу; 5 – відмивка від СО2; 6 – СО2 для використання; 7 – нагрівач газу; 8 – ПВП; 9 – холодне дуття Рисунок - Схема роботи доменної печі по методу Шар-ДИН (із подвійною інжекцією)

## Slide 50
По-друге, тиск доменного газу в газопроводі значно нижчий, ніж у фурмі печі. Тому для подачі в піч доменний газ необхідно компримувати, витрачаючи електроенергію. У зв'язку з вибухонебезпекою доменного газу, для цього потрібно буде застосовувати спеціальні компресори.
Таким чином, ефективний спосіб використання доменного газу повинен:
- передбачати подачу газу у піч без компримування;
- можливість нагріву його до високої температури;
- можливість супутнього підвищення температури дуття і збагачення його киснем.

## Slide 51
Використання пиловугільного палива
Інжекція вугільного пилу є достатньо широко вживаною технологією. Вона є фінансово привабливою, оскільки дозволяє замінити кокс. Вона приводить також до значної економії енергії, оскільки одна одиниця енергії коксу замінюється однією одиницею енергії вугілля. На досвіді було показано, що вугілля може замінити половину коксу в доменних печах. Вважаючи, що вугілля і кокс мають однакову внутрішню енергію, що половина коксу замінюється вугіллям і що енергія, що використовується при виробництві коксу, рівна 8 ГДж на тонну коксу, можна отримати економію за рахунок інжекції вугілля до 1 ЕДж в рік, а зниження викидів СО2 у розмірі 100 млн. т/год.
Високий рівень техніко-економічних показників доменної плавки за рубежем визначається комплексним удосконаленням всіх основних елементів технології, а саме: висока якість залізорудної шихти, що характеризується змістом заліза в агломераті 57-60% і виходом шлаків не вище 300 кг/т чавуну, високою відновлюваністю дріб'язку 5-0 мм (1-5%). Основність агломерату (СаО/SiO2), як правило, дорівнює 1,7-2 одиниці при змісті МgО 1,5-2%, FеО 4-6%, SiO2 4-7%. Якість обкотишів також характеризується змістом SiO2 (1-5%), високими міцністю, стабільністю хімічного складу та фізичних властивостей. Якість коксу визначається показниками гарячої міцності - не менш 60%, Ме- 85-87%, М10 - не більше 7%, змістом фракцій +25 мм - не менш 94-96%, середнім розміром шматків коксу -46-50 мм; зміст лугів не повинен перевищувати 0,2-0,3%.

## Slide 52
Дуттьовий режим сучасних доменних печей характеризується високими тиском газів на колошнику (1,5-3,5 аті), температурою дуття (1100-1280°С), змістом у ньому кисню (24-33%), перепадом тиску фурма-колошник 1,2-1,9 ати, теоретичною температурою горіння - 2150-2250°С.
У принципі кокс може використовуватися на доменних печах у якості єдиного відновлювача без будь-яких додатків. Тим часом він все частіше замінюється по економічним та технічним умовам іншими відновлювачами, що вдуваються у горн печі через фурми.
З технічної точки зору, вдування відновлювачів має переваги, що містяться у можливості прямого та швидшого регулювання теплового балансу печі, у відмінності від регулювання шляхом зміни подачі коксу на колошнику, що займає більше часу із-за тривалішого проходження коксу від колошнику до горну. На великих печах кокс досягає рівня фурменого поясу приблизно через 6 год., а через 11 діб від досягає нижньої частини горна.

## Slide 53
Рисунок - Виробництво чавуну у доменній печі (показники із розрахунку на 1 т чавуну).
Власне кажучи, до 70-80 р. минулого сторіччя для широкого й масового промислового впровадження залишилося лише ПВП, ресурси та ефективність якого якісно перевершували всі інші види додаткових палив.

## Slide 54
Рисунок - Залежність об’єму кисню, що додають для підвищення температури полум’я до 21500С, від витрат кисню

## Slide 55
Базовий режимом для доменних печей з використанням ПВП є:
- висока якість залізорудної сировини, характеризуєма високою стабільністю хімічного складу, виходами дріб'язку 5-0 мм - до 5%, шлаків - 240-300 кг/т чавуну;
- високі рівні температури дуття (1080-1250°С) і змісту в ньому кисню (21-30%), тиску газів на колошнику (1,5-2,5 аті.); - середні й великі об’єми доменних печей;
- приблизно рівні й оптимальні умови по режиму шлакоутворення;
- висока якість вугілля й його сумішей, застосовуваних для готування ПВП (Ас<10%).
Значним сприятливим фактором, що компенсує, нарівні з високим рівнем якості залізорудної сировини й коксу, а також параметрами дуття, є якість ПВП:
для його готування використають, як правило, малозольні (5-10%) і малосірчані (0,5-0,7%) сорти вугілля або їхні суміші зі змістом летючих 6-35%. Як правило, зольність і сірчастість використовуваного ПВП краще, ніж у застосовуваному коксі, що визначає величину коефіцієнта заміни коксу ПВП на рівні 0,85-1 кг/кг, а також комплекс технологічних й економічних переваг у порівнянні з використанням більше зольних вугіль. Використання пиловугільного палива може забезпечити ряд переваг: Зниження витрати коксу, приблизно на 10%; Приріст продуктивності до 5%; Використання як заміннику коксу дешевого вугілля, що не коксується; Зниження собівартості отримання чавуну на 3-8% та ін.

## Slide 56: Таблиця - Показники роботи доменних печей Європи та Китаю з використанням ПВП

## Slide 57: 6.4 Удосконалення конструкцій та способи підвищення стійкості дуттьових фурм доменних печей
Визначальним питанням доменної технології, у тому числі із застосуванням ПВП, є забезпечення його повної газифікації в межах фурменої зони. Рішення питання можливо за рахунок як технологічних, так і конструктивних заходів. До технологічного відноситься підвищення температури і зміст кисню в зоні горіння, зниження зольності, оптимізація фракційного состава ПВП і зміст у ньому летючих. До конструктивних рішень відносяться вдосконалення способів введення в піч ПВП, зниження нерівномірності надходження ПВП за часом і по фурмах та інші.
У цей час у світі знайшли широке застосування два способи введення ПВП у фурмену зону. Перший ─ фірми «Armko Steel», США, на металургійному заводі в Ешленді, що освоїла в 60-х роках спосіб введення ПВП через штуцер, що дозволив вивести пиловугільну форсунку через стінку сопла до осі вступника в піч потоку гарячого дуття. Значно пізніше в Німеччині цей спосіб був ускладнений і удосконалений. ПВП запропоновано вводити через два штуцери, розташованих таким чином, що обидва пилопотоки зливалися в один приблизно на вісі потоку дуття, що надходить у піч.
Введення ПВП через штуцер у соплі ускладнено за рахунок підведення в зону горіння кисню по кільцевій порожнині форсунки і ПВП, що надходить у зону горіння по осьовій трубці форсунки. Як вже вказано вище, подальшим принциповим розвитком технології вдування ПВП в доменну піч став процес Oxycoal. Схема установки вдування ПВП на основі даної технології показана на рис. Частина кисню, необхідного для збагачення доменного дуття, вдувається через так звану коаксіальну фурму безпосередньо з вугільним пилом в дуттьові фурми і зону циркуляції доменної печі.

## Slide 58
Рисунок - Схема установки вдування ПВП на основі технології Oxycoal

## Slide 59
Коаксіальна фурма (рис.), що складається з двох вставлених один в одного прямих труб, забезпечує подачу вугільного пилу через внутрішню трубу, використовуючи азот в якості несучого газу. У коаксіальний зазор між внутрішньою і зовнішньою трубами подається кисень. Дуже важливо, щоб кисень відразу ж після вихід з коаксіальної фурми всередині дуттьової фурми в потоці гарячого дуття вступав у контакт з вугільним пилом, яка подається через внутрішню трубу.
Ідея - під оболонкою вдутого факелу вугільного пилу з киснем підвищити парціальний тиск кисню в безпосередній близькості від частинок вугільного пилу у важливій для запалювання крайової області факела. При цьому слід врахувати, що безпосередньо після виходу холодного кисню з коаксіальної фурми його спонтанного перемішування з гарячим доменним дуттям не відбувається із-за великої відмінності залежними від температури значеннями в'язкості (доменне дуття - 5,36*106 Пуаз , кисень - 2,66*10-5 Пуаз). Таким чином, факел вугільного пилу виходить огорнутим квазіоболонкою з кисню, що підвищує швидкість перетворення вугільного пилу.
Крім того, оболонка частинок вугільного пилу з киснем знижує температуру запалювання вдутого вугілля, покращуючи тим самим локальні умови загоряння. Це призводить до скорочення часу перетворення вугільного пилу. Перетворення вугільного пилу починається після запалювання вже всередині дуттьової фурми, що дає підставу очікувати підвищення температури в дуттьовій фурмі.
В цілому, результати моделювання та практика використання свідчать, що за рахунок застосування технології Oxycoal процес дегазації вдуваного вугільного пилу прискорюється приблизно на 10%. Таким чином, за допомогою цієї технології можна приблизно на 10% збільшити інтенсивність вдування ПВП при одночасному скороченні витрати коксу відповідно до коефіцієнту заміни кокс/вугілля. Фурмений прибор із системою Oxycoal наведено на рис.

## Slide 60
Рисунок - Фурмений прибор із системою Oxycoal

## Slide 61
Стійкість повітряних фурм доменної печі та технологічний рівень виробництва
З елементів фурменого приладу (рис.) найчастіше вимагає заміни повітряна фурма. Так, наприклад, за 2013 р. у доменних цехах ряду підприємств України через прогар вийшли з ладу, фурм: на ПАТ «Завод ім. Петровського» - 187 шт., ПАТ «МК ім. Ілліча» – 430 шт., ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» - 534 шт., ПАТ «МК «Запоріжсталь» - 205 шт., ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім.Дзержинського» - 158 шт.
Технологічний рівень доменного виробництва багато в чому визначає стійкість застосовуваних повітряних фурм. Проблеми підвищення їх стійкості, аналіз умов їх експлуатації і причини виходу з ладу є одним з найважливіших питань виробництва чавуну. Відомо, що до 32% простоїв доменних печей припадає на заміну повітряних фурм. У США витрати на заміну фурм становлять до 3 млн. доларів. В той же час, термін служби фурми становить від декількох годин до 250-260 діб. Відомо, що якісно виготовлені і правильно експлуатовані фурми при стабільній технології доменної плавки стоять більше року. Незважаючи на зусилля доменщиків проблема підвищення стійкості не вирішена.
При класифікації характеру руйнування та виходу з ладу фурм прийнято розглядати три основні групи ушкоджень: тріщини, знос і прогар.

## Slide 62
Якщо узяти стандартну конструкцію фурми за об'єкт порівняння (основу), можна сформулювати наступні заходи по зниженню втрат тепла:
- нові способи теплоізоляції;
- установка додаткових екранів між мідним внутрішнім конусом і потоком нагрітого газу;
- футерування внутрішнього конуса теплоізоляційними покриттями;
- футерування і установка екранів.
У цей час запропоновано декілька типів вдосконалених повітряних фурм для освоєння на доменних печах:
- фурма з інтенсивно охолоджуваним носком (рис.);
- фурма з прямим розпиленням газу та поліпшеним водяним охолодженням.
Перспективним способом протистояння критичним тепловим навантаженням є також застосування захисних покриттів на робочій частині фурми.

## Slide 63
Перспективні напрями розвитку відновлювальних технологій
Внаслідок великих масштабів виробництва, високої капіталоємності основних металургійних агрегатів металургійна галузь інерційна і слабо сприймає технічний прогрес на основі нових наукових досягнень. Її технології й основні агрегати є наслідком тривалого удосконалювання давно відомих, навіть стародавніх методів отримання та обробки металів. Так, отримання металів із руди й нині базується переважно на вуглецевотермічному їх відновленні, яке було засвоєне понад 3500 років тому, а отримання рідкої сталі – на виділенні теплоти внаслідок оксидації вуглецю та інших домішок чавуну киснем, яке встановив півтора століття тому Г.Бессемер. Він же запропонував і «беззливкове вальцювання», тобто безперервне розливання сталі. Понад 100 років нараховує історія й електрометалургії.

## Slide 64
Недоліки сучасної технологічної схеми виробництва
Процес отримання кінцевої продукції чорної металургії – сталевих заготовок та виробів – нині здійснюється за двостадійною (чавун → сталь) схемою та складається з окремих етапів: виробництва чавуну, феросплавів, сталі, розливання й вальцювання сталевих зливків з отриманням заготовок та виробів і їх термічної обробки. Це відбувається із величезними втратами енергії під час охолодження (кристалізації) металу у кінці одного циклу й наступного нагрівання (витоплювання) – на початку наступного. При цьому доводиться нагрівати та топити не тільки метал, але і доменні, феросплавні та сталетопильні шлаки, які необхідні для видалення з металу шкідливих домішок.

## Slide 65
Більш того, у рудновідновлювальних агрегатах кисень рудних матеріалів видаляють за допомогою вуглецю, але при цьому метал насичується на вуглець внаслідок чого замість металу отримують карбіди металів і, відповідно, чавун та вуглецеві феросплави. Далі з метою перетворення чавуну на сталь його продувають киснем. Але, окислюючи вуглець чавуну й феросплавів, метал знову насичують киснем. Потім із окисленого сталевого напівпродукту кисень видаляють в агрегатах позапічної обробки, причому нерідко для розкислення знову використовують вуглець. Така явно нелогічна схема виробництва потребує послідовного використання ряду крупних технологічних агрегатів, призводить до великих трудових витрат, невиправданих витрат енергії та значних втрат металу.
В результаті існуюча двостадійна технологічна схема виробництва сталі та сучасні пірометалургійні технології, безумовно, не відповідають вимогам визнаних пріоритетними напрямків розвитку: 1) раціонального природокористування; 2) ресурсозбереження; 3) енергозбереження; 4) екології. Крім того, традиційні металургійні агрегати, наприклад доменна піч, внаслідок багатовікового розвитку мають незначний резерв подальшого удосконалення. Це відноситься й до сталетопних агрегатів. Не випадково німецький концерн «Сименс ФАІ», один з головних у виготовленні дугових сталетопних печей, останню серію розроблених печей назвав печами Ultimate – «ті, що досягли межі».

## Slide 66
Необхідність інноваційних відновлювальних технологій Слід зазначити, що сучасні відновлювальні технології історично орієнтовані на переробку якісної монометалевої, зокрема залізної, руди. Проте родовища якісної та легкодоступної залізної руди швидко вичерпуються, у зв’язку з чим в усе більших масштабах залізо доводиться здобувати із комплексної руди, у якій воно зв’язане не тільки з киснем, а й з іонами інших металів, у тому числі таких, що важко відновлюються (наприклад, магнію, алюмінію, титану, хрому, тощо). У більшості випадків доводиться шукати способи використання нетрадиційної сировини у традиційних технологіях, навіть за рахунок втрати потрібних компонентів та погіршення техніко-економічних показників виробництва.

## Slide 67
Наприклад, селективне відновлення та видобування металів з комплексної руди без її витоплення дозволить вирішити декілька ключових проблем металургії:
1) сировинну – за рахунок залучення до переробки колосальних запасів поки не використовуваної комплексної руди;
2) енергозбереження – за рахунок виключення процесів витоплення руди та шлаків, скорочення технологічного циклу від руди до виробу;
3) ресурсозбереження – за рахунок різкого зменшення кількості витраченого коксівного вугілля, шлакоутворюючих матеріалів, вогнетривів;
4) природоохоронну – за рахунок різкого зменшення кількості відходів (шлаків та шлакових звалищ), зменшення викидів у коксохімічному, агломераційному, доменному, конвертерному, феросплавному виробництвах;
5) економічну – за рахунок виключення коксохімічного, аглодоменного, конвертерного виробництв і, відповідно, їх унікального й дорогого устаткування;
6) кадрову – за рахунок різкого зменшення числа переробів, кількості працівників й докорінного поліпшення умов праці.