## Slide 1: 7 Технології ресурсозбереження в сталеплавильному виробництві

## Slide 2
Узагальнюючи основні технологічні й конструктивні риси сучасного конвертерного цеху проф. Смірнов О.М. пропонує виділити наступні характерні аспекти:
сучасні конвертерні цехи обладнуються, зазвичай, двома крупними конвертерами ємністю 150-315 т кожен, що дозволяє гармонізувати основні вантажопотоки при високій питомій продуктивності топильних агрегатів;
пріоритет віддається технологічним рішенням й побудовам, котрі направлені на зменшення втрат енергії, втрат заліза, вогнетривів та інших витрачуваних матеріалів при зниженні шкідливого впливу на довкілля за рахунок зменшення викидів СО2 й пилу, ефективного перероблення металобрухту та технологічних відходів, утилізації технічної води, розвитку транспортної системи та ін.;
найбільше розповсюдження у світі набуло комбіноване продування киснем зверху та нейтральним газом знизу; крізь донні фурми можна вдувати не тільки аргон або азот, а й СО2 з інтенсивністю до 0,1 м3/(т хв.) і навіть СО;

## Slide 3
з метою підвищення ефективності ведення конвертерного на сучасних виробництвах використовуються методи контролю положення й конструкції верхньої фурми, швидкості вдування кисню, підвищення ефективності процесу розчинення вапна, оптимізації параметрів вдування аргону крізь донні фурми та ін., а також оперативного прогнозування вмісту вуглецю по ходу топлення;
для стабілізації процесу конвертерного та зниження його тривалості все більше розповсюдження набуває технологія десульфурації чавуну у ковші (найбільше розповсюдження набула десульфурація з використанням суміші флюїдизованого вапна й магнію);
майже обов’язковою технологічною операцією, що забезпечує підвищення якості виробленої металопродукції, є раннє виявлення й відсікання шлаку під час технологічного переливання металу із конвертера у ківш;
все більше розповсюдження у практиці конвертерного виробництва набувають агрегати комплексної позапічної обробки сталі типу «ківш-піч», котрі складаються з проведення операцій підігрівання металу, продування сталі аргоном, її рафінування, викінчення за хімічним складом, витримування за часом відповідно до режиму розливання на МБЛЗ;
стійке нарощування об’ємів конвертерної сталі, котра підлягає вакуумному обробленню (агрегати VD/VOD або RH-TOP), що, перш за все, пов’язується з поширенням нових груп низьковуглецевої сталі, яка має верхню межу вмісту вуглецю менше 30 ppm, якого можна досягти тільки під час вакуумного оброблення;

## Slide 4
застосування у технологічному ланцюгу високопродуктивних МБЛЗ, котрі максимально сумісні з технологічним ритмом виплавляння сталі у конвертерах;
застосування ливарно-прокатних агрегатів, які забезпечують суттєве зниження питомих енерговитрат, що можна пов’язати із раціональною організацією технологічної системи;
застосування конвертерного процесу у сукупності з позапічним доведенням сталі та її безперервним розливанням відкрило зовсім нові можливості з практичного використання сталі як конструкційного матеріалу.
Сукупність вище наведених рішень значною мірою сприяла розвитку так званої модульної схеми побудови конвертерних цехів, котра передбачає поєднання процесу дискретного виплавляння сталі у конвертері з її квазібезперервним розливанням у рамках технологічного ланцюжка «конвертер»-«ківш-піч»-«машина безперервного розливання сталі». Власне у такій побудові є певний енергозберігаючий ресурс.
Ще привабливішою є схема побудови конвертерного цеху на базі використання ливарно-прокатних модулів (ЛПМ). Нині у світі нараховується близько 30 сталецехів з ЛПМ, які виробляють більше 50 млн. т листа на рік. ЛПМ з успіхом функціонують як в умовах конвертерних цехів, так і на міні металургійних заводах. Основна частка таких міні-заводів припадає на США, КНР та країни, що розвиваються, (27%).

## Slide 5
Сучасні технологічні маршрути виплавки металевого напівпродукту в кисневих конвертерах
Сучасною зарубіжною практикою, перш за все металургійних підприємств Японії і П. Кореї, доведено, що здійснення процесів знекремнювання, десульфурації і дефосфорації чавуну за межами доменної печі і кисневого конвертера технологічно і економічно виправдано з погляду підвищення сумарної ресурсо- і енергозберігаючої ефективності доменного і конвертерного виробництва.
В результаті впровадження попереднього знекремнювання, десульфурації і дефосфорації чавуну набула поширення малошлакова технологія виплавки конвертерної сталі. Виключення з прибуткової частини теплового балансу конвертерної плавки тепла, окислення кремнію, що вноситься реакцією, вимушує зменшувати частку лому в шихті.

## Slide 6
Проте цей негативний ефект значною мірою компенсується додатковим приходом тепла в результаті допалювання газів, що відходять, в робочому просторі конвертера, а також скороченням втрат тепла з шлаком із-за зменшення витрати холодного вапна (до 20-30 кг/т сталі) і кількості шлаку. Разом з тим, в умовах малошлакової технології, при комбінованому продуванні конвертерної ванни киснем зверху і нейтральним (або слабоокисленим) перемішуючим газом знизу, ще активніше протікає процес рідкофазного відновлення марганцю з досаджуваних по ходу продування добавок марганецсодержащего сировини.
В даний час в Японії близько 50% марганцю вводять в сталь не у вигляді марганцевих сплавів, а у вигляді марганцевих руд і агломератів. При використанні багатої марганцевої руди, що містить 50% марганцю, забезпечується ступінь відновлення марганцю до 75% і зміст останнього в металі після продування до 1,2%. Це дозволило відмовитися від присадки в ківш марганцевих феросплавів і понизити у зв'язку з цим температуру металу приблизно на 180С, що у свою чергу сприяло зменшенню зносу футеровки конвертера.
Слід особливо відзначити застосування в металургійній промисловості Японії і Південної Кореї високоякісної імпортної марганецсодержащего сировини з високим вмістом марганцю (32-51% Mnобщ) і низькими концентраціями фосфору (0,014-0,050% Р) та двооксиду кремнію (4,5-6,2% SiO2), що дозволяє при виплавці сталі в конвертерах комбінованого продування не тільки економити марганцеві феросплави, але і забезпечити низький зміст фосфору (≤0,005%), тим більше при заливці в агрегат заздалегідь рафінованого по фосфору чавуну.

## Slide 7
По аналогії з металургійними підприємствами Західної Європи і Північної Америки розроблений технологічний комплекс аглодоменно-конвертерного виробництва високоякісних сталей, тільки поза доменною десульфурацією чавуну прийнятий за основу концепції розвитку чорної металургії.
Пропонований металургійний комплекс включає:
- виплавку з безмарганцовистої шихти низькомарганцовистого і низькокремністого чавуну (менше 0,3% Si та Mn);
- ковшову десульфурацію чавуну (S менше 0,005%) в заливальних ковшах вдуванням через заглибну фурму суміші гранульованого магнію (25%) і порошкоподібного вапна (75%);
- високоефективний і економічний конвертерний переділ чистого по сірці чавуну з глибокою дефосфорацією металу;
- отримання в ковші методами позапічної обробки в раціональному об'ємі високоякісних чистих сталей будь-якого складного сортаменту із змістом сірі менше 0,001% і фосфору менше 0,005%.

## Slide 8
Комплексна технологія в аглодоменному процесі дозволяє:
- переробляти бідні руди без застосування марганцевистої сировини, розширити гамму вугілля, що коксується, за рахунок залучення більш сірчистого вугілля, що зменшить вартість коксу, а відповідно і чавуну;
- при зниженні основності доменного шлаку (СаО/SiO2) з 1,05-1,10 до 0,85-0,95 и відповідному збільшенні змісту заліза в агломераті на 0,7-1,0% зменшити витрату коксу на 0,7-1,0% і підвищити продуктивність доменної печі на 3-5%;
- при зниженні основності агломерату підвищити його міцність, що зменшить вміст в нім дрібниці (фракції 5 мм), зниження ж на 1% зміст фракції 5 мм в рудній частині доменної шихти забезпечує зниження витрати коксу на 0,5% при продуктивності доменної печі на 1,0%;
- при підвищенні зміст сірки в чавуні на 0,01% понизити витрату коксу і підвищити виробництво на 1,0%.

## Slide 9
Комплексна технологія в конвертерному процесі дозволяє:
- забезпечити зниження витрати винищити на 20-30 кг/т, зменшення кількості шлаку на 25-30% і втрат заліза з шлаком, підвищення виходу придатного металу на 1,0-1,5% і продуктивності конвертерів.
- добитися високої і стабільної якості металу, що виплавляється.
- невід'ємними складовими елементами сучасної технології конвертерної плавки є застосування верхньо-донного комбінованого продування ванни (~ 80% из 660 конвертерів мира) з метою поліпшення ходу і результатів операції.
Основними перевагами найбільш широко поширеної технології комбінованого продування, що не пройшов попередню обробку чавуну, з подачею кисню зверху і нейтральних перемішуючих газів через днище в порівнянні з класичним киснево-конвертерним процесом є:
- збільшення виходу рідкої сталі на 0,4-1,5% за рахунок запобігання надмірним викидам і виносів і зниження оксидів заліза в шлаку на 2-8%;
- підвищення залишкової концентрації марганцю в металі на 0,02-0,5% при переділі чавунів, що містять 0,29-2,0% Mn;
- зниження витрати винищити і плавикового шпату на 3-20 кг/т і 0,8-1,7 кг/т стали; - зменшення тривалості продування на 0,3-2,0 хв. в результаті більшого ступеня засвоєння вдуваного кисню;
- зниження змісту фосфору і сірки в металі відповідно на 0,002-0,005 и 0,001-0,003%.

## Slide 10
Разом з тим у процесі експлуатації конвертерів з комбінованим дуттям, особливо при донній подачі кисню, чітко визначилися наступні недоліки:
- низька ефективність допалювання конвертерних газів а порожнини агрегату, особливо за наявності спіненого шару шлаку;
- утруднення у видаленні фосфору при високому вмісті вуглецю;
- зниження стійкості дуттьових пристроїв і навколофурмених ділянок футеровки днища, а також верхньої частини конвертера;
- насичення металу сіркою, воднем і азотом при використанні твердих теплоносіїв (кускового вугілля) понад 10 кг/т сталі;
- утруднення в організації ефективного попереднього підігріву лому в конвертері без утворення місць локального проплавлення шихти і рідкого високоокисленого шлакометалевого розплаву;
- необхідність забезпечення безпечних умов заливки чавуну на підігрітий лом і ін.

## Slide 11
З використанням для комбінованого продування в конвертерах попереднього рафінованого чавуну додатково вдалося добитися в результаті освоєння малошлаковій технології:
- зменшення витрати вапна на 25-45 кг/т сталі і кількості шлаку до 2-4% від маси металу;
- підвищення виходу придатного на 1-2% за рахунок зниження втрат металу з шлаком у вигляді корольків і оксидів заліза;
- зниження кількості використовуваних феросплавів за рахунок рідкофазного відновлення марганцевої і хромової руд.
- зменшення тривалості продування конвертерної ванни в результаті підвищення витрати кисню. Зменшення витрати вапна і кількості шлаку не вплинули на хід реакції дефосфорації і десульфурації, оскільки висока (у відсутність значних кількостей кремнезему) основность шлаку (CaO/SiO2 = 3,0-4,8) при достатньому вмісті оксидів заліза (Feобщ = 12,0-25,0%) у нім створює умови для видалення фосфору і сірки.

## Slide 12
Недоліками малошлакової технології є погіршення теплового балансу конвертерної операції із-за зменшення фізичного і хімічного тепла заздалегідь рафінованого чавуну і як наслідок, зниження частки лому, що переробляється, в шихті до 10%. Також встановлено, що при низькій кількості шлаку (менш ніж 20 кг/т) знос футеровки конвертера протікає в 2,5 разу інтенсивніше, ніж при кількості шлаку 40-60 кг/т. Виникають серйозні проблеми, пов'язані із заметалюванням кисневих фурм, горловина конвертера і газовідвідного каміна.
При невеликій кількості шлаку і недостатньому рівні спінювання останнього збільшуються втрати металу з винесенням металу до 2 кг/т сталі. Тому оптимальною визнається кількість шлаку 40-60 кг/т.
Вищезгадані недоліки малошлакової технології значною мірою можна компенсувати застосуванням раціональних дуттьових режимів і пристроїв, що забезпечують збільшення прибуткової частини теплового балансу конвертерної плавки за допомогою допалювання С до СО2 в робочому просторі агрегату, а також зниження інтенсивності заметалювання технологічного устаткування.

## Slide 13
Напрямки удосконалення та раціональні конструкції кисневих фурм для продувки конвертерної ванни
На сучасному етапі в багатьох конвертерних цехах України технологія дуттьового і шлакового режимів плавки передбачає видалення в процесі продувки ванни значної кількості сірки й фосфору та одночасне формування кінцевого шлаку з підвищеним вмістом оксиду магнію (8-14%) за рахунок присадок різних магнезіальних шлакоутворюючих матеріалів. За цією технологією, після випуску металевого напівпродукту з конвертера, здійснюється нанесення на футерівку агрегату захисного шлакового гарнісажу шляхом роздувки підготовленого шлаку, насиченого MgO, газовими струменями, що формуються під час подачі азоту крізь верхню багатосоплову кисневу фурму класичної конструкції.
З одного боку, це приводить до значного підвищення стійкості периклазовуглецевої футерівки конвертерів, а з іншої – негативно позначається на самому ході продувки та шлакоутворенні. В результаті маємо зниження ефективності десульфурації та дефосфорації розплаву і інтенсивніше заметалювання технологічного обладнання (стовбура кисневої фурми, горловини конвертера, екранних поверхонь котла-утилізатора). Також, знижується продуктивність конвертерних агрегатів та вихід придатної сталі.

## Slide 14
На сучасному етапі в переважній більшості киснево-конвертерних цехів СНД освоєна технологія дуттьового й шлакового режимів плавки з формуванням у ході продувки збагаченого оксидом магнію (до 8-14 %) шлаків, який після випуску металу з конвертера за допомогою подачі азоту через багатосоплову кисневу фурму роздувається азотними струменями з нанесенням шлакового гарнісажу на футерівку. З одного боку, це привело до значного підвищення стійкості футерівки конвертерів, а з іншого, позначилося негативно на самому ході продувки й шлакоутворення, що, насамперед, виразилося в посиленні виносу дрібних крапель металу й шлакам за межі реакційної зони, впливу кисневих струменів на ванну й, як наслідок, у більш інтенсивному заметаленні технологічного обладнання (стовбура кисневої фурми, горловини конвертера й екранних поверхонь казана-утилізатора). Видалення шлакометалевих настилей з кисневої фурми (обрізка за допомогою кисневої трубки), горловини конвертера (якорем або совком для завантаження лома, закріпленими на крані), казана-утилізатора (епізодичний перехід на продувку з повним допалюванням газів, що відходять, у каміні) звичайно супроводжується зниженням стійкості кисневих фурм, руйнуванням футерівки конічної частини агрегату й прискореним виходом трубчастих водоохлоджуваних елементів казана з ладу. При цьому знижується продуктивність конвертерних агрегатів і вихід придатної сталі. Економічна ефективність процесу конвертування в значній мірі визначається конструкцією головки кисневої фурми й раціональним дуттьовим і шлаковим режимом ведення плавки. На жаль, експлуатовані в цей година в конвертерних цехах України конструкції фурмених пристроїв є застарілими, що не відповідають сучасному рівню ресурсо- і енергозбереження.

## Slide 15
Виплавка сталі в кисневому конвертері за технологією Jet Proces. Типова схема виплавки стали за технологією Jet Process для випадку з 50% рідкого чавуну й 50% лома або DRI. Слід зазначити, що весь кисень, що йде на зневуглецювання рідкого чавуну й окиснення до CO поданого через днище навуглецювача, вдувається через донні фурми. Кисень гарячого дуття призначений тільки для допалювання й майже не взаємодіє з рідкою ванною.
Азот, використовуваний для подачі навуглецювача, частково вимивається монооксидом вуглецю, що утворюється при зневуглецюванні й згоранні навуглецювача. Кінцевий зміст азоту може досягати 20-30 ppm (×10-4%). Як тільки вдмухування кисню знизу припиняється, подальше охолодження природним газом не потрібно, досить простого охолодження за допомогою азоту або аргону, що показане на технологічній діаграмі плавки. За рахунок інтенсивного перемішування залишковий зміст водню в рідкій ванні може бути знижено до рівня 3 ppm (×10-4%) і менш.
Типові тимчасові параметри виробничого циклу для технології Jet Process іаналогічні параметри для традиційної киснево-конвертерної плавки представлені у табл. Із представлених даних видно, що в 180-тонному конвертері можна виплавляти до 2 млн. т сталі. Так середня тривалість циклу від випуску до випуску збільшується, і часу на заміну футеровки потрібно більше, то максимальна річна продуктивність конвертера приблизно на 13 % менше, чим при використанні традиційної технології.

## Slide 17
Порівняємо витрати на технологічні середовища й енергоносії для стандартного киснево-конвертерного процесу з 20% лома, технології Jet Process з 50% лома й електродугової печі з 50% лома.
Очевидно, що при порівнянні витратних показників стандартний киснево-конвертерний процес є найдешевшим, тому що він найбільш простий і не вимагає додаткової енергії для розплавлення твердих матеріалів (мал.10). Технологія Jet Process виявляється більш витратною, тому що для розплавлення ще 30% брухту потрібна додаткова енергія. Витрати стають ще вище, якщо та ж шихта плавиться в ЕДП, тому що в цьому випадку електроенергія дорожче навуглецювача, використовуваного в технології Jet Process. Якщо враховувати тільки експлуатаційні витрати, то технологія Jet Process має сенс тільки в тих випадках, коли лом або DRI стають дешевше рідкого чавуну. Розрахунки з використанням середніх ринкових цін показують, що технологія Jet Process є вигідною, коли різниця в ціні між брухтом (або DRI) і чавуном становить 40 дол. США й більш.

## Slide 19
Третім приводом до використання технології Jet Process є зниження обсягів викидів CO2. Технологія виробництва чавуну на звичайному комбінаті повного циклу заснована на використанні вугілля, і при виробництві тонни стали утворюється 1600 кг CO2 . Будучи утилізуваним сировиною, лом не вносить вклад в обсяг викидів CO2 . Тому при частковій заміні рідкого чавуну брухтом обсяг викидів CO2 на тонну сталі зменшується, хоча в технології Jet Process для виплавки сталі використовується навуглецювач. Наприклад, якщо шихта містить 50% брухту, то загальний обсяг викидів CO2 зменшується до 1000 кг/т.
Таким чином, комбінати можуть суттєво знизити викиди CO2 або навіть збільшити обсяг виробництва при тому ж обсязі викидів. Пряме введення навуглецювача у конвертер дозволяє уникнути втрат при перетвореннях, що робить дану технологію надзвичайно ефективною й продуктивною.

## Slide 20
Ресурсозберігаюча технологія відсікання шлаку при випуску металу з конвертера
Однією з важливих технологічних операцій, що забезпечують підвищення якості виробленої металопродукції, ресурсо- та енергозбереження, є виявлення й відсічення шлаків у ході технологічного переливу металу з конвертера в ківш. Ефективність застосовуваних способів активного впливу на процес перетікання шлакового розплаву в ківш в завершальній стадії випуску плавки багато в чому визначається технічними можливостями механічних систем, призначених для відсікання високоокисненого шлаку. По оцінках різних дослідників кількість шлаків, що потрапляє в ківш, під час випуску сталі з конвертера розподіляється в такий спосіб: 15-20% – на початку випуску, 65-70% – наприкінці, 15-20% – під час повернення конвертера в робоче положення.
Особливо важливо організувати відсікання шлаку, що містить багато окислів заліза (а також багато фосфору). У деяких випадках вміст окислів заліза в кінцевому шлаку перевищує 20-30%. Попадання такого шлаку в ківш істотно погіршує умови десульфурації і розкислення.
Попадання пічного (конвертерного) шлаку у ківш приводить до підвищеного угару елементів розкислювачів і легуючих, забруднення сталі неметалевими включеннями, можливого переходу фосфору зі шлаку в метал, знижує ефективність процесів десульфурації при обробці, зменшує стійкість футеровки ковша.

## Slide 21
Способи підвищення стійкості периклазовуглецевої футерівки конвертера
Периклазовуглецеві вогнетриви на сьогодні залишаються найкращою розробкою. За рахунок їх застосування за останні 10 років стійкість конвертерів у багатьох країнах значно зросла до 10000-30000 (а у деяких випадках і до 40000-60000) плавок. На стійкість футеровки істотно впливає також дуттьовий режим процесу. При надто високому положенні фурми посилюється тепловий вплив на кладку високотемпературного факела і формуються шлаки із досить високим вмістом оксидів заліза при недостатньому перемішуванні ванни. У випадку дуже низького положення фурми утворюється шлак малої окисленості, що сповільнює шлакоутворення.
Особливий характер має знос вогнетривів у місці підведення дуття у ванну через сопла, розташовувані у футеровці (донне повітряне і кисневе дуття, продувка збоку). У зоні взаємодії рідкі фази, що складаються з оксидів заліза й окисленого металу, періодично, з частотою до 10 Гц, відкидаються назад, ударяючись об футерівку. Висока температура реакційної зони (до 1900°С - при повітряному і 2500°С - при кисневому дутті) і агресивний вплив оксидів заліза сприяють значному прискоренню зносу вогнетривів у зоні розташування дуттьових сопел і фурм (20 мм/плавку - продувка повітрям, 1000 - киснем без використання захисного середовища і 5 мм/плавку - киснем в оболонці захисної фази).

## Slide 22
Швидкість зносу футерівки стін і горловини конвертера коливається від часток одиниці до 6 мм/плавку, в залежності від якості вогнетриву й умов перебігу продувки.
У цілому, знос футеровки визначається комплексним впливом перерахованих факторів, причому в різних місцях внутрішньої поверхні футеровки існують зони переважного впливу будь-якого з них. Однак, як уже сказано, в цьому комплексі роз'їдання футеровки шлаком є, звичайно, головною причиною її зносу.
Футеровка зношується нерівномірно не тільки в процесі продувки, але й по висоті і перетину конвертера. З метою підвищення ефективності використання футерівки використовують зонну кладку.
На поверхні футеровки існують, таким чином, чотири зони, що найбільше зношуються - дві в ділянці цапф і дві - на горловині над цапфами. Шлаковий гарнісаж зберігається на поверхні приблизно протягом 40-50% часу продувки, тобто швидкість зносу вогнетривів у зонах, не захищених гарнісажем, майже в 2 рази вища.
Знос футеровки нерівномірний також протягом кампанії - у першій половині вогнетриви зношуються в 1,2-1,5 рази швидше, ніж у другій половині, коли робоча поверхня футеровки внаслідок зносу віддаляється від реакційних зон, а вогнетриви вже пройшли своєрідну термообробку в процесі служби. Але, мабуть, основне значення має той факт, що з цього періоду профіль конвертера найбільше відповідає умовам низькотурбулентної течії шлаку біля вогнетривів.

## Slide 23
Технологія створення захисного гарнісажного шару на футерівці конвертера шляхом роздування кінцевого шлаку
Наприкінці 90-х років на заводі Індіана Харбор фірми LTV (ЛТВ) уперше застосували технологію роздування шлаку на футерівку кисневого конвертера з периклазовуглецевих вогнетривів у рамках загальної програми служби вогнетривів. Серед досягнень - рекордний термін служби футеровки, який дорівнює 15658 плавкам, підвищення коефіцієнта використання конвертера з 78% у 1984 р. до 98% у 2002 р. і зниження витрат на торкретування на 66% при зниженні питомих витрат вогнетривів на 0,38 кг/т.

## Slide 24
Таким чином, підвищенню стійкості вогнетривкої футеровки конвертера можуть сприяти наступні заходи:
1) Заміна руди у якості охолоджувача металобрухтом. Обумовлює зменшення кількості шлаку, вміст у ньому оксиду кремнію, середньої температури ванни в процесі продувки і кількості перегрітих плавок.
2) Прискорення формування активного основного шлаку. Дозволяє скоротити тривалість агресивного впливу оксиду кремнію на футеровку. Досягається своєчасними присадками оптимальної кількості плавикового шпату, високоосновного агломерату й офлюсованих окотишів.
3) Збільшення інтенсивності продувки. Знижує тривалість продувки і час контакту вогнетривів зі шлаком і високотемпературним підфурменим факелом.
4) Збагачення шлаку оксидом магнію до визначеної межі шляхом введення МgО до складу шлакоутворюючих матеріалів, наприклад, доломітизованого вапна. Це ускладнює масоперенесення МgО з вогнетривів у шлак і сповільнює міграцію оксидів у пори цегли. Надмірне наростання МgО небажане, тому що ускладнюється формування активного основного шлаку.
5) Зниження вмісту SiО2 у сипучих матеріалах і кремнію в чавуні до оптимальної межі. Останнє сприяє підвищенню стійкості кладки, оскільки зменшується кількість легкоплавких силікатів у поверхневих шарах цегли.

## Slide 25
6) Забезпечення окисленості шлаків (особливо кінцевих) на визначеному оптимальному рівні. Необхідність проведення заходів пов'язана з двоякою дією (FeO) на службу футеровки: позитивною щодо прискорення шлакоутворення і негативною через вплив її міграції у вогнетриви й утворення в їхніх поверхневих шарах легкоплавких феритів. Якщо (FeO) наприкінці продувки перевищує доцільну межу (звичайно 12-14%), що спостерігається при виплавці маловуглецевих сталей, то в сполученні з високою температурою ванни це при-водить до значного зниження стійкості футеровки.
7) Скорочення перерв між плавками, що призводить до зменшення окислення вуглецю цегли і коливань температури футеровки.
8) Віддалення футеровки від зони струменів кисню і високотемпературного факела. Правильним конструюванням фурми і профілю конвертера необхідно забезпечити наявність буферних периферійних зон відносно взаємодії кисневих струменів з металом, що складають у великих конвертерах для стін ~ 0,5м, для днищ ~ 0,4 м.
9) Дотримання оптимального дуттьового режиму. Положення фурми повинне забезпечити вміст (FeO), достатній для інтенсивного шлакоутворення, але не шкідливий для стійкості футеровки; при надто високому положенні фурми посилюється тепловий вплив на кладку високотемпературного факела і хімічний вплив підвищеного (FeO). Перехід до багатоструминних і збільшення кута нахилу струменів обумовлює більш рівномірне газовиділення у ванні, поліпшення шлакоутворення, підвищення стійкості кладки і зміну характеру її зносу. Однак високотемпературні зони, що утворюються під струменями, наближаються до кладки, збільшуючи імовірність її локального зносу.

## Slide 26
10) Забезпечення рівномірного введення вапна у ванну не пізніше 6-7 хв. після початку продувки, використання високоякісного вапна (СаО~95%) і підвищення основності кінцевих шлаків до 3,3-3,5.
11) Створення умов для ритмічної роботи конвертера (зменшення числа додувок, простоїв і перегрітих плавок).
12) Поліпшення конструкції футеровки конвертера.
13) Застосування зондового методу контролю температури і складу в процесі продувки без повалки конвертера, що дозволяє довести кількість плавок без додувок до 90-95%.
Переконливо це підтверджується досвідом роботи одного з заводів Японії: з використанням зондової установки, % 0 50 100 стійкість футеровки, число плавок 1052-1374 2014 3024
14) Розбризкування підготовленого (збагаченого МgО) кінцевого шлаку на футеровку після зливу з конвертера сталі шляхом вдування газових струменів.

## Slide 27
Перспективні технологічні маршрути конвертерного виробництва сталі в умовах України
На основі аналізу переваг і недоліків сучасних технологічних маршрутів конвертерного виробництва залізовуглецевого напівпродукту, теорії та практики ковшового рафінування чавуну, продувки ванни із рідкофазним відновленням марганецьвміщуючих добавок, формування збагаченого оксидом магнію шлаку та нанесення шлакового гарнісажу на футеровку агрегату, а також конструкцій дуттьових пристроїв та технологічних прийомів, що використовуються, можна пропонувати наступний технологічний маршрут виплавки якісного напівпродукту з метою зниження ресурсо- та енерговитрат конвертерного виробництва з урахуванням особливостей сировинної бази металургійного комплексу України.

## Slide 28
1-доменна піч; 2-чавуновізний ківш; 3-міксер; 4-рафінування чавуну по Si та S; 5,8-конвертерна переробка; 6,9-ошлакування футеровки конвертера; 7-ковшова десульфурація чавуну
Рисунок - Ресурсозберігаючі технологічні маршрути конвертерного виробництва залізовуглецевого напівпродукту

## Slide 29
Запропонований ресурсо- та енергозберігаючий технологічний маршрут виробництва залізовуглецевого напівпродукту (0,015-0,020%S; 0,25-0,40%Mn на випуску з конвертера) у сировинних умовах ПАТ «ДМК», що включає (рис., I маршрут) доменну виплавку на шлаках зменшеної основності (1,05-1,10) чавуну, що містить 0,10-0,12%Mn, 0,7-0,9%Si та 0,07-0,10%S, ковшове рафінування чавуну із видаленням Si та S, конвертерну переробку рафінованого чавуну за малошлаковою технологією із рідкофазним відновленням добавок марганцевого концентрату, що вдувається, та газопорошкове нанесення шлакового гарнісажу на футеровку конвертера із вдуванням сирого доломіту через газоохолоджувану двоярусну гарнісажну фурму.
У відповідності з розрахунками матеріально-енергетичного балансу реалізація маршруту забезпечує зменшення питомої витрати коксу на 4,3%, собівартості чавуну на 1,2% та витрат енергії у доменній плавці на 950 МДж/т чавуну. Найменші сумарні витрати (40,63 грн/т) на ковшову обробку чавуну із одночасним видаленням Si та S (до 0,30%Si та 0,010%S) забезпечує вдування сумішей на основі доломітизованого вапна із магнієм углиб розплаву через дві заглибні фурми. Сумарні енергетичні витрати на ковшове рафінування з видаленням Si та S по запропонованим способам на 48,96-98,42 МДж/т чавуну менше витрат тільки на десульфурацію чавуну (до 0,010%S) за технологією фірми «ESM» (США).

## Slide 30
У випадку реалізації конвертерної плавки із рідкофазним відновленням порошкоподібного марганцевого концентрату (7,3 кг/т) очікуваний економічний ефект (49,6 грн/т сталі) досягається за рахунок скорочення циклу плавки на 0,5 хв., зменшення витрат чавуну та вапна на 24,8 кг/т та 30 кг/т сталі, марганцевих феросплавів на 3,8 кг/т та плавикового шпату на 0,2-0,4 кг/т сталі відповідно, підвищення виходу рідкого на 0,5% із зменшенням енерговитрат на виробництво залізовуглецевого напівпродукту на 933,0 МДж/т сталі.
При реалізації запропонованої технології ошлакування футеровки економічний ефект (19,38 грн/т сталі на рік) досягається за рахунок виключення подавання води на охолодження гарнісажної фурми, заміни міді на рядову вуглецеву сталь для виготовлення наконечника фурми, зниження витрат вогнетривів на 1,21 кг/т сталі, збільшення стійкості футеровки на 5,8%. Очікуване сумарне скорочення енерговитрат по маршруту (рис., I маршрут) у порівнянні із штатною технологією в умовах ПАТ «ДМКД» складає 1,832 ГДж/т сталі (на 6,9%).