## Slide 1: Відвальні шлами глиноземного виробництва. Сучасний стан і технології переробки червоних шламів
План
1. Класифікація відвальних шламів глиноземного виробництва.
2. Сучасний склад і властивості червоних шламів.
3. Сучасні способи зневоднення пульпи червоних шламів для подальшої переробки.
4. Технологічні особливості фільтрування червоних шламів.

## Slide 2: Класифікація відвальних шламів глиноземного виробництва

## Slide 3: Технологічна схема переробки бокситів за способом Байєра
3

## Slide 4: Утворення червоного шламу
При вилуговуванні бокситів обіговими розчинами протікають:
а) для гібситу:
Al(OH)3 + NaOH = NaAl(OH)4, (1)
б) для беміту:
AlOOH + NaOH + H2O = NaAl(OH)4 (2)
SiO2 + 2NaOH = Na2SiO3 + H2O, (3)
2 Na2SiO3 + 2 NaAl(OH)4 = Na2O · Al2O3 · 2SiO2 · 2 H2O + NaOH, (4)
Шламосховище

## Slide 5: Використання червоного шламу

## Slide 6: Склад і властивості червоного шламу
Тип шламу | Масова частка компонента у шламі, % |  |  |  |  |  | 
 | Fe2O3 | Al2O3 | CaO | SiO2 | Na2O | TiO2 | домішки
Баєровський | 32-45 | 12-17 | 8-13 | 5-8 | 3-6 | 3-5 | 6-10
Спікательний | 20-25 | 22-28 | 17-22 | 16-20 | 3-6 | 3-7 | 4-5
Вміст компонентів в червоному шламі
Лужність pH від 10 до 13. Вологість 75 – 80 %.
Розмір часток твердої фази розмір від 1 мкм до 10 мкм. Щільність 2800 кг/м3.
Пульпа червоного шламу
Червоний шлам

## Slide 7: Способи зневоднення червоного шламу

## Slide 8: Використання флокулянтів і коагулянтів при згущенні і фільтруванні червоного шламу
Речовина | Дозування | Стан використання
Флоакулянт |  | 
Акриламилдопропильтриметиламмоний хлорид (АРТАС) | 0,1111 г/м3 | У глиноземному виробництві в сучасний час
Вівсюга | 1,5 кг/т | У глиноземному виробництві в 90-х роках в країнах СНГ
Ржана мука | 1,4 кг/т | У глиноземному виробництві в 90-х роках в країнах СНГ
Крохмал | 1 кг/т | У глиноземному виробництві в 90-х роках у США
Полиакриламід марок ППА – СГС, ППА – СГК, ППА-ЗС) | 0,1 - 10 г/м3 | У глиноземному виробництві сучасний час (промивка відбувається в 3 – 10 раз швидше, ніж при використанні ржаної муки, крохмалу)
Коагулянт |  | 
Donau Klar Clever | 0,1211 г/м3 | У глиноземному виробництві в сучасний час

## Slide 9
Chart: Тривалість, t с
| 43 | 127 | 292 | 469 | 718 | 1059
Фільтрування при співвідношенні р:т 6:1 | 0.24347 | 0.12463 | 0.063449 | 0.059148 | 0.042045 | 0.030701
Фільтрування при співвідношенні р:т 8:1 | 0.26173 | 0.13775 | 0.060167 | 0.069794 | 0.063836 | 0.038632 | 0.063836 | 0.025046
Вплив співвідношення рідкої до твердої фаз
на швидкість фільтрування

## Slide 10
Chart: Тривалість, t с
| 40 | 116 | 290 | 440 | 604 | 875 | 1039 | 1457
Фільтрування без вібрації | 0.26173 | 0.13775 | 0.060167 | 0.069794 | 0.063836 | 0.038632 | 0.063836 | 0.025046
Вібрація під час фільтрування | 0.13086 | 0.10164 | 0.072201 | 0.10264 | 0.029912 | 0.075863 | 0.032614 | 0.032614
Вплив вібрації на швидкість фільтрації
червоного шламу

## Slide 11: Термодинамічний аналіз звичайного розчинення сполук, що містяться в пульпі червоних шламів
11
Термодинамічним аналізом розчинення гідроксидів NaОН, KОН, що містяться в червоних шламах, підтверджена неможливість їх виділення на фільтрі з водних пульп під час фільтрування.

## Slide 12: Висновки
Проаналізовано склад і властивості бокситових шламів. Висока дисперсність червоних шламів спричинює їх низьку здатність до фільтрування.
Проаналізовано сучасні способи підготовки пульпи червоних шламів до переробки на товарні продукти. Зневоднити червоні шлами можна тепловою обробкою, фізичними або хімічними способами, обробкою реагентами. Для зневоднення відвальних бокситових шламів доцільно використовувати фільтрування.
Термодинамічним аналізом звичайного розчинення компонентів пульпи червоних шламів встановлено причину їх зволоження. Термодинамічним аналізом розчинення гідроксидів NaОН, KОН, що містяться в червоних шламах, підтверджена неможливість їх виділення на фільтрі з водних пульп під час фільтрування.
Експериментально досліджено вплив технологічних умов фільтрування пульпи червоних шламів на перебіг процесу і швидкість фільтрування та зневоднення. Швидкість фільтрування пульпи збільшується з підвищенням температури, розбавлянням пульпи, дії вібрації. Виявлені закономірності є основою для вибирання оптимальних технологічних умов фільтрування червоних шламів.