# Розрахунок часу перебування окатишів в шахтній печі металізації

Вихідні дані:

Насипна щільність окатишів: ρнас= 2,18 т/м3 =2180 кг/м3

Витрата металізованих окатишів: Vв= 117т/ч = 1950 кг/хв.

Розрахунок

Витрата окислених окатишів, кг/хв:

V'B = kVB,

де k – коефіцієнт перерахунку:

де Feзаг.мет. – кількість заліза в металізованих окатишах;

Feзаг.ок. – кількість заліза в окислених окатишах.

Об’єм окатишів в кожній зоні печі, м3 :

V = π·H·(Dв2+Dн2+DвDн)/12,

де Dв – верхній діаметр, м;

Dн – нижній діаметр, м;

H – висота шару окатишів (див. таблицю).

Таблиця – Параметри шахтної печі

| Зона | Dв, м | Dн, м | Н, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7,7 | 5,65 | 2,85 |
| 2 | 5,65 | 4,65 | 2,15 |
| 3 | 4,65 | 3,3 | 2,9 |
| 4 | 3,3 | 2 | 2,9 |
| 5 | 2 | 2 | 0,3 |
| 6 | 2 | 0,862 | 2,95 |

Масса окатишів в кожній зоні, кг:

m = V·ρнас

Час перебування окатишів в зоні, хв:

τ = m/V'B.

Загальний час перебування, хв:

τ  = τ1 + τ2 + τ3 + τ4 + τ5 + τ6.

Розрахунок балансу твердих речовин в процесі металізації

Вихідні дані

Таблиця – Хімічний склад окислених окатишів (% мас.)

| Fе | Fe2О3 | FeO | SiO2 | Al2О3 | CaO | MgO | MnO | Р2О5 | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66,29 | 5,98 | 0,52 | 3,1 | 0,07 | 0,2 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,01 |

Міра металізації hмет = 93%.

Визначаємо склад металізованих окатишів.

Розрахунок ведемо на 100 кг окислених окатишів.

При переробці 100 кг окислених окатишів утворюється металевого заліза, %:

%Feмет = %Feок·hмет

Приймаючи, що тривалентне залізо відсутнє:

Feмет = (%Feок – %Feмет)·72/56, кг.

Маса інших елементів становить, кг (в розрахунку на 100 кг окатишів):

mінш.е. = %SiO2 + %Al2О3 + %CaO + %MgO + %MnO + %Р2О5 + %S.

Маса металізованих окатишів, кг:

mмет.ок. = %Feмет + Feмет + mінш.е..

Витрата окислених окатишів, кг/кг:

G = 100/ mмет.ок..

Визначаємо склад металізованої сировини, %:

Feмет.ок. = %Feмет / mмет.ок. ·100;

SiO2 = %SiO2 / mмет.ок. ·100;

Al2О3 = %Al2О3 / mмет.ок. ·100;

СаО = %CaO / mмет.ок. ·100;

MgO = %MgO / mмет.ок. ·100;

MnO = %MnO / mмет.ок. ·100;

Р2О5 = %Р2О5 / mмет.ок. ·100;

S = %S / mмет.ок. ·100.

Знаходимо суму всіх компонентів окрім заліза %інш.е.

Тоді %FeO = 100 - (Feмет.ок. + %інш.е.)

%Feобщ. = %FeO + Feмет.ок.