## Slide 1
Сучасні в’яжучі неорганічні речовини
1. Гіпсові в'яжучі речовини
Гіпсові в’яжучі речовини – тонкодисперсні подрібнення напівводного гіпсу або безводного гіпсу, отриманних в результаті теплової обробки природного гіпсу.
Гіпсові в'яжучі речовини (ДСТУ Б В.2.7-46:2010) - складаються головним чином з напівводяного гіпсу чи ангідриду.
Сировиною для одержання гіпсових в’яжучих найчастіше служить природний гіпсовий камінь, що переважно складається з мінералу гіпсу CaSO4 • 2Н2 О, а також ангідрит СаSO4 , відходи промисловості (фосфогіпс, борогіпс). В основу класифікації гіпсових в'яжучих покладена технологія теплового оброблення.
Низьковипалювальні гіпсові в'яжучі виготовляють тепловим обробленням природного гіпсу при температурі 110…180°С. При зазначеному температурному режимі відбувається дегідратація сировини з одержанням напівгідрату CaSО4 • 0,5Н2О:
CaSO4 • 2Н2 О → CaSО4 • 0,5Н2 О + 1,5Н2 О,
До низьковипалювальних гіпсових в'яжучих відносять будівельний, високоміцний і формувальний гіпс.

## Slide 2
Будівельний гіпс складається в основному з кристалів β -модифікації CaSО4 ·0,5Н2О, містить частки сировини, що не розклалася, і незначну кількість CaSО4 . Його одержують у варочних чи казанових печах. Міцність при стиску складає 10-12 Мпа.
Високоміцний гіпс одержують термічною обробкою високосортного гіпсового каменю в герметичних апаратах під тиском пари. Зазначена технологія дозволяє одержати більш активну модифікацію напівводяного сульфату кальцію CaSО4·0,5Н2О, тому міцність високоміцного гіпсу при стиску 15-25МПа.
Високовипалювальні гіпсові в'яжучі одержують шляхом випалу гіпсового каменю при високих температурах 600-900оС. При вказаній температурі відбувається повна дегідратація з утворенням ангідриду СаSO4. CaSO 4 • 2Н2О → CaSО4 + 2Н2О.
Високовипалювальний гіпс, на відміну від будівельного, повільно тужавіє і твердіє, але його водостійкість при стиску 20МПа. Технічні характеристики гіпсових в'яжучих оцінюються визначенням тонкості помелу, водопотреби, строків тужавлення.

## Slide 3
Для отримання тіста нормальної густоти з β - модифікації CaSO4-0,5H​2O​ потрібно 50...70% води, а з α-модифікації CaSO4 0,5Н​2О - 30...40%, що зумовлює різну величину міцності.
Строки тужавлення.​ За строками тужавлення гіпсові в'яжучі поділяють на три групи:
А - швидкотверднучі (з початком тужавлення не раніше 2хв. і кінцем не пізніше -15 хв.),
Б- нормальнотверднучі (з початком тужавлення не раніше 6 хв. і кінцем - не пізніше 30 хв.),
В - повільнотверднучі (початок тужавлення не раніше 20 хв.).
І – грубий помел
ІІ – середній помел
ІІІ – тонкомелений гіпс
Міцнісні​ показники гіпсових визначають випробуванням зразків - балочок розмірами 40x40x160 мм з гіпсового тіста стандартної консистенції через 2 години після виготовлення.

## Slide 4
Для гіпсових в'яжучих встановлено 12 марок за міцністю при стиску (МПа): Г-2, Г-3, Г-4, Г-5, Г-6, Г- 7, Г-10, Г-13, Г-16, Г-19, Г-22, Г-25, де цифри означають нормовану межу міцності при стиску.
Маркування гіпсу здійснюється з урахуванням його міцності, строків тужавлення та тонкості помелу, наприклад гіпсова в'яжуча речовина з позначкою Г-5-А-ІІ ДСТУ Б В 2.7-82-99 відповідає марці Г-5, є швидкотверднучою і характеризується середньою тонкістю помелу.
Вологостійкість гіпсових виробів є невисокою: коефіцієнт розм'якшення становить 0,35...0,4.
Гіпсові в'яжучі застосовують для виготовлення гіпсових виробів, сухої штукатурки, штукатурних розчинів, а також для виробництва гіпсокартонних листів, теплоізоляційних та акустичних матеріалів.

## Slide 5
Позитивні характеристики в'яжучих:
- можливість використання промислових відходів, тому числі продуктів нейтралізації розчинів оброблення металопрокату травленням в сірчаній кислоті;
- низькі температурні параметри виготовлення;
- відносно висока міцність;
- швидкість тужавлення/твердіння (дві години);
- збільшення об'єму гіпсового каменю по відношенню до об'єму тіста.
Негативна характеристика - низька водостійкість. Проблема водостійкості вирішується шляхом включення до складу гіпсових в'яжучих портландцементу в сукупності з пуцолановими добривами (аморфний кремнезем, тонко молотого гранульованого доменного шлаку, діатоміту, кислої ЗВТЕС). Можливе поєднання гіпсового в'яжучого з шлакопортландцементом, який одночасно містить потрібні компоненти для гіпсоцементнопуцоланого в'яжучого (ГЦПВ).

## Slide 6
Основні напрямки покращення гіпсових властивостей наступні:
Включення в склад ПЦ 10-15% або кислий доменний шлак 20-25%, отримуємо пуцоланове в’яжуче М100 або М200.
Використання водорозчинної полімерної добавки (карбамідна смола, нітроцелюлозна смола, ПВА, акрил) до 25%, отримуємо збільшену міцність в 2 рази.
Гідрофобні добавки, пластифіцируючі добавки.
Пінообразуючі добавки
Добавки регуляторів строків схватування
Добавки армуючих волокон
Гіпсові в’яжучі в виробництві гіпсових виробів і конструкцій використовують гіпсове тісто, гіпсові розчини, бетони.

## Slide 7
Область застосування
Виробництво СБС (вапно, наповнювач, водорозчинний полімер).
Гіпсові камні розміром 500х190х182 мм, 250х190х182, та плити 590х90х182. Лицьова поверхня виконується полірованою і оклеюється полімерної плівкою або текстуюрованою бумагою. Поверхня таких виробів імітує мармур, деревину, цінні породи ПКМ. Поверхню додатково покривають лаком з гідрофобними властивостями.
Використовують для облицювання внутрішньої поверхні, перегородок (якщо вологість менше 60%)
Акустичні вироби додатково покривають спеціальними речовинами щоб надати матову шероховату поверхню щоб забезпечити звукопоглинання та розсіювати звукову волну.
Таким чином, за рахунок використання різноманітних технологічних прийомів і добавок отримують гіпсові вироби широкої номенклатури. Знаходять використання в якості несучих, самонесучих, теплоізоляційних, акустичних та інших конструкційних матеріалів.
Особливістю використання є використання добавок металургійних відходів: шлаків, топливної золи, відходів деревини, відходи від с/х продукції, рослинності, від переробки бумаги та ін. відходів.

## Slide 8
2. ПЦ та їх різновиди
Портландцементами називають порошкоподібні матеріали, виготовлені в результаті спільного помелу клінкеру (продукту спікання вапняноглинистої суміші при температурі 1400…1500 С), і гіпсу. Невелика добавка гіпсу (3-5%) на стадії помелу клінкеру вводиться для регулювання термінів тужавлення, та забезпечення значного збільшення міцності утвореного каменю.
Технологія виробництва портландцементу являє собою досить матеріало- та енергоємний процес. Сировиною для виробництва портландцементу служать вапняки з високим вмістом карбонату кальцію (крейда, щільний вапняк, мергелі), і глинисті породи (глини, глинисті сланці), що містять SiО2 ,Al2O3, Fe2O3. У середньому для виробництва 1 т цементу витрачається 1,5 т сировинних матеріалів із співвідношенням між карбонатними и глинистими складовими в сировину 3:1.
Після випалу клінкер подрібнюється в тонкий порошок переважно в трубних млинах. При збільшенні тонкості помелу підвищується активність цементу, однак процес подрібнювання клінкеру потребує збільшенням значних витрат електроенергії, тому оптимальний розмір цементних зерен від 5 до 40 мкм.

## Slide 9
Технічні характеристики портландцементу.
Тонкість помелу цементу повинна бути такою, щоб при просіюванні крізь сито № 008 проходило не менше 85% маси вихідної проби.
Водопотреба цементу - це мінімальна кількість води, необхідна для приготування тіста заданої консистенції, звичайно становить 24...28% .
Строки тужавлення цементу - це час, протягом якого цементне тісто втрачає свою пластичність, переходячи майже в твердий стан. Для портландцементу марок М 400, М 500 початок тужавлення має бути не раніше 60 хв., марок М 550 і М 600 - не раніше 45 хв., а кінець - не пізніше ніж через 10 годин після замішування.
Значення граничної міцності при стиску зразків називають активністю. Округлене в бік зменшення значення активності в кг/см2 * - це є марка цементу. Згідно зі стандартами України встановлено такі марки портландцементу: М 300, М 400, М 500, М 550, М 600.
При умовному позначенні цементу вказують його тип, марку і спеціальні ознаки (висока міцність в ранньому віці -Р; пластифікація і гідрофобізація - ПЛ, ГФ, використання клінкера нормованого складу - Н). Приклад: ПЦ-ІІ/А - Ш - 400Р - ПЛ ДСТУ Б В.2.7-46:2010 - це портландцемент марки М 400 з добавкою до 20% шлаку, пластифікований, швидкотверднучий.

## Slide 10
З метою надання портландцементу спеціальних властивостей, розширивши тим самим його застосування в будівництві, змінювати ступінь подрібнювання, коректувати використання сировини, вводити спеціальні добавки. Так, регулюючи тонкість помелу, впливають на швидкість твердіння, активність, тепловиділення. Введення мінеральних і органічних добавок дозволяє спрямовано змінювати властивості в'яжучого, заощаджувати витрату клінкеру і т.д. За речовинним складом і міцністю при стиску (на 28 добу) цементи загальнобудівельного призначення поділяють на такі типи і марки (ГОСТ 310.4, ДСТУ Б В.2.7-46:2010):
Тип І - портландцемент (містить від 0 до 5% мінеральних добавок), марки М 300, М 400, М 500
Тип II - портландцемент із мінеральними добавками (від 6 до 35%) ма-рок М 300,М 400, М 500.
Тип III - шлакопортландцемент (від 36 до 80 % доменного гранульова-ного шлаку), марки М 300.
Тип IV- пуцолановий цемент (від 21 до 55% мінеральних добавок, мар-ки М 300, М 400, М 500.
Тип V - композиційний цемент (від 36 до 80% мінеральних добавок, причому доменного шлаку — від 18 до 60%, пуцолану - від 10 до 40%), марки М 300, М 400, М 500.

## Slide 11
Активні мінеральні добавки (АМД) являють собою речовини, що містять від 70 до 90% кремнезему SiO2. До них відносяться такі осадові породи, як опока, діатоміт, трепел, вулканічний туф, попіл, пемза. Ці добавки одержали назву пуцоланові, беруть участь у реакціях гідратації портландцементу з утворенням продукту взаємодії, що надає визначені властивості цементному каменю.
В якості штучних мінеральних добавок до складу цементу вводять паливні та гранульовані доменні шлаки, що являють собою слабко закристалізоване скло більше 30%. Бетони на основі пуцоланового цементу внаслідок вмісту АМД стійкі, сульфатостійкі й застосовуються для будівництва підводних і підземних частин споруджень, що постійно знаходяться у вологих умовах. На повітрі бетон на ППЦ дає більшу усадку, знижує свою міцність, має низьку морозостійкість, у нормальних умовах твердіє повільно, тому не рекомендується для зимового бетонування.

## Slide 12
Шлакопортландцемент (ШПЦ) (ДСТУ Б В.2.7-46:2010) одержують введенням на стадії помелу клінкеру гранульованого доменного шлаку в кількості понад 20%. Цей вид цементу, як і пуцолановий, має підвищеної водо- і сульфатостійкість, знижену інтенсивність твердіння, але специфіка складу шлаку визначає і його властивості. Так, хімічна активність шлаку в ШПЦ при підвищенні температури широко використовується при виготовленні збірного залізобетону, що підлягає термовологій обробці з метою прискорення твердіння. Шлак термостійкий, тому ШПЦ застосовують для виробництва жаростійких бетонів, що працюють при температурі до 700°С.
Швидкотверднучий портландцемент (ШТЦ) та портландцемент з АМД, що характеризуються інтенсивним набором міцності в початкові терміни твердіння. Вже в тридобовому віці цементний камінь має більше половини своєї марочної міцності. Зазначена особливість ШТЦ забезпечується вмістом у клінкері 3СаО Al2 Оз + 3СаО звичайно не менше 60-65%, підвищеною тонкістю помелу 3500 - 4000 см2/кг.
Різновидністю ШТЦ є особливо швидкотвердіючий і надшвидкотвердучий цементи. Останній дає ранню міцність вже у віці 1… 4 години, достатню для розпалубки виробу. Ці види цементів застосовують для зведення споруджень з монолітного бетону, при авральних і зимових бетонних роботах, при ремонтних і відновлювальних роботах, де потрібне швидке наростання міцності.

## Slide 13
Поверхнево-активні добавки (ПАД)
Основний принцип дії добавок цього виду полягає в їхній адсорбції на поверхні цементних зерен і продуктах гідратації цементу. ПАД можна розділити на:
• гідрофобізуючі (ЛСТ - лігносульфонати кальцію, СДБ сульфіто-дрожжеві бражки поліпшують змочуваність водою цементних зерен, результати – зменшення водопотреби, пористості та збільшення міцності, стійкості;
• гідрофільні (милонафти, асидол, асідолмилонафти, синтетичні жирні кислоти і їхні солі), що надають поверхні цементу властивість водовідштовхування.
До ПАД відносять також суперпластифікатори (С-3, «Релаксол»), введення яких при помелі клінкеру дає можливість знизити водопотребу цементу.
З використанням ПАД одержують такі види портландцементу:
- пластифікований (ПЛ) портландцемент виготовляють шляхом введення при помелі клінкеру 0,15- 0,25% ЛСТ. Бетонні й розчинні суміші на основі ПЛ мають підвищену рухливість. Бетони на основі ПЛ володіють підвищеної морозостійкістю і водонепроникністю. Застосування ПЛ дає можливість знизити водопотребу й тим самим знизить витрати цементу на 10-15%. Застосовується в дорожному, аеродромному і гідротехнічному будівництві;

## Slide 14
- гідрофобний портландцемент (ПЦ-ГФ) одержують введенням при помелі клінкера гидрофобізуючих добавок 0,05 -0,3%. Гідрофобний цемент підвищує рухливість бетонних сумішей, що, у свою чергу, приводить до збільшення водостійкості, водонепроникності і морозостійкості бетонів. Застосовують у гідротехнічному, дорожньому і аеродромному будівництві.
До спеціальних видів портландцементу також відносять:
- сульфатостійкий (ССПЦ) портландцемент, одержаний на основі клінкеру, в складі якого не більше 50% C3S, 5% СзА і 22% СзА + C4AF. Знижений вміст трикальцієвого алюмінату забезпечує стійкість бетонів на основі ССПЦ до дії сульфатної корозії, і підвищує морозостійкість. На стадії помелу цементного клінкеру крім гіпсу іноді вводяться пластифікуючі і гідрофобізуючі добавки з метою підвищення морозостійкості;
- білий і кольоровий цементи одержують шляхом випалу чистих вапняків і білих глин. У сировинних матеріалах не повинні міститися оксиди заліза і марганцю, оскільки їхня навіть незначна присутність надає цементу зеленувато-сірий колір. Домішують до білого цементу лужностійкі мінеральні й органічні пігменти;

## Slide 15
-​ глиноземистий цемент​ являє собою гідравлічне, швидкотверднуче в’яжуче, виготовлене із сировинних матеріалів з високим вмістом глинозему АІ2О3. Для мінерального складу глиноземистого цементу характерний переважний вміст низькоосновних алюмінатів кальцію, головним з яких є моноалюминат СаОx АІ2О3. Саме ця група мінералів визначає надзвичайно швидке твердіння цементу. Вже в тридобовому віці цементний камінь має міцність від 400 до 600 кг/см​2​. Глиноземистий цемент не застосовують для бетонування масивних конструкцій, його твердіння можливе тільки при помірних температурах не вище 25°С. Бетони на глиноземистому цементі водонепроникні, морозостійкі, стійкі в умовах прісних і сульфатних вод. Застосовують при термінових ремонтних роботах, провадженні робіт у зимових умовах, для бетонних і залізобетонних споруд, що піддаються дії сильно мінералізованих вод, для одержання жароміцних бетонів, для виготовлення безусадочних цементів.

## Slide 16
"наноцемент" - це такий цемент, кожне зерно якого має на своїй поверхні тонку - нано - оболонку. Її розміри – від десятків до ста нанометрів. Саме це надає таким цементам виняткові властивості.
Нанооболонка утворюється завдяки спеціальній технології модифікації портландцементу. Портландцемент піддається механо-хімічної обробки у присутності полімерної речовини. Ця полімерна речовина, взаємодіючи з поверхнею цементного зерна, «сідає» на нього у вигляді оболонки.
Вона надає цементу наступних властивостей - у півтора-два рази підвищує його активність, збільшує в 5-10 разів термін зберігання, дозволяє отримати видатні якості в бетонах і т.д.
За рахунок нанооболонок, що оточують цементне зерно, весь матеріал починає працювати вже по-новому. Наприклад, є звичайний цемент марки 600 та є наноцемент тієї ж марки. Вони поводяться по-різному. Звичайний - річ примхлива, наноцемент поводиться стабільно. При цьому наноцемент виявляється дешевшим від звичайного.

## Slide 17
3. Шлако-лужні в’яжучі
Це в’яжучі, які отримують – перший компонент це лужний активатор – найчастіше використовують вапно, натрієві та калієві лужні сполуки, другий – тонкомелений доменний шлак.
Отримання шлако-лужних в’яжучих основано на підвищенні вмісту металургійних шлаківактивних оксидів, які здатні взаємодіяти з лугами і утворювати гідроалюмінати натрію або калію або гідроалюмінати кальцію лужного
Na2O – Al2O3 – SiO2 – H2O
Шляхом змішування водного розчину лугу та тонкозмеленого шлаку відбувається гідратація в нормальних умовах або в умовах пропарювання (t=70…80°С).
Утворені гідратні сполуки мають гелеобразні сполуки з послідуючим переходом в кристалічні, тобто має місце загальний механізм твердіння для всіх неорганічних в’яжучих речовин. Утворені сполуки подібні природним утворенням і здебільшого мають подібні властивості.
В залежності від виду лугу, виду металургійного шлаку, умов твердіння можна отримати речовину підвищеної корозійної стійкості, а за рахунок додавання спеціальних добавок

## Slide 18
можуть отримувати інші важливі властивості: використання відходів, відсутність обжигу (тобто безклінкерні в’яжучі), корозостійкість, морозостійкість……
Використовують в гідротехнічному будівництві.
В’яжучі різновиди – сульфатостійкі шлаколужні, жаростійкі, кислотостійкі, корозійностійкі, тампонажні, безосадочні, тобто ті які використовують для герметизації стиків підземних та ін. споруд.