## Slide 1
Бетони
Бетон – (на неорг. в’яжучих) – це штучний матеріал, який отримують в результаті формовання та твердіння раціонально підібраної, ретельно перемішаної та ущільненої бетонної суміші, яка складається з в’яжучої речовини, води, заповнювачей та різноманітних добавок.
Переваги Бетону: Недоліки бетону:
Можливість механізації та автоматизації продукції
Висока довговічність та вогнестійкість бетону
Можливість варіації властивостей бетону в широких діапазонах
Можливість створення конструкції любої форми
Мала міцність на розтяг (в 10…15 раз менша міцності на стиск)
Неоднорідність властивостей бетонів, в першу чергу міцності

## Slide 2
Класифікація Бетонів
За видом в’яжучого
За призначенням
За структурою
За видом заповнювачів
За умовами твердіння

## Slide 3
Класифікація Бетонів
ДСТУ Б В.2.7-221:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Класифікація і загальні технічні вимоги.
Цей стандарт поширюється на бетони, які застосовуються у промисловому, енергетичному, транспортному, водогосподарському, житлово-цивільному, сільськогосподарському та інших видах будівництва.
Стандарт встановлює класифікацію бетонів і загальні технічні вимоги до них
За призначенням бетони поділяють:
- конструкційні;
- спеціальні (жаростійкі, хімічно стійкі, декоративні, радіаційно-захисні, теплоізоляційні тощо).

## Slide 4
Класифікація Бетонів
Прозорий бетон

## Slide 5
Класифікація Бетонів
Фотобетон

## Slide 6
Класифікація Бетонів
Декоративний
бетон з
оголеним
декоративним
заповнювачем

## Slide 7
Класифікація Бетонів
За видом в'яжучого бетони можуть бути на основі:
- цементів;
- вапна та вапняних в'яжучих;
- гіпсу та гіпсових в'яжучих;
- спеціальних в'яжучих.
У залежності від заповнювачів бетони можуть бути на:
- щільних заповнювачах;
- пористих заповнювачах;
- спеціальних заповнювачах

## Slide 8
Класифікація Бетонів
За структурою бетони можуть бути:
- щільної структури;
- поризованої структури;
- ніздрюватої структури;
- великопористої структури.
Основні типи макроструктури бетону:
щільна
Щільна
Ніздрювата
Щільна з
ніздрюватим заповнювачем

## Slide 9
Умови твердіння бетону:
- в нормальних умовах;
- в умовах тепловологісного обробітку при атмосферному тиску (пропарювання)
- в умовах тепловологісного обробітку при підвищеному тиску (автоклавне твердіння)

## Slide 10
Класифікація Бетонів
За щільністю бетони можна поділити на:
- Особливо легкі (марки по середній щільності не менше D800)
- Легкі (марки по середній щільності D800… D2000)
- Важкі (марки по середній щільності D2000… D2500)
- Особливо важкі (марки по середній щільності більше D2500)
Chart: 

## Slide 11
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВАЖКОГО БЕТОНУ
Цемент
Вид цементу вибирається в залежності від умов експлуатації конструкції з
урахуванням можливої корозійної дії.
Марка цементу вибирається в залежності від потрібної міцності бетону по таблицям.
Витрата цементу розраховується, але не менше мінімального значення, для забезпечення цементного тіста, достатнього для отримання бетону щільної структури –150…300кг /м3 бетону в залежності від виду цементу, виду армування, ступеню агресивності середи.
Вода
Використовують водопровідну воду. Не допускається використання болотної, стічної побутової та промислової води.

## Slide 12
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВАЖКОГО БЕТОНУ
Наповнювачі
Наповнювачі складають до 80% об’єму бетону.
Призначення:
- Зниження витрат цементу
- Покращення властивостей бетону за рахунок утворення «каркасу»
- Підвищення міцності та модуля пружності бетону
- Зниження усадки та повзучості бетону, підвищення довговічності;
- Надання бетонам спеціальних властивостей.
В бетоні використовують 2 види заповнювачей:
- дрібний, розміром 0,16…5 мм – пісок…
- крупний, розміром зерен 5…70 мм – щебінь..

## Slide 13
Складом

## Slide 14
- пуц

## Slide 15
Добавки в бетон
Регулюючі властивості бетонних
та розчинних сумішей:
-Пластифікуючі
-Водоредукуючі
-Стабілізуючі
-Регулюючі збереження
-Пороутворюючі
Надають бетонам та розчинам спец.
властивості:
-протиморозні
-гідрофобізуючі
Регулюючі властивості бетонів та розчинів :
-Регулюючі кінетику твердіння
-підвищуючі міцність
-знижуючі проникність
-підвищуючі захисні властивості по відношенню до арматури
Мінеральні добавки:
-інертні (тип II)
-активні (тип I)

## Slide 16
Добавки уможливили розвиток товарного бетону.
Фібра призвела до створення дисперсно-армованих композитів замість залізобетону
Мікрокремнезем дозволив створити НРС - High Performance Concrete (високоміцні)
Полікарбоксилати призвели до появи SCC - самоущільнюючі

## Slide 17
Пластифікуючі добавки
Сучасні бетони неможливо уявити без інтенсивних розріджувачів – суперпластифікаторів (СП), що дозволяють звести до мінімуму протиріччя між зручністю укладання суміші та міцністю бетону. Поєднання СП із різними хімічними добавками дає можливість спрямованої модифікації та керування технологією бетонів.
1.Для товарного бетону - забезпечують рухливість та різну життєздатність бетонної суміші
2.Для виробництва готових залізобетонних
виробів – економія цементу, якість
поверхні
3. Для отримання високоміцних та
самоущільнюваних бетонів

## Slide 18
Модифіковані лігносульфонати
LS - Лігносульфонат
Основний ланцюг
Кислотні групи.
Розроблен в 1960 году в США при укладці дорожнього бетону

## Slide 19
Нафталін сульфонат
сповільнювач схоплювання
Мурапласт ФК 49
Серія нових розробок ТФ (техніфлоу) -78 (ЖБИ, товарний бетон
Sika
Sikament NS
Механізм дії – електростатичне відштовхування зерен цементу
Поліпласт
Полипласт СП-1
Полипласт СП-3
ПФМ-нлк
Изобретение:
Dr. Hattori
Япония 1962

## Slide 20
Полікарбоксилатні суперпластифікатори PCE
Механізм дії
Адсорбція Дисперсія
Бокові ланцюги
Головний ланцюг
Карбоксилатні групи
Водопотреба контролюється електричними зарядами та бічними ланцюгами,
Підвищення збереження (швидкість адсорбції контролюється новими мономерами),
Розвиток ранньої міцності визначається формою полімерної молекули
Полікарбоксилатний суперпластифікатор є високоефективним суперпластифікатором третього покоління, який корисний для поліпшення зручності бетонної суміші, зменшення витоків, поліпшення зовнішнього вигляду і довговічності затверділого бетону.

## Slide 21
РСЕ
MC-Bauchemie Поліпласт
MC-PowerFlow Реламікс ПК
79-51,
Sika BASF
Viscocrete Glenium
Ефект дії – стеричний ефект + електростеричне відштовхування
суперпластифікатор PCE має властивості зменшення води, утримання спаду, армування, стійкості до усадки та захисту навколишнього середовища. Крім того, його також можна поєднувати з різними домішками в багатофункціональні домішки для бетону, такі як насосний агент, агент ранньої міцності, непроникний гідроізоляційний агент, сповільнювач тощо.

## Slide 22
Суперпластифікатори
Дозволяють різко знизити тривалість віброобробки, зазвичай, в 3-4 разу.
Це дозволяє виключити високочастотну вібрацію або замінити її
нетривалим низькочастотним впливом для покращення розподілу
бетонної суміші у формі, знизити енерговитрати та трудомісткість,
а також підвищити якість конструкцій.

## Slide 23
Лужні та лужноземельні цементи
Н

## Slide 24
Однією із складових можуть бути їдкі луги (гідроксиди натрію та калію), сода кальцієнована; содолужний плив (відходи); фтори натрію; силікатні солі і розчинні стекла; алюмінати натрію та калію.
Друга складова – металургійні шлаки певного складу. Такі в’яжучі називають шлаколужними лементами
При гідратації шлаколужних цементів утворюються складні гідратні сполуки, до яких крім води входять лужні (Na2O або К2О) та лужноземельні (СаО, МgO) оксиди, глинозем (Al2O3), Кремнезем (SiO2).

## Slide 25
Найбільш характерні властивості:
- водопотреба становить 25…30%;
- тонкість помелу характеризується величиною питомої поверхні більше 300 м2/кг ;
- строки тужавілення – початок не раніше 20…30 хв, закінчення не пізніше 12 год;
- активність становить 30…120МПа в залежності від складу сировини, в першу чергу від вибору лужного компоненту. Активність підвищується в такій послідовності – алюмінатні солі (алюмінати Na та К):
• збільшена в порівнянні з сульфатостійким портландцементом корозійна стійкість
• підвищена водонепроникність (W10…W30)
• більш висока морозостійкість (F 300…F1000)