## Slide 1
будівельні розчини
8.1 Будівельні та спеціальні будівельні розчини це -
Це штучні кам’яноподібні матеріали, утворені в результаті твердіння раціонально підібраної суміші в‘яжучої речовини, мілкого заповнювача (природного або штучного піску), води та, в деяких випадках, добавок.
  8.2 Що спільного між будівельними розчинами та бетонами?
Спільними ознаками являються:
розчини – це «мікробетони» без крупних заповнювачів;
загальні компоненти за винятком крупних заповнювачів;
загальні функції, які виконують складові компоненти;
загальні принципи утворення структури та фактори,які впливають на властивості.
  8.3 Різниця, між розчинами та бетонами -
В розчинах відсутній крупний заповнювач, так як розчини призначені для улаштування тонких конструктивних елементів до 12 … 20мм (у вигляді швів, штукатурок, обмазок та інші).

## Slide 2
8.4 Види будівельних та спеціальних будівельних розчинів
Усі розчини поділяють по таким критеріям:
по виду в‘яжучої речовини (цементні; шлакопортлендцементні або інших видів спеціальних цементів; вапняні; гіпсові, на змішаних в’яжучих, на рідкому склі; магнезіальні);
по призначенню на будівельні (мурувальні, штукатурні) та спеціальні будівельні (оздоблювальні, монтажні, гідроізоляційні, теплоізоляційні та акустичні, жаростійкі, вогнеспривні, кислотостійкі, тампонажні, рентгенозахисні).
8.5 Показники оцінки розчинів та суміші будівельних розчинів
Оцінюють величиною рухомості, яку визначають за допомогою спеціального приладу (рис. 10.1.) по глибині занурення стандартного конуса в розчин.
За величиною рухомості розчинні суміші поділяють на чотири марки:
П4 з глибиною занурення конуса до 4см;
П8 глибиною занурення конуса до 4 … 8см (для облицювальних робіт, кладки та розшивки стін з панелей);
П12 глибиною занурення конуса до 8 … 12см (для мурувальних, штукатурних, облицювальних робіт);
П16 глибиною занурення конуса 12 … 16см.

## Slide 3
8.6 Особливості мурувальних розчинів
По–перше, такі розчини призначені для мурування стін з цегли та каменю. По–друге, вони можуть бути на основі вапна, на змішаній цементна – вапняній основі, на основі портландцементу, шлакопортландцементу, іншого виду портландцементу. По–третьому, в особливостях умов використання. Так, вапняні розчини використовують при незначній висоті стін та відносно сухих умовах. Цементні (портландцементі) використовують для надземних частин будов значної висоти. В змішаних цементно – пісчаних розчинах вапно покращує пластичність та являється постачальником вологи для гідратації і підвищення міцності. Іноді замість вапна практикують добавки глини. Шлакопортландцементі розчини використовують для умов, пов‘язаних з систематичною дією м‘яких водних розчинів (підземні частини споруд, виробництва з проливами води). В четвертих, в залежності від умов використання, склад розчинів змінюється в широких межах: 1: (3 … 8) : (0 … 0,5). В п‘ятих, міцність мурувальних розчинів визначають згідно залежності Rp =0.25 Rц (Ц/В – 0,4), де Rц - активність в‘яжучої речовини; Ц – витрати цементу, т/м3; В – витрати води, м3.
8.7 Що являють собою штукатурні розчини?
Їх поділяють на вапняні та використовують в середині приміщень, де відсутнє постійне зволоження. Цементнопісчані – зовні та в середині приміщень в умовах систематичного зволоження. Гіпсові – в середині приміщень для тих ділянок, де потрібне швидке твердіння (відкоси дверей та вікон).

## Slide 4
8.8 Оздоблювальні розчини
До таких належать розчини завдяки здатності надавати поверхні художньо – декоративну виразність, що досягається за рахунок використання декоративних (пігментованих) гіпсових в’яжучих та цементів, або спеціальних заповнювачів. Отже, декоративно – художні якості регулюють вибором пігментуючої добавки, заповнювачами або разом цими складовими.
Для надання бугристої фактури на поверхню наносять вологий пісок, або набризгом відповідного розчину, або обробляють різними методами для надання потрібного рельєфу.
Однією з різновидностей оздоблювальних розчинів являється теразитовий, який готують з використання добавок пігменту, слюди та інших складових.
8.9 Монтажні розчини
Їхне призначення – омонолічення стикових з‘єднань монтованих залізобетонних конструкцій. Міцність монтажних розчинів перевищує М100 (більше 10мПа). Готують з використанням фракційованих та митих пісків. Склад розчинів 1:3.
8.10 Гідроізоляційні розчини
Гідроізоляційними називають розчини, що забезпечують водонепроникність за рахунок спеціального складу та структури. Сюди входять шлакопортландцемент (пуццолиновий, з активними мінеральними добавками) та миті фракційовані піски у співвідношенні 1: (2 …3). Для зменшення пористості вводять добавки пластифікаторів, для підвищення водостійкості – гідрофобізатори. Готують гідроізоляційні розчини також на основі розширених цементів.

## Slide 5
8.11 Кислотостійкі розчини
Кислотостійкі розчини отримують на основі рідинного скла. До складу входять також ініціатор твердіння – кремнефтористий натрій Na2Si F6 в кількості 12%; кисло стійкий наповнювач (тонкомелений діабаз, базальт, андезит) в кількості ≈ 200%; кислотостійкі заповнювачі (чистий кварцовий пісок) в кількості ≈ 250%.
Якщо в складі такої суміші відсутній дрібний заповнювач, матеріал називають замазка, або мастика.
Основне призначення – кислотостійкі покриття.
8.12 Жаростійкі розчини
Такі розчини готують на основі портландцементу, глиноземистого цементу, рідкого скла. В якості наповнювачів та заповнювачів використовують шамот, динас, шлаки, паливні золи відповідних фракцій.
До складу жаростійких розчинів на основі портландцементу (16 … 20%) входять шамотний заповнювач (84 … 80%) пластифікатор ЛСТ (0,1%), вогнетривна (4 … 6%) або бентонітова (2 … 4%) глини.
Призначення – вогнетривна обмуровка теплових печей та агрегатів, які експлуатуються при температурі до 1200оС.

## Slide 6
8.13 Відмінність вогнетривких розчинів
Відмінність полягає в тому, що такі розчини готують на основі рідинного скла з шамотним або бокситовим порошком та сумішами вогнетривної і бентонітової глин як пластифікатора.
Використовують при температурах до 1350оС.
8.14 Теплоізоляційні та акустичні розчини
Для їхнього виробництва використовують цементні, вапняні, цементно– вапняні, гіпсові в‘яжучі. Пористу структуру утворюють за рахунок однофракційних заповнювачів 3…5мм, зниженою кількістю в‘яжучого (склад 1:6) … (1:8) та використанням пористих заповнювачів (пемза, шлакова пемза, туфи, аглопорити, керамзит відповідних фракцій). Найбільший ефект дають заповнювачі – спучений перліт, вермикуліт. Можуть використовувати і пористі органічні матеріали, в тому числі подрібнену деревину.