Додаток А

ДОВІДКОВІ ДАНІ

Таблиця 1 –

Хімічний склад вуглецевих сталей

| Марка сталі | Хімічний склад, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | Mn | Si | S, не більше | Р, не більше |
| Ст. 0 | До 0,23 | - | - | 0,060 | 0,070 |
| Ст. 1 | 0,07 | 0,35 | - | 0,055 | 0,050 |
| Ст. 2 | 0,09 | 0,45 | - | 0,055 | 0,050 |
| Ст. 3 | 0,16 | 0,50 | 0,20 | 0,055 | 0,050 |
| Ст. 4 | 0,234 | 0,58 | 0,20 | 0,055 | 0,050 |
| Ст. 5 | 0,3 | 0,65 | 0,25 | 0,055 | 0,050 |
| Ст. 6 | 0,5 | 0,65 | 0,28 | 0,055 | 0,050 |
| Ст. 7 | 0,61 | 0,75 | 0,30 | 0,055 | 0,050 |
| 20 | 0,23 | 0,635 | 0,11 | 0,034 | 0,034 |
| 40 | 0,415 | 0,643 | 0,11 | 0,029 | 0,031 |
| У8 | 0,8 | 0,32 | 0,13 | 0,009 | 0,008 |
| У8’ | 0,84 | 0,24 | 0,13 | 0,014 | 0,014 |
| У12 | 1,22 | 0,35 | 0,16 | 0,015 | 0,009 |

Таблиця 2–

Тепловміщення (ентальпія) вуглецевих сталей, кДж/кг, за даними [1]

| Темпе-ратура, 0С | Чисте залізо | Вміщення вуглецю в сталі, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,090 | 0,234 | 0,30 | 0,540 | 0,610 | 0,795 | 0,920 | 0,994 | 1,235 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 100 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,9 | 47,3 | 47,7 | 48,1 | 50,2 | 48,6 | 49,4 |
| 200 | 98,0 | 95,5 | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 96,3 | 96,7 | 100,5 | 99,2 | 100,0 |
| 300 | 153,2 | 148,2 | 149,9 | 150,7 | 151,6 | 152,8 | 154,5 | 155,7 | 154,5 | 154,9 |
| 400 | 214,4 | 205,2 | 206,0 | 206,4 | 208,9 | 209,8 | 210,2 | 213,5 | 211,0 | 213,1 |
| 500 | 280,5 | 265,4 | 266,7 | 267,5 | 268,4 | 269,2 | 271,3 | 275,9 | 274,1 | 276,2 |
| 600 | 356,7 | 339,1 | 340,0 | 340,8 | 343,3 | 343,7 | 344,6 | 349,6 | 346,3 | 347,5 |
| 700 | 421,6 | 419,1 | 419,5 | 420,8 | 422,9 | 423,7 | 424,6 | 427,5 | 421,9 | 427,9 |
| 800 | 505,0 | 531,7 | 542,6 | 550,6 | 547,7 | 542,2 | 550,2 | 550,2 | 544,3 | 548,5 |
| 900 | 584,1 | 629,3 | 630,4 | 628,1 | 620,1 | 616,7 | 610,9 | 602,9 | 605,0 | 602,9 |
| 1000 | 675,2 | 704,2 | 701,7 | 698,8 | 689,3 | 686,7 | 679,1 | 653,6 | 670,7 | 661,1 |

Таблиця 3 -

Тепловміщення (ентальпія) вуглецевих сталей, кДж/кг

| Температура,°С | Марка вуглецевої стали |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 40 | У8 | У8’ | У12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 48,56 | 48,57 | 48,57 | 50,24 | 48,57 |
| 200 | 100,48 | 99,65 | 102,99 | 104,67 | 102,99 |
| 300 | 155,75 | 154,49 | 159,52 | 155,75 | 159,52 |
| 400 | 216,04 | 212,69 | 219,39 | 221,06 | 217,72 |
| 500 | 280,52 | 278,42 | 284,70 | 286,79 | 282,61 |
| 600 | 354,20 | 349,18 | 356,72 | 361,74 | 351,69 |
| 700 | 439,61 | 424,96 | 433,75 | 442,54 | 430,82 |
| 800 | 562,71 | 539,26 | 572,75 | 589,50 | 572,75 |
| 900 | 633,04 | 591,59 | 636,81 | 651,88 | 636,81 |
| 1000 | 695,00 | 653,14 | 699,19 | 711,76 | 699,19 |

Додаток Б

ДОПОМІЖНІ КОЕФІЦІЄНТИ

Таблиця 4 –

Допоміжні коефіцієнти для розрахунку нагріву пластини товщиною S, що прогрівається

| Число Біо (Bi) | δ2 | P | N | Число Біо (Bi) | δ2 | P | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,10 | 0,0968 | 0,967 | 1,016 | 0,70 | 0,5640 | 0,798 | 1,092 |
| 0,12 | 0,1154 | 0,960 | 1,020 | 0,80 | 0,626 | 0,774 | 1,102 |
| 0,14 | 0,1337 | 0,954 | 1,023 | 0,90 | 0,684 | 0,751 | 1,111 |
| 0,16 | 0,1518 | 0,948 | 1,026 | 1,00 | 0,740 | 0,729 | 1,119 |
| 0,18 | 0,1697 | 0,942 | 1,029 | 1,20 | 0,841 | 0,689 | 1,134 |
| 0,20 | 0,1874 | 0,936 | 1,031 | 1,40 | 0,931 | 0,653 | 1,148 |
| 0,22 | 0,2048 | 0,930 | 1,034 | 1,60 | 1,016 | 0,619 | 1,159 |
| 0,24 | 0,2220 | 0,924 | 1,037 | 1,80 | 1,090 | 0,587 | 1,169 |
| 0,26 | 0,2390 | 0,918 | 1,040 | 2,00 | 1,162 | 0,559 | 1,179 |
| 0,28 | 0,2558 | 0,912 | 1,042 | 2,2 | 1,222 | 0,535 | 1,186 |
| 0,30 | 0,2723 | 0,906 | 1,045 | 2,4 | 1,277 | 0,510 | 1,193 |
| 0,35 | 0,3125 | 0,891 | 1,052 | 2,6 | 1,332 | 0,488 | 1,200 |
| 0,4 | 0,3516 | 0,877 | 1,058 | 2,8 | 1,380 | 0,468 | 1,205 |
| 0,45 | 0,3894 | 0,863 | 1,064 | 3,0 | 1,420 | 0,448 | 1,210 |
| 0,5 | 0,4264 | 0,849 | 1,070 | 3,5 | 1,52 | 0,406 | 1,221 |
| 0,55 | 0,4624 | 0,836 | 1,076 | 4,0 | 1,59 | 0,370 | 1,229 |
| 0,6 | 0,4970 | 0,823 | 1,081 | 4,5 | 1,66 | 0,338 | 1,235 |

Додаток В

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ НАГРІВУ МЕТАЛУ

| Варі-ант | Спосіб укладання заготівок | Марка сталі | Товщина заготівки, мм | Варі-ант | Температура, °С |  |  |  | Ступінь чорноти |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | t0 | tп.к . |  | tк |  |  |  |
| 1 | 1 | У12 | 100 | А | 0 | 770 | 8 |  | 0,62 |  | 0,78 |
| 2 | 2 | Ст. 1 | 104 | Б | 10 | 780 | 12 |  | 0,64 |  | 0,80 |
| 3 | 3 | Ст. 2 | 208 | В | 20 | 790 | 16 |  | 0,66 |  | 0,82 |
| 4 | 4 | Ст. 3 | 112 | Г | 0 | 800 | 8 |  | 0,68 |  | 0,84 |
| 5 | 1 | Ст. 4 | 116 | Д | 10 | 810 | 12 |  | 0,62 |  | 0,78 |
| 6 | 2 | Ст. 5 | 120 | Є | 20 | 820 | 16 |  | 0,64 |  | 0,80 |
| 7 | 3 | Ст. 6 | 224 | Ж | 0 | 770 | 8 |  | 0,66 |  | 0,82 |
| 8 | 4 | Ст. 7 | 128 | З | 10 | 780 | 12 |  | 0,68 |  | 0,84 |
| 9 | 1 | 20 | 132 | І | 20 | 790 | 16 |  | 0,62 |  | 0,78 |
| 10 | 2 | 40 | 136 | К | 0 | 800 | 8 |  | 0,64 |  | 0,80 |
| 11 | 3 | У8 | 240 | Л | 10 | 810 | 12 |  | 0,66 |  | 0,82 |
| 12 | 4 | У8’ | 144 | М | 20 | 820 | 16 |  | 0,68 |  | 0,84 |
| 13 | 1 | У12 | 148 | Н | 0 | 770 | 8 |  | 0,62 |  | 0,78 |
| 14 | 2 | Ст. 0 | 152 | О | 10 | 780 | 12 |  | 0,64 |  | 0,80 |
| 15 | 3 | Ст. 1 | 256 | П | 20 | 790 | 16 |  | 0,66 |  | 0,82 |
| 16 | 4 | Ст. 2 | 160 | Р | 0 | 800 | 8 |  | 0,68 |  | 0,84 |
| 17 | 1 | Ст. 3 | 164 | С | 10 | 810 | 12 |  | 0,62 |  | 0,78 |
| 18 | 2 | Ст. 4 | 168 | Т | 20 | 820 | 16 |  | 0,64 |  | 0,80 |
| 19 | 3 | Ст. 5 | 272 | У | 0 | 770 | 8 |  | 0,66 |  | 0,82 |
| 20 | 4 | Ст. 6 | 176 | Ф | 10 | 780 | 12 |  | 0,68 |  | 0,84 |
| 21 | 1 | Ст. 7 | 180 | Х | 20 | 790 | 16 |  | 0,62 |  | 0,78 |
| 22 | 2 | 20 | 184 | Ц | 0 | 800 | 8 |  | 0,64 |  | 0,80 |
| 23 | 3 | 40 | 288 | Ч | 10 | 810 | 8 |  | 0,66 |  | 0,82 |
| 24 | 4 | У8 | 192 | Ш | 20 | 820 | 12 |  | 0,68 |  | 0,84 |
| 25 | 1 | У8’ | 196 | Щ | 0 | 770 | 16 |  | 0,62 |  | 0,78 |
| 26 | 2 | У12 | 200 | Е | 10 | 780 | 8 |  | 0,64 |  | 0,80 |
| 27 | 3 | Ст. 1 | 204 | Ю | 20 | 790 | 12 |  | 0,66 |  | 0,82 |
| 28 | 4 | Ст. 2 | 208 | Я | 0 | 800 | 16 |  | 0,68 |  | 0,84 |