# РОЗДІЛ 7. Практика розрахунків тепломасообміних процесів

В металургії та машинобудуванні, при виробництві різних технологічних продуктів одним з основних видів устаткування є високотемпературні теплотехнологічні установки – промислові печі, в яких здійснюється нагрів або термічна обробка сталі та сплавів. Якість роботи печей визначає якість готової продукції. В прокатних цехах металургійних заводів метал нагрівають для збільшення його пластичності в печах різного типу: нагрівальних колодязях, в методичних печах, в печах з крокуючим подом і з крокуючими балками, в печах з обертаючимся та викочуючимся подом, в печах швидкісного нагріву.

На заводах чорної металургії термічній обробці з метою зміни структури  і споживацьких властивостей піддається сортовий прокат, листи, рейки та інші продукти. Для отжигу сортового прокату частіше всього застосовують термічні печі камерного типу. Перевага камерних печей в їх універсальності, оскільки в них можуть бути забезпечені практично будь-які режими нагріву. В той же час їм властивий значний недолік – в них не досягається абсолютна рівномірність нагріву металу і вони не придатні для безперервного потокового виробництва.

В даному прикладі буде розглянутий один з поширених режимів нагріву металу в камерних термічних печах.

Метою розрахунку є побудова графіка нагріву, на якому повинні бути відображені зміни в часі температури поверхні і центру заготівок, зміни температури печі, зміни температури кладки, зміни температури газів, а також величина щільності теплового потоку на поверхню металу.

7.1. Основні відомості для розрахунку нагріву металу

Розрахунку нагріву металу передують розрахунки горіння палива, а саме: перерахунок сухого складу палива на вологий газ, визначення теплоти згоряння палива і визначення частки первинних газів в робочій суміші, визначення теоретично і дійсно необхідної кількості повітря, визначення  кількості і складу димових газів, визначення густини палива і густини продуктів повного згоряння палива. Для перевірки розраховують матеріальний баланс процесу горіння. Проводять розрахунок розмірів робочого простору печі, виходячи з кількості, розміщення і розміру заготівок, а потім виконують розрахунок параметрів теплообміну в робочому просторі.

Основною задачею розрахунків нагріву металу в печах є знаходження зміни температури поверхні і центру заготівок в часі . При нагріві у виробі виникає перепад температур t між більш нагрітими шарами поверхні з температурою tп і найменш нагрітими внутрішніми шарами з температурою tц, тобто різниця температур буде складати 		t = tп – tц.

Перепад температур визначається тепловим опором виробу R = S/ (S - товщина металу, що прогрівається,  - коефіцієнта теплопровідності) і залежить від умов нагріву металу, а саме: коефіцієнту тепловіддачі на поверхні , щільності теплового потоку q, швидкості нагріву тощо.

У багатьох випадках різниця температур по перетину металу виявляється незначною, якою можна знехтувати. Такі вироби називаються термічно «тонкими» тілами. Вони характеризуються або невеликою товщиною шару S, що прогрівається, або великим значенням коефіцієнта теплопровідності   при невеликій інтенсивності нагріву. Умовно розділити тіла, що нагріваються, на термічно «тонкі» і термічно «масивні» можна визначивши  критерій Біо

Bi=αSλ.

Вироби поводяться при нагріві як термічно «тонкі» тіла за умови, що критерій Біо має значення Bi≤0,25. При значеннях критерію Біо 0,25≤Bi≤0,5 тіла можуть бути віднесений як до термічно «тонких» тіл так і до термічно «масивних» тіл залежно від цілі розрахунку та рішення дослідника.

Якщо значення критерію Біо має значення Bi  0,5, то тіла в процесі нагріву визначаються як термічно «масивні», для яких не можна нехтувати перепадом температур по перетину тіла t.

Для розрахунку нагріву металу необхідно знати його теплофізичні характеристики: коефіцієнт теплопровідності , питому теплоємність с, енталь-пію (тепловміщення) i, щільність сталі ρ, коефіцієнт температуропровідності а. Якщо ці характеристики не задані у вигляді явної залежності від температури =f(t), с=f(t), i=f(t), то необхідно спочатку визначити склад сталі по довіднику (додаток Б, таблиця 1), а потім розрахувати теплофізичні характеристики.

Розрахувати коефіцієнт теплопровідності   вуглецевої сталі в залежності від її складу при 0 С можна по емпіричній формулі, Вт/(мК)

λ0=1,163⋅(60−8,7С−14,4Mn−29,0Si),

де С, Mn, Si – вміст вуглецю, марганцю та кремнію в сталі, %.

Значення коефіцієнту теплопровідності  при різних температурах визначаються по наступній залежності [1]:

200 = 0,95 0;		600 = 0,75 0;		1000 = 0,68 0;

400 = 0,85 0;		800 = 0,68 0;		1200 = 0,73 0.

Далі необхідно побудувати графік залежності коефіцієнта теплопровідності від температури =f(t).

Визначити щільність сталі ρ можна по формулі, кг/м3:

ρ=7880−40C−16Mn−73Si,

де С, Mn, Si – вміст вуглецю, марганцю і кремнію в сталі, %.

За даними додатку Б, таблиці 2, 3 необхідно побудувати функцію залежності тепловміщення (ентальпії) сталі від температури  i=f(t).

Для розрахунків рекомендується прийняти режим нагріву, що складається з двох періодів:

перший період – нагрів при постійній температурі печі (tпіч=const);

другий період – період витримки, вирівнювання температур протікає при постійній температурі поверхні металу (tп = const).

Розбиваємо у свою чергу перший період нагріву при tпіч = const, на два інтервали:

- в першому інтервалі першого періоду метал нагрівається від заданої початкової температури поверхні tп0  до деякої проміжної температури поверхні, що приймається на рівні tn1 = (600...650) С;

- в другому інтервалі першого періоду метал нагрівається від прийнятої tn1 до заданої кінцевої температури поверхні металу tn.к., яка  визначається за завданням.

Приймаємо температуру печі  tпіч  в першому інтервалі рівній температурі гріючого середовища, яка на 100 С вище, ніж кінцева температура поверхні заготівки за завданням

tпіч  = (tп.к +100) С.

Нагрів металу в печі може бути одностороннім, якщо метал укладений безпосередньо на подину печі, або двостороннім, якщо метал розташований на спеціальних металевих підставках (проложках). Якщо був заданий односторонній нагрів (заготівки укладені на поду печі без зазорів), то прогріваєма товщина металу S рівна висоті садження S = hc, а саме товщині заготівки S = hc = ас. При двошаровому укладанні прогріваєма товщина металу S  рівна подвоєній товщині заготівки  S = hc = 2ас. Якщо заданий двосторонній нагрів, то прогріваєма товщина рівна половині висоти садження hc: S = hc /2.

7.2. Вихідні дані для розрахунку

Для розрахунку нагріву металу потрібні наступні вихідні дані.

Вид термообробки - отжиг.

Спосіб укладання нагріваємих заготівок, один із запропонованих:

1) на поду печі без зазорів;

2) на поду печі в два шари без зазорів;

3) на підставках (проложках) без зазорів;

4) на підставках (проложках) в два шари без зазорів.

Матеріал нагріваємих заготівок – марка сталі.

Товщина заготівки, що нагрівається, – ас.

Початкова температура металу – t0.

Кінцева температура поверхні металу – tп.к .

Перепад температур по перетину металу в кінці нагріву – tк .

Ступінь чорноти системи нагріву „газ-кладка-метал” – εг−к−м.

Ступінь чорноти системи нагріву „піч-метал” – εп−м.

7.3. Розрахунок нагріву металу

## 7.3.1 Перший інтервал першого періоду нагріву

7.3.1.1 Щільність теплового потоку на початку цього інтервалу, Вт/м2:

q0=1,1⋅Cпіч−мТпіч1004−Тп01004,

де 1,1 – коефіцієнт, що враховує тепловіддачу конвекцією (10%), оскільки тем-пература в печі вище 8000С; Тпіч – абсолютна температура печі, К;  Тпіч= tпіч+273; Тп0 – абсолютна початкова температура поверхні, К; Тп0 = t0+273; Спіч -м  - коефіцієнт випромінювання системи «піч-метал», Вт/(м2К4). Сп-м =  Соεп−м, С0 = 5,67 Вт/(м2К4) – коефіцієнт випромінювання абсолютно чорно-го тіла; εп−м - ступінь чорноти системи нагріву «піч-метал», за завданням.

7.3.1.2 Щільність теплового потоку в кінці першого інтервалу, Вт/м2:

q1=1,1⋅Cпіч−мТпіч1004−Tп11004,

де Tп1 – абсолютна температура поверхні металу в кінці першого інтервалу, К; Тп1= tп1 +273.

7.3.1.3 Коефіцієнт тепловіддачі α0 на початку нагріву, Вт/(м2К):

α0=q0Tпіч−Tп0.

7.3.1.4 Коефіцієнт тепловіддачі α1 в кінці першого інтервалу нагріву, Вт/(м2К):					α1=q1Tпіч−Tп1.

7.3.1.5 Середнє значення коефіцієнта тепловіддачі в першому інтервалі, Вт/(м2К):					αср1=α1+α02.

7.3.1.6 Середнє значення коефіцієнта теплопровідності на початку нагріву визначається по формулі, Вт/(мК):

λср1=λ1+λ2+λ33,

де 1, 2, 3 – коефіцієнти теплопровідності, Вт/(мК), які визначені по графіку =f(t) або по таблицях, при відповідних температурах: 1 – при початковій температурі на поверхні tп0, Вт/(мК); 2 – при початковій температурі в центрі tц0 (tц0 = tп0), Вт/(мК); 3 – при температурі на поверхні в кінці першого інтервалу tn1, яка була прийнята раніше, Вт/(мК).

7.3.1.7 Критерій Біо Bi для визначення термічної масивності тіла в першому інтервалі визначається по формулі:

Вi1=αср1⋅Sλср1,

де  S – прогріваєма товщина металу, м.

7.3.1.8 Температурний критерій поверхні в кінці першого інтервалу Фп1 (іноді він позначається як   ):

Фп1=Tпіч−Tп1Tпіч−Tcp0абоФп1=tпіч−tп1tпіч−tcp0,

де Тср0 - абсолютна середня температура по перетину заготівки на початку першого інтервалу, К; (Увага!  Тср0 = tср0+273,   tср0 = t0 ).

7.3.1.9 Критерій Фурье Fo1  для відомих критеріїв Bi1 і Фп1 визначається:

Fo1=1δ2⋅ℓnPФп1.

Допоміжні коефіцієнти  δ2 та P  залежать тільки від критерія Біо Bi, визначаються по таблиці 4 додатка Б.

Потім, використовуючи знайдене значення критерія Фурье Fo1 і критерія Біо Bi1 визначаємо температурний критерій центру  Фц1 за формулою

Фц1=N⋅е(−δ2⋅Fo1).

Температурний критерій центру  Фц1  містить потрібну температуру центру в кінці першого інтервалу tц1:

Фц1=Tпіч−Tц1Tпіч−Tcp0абоФц1=tпіч−tц1tпіч−tcp0.

Допоміжні коефіцієнти  δ2, P, N  визначаються по таблиці 4 додатка В.

Температура центру заготівки в кінці першого інтервалу нагріву визначається з температурного критерію  центру  Фц1  по формулі, °С:

tц1=tпеч−Фц1⋅(tпіч−tcp0).

7.3.1.10 По знайденому першому значенню tц1 уточнюємо коефіцієнт теплопровідності, а потім відповідно уточнюємо наступні величини ср1, Bi1, Фn1, Fo1, Фц1, tц1  (пункти 7/3/1.7–7/3/1.9 ). При цьому коефіцієнт ср1  усередню-ється як по товщині заготівки, так і за часом, тобто за формулою:

λср1=λ1+λ2+λ3+λ44,

де 4 – коефіцієнт теплопровідності при температурі центру в кінці першого інтервалу tц1; 1, 2, 3  – коефіцієнти теплопровідності, Вт/(мК), які були визначені в п. 7.3.1.6

Повторно розраховане (пункти 7.3.1.7–7.3.1.9 ), уточнене значення темпе-ратури центру tц1  використовується в подальших обчисленнях.

7.3.1.11 Перепад температур по перетину заготівки в кінці першого інтервалу, °С:			Δt1=tп1−tц1.

7.3.1.12 Середня температура по перетину заготівки в кінці першого інтервалу, оС:			tср1=tп1−23Δt1.

Визначивши середню температуру по перетину заготівки tср1 по графіках i=f(t)  або по таблицях віднаходимо значення тепловміщення (ентальпії) сталі при середній температурі tср1.

7.3.1.13 Розрахункова середня питома теплоємність сталі в першому інтервалі  сср1, кДж/(кгК):		сср1=itср1−itср0tср1−tcp0.

7.3.1.14 Середнє значення коефіцієнта температуропровідності аср в першому інтервалі, м2/с:		аср1=λср1сср1⋅ρ,

де  – щільність сталі, кг/м3.

Час нагріву (в секундах) в першому інтервалі 1 знаходимо із значення критерію Фурье в першому інтервалі:		Fo1=aср1⋅τ1S2,

де S – прогріваємо товщина металу, м.

Тоді тривалість нагріву в першому інтервалі, с:		τ1=Fo1⋅S2aср1.

7.3.1.16 Температура газу на початку першого інтервалу нагріву металу, С:

tг0=100⋅4q0Cг−к−м+Тп01004−273,

де q0 – щільність теплового потоку на початку нагріву, визначений в пункті 7.3.1.1, Вт/м2; Тп0 – абсолютна початкова температура поверхні металу, К; Сг-к-м - коефіцієнт випромінювання системи «газ-кладка-метал», Вт/(м2.К4).:

Сг-к-м=Соεг−к−м, де  С0  = 5,67  Вт/(м2К4) – коефіцієнт випромінювання або-лютно чорного тіла; εг−к−м - ступінь чорноти системи нагріву «газ-кладка-метал», що приймається за завданням.

7.3.1.17 Температура газу в кінці першого інтервалу, С:

tг1=1004q1Cг−к−м+Тп11004−273,

де q1 – щільність теплового потоку в кінці першого інтервалу, який був визначений в пункті 7.3.1.2, Вт/м2; Тп1  – абсолютна температура металу в кінці першого інтервалу, К; Сг-к-м - коефіцієнт випромінювання системи «газ-кладка-метал», Вт/(м2К4).

7.3.1.18 Температура кладки на початку нагріву tкл0 визначається виходя-чи з температури кладки в кінці нагріву tкл3 з урахуванням її охолоджування за час завантаження металу,С:			tкл0=tкл3−(100...300),

де tкл3 – температура кладки в кінці нагріву, С (буде визначений пізніше, в пункті 7.3.12). Температура кладки в кінці першого інтервалу визначається за формулою, С:				tкл1  = 2·tпіч  - tг1 .

## 7.3.2 Другий інтервал першого періоду нагріву

Другий інтервал першого періоду нагріву розраховується аналогічно першому інтервалу, при цьому кінцеві значення температури і інших параметрів для першого інтервалу є початковими значеннями для другого.

При визначенні температурних критеріїв Фп2 та Фц2 замість tср0 потрібно використовувати середню температуру по перетину заготівки в кінці першого інтервалу tср1, тобто:

Фп2=Tпіч−Tп2Tпіч−Tcp1абоФп2=tпіч−tп2tпіч−tcp1,

Фц2=Tпіч−Tц2Tпіч−Tcp1абоФц2=tпіч−tц2tпіч−tcp1.

Аналогічно розрахункам для першого інтервалу визначаємо для другого інтервалу величини tц2, t2, tср2, сср2, aср2  і час нагріву в другому інтервалі 2.

Загальний час нагріву в першому періоді I  складається з часу першого та другого інтервалів, с:				τI=τ1+τ2.

Дані розрахунку двох інтервалів першого періоду нагріву будуть використані для побудови графіка нагріву металу в першому періоді.

## 7.3.3 Другий період нагріву – період витримки

Тривалість другого періоду нагріву (періоду витримки), залежить від ступеня вирівнювання температур . Період витримки можна розглядати як третій розрахунковий інтервал (індекс у всіх параметрів  3 або II).

7.3.3.1 Ступінь вирівнювання температур:		δ=ΔtkΔt2,

де tк – задана різниця температур по перетину металу в кінці нагріву, С; t2 – різниця температур по перетину металу в кінці другого інтервалу, в кінці першого періоду, тобто на початку періоду витримки, С.

7.3.3.2 Середнє значення коефіцієнта теплопровідності в періоді витримки, Вт/(мК):			λср3=λ5+λ6+λ5+λ74,

де 5 – коефіцієнт теплопровідності при температурі на поверхні tn в період витримки (tn= const, була задана), Вт/(мК); 6 – коефіцієнт теплопровід-ності при температурі в центрі на початку періоду витримки tц2, Вт/(мК); 7 – коефіцієнт теплопровідності при температурі в центрі в кінці витримки tц3, Вт/(мК).

7.3.3.3 Середня температура в кінці другого інтервалу tср2 і в кінці періоду витримки (третього інтервалу) tср3, С:

tср2=tп2−23Δt2,tср3=tп3−23Δtк.

7.3.3.4 Розрахункова теплоємність в періоді витримки, кДж/(кгК):

ccр3=itср3−itcp2tср3−tcp2.

7.3.3.5 Середнє значення коефіцієнта температуропровідності, м2/с:

аср3=λср3cср3ρ,

де  - щільність сталі, кг/м3.

7.3.3.6 Значення коефіцієнта вирівнювання m можна визначити по [1] (рис. 67 стор. 207). Приблизно коефіцієнт вирівнювання m для нашого випадку можна визначити по формулі:

m = 0,15/ ,

де   - ступінь вирівнювання температур (пункт 7.3.3.1).

7.3.3.7 Тривалість вирівнювання температур вир в секундах одержуємо з урахуванням значення коефіцієнта вирівнювання m по формулі:

τвир=m⋅S2aср3,

де m - коефіцієнт вирівнювання температур; аср3 - середнє значення коефіцієнта температуропровідності, м2/с; S – прогріваєма товщина металу, м.

Тривалість витримки при термообробці II для завершення структурних перетворень приймається рівній подвоєному часу вирівнювання, тобто:

τII=2⋅τвир.

7.3.3.9 Щільність теплового потоку на метал в кінці витримки, Вт/м2:

q3=2⋅λср3⋅ΔtkS,

де ср3 - середнє значення коефіцієнта теплопровідності в періоді витримки, Вт/(мК); tк – задана різниця температур по перетину металу в кінці нагріву, С; S – прогріваєма товщина металу, м.

7.3.3.10 Температура газу в кінці витримки С:

tгаз3=100⋅4q3Cг−к−м+Тn31004−273,

де Тnз – абсолютна температура поверхні заготівок в кінці нагріву, К.

Кінцева температура поверхні металу tп.к = tп3 визначається із завдання (Увага ! Тп3= tп3+273).

7.3.3.11 Температура печі в кінці витримки, С:

tпіч3=100⋅4q3Спеч−М+Тn31004−273.

7.3.3.12 Температура кладки в кінці витримки, С:

tкл3=2tпіч3−tгаз3.

7.3.3.13 Загальний час нагріву  заг  включає час першого і другого періоду, с:					τзаг=τI+τII.

7.3.3.14 За даними розрахунків будуємо графік нагріву, на якому відображаємо зміну температури поверхні і центру заготівок, перепаду температур по перетину заготівки, температури печі, температури кладки, температури газів, а також величину щільності  теплового потоку q, як функції часу (дивись рисунок 7.1).

7.4 Приклад розрахунку нагіву металу.

- Розрахунок нагріву металу виконано для наступних вихідних даних:

- Вид термообробки:  отжиг.

Спосіб укладання заготівок, що нагріваються: 1) на поду печі без зазорів;

Матеріал заготівок, що нагріваються (марка сталі):  сталь У10.

Товщина заготівки, що нагрівається, ас:

ас = 145 мм = 0,145 м.

Початкова температура металу:  t0 = 10 °С.

Кінцева температура поверхні металу:  tп.к.= 790 °С.

Перепад температур по перетину металу в кінці нагріву:  tк = 12 °С.

Ступінь чорноти системи нагріву „газ-кладка-метал”:  εг−к−м= 0,66.

Ступінь чорноти системи нагріву „піч-метал”:  εп−м = 0,80.

Розрахунок нагріву металу

Для розрахунку нагріву металу необхідно знати його теплофізичні характеристики: коефіцієнт теплопровідності , питому теплоємність с, ентальпію (тепловміщення) i, щільність металу ρ, коефіцієнт температуропровідності а тощо. Якщо ці характеристики не задані у вигляді явної залежності від температури =f(t), с=f(t), i=f(t), то необхідно спочатку визначити по довіднику склад сталі, що нагрівається, а потім розрахувати необхідні теплофізичні характеристики.

Визначаємо склад сталі У10, наприклад за додатком А або за даними  [1, стор. 512]:

C = 1,0 %; Mn = 0,5 %; Si = 0,25 %; P = 0,045 %; S = 0,04 %,

де С, Mn, Si, P, S  – відповідно вміст вуглецю, марганцю, кремнію, фосфору та сірки в сталі, %.

Розраховуємо коефіцієнт теплопровідності λ0 сталі У10 при 0 °С:

- λ0  = 1,163(60 - 8,7 С - 14,4 Mn - 29,0 Si) =

= 1,163(60 - 8,7.1,0 - 14,4.0,5 - 29,0.0,25) = 42,86 Вт/(мК).

Значення коефіцієнту теплопровідності λt при різних температурах t:

λ200  = 0,95.λ0 = 0,95.42,86 = 40,72 Вт/(м.К);

λ400  = 0,85.λ0 = 0,85.42,86 = 36,43 Вт/(м.К);

λ600  = 0,75.λ0 = 0,75.42,86 = 32,14 Вт/(м.К);

λ800  = 0,68.λ0 = 0,68.42,86 = 29,14 Вт/(м.К);

λ1000 = 0,68.λ0 = 0,68.42,86 = 29,14 Вт/(м.К);

λ1200 = 0,73.λ0 = 0,73.42,86 = 31,23 Вт/(м.К).

Будуємо графік залежності коефіцієнта теплопровідності λ від температури  λ = f(t).

Визначаємо густину сталі ρ по формулі:

ρ = 7880 - 40C - 16Mn - 73Si;

ρ = 7880 - 40.1,0 - 16.0,5 - 73.0,25 = 7813,7 кг/м3.

За даними [додаток А, таблиця 2] визначаємо тепловміщення (ентальпію) стали it при різній температурі t:

t = 100 °С	i100 =   48,6 кДж/кг;		t = 700 °С	i700 = 421,9 кДж/кг;

t = 200 °С	i200 =   99,2 кДж/кг;		t = 800 °С	i800 = 544,3 кДж/кг;

t = 300 °С	i300 = 154,5 кДж/кг;		t = 900 °С	i900 = 605,0 кДж/кг;

t = 400 °С	i400 = 211,0 кДж/кг;		t = 1000 °С	i1000 = 670,7 кДж/кг;

t = 500 °С	i500 = 274,1 кДж/кг;		t = 1100 °С	i1100 = 741,1 кДж/кг;

t = 600 °С	i600 = 346,3 кДж/кг;		t = 1200 °С	i1200 = 804,3 кДж/кг.

Будуємо графік залежності ентальпії сталі У10 від температури  i =f(t).

Для розрахунків приймаємо режим нагріву, що складається з двох періодів:

- перший період - нагрів при постійній температурі печі (tпіч  = const);

- другий період - період витримки, вирівнювання температур здійснюється при постійній температурі поверхні металу (tп = 790 = const).

Розбиваємо у свою чергу перший період нагріву на два інтервали. В першому інтервалі метал нагрівається від початкової температури поверхні tп0 = 10 °С до температури поверхні металу tп1 = 650 °С, в другому інтервалі - від tп1 = 650 °С до заданої температури поверхні металу в кінці нагріву tп.к = 790 °С.

Температура печі в першому інтервалі:

tпіч= tп.к + 100 =790 + 100 = 890 °С.

Нагрів приймаємо одностороннім, тому що заготівки укладені на поду печі без зазорів. Тоді товщина металу, що прогрівається S, дорівнює висоті садження та дорівнює висоті заготівки:

- S = hc = ас = 0,145 м.

    - Перший інтервал першого періоду нагріву

7.4.1.1 Щільність теплового потоку на початку першого інтервалу:

q0=1,1⋅Спеч−м⋅Тпеч1004−Тп01004Втм2,

q0=1,1⋅4,536⋅11631004−2831004=90961,8Втм2,

де 1,1 - коефіцієнт, що враховує тепловіддачу конвекцією (10%), оскільки

температура печі вище 800 °С; Спіч-м - коефіцієнт випромінювання системи «піч-метал», який визначається по формулі:

Спіч-м = Со.εп−м⋅= 5,670,80 = 4,536 Вт/(м2К4),

де С0 = 5,67 Вт/(м2К4) – коефіцієнт випромінювання абсолютно чорного тіла;     εп−м - ступінь чорноти системи нагріву «піч-метал», приймається за завданням εп−м= 0,80.

7.4.1.2 Щільність теплового потоку в кінці першого інтервалу:

q1=1,1⋅Спіч−м⋅Тпіч1004−Тп11004Втм2,

q1=1,1⋅4,536⋅11631004−9231004=55068,2Втм2.

7.4.1.3. Коефіцієнт тепловіддачі на початку нагріву (на початку першого інтервалу):

α0=q0Tпіч−Тп0=90961,81163−283=103,4Втм2⋅К.

7.4.1.4 Коефіцієнт тепловіддачі в кінці першого інтервалу:

α1=q1Tпіч−Тп1=55068,21163−923=229,4Втм2⋅К.

7.4.1.5 Середнє значення коефіцієнта тепловіддачі в першому інтервалі:

αср1=α1+α02=103,4+229,42=166,4Втм2⋅К.

7.4.1.6 Середнє значення коефіцієнта теплопровідності в першому інтервалі за визначеними температурами, Вт/(мК):

λср1=λ1+λ2+λ33,

де 1, 2, 3 - коефіцієнти теплопровідності, які визначаються по графіку λ=f(t)  при відповідних температурах, а саме: 1 - при початковій температурі на поверхні tп0 = 10 °С, Вт/(мК); 2 - при початковій температурі в центрі tц0 = 10 °С, Вт/(мК); 3 - при температурі на поверхні в кінці першого інтервалу tп1=650 °С, Вт/(мК);

λср1=42,75+42,75+31,393=38,97Втм⋅К.

7.4.1.7 Значення критерію Біо  в першому інтервалі:

Вi1=αср1⋅Sλср1=166,4⋅0,14538,97=0,62.

7.4.1.8 Температурний критерій поверхні Фn1 в кінці першого інтервалу нагріву:			Фп1=Тпіч−Тп1Тпіч−Тср0=1163−9231163−283=0,273.

7.4.1.9 Для відомого значення критерія Вi1=0,62 по таблиці 4 додатку Б визначаємо допоміжні коефіцієнти:	δ2 = 0,5104;   P = 0,818;   N = 1,083.

Для відомого температурного критерія Фn1=0,273  визначаємо критерій Фур’є для першого інтервалу Fo1:

Fo1=1δ2⋅ℓnPФп1=10,5104⋅ℓn0,8180,273=2,15.

Знаючи критерій Фур’є визначимо температурний критерій центру для першого інтервалу  Фц1:

Фц1=N⋅е(−δ2⋅Fo1)=1,083⋅е(−0,5104⋅2,15)=0,36,

який містить шукану температуру центру tц1 в кінці першого інтервалу.

Температура центру заготівки в кінці першого інтервалу нагріву для Фц1 = 0,36:

tц1=tпіч−Фц1⋅(tпіч−tcp0)=890−0,36⋅(890−10)=573,2°С

7.4.1.10 По знайденому першому значенню tц1 уточнюємо середній коефіцієнт теплопровідності ср1, а потім відповідно уточнюємо значення  Вi1, Фn1, Fo1, Фц1, tц1  (пункти 7.4.1.7–7.4.1.9). При цьому коефіцієнт ср1 усередню-ється як по товщині заготівки, так і за часом, тому що вже відома температура центру tц1:				λср1=λ1+λ2+λ3+λ44,

де 4 – коефіцієнт теплопровідності, Вт/(мК), при температурі центру в кінці першого інтервалу tц1.

При температурі центру tц1 = 573,2 С коефіцієнт теплопровідності 4=32,71 Вт/(мК).

Середній коефіцієнт теплопровідності:

λср1=42,75+42,75+31,39+32,714=37,4Втм⋅К.

Відповідно уточнюємо значення критеріїв  Вi1, Фn1, Fo1, Фц1:

Вi1= 0,65;  Фn1 = 0,273;  Fo1 = 2,07;  Фц1 =0,365 ,

та отримуємо уточнене значення температури центру tц1 =569 С.

Оскільки різниця значень температури центру tц1  (перше значення tц1 = 573,2 С) не перевищує 1%, то уточнення закінчуємо, приймаємо tц1 =569 С.

7.4.1.11 Перепад температур по перетину заготівки в кінці першого інтервалу:				t1 = tп1 - tц1 = 650 – 569 = 81 С.

7.4.1.12 Середня температура по перетину заготівки в кінці першого інтервалу:				tср1= tп1 -2/3t1 =650-2/3 81= 596С.

По графіку i=f(t) знаходимо значення тепловміщення сталі при середній температурі tср1:			i(tср1) =343,4 кДж/кг.

7.4.1.13 Розрахункова середня теплоємність в першому інтервалі:

ccр1=itcp1−itср0tcp1−tср0=343,4−4,86596−10=0,578кДжкг⋅К.

7.4.1.14 Середнє значення коефіцієнта температуропровідності а в першому інтервалі:	aср1=λср1сср1⋅ρ=37,40,578⋅7813,7⋅103=8,28⋅10−6м2с.

7.4.1.15 Час нагріву (в секундах) в першому інтервалі 1  знаходимо зі уточненого значення критерію Фур’є  Fo1 = 2,07:

Fо1=aср1⋅τ1S2,

τ1=Fо1⋅S2acp1=2,07⋅0,14528,28⋅10−6=5250c≈1,46ч.

7.4.1.16 Температура газу на початку першого інтервалу:

tг0=100⋅4q0Cг−к−м+Тп01004−273,°С,

де q0 – щільність теплового потоку на початку нагріву, яка була визначена в пункті 7.4.1.1,  q0 = 90961,8 Вт/м2; Сг-к-м -  коефіцієнт випромінювання системи «газ-кладка-метал», Вт/(м2.К4):

Сг-к-м = Со.εг−к−м= 5,67 0,66 = 3,74 Вт/(м2К4),

де С0  = 5,67 Вт/(м2К4) – коефіцієнт випромінювання абсолютно чорного тіла;

εг−к−м - ступінь чорноти системи нагріву «газ-кладка-метал», що приймається за завданням  εг−к−м= 0,66.

Тоді 			tг0=100⋅490961,83,74+2831004−273=976,6°С.

7.4.1.17 Температура газу в кінці першого інтервалу:

tг1=100⋅4q1Cг−к−м+Тп11004−273,°С,

tг1=100⋅455068,23,74+9231004−273≈945°С.

7.4.1.18 Температуру кладки на початку нагріву tкл0  визначаємо виходячи з температури кладки в кінці нагріву tкл3  з урахуванням її охолоджування за час завантаження металу на 100…300 С (приймаємо охолодження рівним 200 С):

tкл0 = tкл3  - 200 = 808 – 200 = 608°С,

де tкл3 – температура кладки в кінці нагріву С (буде визначений пізніше, в пункті 7.4.3.12).

7.4.1.19 Температура кладки в кінці першого інтервалу, С:

tкл1  = 2·tпіч  - tг1 = 2·890 – 945 = 835 °С.

- 7.4.2. Другий інтервал першого періоду нагріву

- Аналогічно першому розраховується другий інтервал першого періоду нагріву, при цьому кінцеві значення температури і інших параметрів для першого інтервалу є початковими значеннями для другого інтервалу.

7.4.2.1 Щільність теплового потоку та  коефіцієнт тепловіддачі на початку другого інтервалу дорівнюють кінцевим значенням цих величин для першого інтервалу.

7.4.2.2 Щільність теплового потоку в кінці другого інтервалу:

q2=1,1⋅Спіч−м⋅Тпіч1004−Тп21004Втм2,

q2=1,1⋅4,536⋅11631004−10631004=27573,2Втм2.

7.4.2.3 Коефіцієнт тепловіддачі в кінці другого інтервалу:

α2=q2Tпеч−Тп2=27573,21163−1063=275,7Втм2⋅К.

7.4.2.4 Середнє значення коефіцієнта тепловіддачі в другому інтервалі:

αср2=α1+α22=229,4+275,72=252,6Втм2⋅К.

7.4.2.5 Середнє значення коефіцієнта теплопровідності в другому інтервалі, Вт/(мК):			λср2=λ3+λ4+λ53,

де 3, 4, 5 - коефіцієнти теплопровідності, які визначаються по графіку λ=f(t)  при відповідних температурах, а саме: 3 - при початковій температурі на поверхні tп1 = 650 °С, Вт/(мК); 4 - при початковій температурі в центрі tц1 = 569 °С, Вт/(мК); 5 - при температурі на поверхні в кінці другого інтервалу tп2 = 790°С, Вт/(мК);

λср2=31,39+32,8+29,293=31,16Втм⋅К.

7.4.2.6 Значення критерію Біо  в другому інтервалі:

Вi2=αср2⋅Sλср2=252,6⋅0,14531126=1,18.

7.4.2.7 Температурний критерій в кінці другого інтервалу Фn2, з урахуванням того, що tп2 = tп.к = 790 °С, а  tср1 = 596 С   (Увага!  Т  = t + 273);

Фп2=Тпіч−Тп2Тпіч−Тср1=1163−10631163−869=0,34.

7.4.2.8 Для відомого значення критерія Вi2 = 1,18  по таблиці 4 додатка Б визначаємо коефіцієнти:		δ2 = 0,829;   P = 0,694;   N = 1,132.

Для відомого критерія Фn2 =0,34  визначаємо критерій Фур’є Fo2:

Fo2=1δ2⋅ℓnPФп2=10,829⋅ℓn0,6940,34=0,856.

Знаючи критерій Фур’є визначимо температурний  критерій  центру  Фц2:

Фц2=N⋅е(−δ2⋅Fo2)=1,132⋅е(−0,829⋅0,856)=0,553,

який містить шукану температуру центру tц2 в кінці другого інтервалу.

Температура центру заготівки в кінці другого інтервалу нагріву:

tц2=tпіч−Фц2⋅(tпіч−tcp1)=890−0,553⋅(890−596)=727,4°С.

7.4.2.9 По знайденому першому значенню tц2 уточнюємо коефіцієнт теплопровідності ср2, а потім відповідно уточнюємо Вi2, Фn2, Fo2, Фц2, tц2  (пункти 7.4.2.6 – 7.4.2.8). При цьому коефіцієнт ср2 усереднюється як по товщині заготівки, так і за часом, тому що вже відома температура центру tц2:

λср2=λ3+λ4+λ5+λ64,

де 6 – коефіцієнт теплопровідності, Вт/(мК), при температурі центру в кінці другого інтервалу tц2. При температурі центру tц2 = 727,4 °С коефіцієнт теплопровідності  6 = 32,14 Вт/(мК).

Середній коефіцієнт теплопровідності:

λср2=31,39+32,8+29,29+30,234=30,93Втм⋅К,

Відповідно уточнюємо значення критеріїв та температуру центру tц2:

Вi2=1,18, Фn2 = 0,34, Fo2 =0,856, Фц2 =0,553 , tц2 =727,4 С.

Оскільки різниця значень температури центру tц2 не перевищує 1%, то уточнення закінчуємо, приймаємо остаточно tц2 =727,4 °С.

7.4.2.10 Перепад температур по перетину заготівки в кінці другого інтервалу:			t2 = tп2 – tц2 = 790 – 727,4 = 62,6 °С.

7.4.2.11 Середня температура по перетину заготівки в кінці другого інтервалу:			tср2= tп2 -2/3t2 =790 - 2/3 62,6 = 748,3 °С.

По графіку i=f(t) знаходимо значення тепловміщення сталі при середній температурі tср2:			i(tср2) =481,0 кДж/кг.

7.4.2.12 Розрахункова середня теплоємність в другому інтервалі:

сср2=i(tcp2)−i(tср1)tcp2−tср1=481,0−343,4748,3−596,0=0,90кДжкг⋅К.

7.4.2.13 Середнє значення коефіцієнта температуропровідності а в другому інтервалі:		αср2=λср2сср2⋅ρ=30,930,9⋅7813,7⋅103=4,4⋅10−6м2с.

7.4.2.14 Час нагріву в другому інтервалі:

τ2=Fo2⋅S2αcp2=0.856⋅0,14524,4⋅10−6=4092c≈1.14ч.

7.4.2.15 Температура газу в кінці другого інтервалу:

tг2=100⋅4q2Cг−к−м+Тп21004−273,°С,

tг2=100⋅427573,23,74+10631004−273=918,3°С.

7.4.2.16 Температура кладки в кінці другого інтервалу, °С:

tкл2  = 2·tпіч  - tг2 = 2·890 – 918,3 ≈ 861,7 °С

7.4.2.17 Загальний час нагріву в першому періоді I:

I =1+2 = 5250 +4092 = 9343с  2,6 ч

Отримані результати розрахунку використовуються для побудови графіка нагріву в першому періоді.

- 7.4.3 Другий період нагріву – період витримки

Тривалість другого періоду нагріву (періоду витримки), залежить від ступені вирівнювання температур .

7.4.3.1 Ступінь вирівнювання температур :	δ=ΔtkΔt2=1262.6=0.192,

де tк = 12 °С - задана різниця температур по перетину металу в кінці нагріву;

t2 = 62,6 С - різниця температур в кінці другого інтервалу, тобто на початку періоду витримки, С.

7.4.3.2 Середнє значення коефіцієнта теплопровідності в періоді витримки, Вт/(мК):			λcp3=λ5+λ6+λ5+λ74,

де 5, 6, 7 - коефіцієнти теплопровідності при відповідних температурах; 5  - коефіцієнт теплопровідності при температурі на поверхні tп2 = tп3 = 790С  в період витримки (tп = const), Вт/(мК); 6 - коефіцієнт теплопровідності при температурі в центрі на початку витримки tц2 = 727,4С, Вт/(мК); 7 - коефіцієнт теплопровідності при температурі в центрі в кінці витримки  tц3, Вт/(мК).

Температура в центрі в кінці витримки  tц3:

tц3 = tп3  - tк  = 790 - 12 = 778 °С.

Середнє значення коефіцієнта теплопровідності в періоді витримки, Вт/(мК):	λcp3=λ790+λ727,4+λ790+λ7784=29,29+30,23+29,29+29,474=29,57 Вт/(мК).

7.4.3.3 Середня температура  в кінці другого інтервалу tср2 і в кінці періоду витримки (який можна враховувати як третій інтервал ) tср3:

tcp2=tn2−23Δt2=790−23⋅62,6=748,3 °C,	         tcp3=tn3−23Δtк=790−23⋅12=782,0 °С.

7.4.3.4 Розрахункова середня теплоємність в періоді витримки:

ссp3=itcp3−itcp2tcp3−tcp2=522−481782,0−727,4=1,22кДжкг⋅К.

7.4.3.5 Середнє значення коефіцієнта температуропровідності а в періоді витримки:				acp3=λcp3ссp3⋅ρ=29,571,22⋅7813,7=3,1⋅10−6 м2сек,

де ρ- щільність сталі, кг/м3.

7.4.3.6 Коефіцієнт вирівнювання температури m:

m=0,15/=0,15/0,192=0,781.

7.4.3.7 Тривалість вирівнювання температур:

τвир=mS2aср3=0.781⋅0,14523,1⋅10−6=5292c≈1.47год.

7.4.3.8 Тривалість періоду витримки II при термообробці для завершення структурних перетворень приймається рівній подвоєному часу вирівнювання:

II=2вир= 2·5292=10584 с  2,94 год.

7.4.3.9 Щільність теплового потоку в кінці періоду витримки:

q3=2⋅λcp3⋅ΔtkS=2⋅29,57⋅120,145=4894.3 Втм2.

7.4.3.10 Температура газу в кінці періоду витримки, С  :

tг3=100⋅4q3Cг−к−м+Тп31004−273; ,

tг3=100⋅44894.33,74+10631004−273≈816.0 °С,

де Тп3 - абсолютна температура поверхні заготівок в кінці нагріву, К;

Тп3 = 790 + 273 = 1063 К.

7.4.3.11 Температура печі в кінці витримки:

tпіч3=100⋅4q3Cпіч−м+Тп31004−273,°С

tпіч3=100⋅44894.34,536+10631004−273≈812.0°С.

7.4.3.12 Температура кладки в кінці витримки:

tкл3  = 2·tпіч3  - tг3 = 2· 812 - 816 = 808 °С.

7.4.3.13 Загальний час нагріву, включаючи час першого і другого періодів:

заг. = I + II = 9299,5+ 10584= 19872,5 с  5,5 год.

7.4.3.14 За даними розрахунків будуємо графік нагріву, на якому відображаємо зміну температури поверхні і центру заготівок, зміну температури печі, температури кладки, температури газів, перепаду температур по перетину заготівки, а також відбиваємо величину густини теплового потоку, як функції часу (рис.7.1).

Для зручності побудови графіку заносимо всі визначені параметри в таблицю 7.1.

Таблиця 1–

Параметри для побудови графіку нагріву металу в камерній печі

| Параметр | Періоди нагріву металу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Початок нагріву, τ = 0 | Кінець першого інтервалу, τ = τ1 | Кінець другого інтервалу, τ = τ2 | Кінець періоду витримки, τ = τII |
| Температура поверхні tп, °С | 10.0 | 650.0 | 790.0 | 790.0 |
| Температура центру tц, °С | 10.0 | 569.0 | 727.4 | 778.0 |
| Перепад температур ∆t, °С | 0.0 | 81.0 | 62.4 | 12.0 |
| Температура газового середовища tг, °С | 976.6 | 945.0 | 918.3 | 816.0 |
| Температура печі tпіч, °С | 890.0 | 890.0 | 890.0 | 812.0 |
| Температура кладки tкл, °С | 608.0 | 835.0 | 861.7 | 808.0 |
| Щільність теплового потоку q, Вт/м2 | 90961.8 | 55068.2 | 27573.2 | 4894.3 |

Рис.7.1 – Графік нагріву металу, зміни температури та щільності теплового потоку в часі

ПЕРЕЛІК  ВИКОРИСТАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ

- Расчет нагревательных печей. Под общей редакцией д.т.н., проф. Н.Ю. Тайца, Киев, Техника, 1969 г.

- Расчет нагревательных и термических печей: Справ. изд. Под ред. Тымчака В.М. и Гусовского В.Л. Москва, Металлургия, 1983 г. 480 с.

- Промышленные печи. Казанцев Е. И. Москва, Металлургия, 1975 г.

- Теплотехнические расчеты металлургических печей. Под редакцией А.С.Телегина, Москва, Металлургия, 1982 г.

- Теория, конструкция и расчеты металлургических печей. Под редакцией В.А. Кривандина, Москва, Металлургия, 1986 г.

- Исаченко В. П., Осипова В. А., Сукомел А. С. Теплопередача. – М.: Энергия, 1975 (1981). – 417с.

- Михеев М. А., Михеева И. М. Основы теплопередачи. - М.: Энергия,  1977. – 344с

- Константинов С.М. Теплообмін – К.:ВПІ ВПК «Політехніка», Інрес, 2005. – 304с.

- Авчухов В.В., Паюсте Б.Я. Задачник по процессам тепломассо-обмена. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 144с.

- Авчухов В.В., Паюсте Б.Я. Задачник по процессам тепломассообмена. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 144с.

- Солодов А.П. Практикум по теплопередаче. – М.: Энергоатомиздат,1986. – 297с.

Додаток А

ДОВІДКОВІ ДАНІ

Таблиця 1 –

Хімічний склад вуглецевих сталей

| Марка сталі | Хімічний склад, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | Mn | Si | S, не більше | Р, не більше |
| Ст. 0 | До 0,23 | - | - | 0,060 | 0,070 |
| Ст. 1 | 0,07 | 0,35 | - | 0,055 | 0,050 |
| Ст. 2 | 0,09 | 0,45 | - | 0,055 | 0,050 |
| Ст. 3 | 0,16 | 0,50 | 0,20 | 0,055 | 0,050 |
| Ст. 4 | 0,234 | 0,58 | 0,20 | 0,055 | 0,050 |
| Ст. 5 | 0,3 | 0,65 | 0,25 | 0,055 | 0,050 |
| Ст. 6 | 0,5 | 0,65 | 0,28 | 0,055 | 0,050 |
| Ст. 7 | 0,61 | 0,75 | 0,30 | 0,055 | 0,050 |
| 20 | 0,23 | 0,635 | 0,11 | 0,034 | 0,034 |
| 40 | 0,415 | 0,643 | 0,11 | 0,029 | 0,031 |
| У8 | 0,8 | 0,32 | 0,13 | 0,009 | 0,008 |
| У8’ | 0,84 | 0,24 | 0,13 | 0,014 | 0,014 |
| У12 | 1,22 | 0,35 | 0,16 | 0,015 | 0,009 |

Таблиця 2–

Тепловміщення (ентальпія) вуглецевих сталей, кДж/кг, за даними [1]

| Темпе-ратура, 0С | Чисте залізо | Вміщення вуглецю в сталі, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,090 | 0,234 | 0,30 | 0,540 | 0,610 | 0,795 | 0,920 | 0,994 | 1,235 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 100 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,9 | 47,3 | 47,7 | 48,1 | 50,2 | 48,6 | 49,4 |
| 200 | 98,0 | 95,5 | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 96,3 | 96,7 | 100,5 | 99,2 | 100,0 |
| 300 | 153,2 | 148,2 | 149,9 | 150,7 | 151,6 | 152,8 | 154,5 | 155,7 | 154,5 | 154,9 |
| 400 | 214,4 | 205,2 | 206,0 | 206,4 | 208,9 | 209,8 | 210,2 | 213,5 | 211,0 | 213,1 |
| 500 | 280,5 | 265,4 | 266,7 | 267,5 | 268,4 | 269,2 | 271,3 | 275,9 | 274,1 | 276,2 |
| 600 | 356,7 | 339,1 | 340,0 | 340,8 | 343,3 | 343,7 | 344,6 | 349,6 | 346,3 | 347,5 |
| 700 | 421,6 | 419,1 | 419,5 | 420,8 | 422,9 | 423,7 | 424,6 | 427,5 | 421,9 | 427,9 |
| 800 | 505,0 | 531,7 | 542,6 | 550,6 | 547,7 | 542,2 | 550,2 | 550,2 | 544,3 | 548,5 |
| 900 | 584,1 | 629,3 | 630,4 | 628,1 | 620,1 | 616,7 | 610,9 | 602,9 | 605,0 | 602,9 |
| 1000 | 675,2 | 704,2 | 701,7 | 698,8 | 689,3 | 686,7 | 679,1 | 653,6 | 670,7 | 661,1 |

Таблиця 3 -

Тепловміщення (ентальпія) вуглецевих сталей, кДж/кг

| Температура,°С | Марка вуглецевої стали |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 40 | У8 | У8’ | У12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 48,56 | 48,57 | 48,57 | 50,24 | 48,57 |
| 200 | 100,48 | 99,65 | 102,99 | 104,67 | 102,99 |
| 300 | 155,75 | 154,49 | 159,52 | 155,75 | 159,52 |
| 400 | 216,04 | 212,69 | 219,39 | 221,06 | 217,72 |
| 500 | 280,52 | 278,42 | 284,70 | 286,79 | 282,61 |
| 600 | 354,20 | 349,18 | 356,72 | 361,74 | 351,69 |
| 700 | 439,61 | 424,96 | 433,75 | 442,54 | 430,82 |
| 800 | 562,71 | 539,26 | 572,75 | 589,50 | 572,75 |
| 900 | 633,04 | 591,59 | 636,81 | 651,88 | 636,81 |
| 1000 | 695,00 | 653,14 | 699,19 | 711,76 | 699,19 |

Додаток Б

ДОПОМІЖНІ КОЕФІЦІЄНТИ

Таблиця 4 –

Допоміжні коефіцієнти для розрахунку нагріву пластини товщиною S, що прогрівається

| Число Біо (Bi) | δ2 | P | N | Число Біо (Bi) | δ2 | P | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,10 | 0,0968 | 0,967 | 1,016 | 0,70 | 0,5640 | 0,798 | 1,092 |
| 0,12 | 0,1154 | 0,960 | 1,020 | 0,80 | 0,626 | 0,774 | 1,102 |
| 0,14 | 0,1337 | 0,954 | 1,023 | 0,90 | 0,684 | 0,751 | 1,111 |
| 0,16 | 0,1518 | 0,948 | 1,026 | 1,00 | 0,740 | 0,729 | 1,119 |
| 0,18 | 0,1697 | 0,942 | 1,029 | 1,20 | 0,841 | 0,689 | 1,134 |
| 0,20 | 0,1874 | 0,936 | 1,031 | 1,40 | 0,931 | 0,653 | 1,148 |
| 0,22 | 0,2048 | 0,930 | 1,034 | 1,60 | 1,016 | 0,619 | 1,159 |
| 0,24 | 0,2220 | 0,924 | 1,037 | 1,80 | 1,090 | 0,587 | 1,169 |
| 0,26 | 0,2390 | 0,918 | 1,040 | 2,00 | 1,162 | 0,559 | 1,179 |
| 0,28 | 0,2558 | 0,912 | 1,042 | 2,2 | 1,222 | 0,535 | 1,186 |
| 0,30 | 0,2723 | 0,906 | 1,045 | 2,4 | 1,277 | 0,510 | 1,193 |
| 0,35 | 0,3125 | 0,891 | 1,052 | 2,6 | 1,332 | 0,488 | 1,200 |
| 0,4 | 0,3516 | 0,877 | 1,058 | 2,8 | 1,380 | 0,468 | 1,205 |
| 0,45 | 0,3894 | 0,863 | 1,064 | 3,0 | 1,420 | 0,448 | 1,210 |
| 0,5 | 0,4264 | 0,849 | 1,070 | 3,5 | 1,52 | 0,406 | 1,221 |
| 0,55 | 0,4624 | 0,836 | 1,076 | 4,0 | 1,59 | 0,370 | 1,229 |
| 0,6 | 0,4970 | 0,823 | 1,081 | 4,5 | 1,66 | 0,338 | 1,235 |

Додаток В

ЗАВДАННЯ

ac=hc=0,13+0,001*N;  t0=N;  tп.к.=695+5*N;  tк =9,83+0,17*N; εг−к−м.=0,43+0,007*N;  εп−м.=0,59+0,01*N;  Vп=0,755+0,005*N;  L=2,95+0,05*N;  B=1,95+0,05*N

| № варіанту | Марка сталі | Спосіб укладання садки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ст. 0 | В 1 ряд без зазорів на поду |
| 2 | Ст. 1 | В 1 ряд без зазорів на підставці |
| 3 | Ст. 2 | В 2 ряди без зазорів на поду |
| 4 | Ст. 3 | В 2 ряди без зазорів підставці |
| 5 | Ст. 4 | В 1 ряд без зазорів на поду |
| 6 | Ст. 5 | В 1 ряд без зазорів на підставці |
| 7 | Ст. 6 | В 2 ряди без зазорів на поду |
| 8 | Ст. 7 | В 2 ряди без зазорів підставці |
| 9 | Ст. 0 | В 1 ряд без зазорів на поду |
| 10 | Ст. 1 | В 1 ряд без зазорів на підставці |
| 11 | Ст. 2 | В 2 ряди без зазорів на поду |
| 12 | Ст. 3 | В 2 ряди без зазорів підставці |
| 13 | Ст. 4 | В 1 ряд без зазорів на поду |
| 14 | Ст. 5 | В 1 ряд без зазорів на підставці |
| 15 | Ст. 6 | В 2 ряди без зазорів на поду |
| 16 | Ст. 7 | В 2 ряди без зазорів підставці |
| 17 | Ст. 0 | В 1 ряд без зазорів на поду |
| 18 | Ст. 1 | В 1 ряд без зазорів на підставці |
| 19 | Ст. 2 | В 2 ряди без зазорів на поду |
| 20 | Ст. 3 | В 2 ряди без зазорів підставці |
| 21 | Ст. 4 | В 1 ряд без зазорів на поду |
| 22 | Ст. 5 | В 1 ряд без зазорів на підставці |
| 23 | Ст. 6 | В 2 ряди без зазорів на поду |
| 24 | Ст. 7 | В 2 ряди без зазорів підставці |
| 25 | Ст. 0 | В 1 ряд без зазорів на поду |
| 26 | Ст. 1 | В 1 ряд без зазорів на підставці |
| 27 | Ст. 2 | В 2 ряди без зазорів на поду |
| 28 | Ст. 3 | В 2 ряди без зазорів підставці |
| 29 | Ст. 4 | В 1 ряд без зазорів на поду |
| 30 | Ст. 5 | В 1 ряд без зазорів на підставці |