## Slide 1: Вплив режимів термічного зміцнення та наступної кріогенної обробки на структуру і властивості сталі 38ХН3МФА

## Slide 2
Для виробництва різноманітних машинобудівних виробів – прокатних валків, деталей енергетичного обладнання, пройшових оправок – застосовується складнолегована сталь, що містять хром і значну кількість інших дефіцитних легуючих елементів (нікелю, ванадію, молібдену) як у обранній марці мталі 38ХН3МФА.
Ця марка являе собою конструкційну сталь леговану хромоникельмолибденованадием, яка призначенна для найбільш відповідальних важконавантажених деталей, що працюють при температурах до 400 ℃. Згідно з СТ-ЦКБА 010-2004, критична температура хрупкості -40 ℃.

## Slide 4
Т |  |  | λ | ρ | С | 
Град. | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) |  | Дж/(кг·град) | Ом·м
20 | 2,1 |  | 34 | 7900 |  | 300
100 | 2,03 | 12 | 34 |  | 496 | 321
200 | 1,97 | 12,5 | 34 |  | 508 | 365
300 | 1,9 | 12,9 | 33 |  | 525 | 437
400 | 1,84 | 13,3 | 32 |  | 538 | 516
500 | 1,76 | 13,6 | 32 |  | 567 | 613
600 | 1,7 | 12,8 | 30 |  | 601 | 750
700 | 1,54 | 13,8 | 29 |  | 672 | 897
800 | 1,37 | 10,7 | 28 |  | 697 | 1080
Таблиця 3 - Фізичні властивості сталі 38ХН3МФА

## Slide 5
Дослідженно вплив режимів зміцнення і подальшої кріогенної кріогенної обробки на структуру, твердисть і зносостійкшсть сталі. Відомо також, що кріогенна обробка суттєво підвищуе зносостійкість легованіх сталей, тому вона застосована в якості заключнох обробки дослідних зразків.
Зразки сталі 38ХН3МФА були термічно оброблені за базовим режимом: завантаження в піч при температурі 630℃, нагрівання з піччю до температурі 850℃, загартування в маслі, наступний високій відпуск при температурі 630 - 650 ℃ який тривае 3,5 години. Частина зразків потім проходила кріогенну обробку зануренням в рідкий азот протягом різного часу.

## Slide 6
Мікроструктура сталі 38ХН3МФА вихідна (а) і після кріогенної обробки протягом а) 19 хв. (б) (а та б － одна й теж мысце зразка). х500
а
б

## Slide 7
Мікроструктура сталі 38ХН3МФА вихідна і після кріогенної обробки протягом 1 год (в) і 24 год (г) х500
в
г

## Slide 8
Мікротвердість, сталі до кріогенної обробки становила 3130 МПа, а після кріогенної обробки протягом 1 година － 3500 МПа, тобто істотно підвищувалася. Збільшення часу витримки зразка в рідкому азоті до 24 годин не впливало на його структуру, але дещо збільшувало мікротвердість.
В процесі кріогенної обробки сталі відбувается деяке збільшення параметра (а110) і величини мікронапружень кристалічної решітки (Ɛ), підвищення щільності дислокацій (ρ), ймовірно через зняття термічних напружень, що виникли при кріогенній обробці зразків.

## Slide 9: Графік 1-Вплив часу кріогенної обробки на мікротвердість сталі
Зображення кристалічної решітки а110

## Slide 10: Таблиця 4 - Результати ренгеноструктурного аналізу зразків сталі 38ХН3МФА
Тип зразку | Параметр кристалічної решітки а110 , ангстрем | Розмір блотов D, нм | Величина мікродеформацій кристалічної решітки, Ɛ, % | Щільність дислокацій ρ, 1/см2
стандартний | 2,861 | 11,25 | 2,13 | 3,9
з кріогенною обробкою | 2,865 | 8,61 | 2,7 | 6,7

## Slide 11
З метою підвищення зносостійкості виробів зі сталі при забезпеченні необхідної її твердості(не меньше 40HRC перед механічною обробкою), було застосовано ізометричне гартування. Яке проходіло за такою технологію: термічна рбробка при температурі 750℃ протягом 20 хвилин, охолодження на повітрі до 400℃ , знаступною посадкою у піч при температурі 400℃ з подальшою витримкою 20 хвилин та остаточним охолодження на повітрі.
Мікроструктура обробленої за данним режимом сталі складаеться з трооститу(темні ділянки) з мікротвердістю 3620МПа і світлих ділянок(бейніт+залишковий аустеніт) з мікротвердістю 6350 МПа

## Slide 12: Микроструктура сталі 38ХН3МФА до (а) і після кріогенної обробки протягом 1 год(б) і 24 год (в) х500
а
б
в

## Slide 13: Вплив тривалості кріогенної обробки на мікротвердість структурних складових сталі 38ХН3МФА

## Slide 14: Вплив тривалості кріогенної обробки на кількість залишкового аустеніту сталі 38ХН3МФА

## Slide 15
Це вказуе на те, що застосування кріогеннтої обробки для дослідного режиму зміцнення сталі 38ХН3МФА сприяло перетворенню залишкового аустенітну в кінцевій структурі сталі в мартенсти з істотним підвищенням мікротведості структурих скалдових. Заміри вмісту залишкового аустеніту, що був сформований при бейнітному перетворенні, підтверджують його метастабільність та схильність до трансформації при кріогенних температурах.

## Slide 16: Таблиця 5 - Вплив типу обробки на твердість , ударну в’язкість і зношування зразків сталі 38ХН3МФА
№ | Тип обробки | Твердість HRC | Ударно в’язкість, Дж/см2 | Зношування за 60000 обертів, г.
1. | Базовий режим － 850℃ , загартування в маслі, відпуск 630℃ | 34,3 | 9,6 | 0,0783
2. | Базовий режим + кріо 22 години без низького відпуску | 35,5 | 10,8 | 0,0754
3. | 750 ℃, нормалізація до 400℃, охолодження на повітрі | 39,3 | 3,9 | 0,0675
4. | 750 ℃, нормалізація до 400℃, охолодження на повітрі, кріо 22 години | 44,7 | 4,4 | 0,0644

## Slide 17: Висновки:
Кріогенна обробка термічно зміцненої сталі 38ХН3МФА призводить до збільшення її твердості, в'язкості та зносостійкості. Зокрема, застосування кріогенної обробки після режиму зміцнення зразків сприяє перетворенню залишкового аустеніту в мартенсит, що підвищує мікротвердість структурних складових на 22,3%. Такий комплексний режим забезпечує значне підвищення твердості та зносостійкості сталі (на 21,6%), зберігаючи при цьому необхідний рівень ударної в'язкості (понад 4 Дж/см2).