## Slide 1: Посилення залізобетонних конструкцій

## Slide 2
Найбільш поширеними методами посилення є:
1. Збільшення площі поперечного перерізу елемента конструкції;
2. Попередня напруга зовнішніми пасмами, у тому числі влаштування затяжок;
3. Встановлення дублюючих елементів;
4. Встановлення сталевих пластин, що мають зчеплення з бетоном;
5. Застосування полімербетонних композиційних матеріалів;
6. Зміна розрахункових та геометричних схем конструкції.
Розглянемо кожен із методів докладніше.

## Slide 3: Найбільш поширеними ушкодженнями залізобетонних конструкцій, що викликають необхідність посилення є:
корозійне руйнування бетону та арматури;
тріщиноутворення бетону від розвитку початкових тріщин та перевантажень;
руйнування опорних ділянок;
дефекти монтажу та виготовлення (відсутність заставних деталей, знижена міцність бетону, недостатнє армування та ін.).
Особливістю залізобетонних конструкцій є складність встановлення та оцінки їх експлуатаційного стану, пов'язана зі слабким приладовим забезпеченням обстежень.

## Slide 4
Расчетные коэффициенты железобетонных конструкций в зависимости от состояния бетона и арматуры
Категория состояния | Внешние признаки | Показания приборов | 01 | 02 | 03
Исправное | Отсутствуют видимые дефекты и повреждения. Глубина нейтрализации бетона не превышает половины толщины защитного слоя; имеются отдельные волосяные трещины. | Прочность бетона и арматуры не ниже проектной, скорость УЗВ более 4 км/с. | 1 | 1 | 1
Работоспособное | Антикоррозионная защита частично повреждена. На бетоне в отдельных участках мелкие и маслянистые пятна, волосы: проступают следы коррозии не расчетной арматуры отдельными точками и пятнами. | Прочность бетона основного сечения не ниже проектной, скорость УЗВ 3 … 4 км/с. Потеря площади сечения рабочей арматуры и закладных деталей не превышает 5%. Прогибы и ширина раскрытия нормальных трещин превышают допустимые. | 0,9 | 0,95 | 0,9
Ограниченно- работоспособное | Имеются признаки снижения эксплуатационной пригодности конструкции. Пластинчатая коррозия расчетной арматуры и закладных деталей. | Прочность бетона основного сечения ниже проектной, скорость УЗВ менее 3 км/с, потери сечения арматуры и закладных деталей более 5%, трещины в сжатой зоне и в зоне главных растягивающих напряжений. | 0,8 | 0,9 | 0,8

## Slide 5: Посилення збільшенням перерізу
За статичною схемою роботи посилення здійснюється обетонуванням або армуванням.
Армування виконується:
за схемою роботи - поздовжнім та (або) поперечним, за видом арматури - з канатів, гнучких стрижнів, профільованих або листових матеріалів;
за матеріалом арматури - із сталі або синтетичних матеріалів.
Обетонування виконується:
на вигляд матеріалу армованим або неармованим бетоном;
за способом укладання - заливкою, ін'єктуванням, торкретуванням, а також пристроєм збірного бетону або залізобетону.
Перелічені методи застосовуються як окремо, і у поєднанні. В останньому випадку одержують найбільший ефект від посилення. Наприклад, бетонування поєднують з установкою додаткової арматури, поздовжнє армування з поперечним і т.д. Арматура посилення, зазвичай, покривається захисним шаром бетону. Торкретування або набризкування доцільно застосовувати при необхідності бетонування знизу вгору або посилення широких вертикальних поверхонь.

## Slide 6
Способи посилення розтягнутої зони або розтягнутих елементів:
- збільшення площі перерізу робочої арматури шляхом влаштування додаткових затяжок, закріплених по кінцях конструкції;
- встановлення додаткової арматури з'єднанням через коротиші з робочою арматурою та з наступним обетонуванням;
- приклеювання листової сталі;
- вклеювання стрижневої арматури у підготовлених пазах;
- установка самоанкерних пристосувань з реалізацією бокового обтиснення зони робочої арматури конструкції.

## Slide 7: Кріплення ПН затяжки до балки, що посилюється.
Кріплення додаткової арматури до існуючої конструкції: а – схема посилення; б - вклеювання в пази; в,г – з'єднання на зварюванні через коротухи та скоби д – приклеювання листової сталі з додатковим анкеруванням

## Slide 8
Посилення розтягнутої зони конструкцій приварюванням додаткової арматури:
а – нахлестковим з'єднанням;
б - за допомогою коротунів з боку розтягнутої зони;
в – за допомогою коротишів з боку бічного захисного шару;
г – за допомогою скоб

## Slide 9
Стрижні арматури в місцях установки на зварюванні сполучних скоб розкриваються не менше ніж на половину діаметра. Арматура очищається від іржі чи залишків бетону механічним способом. З'єднання існуючої та знову встановлюваної арматури здійснюють за допомогою коротунів або внахлест (із застосуванням ручного дугового зварювання).
Приварювання додаткової арматури до існуючої попередньо напруженої арматури, а також не заведеної за межу опори ненапруженої арматури конструкції, що посилюється, не допускається.
Коротуни та ділянки з'єднання скоб з арматури класу А-I приймаються довжиною 50...200 мм і розташовуються по довжині конструкції "розбіжність" з відстанню між ними вздовж стрижнів не менше 20d, де d - більший діаметр стрижнів, що зварюються.
При посиленні під навантаженням приварювання додаткової арматури рекомендується здійснювати за два проходи симетрично у напрямку від кінців конструкції до середини.
Зварювання допускається при рівні напруги, за вирахуванням арматури, що посилюється, не більше 0,85Rs.
Зварювання під навантаженням роблять при температурі не нижче - 15°С, у слабонавантажених елементах, що сприймають до 25% розрахункового навантаження - не нижче - 25°С.

## Slide 10: Посилення розтягнутої зони конструкції приклеюванням додаткової арматури
1 - конструкція, що посилюється,
2 – шурф,
3 – анкер,
4 – листова арматура,
5 – полімеррозчин,
6 – куточок,
7 – швелер,
8 - паз,
9 – стрижнева арматура,
10 - обмазка з полімеррозчину,
11 - збірний залізобетонний елемент,
12 - склотканина,
13 – тонкий лист з выштамповками,
14 – анкерна пластина

## Slide 11: Посилення багатопустотних плит перекриття установкою додаткової арматури
а – плита після посилення;
б - установка зварних каркасів без розтину порожнин по всій довжині;
в – встановлення в'язаних каркасів
1 – плита після посилення,
2 – зварний каркас,
3 – бетон,
4 – отвори,
5 – в'язаний каркас або окремі стрижні,
6 – опалубка

## Slide 14: Посилення розтягнутої зони багатопустотних плит встановленням додаткової арматури
а – при влаштуванні щілин зверху плити;
б – при влаштуванні щілин знизу плити
1 - плита, що посилюється,
2 – щілина,
3 – додаткова арматура,
4 – фіксатор,
5 - обмежувальна пластина,
6 – патрубок,
7 – полімеррозчин
Товщина шару полімеррозчину визначається з умови міцності контактного шва і повинна бути не менше 3d де d -діаметр додаткової арматури.

## Slide 15: Посилення збірних багатопустотних плит попередньо напруженою арматурою
а - плити в момент попередньої напруги арматури;
б – посилена плита
1 – плита, що посилюється, 2 – додаткова арматура,
3 – тимчасова обмежувальна пластина; 4 – бетон,
5 – натяжний болт; 6 – опалубка

## Slide 16
Способи посилення стисненої зони або стиснених елементів:
- збільшення площі перерізу стиснутої зони бетону;
- встановлення додаткової стиснутої арматури;
- обмеження поперечних деформацій пристроєм нарощування, обойм, сорочок або, застосовуючи розпірки з жорсткої арматури (для згинальних і позацентровостислих - одностороннім розпором, для центрально-навантажених - двостороннім), і т.д.

## Slide 17
Найбільш поширеними видами посилення залізобетонних конструкцій збільшенням перерізу є влаштування нарощувань, сорочок та обойм.
Нарощування - спосіб посилення, при якому переріз підсилюється конструкції збільшується по висоті або ширині перерізу з однієї або двох сторін.
Сорочка - спосіб посилення, в якому підсилюючий елемент охоплює конструкцію, що посилюється, з трьох сторін.
Обойма - спосіб посилення, в якому підсилюючий елемент влаштовується по периметру елемента, що посилюється.
Нарощуванням можуть бути посилені будь-які залізобетонні конструкції: балки, плити, стійки, стіни та ін.
Сорочки виконуються в балках або стійках за відсутності доступу з одного боку, наприклад, у пілястрах або колонах біля стінового огородження, а також у балках при необхідності підвищення несучої здатності за нормальним та похилим перерізом одночасно.
Обоймами посилюються, переважно, стислі стійки чи простінки, елементи кроквяних ферм.

## Slide 18: Посилення залізобетонних елементів збільшенням перерізу: а б – нарощуванням; в – пристроєм обойми; г - влаштуванням сорочки; д – пристроєм балки поруч

## Slide 19
Поперечна арматура приймається діаметром не менше 6 мм і встановлюється з кроком не більше:
где d и t - соответственно диаметр продольной арматуры и толщина обоймы (рубашки).
У місцях можливої концентрації напруг, а також по кінцях конструкції, що підсилюється, на довжині крок хомутів зменшується вдвічі.
Для посилення пошкодженої ділянки влаштовується місцева залізобетонна обойма або сорочка, яка повинна виходити за межі пошкодженої ділянки на довжину не менше:
,
де t – товщина обойми, сорочки;
lan-довжина анкерування арматури обойми або сорочки;
h - більший розмір поперечного перерізу конструкції, що
підсилюється.
Для покращення зчеплення нового бетону зі старим, крім насічки, для місцевої обойми рекомендується виконувати адгезійну промазку (грунтовку) полімерним розчином.

## Slide 20
Мінімальні товщини обойм та набетонок, що визначаються технологічними вимогами
Конструктивний елемент | Мінімальна товщина, см бетону при влаштуванні | 
 | в опалубці з вібруванням | Торкретуванням та набризком
Колона Бічні стінки балок Нижні пояси балок Плити перекриттів при нарощуванні: - зверху -знизу | 8 6 12,5 3,5 6 | 5 3 5 - 3,5

## Slide 21: Пневмонабризк бетону
Бетонування вертикальних та стельових поверхонь доцільно виконувати із застосуванням установок для пневмонабризгу (торкретування) бетону: при товщині шару посилення до 80 мм із використанням цемент-гармати; при товщині шару посилення до 250 мм та його загальної поверхні не менше 10-15 м2-бетоном з використанням бетон-шприц-машин.
Суха бетонна суміш подається по шлангах за допомогою стисненого повітря на виході з кінцевого сопла змішується з водою і суміш викидається з сопла зі швидкістю 50 - 70 м / с утворюючи на поверхні щільний шар. Товщина шару за раз 50-70 мм.
При застосуванні даних установок повністю виключаються опалубні роботи, суттєво скорочуються трудовитрати та терміни виконання робіт, що особливо важливо під час реконструкції.
Нанесення торкрет-бетону

## Slide 22: Торкрет роботи

## Slide 23: Забезпечення надійного зчеплення між старим та новим бетоном.
Найважливішою умовою ефективності посилення залізобетонних конструкцій є забезпечення надійного зчеплення елементів, що підсилюють і посилюються.
Це досягається:
відповідною підготовкою бетонної поверхні елемента, що посилюється;
застосуванням адгезійної промазки;
надійним закріпленням підсилювальної арматури до існуючого або надійного її анкерування;
ретельним анкеруванням або закріпленням закладних деталей, що встановлюються.

## Slide 24: Підготовка поверхні бетону
Порядок виконання робіт:
Видаляють слабоміцний бетон у дефектних ділянках, цементне тісто, захисний шар бетону, відшарування за допомогою механізованого інструменту – молотків фугувальних або рубальних електричних чи пневматичних;
З метою підвищення шорсткості поверхню бетону, а також очищення арматури від корозії піддають механічній обробці за допомогою електричних або пневматичних машин – при малих обсягах робіт та гідроабразивним, піскоструминним або термоабразивним способом – при великих обсягах робіт.
Змивають пил гідроструминним способом;
Робочі поверхні перед бетонуванням зволожують протягом 12...24 год. до повного водопоглинання;
Поверхню продувають стисненим повітрям видалення крапель і плівок води.

## Slide 25
Бетон, що руйнується, по периметру перерізу видаляють перпендикулярно, а на бічних поверхнях - паралельно поздовжній осі конструкцій, що підсилюються. Особливо ретельно обробляють бетонні поверхні в зоні максимальної дотичної напруги.
За відсутності вказівок у проекті нерівності поверхні повинні становити 2,5...5 мм довжиною 200 мм, а хвилястість до 1 см.
Для покращення адгезії на підготовлену поверхню старого бетону рекомендується нанести шар клею (силоксанового або акрилового) із товщиною шару 3...5 мм. Бетон укладається безпосередньо після нанесення клею.
Поверхня робочих швів, що виконуються при укладанні бетонної суміші з перервами, повинна бути перпендикулярна до осі бетонування, в плоских набетонках (у будь-якому місці) - паралельна меншій стороні плити.
При перервах у бетонуванні більше термінів схоплювання (орієнтовно 4 години) потрібна обробка поверхонь.

## Slide 26
У разі коли старий бетон піддається замаслюванню, рекомендується термохімічна обробка його поверхні, що включає такі операції:
1)обробка 0,1%-м розчином ПАР (ОП-7 або ОП-10) -1...1,5 год;
2) прогрівання при температурі 180°С - 1 год;
3) обробка органічним розчинником - трихлоретилен, перхлоретилен - 1 год;
4) сушіння при температурі близько 100 ° С - 0,5 год;
5) промивання водою під тиском.

## Slide 27: Посилення монолітної балки та колони залізобетонною сорочкою
1 – балка, що посилюється, 2 – колона, що посилюється, 3 – отвір у плиті, 4 – монтажна арматура, 5 – насічка поверхні, 6 – оголена арматура колони, 7 – зовнішня стіна

## Slide 28: Посилення ребристих плит та колони залізобетонної обойми
При збільшенні поперечного перерізу стиснутої зони мінімальний відсоток поздовжнього армування нарощування, сорочок або обойм становить
.
1 - плита, що посилюється,
2 - колона, що посилюється,
3 – бетон обойми,
4 – поздовжня арматура обойми,
5 – поперечна арматура обойми,
6 – насічка поверхні

## Slide 29
Посилення залізобетонної колони сталевою обоймою

## Slide 30
Посилення пошкодженої ділянки колони місцевою залізобетонною обоймою
1 – пошкоджена ділянка,
2 – бетон обойми,
3 – куточок,
4 - сполучні стрижні,
5 – насічка поверхні

## Slide 31
Способи посилення сприйняття поперечних сил:
- збільшення поперечного перерізу бетону;
- влаштування поперечної арматури;
- влаштування нарощувань, обойм, сорочок;
- установка поперечних балок, стрижнів тощо.

## Slide 32: Посилення зони зрізу конструкцій збільшенням поперечного перерізу
а - сорочкою при прямокутному перерізі;
б - сорочкою при тавровому перерізі;
в – обоймий
1 - конструкція, що посилюється, 2 - монолітний бетон, 3 - додаткова поперечна арматура, 4 - насічка поверхні, 5 - анкерна пластина

## Slide 33: Посилення коротких консолей колон установкою додаткової попередньо напруженої поперечної арматури
1 – консоль, що посилюється, 2 – похила арматура, 3 – горизонтальна арматура, 4 – куточок-накладка, 5 – упор, 6 – куточок, 7 – стяжний болт, 8 – гайка
а, в – похилою; б – горизонтальною

## Slide 34: Посилення під час продавлювання пристроєм опорної залізобетонної обойми
1 - конструкція, що посилюється, 2 - бетон обойми, 3 - колона, 4 - арматура обойми, 5 - облямівна арматура, 6 - коротуни, 7 - оголена арматура колони, 8 - насічка поверхні

## Slide 35: Підведення додаткових сталевих столиків під залізобетонні балки при недостатній міцності опорних ділянок
а – на зварюванні; б - пристроєм анкерів; в – на підвісках; г – на додаткових консолях; д - на тяжах; е – на стійках

## Slide 36
Посилення зміною конструктивної схеми
Жорсткі опори виконуються у вигляді стійок як у металі, так і в залізобетоні. Пружні опори під згинаються найчастіше виконуються з металевих балок і ферм, а гнучкі опори - з арматурної або круглої сталі, сталевих канатів.
Опорів у вигляді окремих балок, ферм, плит застосовуються зазвичай для розвантаження невеликих ділянок перекриттів, окремих елементів. По можливості розвантажувальні конструкції встановлюються зверху, що розвантажуються, так як нижнє їх розташування вимагає додаткового посилення стійок.
Посилення вважається досить ефективним, якщо підсилювальна конструкція сприймає не менше 30% зусиль, що діють у конструкції, що підсилюється.

## Slide 37: Посилення конструкції додатковою жорсткою опорою у вигляді підкосів: а - у опори; б – у прольоті
1 - конструкція, що посилюється,
2 - підкіс,
3 – затяжка,
4 – клиноподібні прокладки,
5 – заповнення бетоном,
6 – надріз по осі опори

## Slide 38: Посилення конструкцій додатковими жорсткими опорами у вигляді підвісок
1 - конструкція, що посилюється,
2 - підвіска з куточків,
3 – клиноподібні підкладки,
4 – швелер,
5 – отвори у перекритті

## Slide 39: Усиление конструкций дополнительной упругой опорой в виде балок
1 – усиливаемая конструкция,
2 – балка,
3 – стропильная балка, 4 – опорный хомут,
5 – клиновидные подкладки

## Slide 40: Усиление конструкций дополнительными упругими опорами
1 – усиливаемая конструкция,
2 – треугольная ферма,
3 – клиновидная подкладка,
4 – опора фермы,
5 – болт,
6 – отверстия,
7 – подвеска,
8 – стяжная муфта,
9 – стальная обойма

## Slide 41: Усиление конструкций дополнительными упругими опорами в виде двухконсольных кронштейнов
а – из прокатных профилей;
б – из треугольных ферм
1 – усиливаемая конструкция,
2 – стальная балка,
3 – ребра жесткости,
4 – соединительный стержень,
5 – опорный столик,
6 – соединительная накладка,
7 – уголок,
8 – опорный элемент,
9 – тяж,
10 – упор

## Slide 42: Усиление регулированием напряжений
Эффективный вид усиления, не требующий предварительной разгрузки. Совместная работа дополнительной арматуры (затяжки) с усиливаемой конструкцией обеспечивается только закреплением по концам с помощью анкерных устройств, без сцепления ее в пролете с бетоном конструкции. Затяжка размещается снаружи конструкции.
В зависимости от места закрепления концов дополнительной арматуры может быть горизонтальная и шпренгельная затяжки, а также их сочетание.
Предварительное напряжение выполняется с обязательным контролем величины натяжения.
Затяжки выполняются, в основном, из арматурных стержней диаметром 12...40 мм, реже - из прокатных профилей. На концах затяжки, как правило, имеют резьбу с гайками для ликвидации начальных прогибов стержней и обжатия анкеров в узлах сопряжения с конструкцией. После корректировки длины гайки на концах затяжки завариваются с болтом

## Slide 43: Усиление изгибаемых конструкций затяжками:
а – горизонтальная затяжка;
б – шпренгельная затяжка;
в – сочетание горизонтальной и шпренгельной затяжек
1 – усиливаемая конструкция, 2 – горизонтальная затяжка, 3 – шпренгельная затяжка, 4 – стяжной болт, 5 – анкерное устройство, 6 – прокладка, 7 - ограничитель

## Slide 44: Конструкция концевых анкеров
1 – усиливаемая конструкция,
2 – затяжка,
3 – швеллер,
4 – лист,
5 – оголенная арматура конструкции,
6 – соединительный стержень,
7 – уголок,
8 – лист,
9 – колонна,
10 – держатель анкера

## Slide 45: Усиление сборных плит шпренгельными затяжками в швах между плитами: а – без обетонирования; б – с обетонированием
1 – усиливаемая конструкция,
2 – затяжка,
3 – уголок,
4 – подкладка- упор,
5 – гайка,
6 – опалубка,
7 – натяжной болт,
8 - бетон

## Slide 46: Усиление сборных многопустотных плит затяжками
а, в – с предварительным напряжением;
б – без предварительного напряжения
1 – усиливаемая конструкция,
2 – встречно-наклонные пластины,
3 – дополнительная арматура,
4 – уголок,
5 – бетон,
6 – гайка,
7 – ограничительная пластина,
8 – анкер,
9 – шайба,
10 – упорный уголок

## Slide 47: Расчет при обеспечении совместной работы старого и нового бетона

## Slide 48: Расчет при отсутствии надежного сцепления между новым и старым бетоном
Допущение: частичное зацепление бетона не учитывается в запас прочности, а прогибы старого и нового элементов одинаковы. Тогда несущая способность усиливаемого и усиливающего элементов распределяется пропорционально жесткостям.
Mr/Ir Er = M0/I0 E0
где M0, I0 , E0 и Mr , Ir , Er =– изгибающие моменты, моменты инерции и модули деформаций соответственно усиливаемого и усиливающего элементов.
Требуемый момент инерции усиливающего элемента при Er =E0 определяется . Ir = (M-M0)I0 /M0
где M0, - общий изгибающий момент на усиленную балку.

## Slide 49: Расчет при установке дополнительной арматуры в растянутой зоне
При усилении установкой арматуры в растянутой зоне (наращиванием арматуры) удобнее в начале задаваться площадью дополнительной арматуры. Тогда условия прочности сечения
M ≤ Rb bx(h0 – 0,5x) + Rsr Asr (h0r -h0 )
где h0r – рабочая высота усиливающей арматуры.
Высота сжатой зоны определяется
x = (Rs As + Rsr Asr)/Rb b
Видно, что усиление достигается за счет увеличения высоты сжатой зоны бетона. При этом важно соблюдать условие x < x R.

## Slide 50
В результате железобетонный элемент на рассматриваемом участке рассчитывается как сжато-изогнутый реактивной сжимающей силой от дополнительного неизвестного усилия Nx в стержнях арматуры с нарушенным сцеплением.
В случае нарушения сцепления с бетоном отдельных стержней рабочей арматуры в растянутой зоне на участке по длине элемента (откол защитного слоя, коррозия арматуры) при обеспеченной анкеровке по концам железобетонный элемент рассматривают как статически неопределимую комбинированную систему, состоящую из железобетонного элемента и арматуры с нарушенным сцеплением.

## Slide 51: Усиление плит перекрытий и покрытий
Сборные железобетонные пустотные плиты часто усиливаются с использованием пустот. Для этого сверху в зоне расположения канала пробивают полку и устанавливают арматурный каркас. При усилении только опорной части плиты каркасы располагаются на части ее пролета в приопорной зоне, а при необходимости усиления по нормальным и наклонным сечениям - по всей длине плиты. После этого канал заполняют пластичным бетоном на мелком щебне.
При необходимости может быть выполнено наращивание бетоном сжатой полки плиты. Арматурная сетка устанавливается конструктивно для восприятия усадочных деформаций.
При недостаточной площади опирания пустотные плиты усиливаются путем выноса каркасов за торцы плит с последующей установкой вертикальных каркасов параллельно торцам плит и бетонированием анкерной балки и опорных участков плиты. Для средних пролетов анкеровка может производиться к примыкающей плите.

## Slide 52: Усиление пустотных плит с использованием пустот: а – без увеличения рабочей высоты; б – с увеличением рабочей высоты наращиванием сжатой полки. 1 – усиливаемая плита; 2 – арматура; 3 – бетон усиления
Усиление ребристых плит устройством плоского (а) и пространственного (б) арматурного каркаса и бетонированием швов

## Slide 53: Усиление опорных частей пустотных плит крайних (а) и средних (б) пролетов:
1 – усиливаемая плита; 2 – опора; 3 – анкерная балка

## Slide 54
Ребристые плиты в продольном направлении эффективно усиливать установкой дополнительных арматурных каркасов в швах между плитами с бетонированием швов.
Повышение жесткости и несущей способности плит также может быть осуществлено подведением выносных опор, уменьшающих пролет продольных ребер, устройством металлических балок шпренгельных конструкций, наращиванием бетона колонн и дополнительным армированием. Усиление продольных ребер на действие поперечных сил производят путем установки дополнительных хомутов, которые рекомендуются предварительно напрягать. Недостаточная площадь опирания ребристых плит может быть скомпенсирована устройством металлических столиков или консолей.

## Slide 55
Усиление плит монолитных железобетонных перекрытий производится:
бетонированием по верху утолщающей плиты, армированной противоусадочной сеткой и, при необходимости, арматурой над опорами, рассчитанной на отрицательный момент при обеспечении совместной работы старого и нового бетона ;
бетонированием второй самостоятельно армированной плиты поверх старой в случае, если сцепление бетона старой и новой плит не может быть обеспечено (из-за промасливания, загрязнения и т.п.);
приваркой дополнительной арматуры снизу и торкретированием нижней поверхности плиты;
подведением железобетонных или стальных балок с изменением расчетной схемы плиты с балочной на опертую или заделанную по контуру.

## Slide 56
Усиление плит монолитных перекрытий
а, б – укладкой дополнительной армированной плиты;
в, г – подведением железобетонных и стальных поперечных ребер
1 – усиливаемая плита; 2 – дополнительная плита; 3 – дополнительное железобетонное поперечное ребро; 4 – дополнительное стальное поперечное ребро

## Slide 57: Усиление балок
Усиление балок производят для увеличения их несущей способности по изгибающему моменту и по поперечной силе в зависимости от характера повреждений.
Балки усиливаются односторонним или двусторонним наращиванием железобетоном (сверху, снизу или с боков),а также с помощью четырехсторонних обойм. При усилении без разгрузки наращиванием арматуры, дополнительную арматуру обычно предварительно напрягают.
Приварку дополнительной арматуры осуществляют посредством коротышей или арматурных отгибов через 200...1000 мм, начиная с концов и постепенно переходя к середине.
При применении высокоуглеродистых сталей классов A-600 и выше, а также высокопрочной проволоки и канатов сварка не допускается. Крепление производится с применением наружных металлических или железобетонных поддерживающих систем.

## Slide 58
При усилении железобетонных балок наклейкой стальных листов на полимеррастворе для улучшения сцепления листов с балкой устраиваются анкерные устройства .
Усиление приопорных участков балок на действие поперечных усилий может быть осуществлено с использованием: железобетонных обойм или рубашек с усиленным поперечным армированием, стальных хомутов, полимерных армированных шпонок, наклейкой листового металла или стеклоткани. Поперечные хомуты рекомендуется предварительно напрягать стягиванием хомутов, натяжкой болтов.
При недостаточной несущей способности приопорных участков балок или при необходимости уменьшения их расчетной длины устраиваются выносные опоры в виде шпренгельных систем или консольных балок.
При усилении балок путем изменения конструктивной схемы могут быть использованы все схемы, показанные в п.5. Подкосы и стойки прикрепляются к балке непосредственно через стальные детали на растворе. Включение стоек и подкосов в работу осуществляется через клиновые стальные прокладки, стальные хомуты, а также стягиванием или раздвижкой подкосов по металлической прокладке на графитовой смазке.

## Slide 59: Включение усиливающих подкосов в работу железобетонных балок через клиновые прокладки – а; раздвижкой подкосов - б

## Slide 60
Усиление ребер сборных плит установкой хомутов 1 – хомуты; 2 – прокладки из уголков
Увеличение опорной площади ребристых плит средних пролетов устройством металлических столиков
Увеличение опорной площади ребристых плит крайних пролетов устройством металлических консолей

## Slide 61: Усиление колонн
Наибольшее применение находит усиление железобетонных колонн устройством железобетонных и металлических обойм. Усиление обоймами наиболее рационально для колонн небольшой гибкости .
Арматура или стальные элементы усиления обойм устанавливаются обычно без связи с арматурой усиливаемых колонн, поэтому нет необходимости их вскрывать. При таком способе усиления важно обеспечить совместную работу "старого" и "нового" бетона (см. ниже). Для улучшения адгезии и защиты бетона и арматуры в агрессивных условиях эксплуатации рекомендуется применение полимербетонов.

## Slide 62
Толщина железобетонной обоймы колонн определяется расчетом и конструктивными требованиями и, как правило, не превышает 300 мм. Диаметр арматуры принимают не менее 16 мм для стержней, работающих на сжатие, и 12 мм для стержней, работающих на растяжение. Поперечную арматуру диаметром не менее 6 мм для вязаных каркасов и 8 мм для сварных устанавливают с шагом 15 диаметров продольной арматуры и не более трехкратной толщины обоймы, но не более 200 мм.
При местном усилении обойму заводят за пределы поврежденного участка на длину не менее пяти ее толщин и не менее длины анкеровки арматуры, а также не менее двух ширин большей грани колонны, но не менее 400 мм. Для лучшего сцепления рекомендуется адгезионная промазка из полимерных материалов.

## Slide 63
Поперечная арматура железобетонной обоймы может быть выполнена в виде спиральной обмотки. Спирали в плане должны быть круглыми и охватывать всю рабочую продольную арматуру. Расстояние между ветвями спирали должно быть не менее 40 мм и не более 100 мм, оно не должно также превышать 0,2 диаметров сечения ядра обоймы, охваченного спиралью.
При сильном повреждении защитного слоя, железобетонные обоймы выполняются с обеспечением связи существующей и дополнительной арматуры.

## Slide 64
При необходимости устройства "рубашек" особое внимание должно быть уделено анкеровке поперечных хомутов. Это осуществляется обычно путем приварки хомутов к арматуре колонн или пропуском хомутов через стену и приваркой к анкерным уголкам.
Наиболее технологичны металлические обоймы из уголков и соединительных планок между ними. Эффективность включения металлической обоймы в работу колонны зависит от плотности прилегания уголков к телу колонны и от предварительного напряжения поперечных планок. Для плотного прилегания уголков поверхность бетона предварительно по граням колонн тщательно выравнивается сглаживанием неровностей и зачеканкой цементным раствором.
Для усиления колонн эффективно использование предварительно напрягающих элементов.

## Slide 65: Усиление железобетонных стоек устройством железобетонных (а,б) и стальных обойм
1 – бетон усиления;
2 – продольная арматура;
3 – хомуты;
4 спиральная арматура;
5 – уголок;
6 – планки;
7 –опорный уголок

## Slide 66
Установка дополнительных закладных деталей.
При усилении часто возникает необходимость в установке дополнительных закладных деталей. При этом детали разделяются на конструктивные, на которые не передаются значительные усилия, и на расчетные, которые воспринимают значительные сдвигающие, отрывающие усилия и изгибающие моменты.
К первой группе относятся закладные детали для фиксации элементов, которые устанавливаются на несущие конструкции (например, плиты перекрытия на балки). Эти детали испытывают сжимающие и незначительные сдвигающие усилия.
Закладные детали крепятся с помощью сварки к существующей арматуре и с помощью накладных металлических хомутов. В первом случае скалывается защитный слой арматурных стержней, к ним привариваются круглые коротыши или ребра из полосовой стали и к последним - лист (уголок) новой закладной детали. При установке закладной детали заподлицо с поверхностью элемента устраивается борозда, и пластина вдавливается в свежий цементный раствор.
Устройство закладных деталей на хомутах менее трудоемко, но требует большего расхода стали.

## Slide 67
Дополнительные закладные детали, а также арматура усиления могут быть заанкерованы в существующую железобетонную конструкцию путем пробуривания скважины и заделки в нее арматурного стержня.
Скважина пробуривается перфоратором на глубину не менее 20 диаметров.
Арматура или анкерный стержень заделываются на эпоксидном клее или путем виброчеканки жесткой цементно-песчаной смесью. На эпоксидном клее закрепляется арматура к горизонтальной, вертикальной плоскости бетона, а также к нижней плоскости, расположенной под углом 45° и более к горизонту.
На цементно-песчаном растворе допускается закрепление анкера только к горизонтальной плоскости бетона.
Эффективно к концу анкера приварить шайбу.

## Slide 68
Установка дополнительной закладной детали с помощью сварки по верхней плоскости (а) и заподлицо с поверхностью (б) 1 – сколотая зона бетона, заделываемая раствором; 2 – коротыш-прокладка из круглого стержня; 3 – коротыш-прокладка из полосовой стали; 4 – продольная арматура; 5 –дополнительная ЗД

## Slide 69: Устройство дополнительных ЗД с помощью хомутов в балках (а) и стойках (б): 1 – листовой держатель; 2 – стержневой держатель; 3 – стяжной болт; 4 – боковая планка; 5 – листовая ЗД; 6 – угловая ЗД