Практична робота №4 за курсом ТОЕДП
«Техніко-економічні показники доменної плавки при виробництві чавуну із застосуванням агломерату, окатишів, залізної руди, марганцевого концентрату, коксу і флюсу»

1. Вихідні  дані:
Склад агломерату, залізної руди, марганцевого концентрату і окатишів, мас.%:
	
	FeO
	Fe2O3
	SiO2
	CaO
	MgO
	Al2O3
	MnO
	S
	P

	Агломерат
	14
	58,76
	11,39
	11,13
	0,93
	1,83
	0,67
	0,05
	0,03

	Fe руда
	5,78
	67,9
	26,9
	1,45
	0,52
	1,82
	0,18
	0,027
	0,05

	Mn конц
	0,15
	7,15
	15
	9,9
	5
	6,41
	40
	0,03
	0,1

	Окатиші
	3,01
	81,1
	13,02
	0,83
	1,22
	0,3
	0,06
	0,01
	0,01


Склад флюсу, мас. %:
	
	FeO
	SiO2
	CaO
	MgO
	Al2O3
	MnO
	S
	P
	CO2

	Флюс
	0,27
	1,8
	53,49
	0,73
	0,28
	0,06
	0,08
	0,01
	43,02


Склад коксу, мас. %
	
	C
	FeO
	Fe2O3
	SiO2
	MgO
	Al2O3
	CaO
	S
	P
	H2O

	Кокс
	85
	1,5
	2
	3,5
	0,2
	1,5
	0,5
	1
	0,01
	3


2. За допомогою програми «Excalibur» проплавити шихту, що складається з агломерату (1 т), залізної руди (7,5 т), окатишів (7 т), коксу (5,4 т), флюсу (5,5 т), а також марганцевого концентрату (в межах 0…1,2 т з інтервалом 0,2 т)  за наступних умов:
· середній тиск 150 кПа (1,5 атм);

· температура металу і шлаку t = 1520 + номер варіанта, °С;

3. Зафіксувати й занести в звіт наступні дані:

а) загальні маси шихти, металу, шлаку і газу, т;

б) основність шлаку;

в) склад металу в мас. %;

г) склад шлаку в мас. % оксидів;

д) загальна вартість шихтових матеріалів в умовних одиницях.

4. На початку виконання роботи завантажити проект Chavun.fwp, завдання «А+О+Р+Mn+К+Ф» та перевірити Опції:

Розрахунок кінцевої температури – Ні; 
Точний склад кінцевої проби металу – вкл.;
Автоматично оцінювати [O] на випуску – вимк.
Покращена збіжність, повільніший розрахунок – вимк.
Елементний склад шлаку – вимк.

5. Рекомендована форма для занесення даних в звіт:

Звіт з практичної роботи №4 за курсом ТОЕДП, варіант ______

студента(ки) гр. _________________________________________( ПІБ) 

	Матеріали
	Маса матеріалів (т) за варіантами

	
	а
	б
	в
	г
	д
	е
	ж

	Агломерат
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Окатиші
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	Fe руда
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5

	Mn конц
	0
	0,2
	0,4
	0,6
	0,8
	1,0
	1,2

	Кокс
	5,4
	5,4
	5,4
	5,4
	5,4
	5,4
	5,4

	Флюс
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5

	Загальна маса ш.м.,т
	
	
	
	
	
	
	

	Вартість ш.м., у. о.
	
	
	
	
	
	
	

	Склад металу, мас. %

	[C]
	
	
	
	
	
	
	

	[Si]
	
	
	
	
	
	
	

	[Mn]
	
	
	
	
	
	
	

	[Al]
	
	
	
	
	
	
	

	[S]
	
	
	
	
	
	
	

	[P]
	
	
	
	
	
	
	

	[О]
	
	
	
	
	
	
	

	Маса металу, т
	
	
	
	
	
	
	

	Відношення ШМ/М
	
	
	
	
	
	
	

	Склад шлаку,  мас. %

	(FeO)
	
	
	
	
	
	
	

	(SiO2)
	
	
	
	
	
	
	

	(MnO)
	
	
	
	
	
	
	

	(Al2O3)
	
	
	
	
	
	
	

	(CaO)
	
	
	
	
	
	
	

	(MgO)
	
	
	
	
	
	
	

	(S)
	
	
	
	
	
	
	

	(P2O5)
	
	
	
	
	
	
	

	Маса шлаку, т
	
	
	
	
	
	
	

	Основність шлаку
	
	
	
	
	
	
	

	Маса газу, т
	
	
	
	
	
	
	

	Температура, °С
	
	
	
	
	
	
	


