Лабораторна робота №1 за курсом ТОЕДП

«Техніко-економічні показники доменної плавки при виробництві чавуну із застосуванням агломерату, окатишів, флюсу і оптимальної кількості коксу»

1. Вихідні  дані:

Склад агломерату і окатишів, мас.%:

|  | FeO | Fe2O3 | SiO2 | CaO | MgO | Al2O3 | MnO | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Агломерат | 14 | 58,76 | 11,39 | 11,13 | 0,93 | 1,83 | 0,67 | 0,05 | 0,03 |
| Окатиші | 3,01 | 81,1 | 13,02 | 0,83 | 1,22 | 0,3 | 0,06 | 0,01 | 0,01 |

Склад флюсу, мас. %:

|  | FeO | SiO2 | CaO | MgO | Al2O3 | MnO | S | P | CO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Флюс | 0,27 | 1,8 | 53,49 | 0,73 | 0,28 | 0,06 | 0,08 | 0,01 | 43,02 |

Склад коксу, мас. %

|  | C | FeO | Fe2O3 | SiO2 | MgO | Al2O3 | CaO | S | P | H2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кокс | 85 | 1,5 | 2 | 3,5 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 1 | 0,01 | 3 |

2. За допомогою програми «Excalibur» оптимізувати витрату коксу при виробництві чавуну з шихти, що складається з фіксованої маси агломерату 10 т, фіксованої маси окатишів 10 т, фіксованої маси флюсу 2,5 т та коксу за наступних умов:

- середній тиск 150 кПа (1,5 атм);

- температура металу і шлаку t = 1520 + номер варіанта, °С;

- мінімальний вміст вуглецю в чавуні 4…4,6 мас. % з інтервалом 0,1%.

3. Зафіксувати й занести в звіт наступні дані:

а) загальні маси шихти, металу, шлаку і газу, т;

б) основність шлаку;

в) склад металу в мас. %;

г) склад шлаку в мас. % оксидів;

д) загальна вартість шихтових матеріалів в умовних одиницях.

4. На початку виконання роботи завантажити проект Chavun.fwp, завдання «А+О+К+Ф» та перевірити Опції:

Розрахунок кінцевої температури – Ні; 
Точний склад кінцевої проби металу – вкл.;
Автоматично оцінювати [O] на випуску – вимк.

Покращена збіжність, повільніший розрахунок – вимк.

Елементний склад шлаку – вимк.

5. Рекомендована форма для занесення даних в звіт:

Звіт з лабораторної роботи №1 за курсом ТОЕДП, варіант ______

студента(ки) гр. _________________________________________( ПІБ)

| Матеріали | Оптимальна маса коксу (т) для забезпечення вмісту вуглецю не менше, % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 |
| Кокс, т (опт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальна маса ш.м.,т |  |  |  |  |  |  |  |
| Вартість ш.м., у. о. |  |  |  |  |  |  |  |
| Склад металу, мас. % |  |  |  |  |  |  |  |
| [C] |  |  |  |  |  |  |  |
| [Si] |  |  |  |  |  |  |  |
| [Mn] |  |  |  |  |  |  |  |
| [Al] |  |  |  |  |  |  |  |
| [S] |  |  |  |  |  |  |  |
| [P] |  |  |  |  |  |  |  |
| [О] |  |  |  |  |  |  |  |
| Маса металу, т |  |  |  |  |  |  |  |
| Відношення ШМ/М |  |  |  |  |  |  |  |
| Склад шлаку, мас. % |  |  |  |  |  |  |  |
| (FeO) |  |  |  |  |  |  |  |
| (SiO2) |  |  |  |  |  |  |  |
| (MnO) |  |  |  |  |  |  |  |
| (Al2O3) |  |  |  |  |  |  |  |
| (CaO) |  |  |  |  |  |  |  |
| (MgO) |  |  |  |  |  |  |  |
| (S) |  |  |  |  |  |  |  |
| (P2O5) |  |  |  |  |  |  |  |
| Маса шлаку, т |  |  |  |  |  |  |  |
| Основність шлаку |  |  |  |  |  |  |  |
| Маса газу, т |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура, °С |  |  |  |  |  |  |  |