Тема МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НАНОКОМПОЗИТІВ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У ПАРАХ КОВЗАННЯ МЕХАНІЗМІВ АВІАТЕХНІКИ

1.1. Полімерні нанокомпозити

Полімерні нанокомпозити (ПНК) – це новий клас армованих гібридних матеріалів, які створюються шляхом диспергування нанорозмірних частинок уполімерну матрицю. Технологія виробництва полімерних композитів є актуальною областю науки про полімери, яка протягом останніх років змістила свій інтерес в бік нанорозмірних наповнювачів і дозволила створити нанокомпозити на основі полімерної матриці. За сучасним визначенням нанотехнології - це технології, що розроблені для об’єктів із розмірами, меншими за один мікрон, і дають змогу проводити дослідження, маніпуляції та обробку речовин, один з характерних розмірів яких лежить у діапазоні розмірів від 0,1 до 100 нанометрів. Основою наноматеріалів є наночастинки, розміри яких у мільярд разів менші від 1 м, або в мільйон разів менші від 1 мм. Це конкретне уявлення про нанотехнологію поставило чітку межу з технологіями, які зараз нанотехнологіями не вважаються. В залежності від геометричних розмірів зерен матриці та частинок іншої фази нанокомпозити класифікують на: нульвимірні (0 D: кластери, наночастинки, коллоіди, квантові крапки) (рис. 1, а); одновимірні (1 D: нанотрубки, волокна, прутки) (рис. 1, б); двовимірні (2 D: тонкі плівки, шари) (рис. 1, в); об’ємні – тривимірні (3 D: полікристали) (рис. 1, г); фрактальні (1 < D < 2, 2 < D < 3: фрактальні кластери і нитки) (рис. 1, д) нанокомпозити. Серед цих груп останні мають ряд переваг за своєю технологічністю використання особливо при виготовленні нових виробів.

Можна сказати, що ПНК поєднують в собі концепції структур композитів та наноматеріалів. В цьому випадку нанокомпозит розуміють як тверду комбінацію нанорозмірних фаз (пористе середовище, коллоіди, гелі та сополімери), які відрізняються за властивостями в структурі та хімічному складі. Важлива особливість нанокомпозитів полягає в тому, що поліпшення властивостей досягається при дуже низьких концентраціях армуючих наповнювачів (як правило ≤ 5 % мас.) і сильно залежить від ступеня дисперсності нанонаповнювача та міжфазної адгезії «нанонаповнювач – матриця». Це викликано великою площею (в об'ємному співвідношенні) поверхні нанодомішки в порівнянні з мікро- і макродомішками. Також це обумовлено тим, що нанорозмірні органічні та неорганічні матеріали змішані в нанокомпозиті майже на молекулярному рівні і мають наступні переваги:

- Покращені механічні властивості (наприклад, забезпечення міцності та модулю пружності з забезпеченням стабільності розмірів).

- Знижена проникність для газів, води та вуглеводнів.

- Поліпшена термічна стабільність та температура теплової деформації.

- Знижений коефіцієнт теплового розширення.

- Підвищена вогнестійкість та зниження викидів диму.

- Поліпшена хімічна стійкість.

- Вища електропровідність та ін.

За даними американської компанії «Grand View Research» світове виробництво ПНК у період з 2014 року стрімко зростає завдяки збільшеному інтересу і попиту з боку народно-господарських галузей саме через властивості таких нанокомпозитів. На сьогодні розробка таких новітніх полімерних нанокомпозитів (ПНК) є актуальною задачею як прикладної, так і фундаментальної наук і відповідає пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки України.

| а | б | в |
| --- | --- | --- |
| г |  | д |

Рис. 1. Класифікація форм армувальних об’єктів нанокомпозитів в залежності від розмірів зерен матриці та частинок іншої фази: а – нульвимірні, б – одновимірні, в – двовимірні, г – об’ємні, д – фрактальні

За складом матриці нанокомпозити розподіляють на три групи: з керамичною матрицею; з металевою матрицею та полімерно-матричні. Отже, область з розроблення ПНК із необхідними властивостями знаходиться у стадії інтенсивного розвитку, що створює актуальність та перспективність задачі дослідження в цьому напрямку.

Стан проблеми. Полімерні нанокомпозити (ПНК) з їх безпрецедентним поєднанням властивостей та винятковими дизайнерськими можливостями зарекомендували себе як високоефективні матеріали двадцять першого століття та наразі все більше і більше використовуються і у авіабудуванні. Звісно про дослідження та проектування металевих пар ковзання, які виготовляються також з використанням нанотехнологій та мають деякі переваги при застосуванні у конструкції літальних апаратів.

Використання ПНК замість металевих задовольняє вимогам, які пов’язані зі зменшенням маси літака та питомої витрати палива при забезпеченні високої питомої міцності і твердості, жароміцності, зносостійкості, теплозахисних властивостей тощо.

Звісно про застосування вуглецевих нанотрубок (ВНТ) у конструкціях літака Boeing 787. Додавання ВНТ (1–2 %, а іноді навіть 0,1–0,3 %) суттєво збільшують модуль пружності та міцність на розрив, при цьому підвищуються теплопровідність, електропровідність та діапазон робочих температур композитів, завдяки підвищенню температури переходу у склоподібний стан. Це пояснюють тим, що наночастинки впливають на формування надмолекулярної полімерної структури композитів, і тому так суттєво можуть покращувати властивості матеріалу.

Наночастинки металів, оксиди металів та оксиди неметалів використовуються в нанокомпозитах як армуючі компоненти. Серед таких часток оксидів металів зазвичай використовують TiO2, SiO2, наноалмази та ін. Їх додають у нанокомпозити для отримання механічної міцності, електро- та теплопровідності, бар’єрного ефекту, антибактеріального ефекту, захисту від УФ-випромінювання та властивості самоочищення.

Звісно про використання таких матеріалів при виробництві нерухомих пар конструкції літальних апаратів, які значно поліпшують міцність з’єднань, втомну довговічність, знижують фретинг-корозію за рахунок застосування полімерних наповнювачів.

Особливу увагу заслуговує застосування нанокомпозитів з пластмасовою основою для виготовлення деталей конструкції літальних апаратів, у тому числі для трибологічних пар, що працюють при помірних навантаженнях з низьким коефіцієнтом тертя. В цьому випадку спостерігається покращення трибологічних властивостей при експлуатації таких деталей, а також безвідмовність роботи механізмів.

Однак, ступінь досягнення необхідних механічних властивостей ПНК залежить від багатьох факторів, зокрема від типів полімерної матриці та наночастинок (ВНТ, наночастинки металів, оксиди металів, оксиди неметалів тощо), кількості  домішок, співвідношення розмірів наночастинок, взаємодії

«полімер-наповнювач», ступеня розподілу та орієнтації в композиті наповнювача, параметрів формування композиту тощо.

Тому особливо актуальним є проведення досліджень з одержання і аналізу механічних властивостей нанокомпозитів і потребує створення упорядкованості щодо їх використання в парах ковзання.

  - Світові виробники нанокомпозитів.

Основними виробниками нанокомпозитних матеріалів є «Plasma X», «Zyvex Technologies», «Powdermet Inc.», «DSM», «Inframat Corporation», 40 «DuPont», «BASF», «Cabot», «eSpin Technologies» «Plasmachem Gmbh», «Arkema», «InMat» та «BASF». Найбільше переліченими компаніями виробляються нанокомпозитні матеріали на основі вуглецевих нанотрубок, глин, оксидів металів, тощо.

Основними провідними світовими виробниками на ринку наночастинок оксидів металів є «Nanoparticles & Microspheres Eprui Co.», «American Elements», «Reinste Nanoventures», «NanoScale Corporation», «Altair Nanomaterials», «Sigma Aldrich», «US Research Nanomaterials Inc.» і «Access Business Group» [5]. У промислових масштабах синтезуються наночастинки таких оксидів металів: оксид алюмінію, оксид вісмуту, оксид сурми, оксид церію, оксид магнію, оксид купруму, оксид марганцю, оксид силіцію, оксид титану, оксид феруму, оксид стануму, оксид цирконію, оксид цинку тощо. У екологічному напрямку активно використовуються тільки нанодисперсні порошки TiO2 (як фотокаталітичний матеріал). Відомими виробниками TiO2 фотокаталізаторів є «Еvonik» (Німеччина), «Nano-Oxides Inc.» (Великобританія), «NANO Technology» (Китай) тощо.

В Україні з 2009 року була започаткована державна наукова та технічна програма «Нанотехнології та наноматеріали», внаслідок чого інститути НАН України та університети розпочали активні дослідження з нанотехнологій та наноматеріалів. Детальний аналіз діяльності наукових інститутів НАН України та університетів, залучених до цієї програми, демонструє те, що найвищий потенціал розвитку технологій знаходиться у сферах нанохімії, нанофізики та нанобіотехнологій. Серед досліджень, що за державної підтримки проводяться українськими науково-дослідними інститутами, можна відмітити технологію, що знайшла практичне використання в екологічній сфері. Це установка для очищення висококонцентрованих водних об’єктів із використанням ультрадисперсних фаз гідроксидів феруму. Окрім цього, в Україні, розроблено науково-дослідні технології синтезу нанопорошків простих і складних оксидних фаз, зокрема, цирконію (IV) оксиду, титану (IV) оксиду, титанату барію тощо. Авторами цих розробок є Інститут проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України. Тим не менш, використання таких нанопорошків спрямовано більшою мірою на біомедичні та технічні області застосування. Також відомі розробки щодо одержання сорбційних матеріалів на основі ZrO2 та інших оксидів методом гомогенного осадження і плазмохімічним методом. Дані дослідження було розвинуто науковцями ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет».

Певний вклад в розвиток впровадження нанотехнологій в конструкції літальних апаратів внесли науковці Національного аерокосмічного університету«ХАІ»: Костюк Г.І., Баранов О.О., Долматов А.І. та інші.

Згідно даних роботи, відповідно аналізу існуючих сучасних і актуальних наноматеріалів та їх характеристик вітчизняних і іноземних виробників, можна виділити наступні технології з нанесення наноматеріалів:

«КЕСОН» із заповненням мікро-западин на поверхнях тертя з утворенням антифрикційних, зносостійких та адгезійних плівок (покриття), а також технології з використання кондиціонерів металів «Fenom», «ЕR», «SR3», присадок «Militec- 1», які продовжують ресурс експлуатації без капітального ремонту і реметалізантів «Lubrifilm» і «Мегафорс» з ефектом «незношуваності». Однак головним недоліком таких матеріалів є забруднення навколишнього середовища, а саме: питної, ґрунтової та поверхневої води. Вирішенням екологічного питання можливо за рахунок використання наноалмазів як специфічного універсального нановуглецевого ТНМ, що має властивості розкладання шкідливих органічних хімікатів. Їх представниками є «Lubrifilm Diamond Run Ln», «Nanodiamond Green Run», наноприсадки «Fenom Nanodiamond Green Run» (на основі наноалмазів), «Fenom Old Chap» (на основі наночастинок бентоніту), «Renom Engine Nanoguard» (для моторних мастил) та «Renom Gear Nanoguard» (для трансмісійних мастил).

  - Методи синтезу наноматеріалів та нанокомпозитів на основі оксидів металів.

Вирішальну роль у формуванні властивостей магнітних, сорбційних, (фотокаталітичних, оптичних, електричних тощо) нанокомпозитів має метод синтезу наноматеріалів, який дозволяє одержувати наночастинки певних розмірів і форми. Метод синтезу впливає не тільки на розмір і форму частинок, але й на ступінь кристалічності, наноструктурність, морфологію, структурно- сорбційні характеристики тощо.

Досить широке використання у наукових дослідженнях знайшли методи гідротермального синтезу, хімічного осадження, золь -гель технології або так звані методи «м’якої хімії», що пов’язане з порівняно простотою їх проведення, широким колом параметрів керування, таких як концентрація реактантів та тривалість процесу, тиск і температура тощо. Крім того, отримання металоксидних продуктів з більш різноманітними властивостями стає можливим при комбінуванні цих методів між собою або використанні різних додаткових способів обробки композитів. Наприклад, надвисокочастотне випромінювання або ультразвук застосовують з основними методами синтезу для впливу на певні властивості наночастинок оксидів металів: розмір, питома поверхня, морфологія, сорбційна ємність тощо. Ультразвукова обробка дає можливість уникнути агрегації частинок, що утворюються, а також забезпечити високий рівень їх гомогенності. У випадку коли пріоритетним є отримання монокристалів високого ступеня кристалічності, раціонально застосовувати метод газофазного синтезу, який забезпечує одержання монокристалічних наночастинок оксидів металів різноманітної і контрольованої морфології при відносній простоті, високій продуктивності та доступності методу. Поряд з цим є багато інших методів отримання металоксидних наночастинок, такі як електрохімічний, піроліз аерозолів, електроспінінг. Слід зазначити також екологічні методи або так звані «green» технології, які активно пропонуються, але поки що використовуються або для вузько специфічних застосув ань, або розробка яких знаходиться ще на початковому етапі лабораторних досліджень. Серед наведених способів синтезу, що дозволяють одержувати наночастинки оксидів металів, привертають увагу такі способи як: хімічне осадження, сольвотермальний або гідротермальний, золь-гель та газофазний синтез.

Використання нанокомпозитних матеріалів.

Здатність деяких пластмас утворювати з наноалмазами високоміцні сполуки, які мали чудові властивості. Дослідження трибологічних характеристик поліаміду 6 та армованого вуглецевим волокном поліаміду 6 (ПА6) (CF/PA6) з різним їх вмістом в умовах сухого ковзання. Досліджено вплив вмісту вуглецевого волокна на трибологічні властивості композитів. Морфологія зношеної поверхні чистого ПА6 та його композитів була досліджена за допомогою електронної скануючої мікроскопії, і були встановлені механізми зносу. Аналіз отриманих результатів дозволив встановити, що всі наповнені поліаміди 6 мають кращі трибологічні характеристики, ніж ненаповнені поліаміди 6. Оптимальне зниження зносу досягається при вмісті вуглецевого волокна 20 об.%.

Саме механічні характеристики нових матеріалів, у тому числі трибологічні характеристики значно підвищили інтерес до досліджень у цій галузі, що підтверджується низкою наступних робіт. У статті за допомогою електронної  скануючої мікроскопії системно вивчалося поліпшення трибологічних властивостей ПА6 з різними наповнювачами, наприклад, тальком, скловолокном (СВ), твердими мастилами комбінованими типу графіту, поліетилену надвисокої молекулярної маси. Результати показали, що СВ може знижувати коефіцієнт тертя та швидкість зношування чистого ПA6 більш ефективно, ніж тальк, а оптимальний вміст становить 15% мас. Коефіцієнт тертя та швидкість зношування збільшувалися зі збільшенням навантаження, за винятком швидкості зношування композиту з 20 і 25 мас.% СВ, яка зменшувалася зі збільшенням навантаження.

Більш детально трибологічні якості було представлено у дослідженнях роботи на композитах з поліаміду-6, армованого нано- Al2O3 та мікронами Al2O3 (PA6/ Al2O3), що були отримані методом полімеризації на місці. Вплив вмісту наночастинок та стану зносу на трибологічні властивості композитів вимірювали за допомогою вимірювача зносу блоку на пристрої ММ-200. За допомогою скануючого електронного мікроскопа та металургійного мікроскопа досліджено зношену поверхню та запропоновано модель механізму зношування.

Встановлено, що нано- Al2O3 підвищує зносостійкість мономерного лиття поліаміду-6 при оптимальному вмісті нано- Al2O3 близько 3 мас. %. Швидкість зношування нанокомпозиту ПA6/ Al2O3 була нижчою, ніж у композиту з мікронним Al2O3, і повільно збільшувалася, тоді як його коефіцієнт тертя поступово зменшувався з навантаженням. Однак коефіцієнт тертя композиту був дещо вищим, ніж у мономерного ливарного поліаміду 6, і нижче, ніж у композиту з мікронним Al2O3.

Високоенергетичні наноалмази, подрібнені в кульовому млині (МНА), ретельно обробляються низькотемпературним відпалом та змішаними кислотами для отримання карбоксильованих МНА (кМНА). У ході цього процесу не тільки видаляються домішки, але й прищеплюються функціональні групи, що містять кисень поверхні МНА. Потім нанокомпозити отримують полівініловий спирт (ПВС)/цМНА методом лиття з водного розчину. Встановлено, що температура склування (Tg) та пікова температура коефіцієнта втрат (Ttand) нанокомпозитів ПВС/кМНА зміщені у бік вищих значень, ніж чистого ПВС. Це дозволило встановити наступне. Термічне розкладання ПВС явно пригнічується цМНА. Початкова та максимальна температура розкладання зростає більш ніж на 17°С та 24°С відповідно. Термальна провідність зростає на 57,5%. Крім того, межа міцності при розтягуванні та модуль Юнга ПВС покращуються на 62,3% та 166,7% відповідно при додаванні цМНА. Таке значне поліпшення механічних характеристик поставило завдання широкого дослідження і використання наноматеріалів у конструкції машин і механізмів, де в роботі були синтезовані та оцінені полімерно-матричні композити ПВС, армовані невеликими концентраціями функціоналізованого НА. Детальна структурна характеристика з використанням різних аналітичних методів показала, що наночастинки розподілені рівномірно та не злипаються. Припущення, що наночастинки тісно взаємодіють з полімерною матрицею, суттєво збільшуючи кристалічність. Показники механічних властивостей композитів ПВА-НА, визначені методом наноіндентування, мали значні покращення, а саме для твердості та модуля Юнга ПВА-НА при додаванні лише 0,6 мас. % НА, що є відносно невеликим, але суттєвим. Було висловлено припущення, що відмінна адгезія між матрицею і функціоналізованими частинками є основною причиною такого помітного поліпшення механічних характеристик. Ці результати показують, що можна з успіхом використовувати як наповнювач для виготовлення композитних полімерів.

Дослідження, проведені на двох важливих нанокомпозитах полімер/НА, тобто на нанокомпозитах поліаміда/НА (ПА/НА) та на нанокомпозитах полііміда/НА (ПІ/НА). Особливу увагу було приділено дизайну, синтезу, властивостям та застосуванню цих важливих нанокомпозитів. Площа поверхні, твердість, провідність, оптична прозорість, хімічна інертність та теплопровідність НА були поєднані з основними характеристиками PA та PI, що призвело до численних технічних застосувань. Чудові армуючі властивості та високі характеристики нанокомпозитів ПА/НА та ПІ/НА були досягнуті завдяки включенню до матриці функціональних або модифікованих НА. Отже, покращена міжфазна взаємодія між ПА/ПІ та наночастинками та тонкою дисперсією нанонаповнювача може призвести до оптимальних властивостей цих нанокомпозитів для ряду високотехнологічних додатків, від аерокосмічної області до електроніки та біомедицини.

Проблеми досліджень, властивостей та застосування полімерних нанокомпозитів докладно викладені представленому методі виготовлення армованих композитних НА покриттів з гідроксиапатиту (ГА) на металевих деталях. Покриття із ГА мають погані механічні властивості, які можна покращити за рахунок включення вторинного біоінертного армуючого матеріалу. Наноалмаз (НА) має відмінні механічні властивості, щоб відігравати роль армуючого матеріалу для поліпшення механічних властивостей крихкого ГА біокерамічне покриття. Основна стала проблема полягає в розробці належних методів осадження для виготовлення покриттів HA, армованих НА. У цьому дослідженні описано нанесення шляхом плазмового напилення сумішей суспензії НА та вихідного порошку ГА мікронного розміру. Вплив армування НА на мікроструктуру та механічні властивості покриттів, таких як твердість, адгезійна міцність і коефіцієнт тертя були досліджені. Результати показали, що покриття з ГА, армовані НА, демонструють меншу пористість, меншу кількість нерозплавлених частинок та однорідну мікроструктуру. Можна зробити висновки, що у роботі представлено багатообіцяючий підхід виготовлення армованих НА композитних покриттів з ГА на металевих деталях, але потребує подальших досліджень і експериментів.

Проблема нанесення нанопокриття, нанокомпозиту титану (Ti)/(НА) із потенціалом для біомедичних застосувань були отримані методом іскрового плазмового спікання. За допомогою рентгенівської дифракції, скануючої електронної мікроскопії, електронної мікроскопії, що просвічує, і механічного аналізу були досліджені нанокомпозити Ti/НА, і показано вплив НА на мікроструктурні та механічні властивості титанової матриці. Експериментальні результати показали, що нанокомпозити Ti/НА демонструють чисту фазу α-Ti з концентраціями від 0,1 до 0,35 мас.% і з фазою нано-TiC, сформованою на місці, в 0,5–2,0 мас. % НА. Твердість при наноіндентуванні, модуль Юнга і межа плинності при стисненні нанокомпозитів Ti/НА були значно покращені, оскільки було включено в матрицю Ti. Поліпшення твердості (60,2%), модуля Юнга (27,4%) та межі плинності на стиск (24%) були досягнуті за рахунок легування 0,5 мас.% НА матрицю Ti, але за рахунок зменшення пластичності. Нанокомпозити Ti/0,35 мас.% НА мають кращі комплексні	механічні властивості. Ці поліпшення можуть пояснюватися визначними механічними властивостями НА, однорідною дисперсією нанокластерів НА, зміцненням Орована НА/nano-TiC та зміцненням твердого розчину атомами вуглецю в нанокомпозитах Ti/НА.

Вплив концентрації наноалмазів і щільності струму електроліту на текстуру та механічні властивості покриття сталі з композиту Ni/НА досліджувалося у роботі. Композитне покриття Ni/НА наносили на вуглецеву сталь у традиційній установці Уатта розчином без добавок за допомогою гальванічного покриття постійним струмом (DC). Вплив концентрації наноалмазу та щільності струму в гальванічному розчині на морфологію, розмір зерна та текстуру композитного покриття Ni/НА спостерігали за допомогою дифракції рентгенівських променів (XRD) та скануючої електронної мікроскопії (СЕМ). Розподіл частинок наноалмазів у композиційному покритті було досліджено за допомогою спектрів комбінаційного розсіювання та СЕМ. Механічні властивості композитного покриття, такі як модуль пружності і твердість досліджували за допомогою нанометрового індентора (XP) тестової системи. Коефіцієнт тертя визначали за допомогою універсального мікротриботестера. Отримані результати продемонстрували, що краща орієнтація композитного покриття Ni/НА варіювалася від кристалічної орієнтації покриття з нікелю чистого до кристалічної орієнтації, коли концентрація наноалмазів у гальванічному розчині була 8,0 г/л, щільність струму 3,0 А/дм2, твердість композиційного покриття досягала максимального значення 5302 ГПа, а коефіцієнт тертя підтримувався на рівні близько 0,1. Середній розмір композиційного зерна покриття зменшився до 20,4 нм. Аналогічні позитивні результати щодо створення аналогічних покриттів, що підтверджує їх доцільність і необхідність в технологічних цілях.

Застосування нанокристалічного алмазу, синтезованого детонаційним синтезом виготовлення електрода. Підвищена електропровідність НА, обумовлена особливостями гігантської питомої поверхні та великою кількістю поверхневих дефектів, а також кластерною структурою, що дозволяє використовувати його як електродний матеріал. Були виготовлені електроди з наноалмазного порошку, які досліджувалися за допомогою циклічної вольтамперометрії та вимірювання імпедансу змінного струму. Результати показали, що електрод порошку наноалмазу електрохімічно стабільний в електролітах KCl в широкому діапазоні потенціалів (-1,2...2,0 В). Електродна реакція є квазіоборотною в розчині 0,1 моль/л KCl, що містить окислювально-відновну пару фериціанід-фероціанід. Константа швидкості електродної реакції k оцінюється як 2,87×10-3 см/с. Проаналізовано спектри імпедансу змінного струму та запропоновано еквівалентну схему. У статті зроблено висновок про доцільне застосування нанокристалічного алмазу для виготовлення електродів.

Було виявлено, що включення наноалмазу, що містить карбоксильну групу (НА-COOH), значно знизило питому знос (~30 %) і коефіцієнт тертя (~60 %) поліаміду 6 (ПА6) при завантаженні 1 мас. %. У порівнянні з НА-COOH, НА, функціоналізований аміногрупами, додатково підвищує зносостійкість ПA6, що було пов'язано з його більш тонкою дисперсією, а також з більшим впливом на поліпшення механічних властивостей, міцність та кристалічність ПA6. Приріст температури поверхні, викликаний теплотою тертя, добре узгоджувався з коефіцієнтом тертя та характеристиками зношування зразків. Зображення оптичної мікроскопії показали, що сприяють механізму абразивного зносу в композитах ПА6/НА.

У той час як наноалмаз став одним з найбільш поширеним з наноматеріалів, що вивчається, досягнення великої частки алмазних наночастинок в полімерному покритті залишається невирішеною проблемою. Так були продемонстровані полімерні нано- та мікроволокна, що містять високі завантаження алмазних частинок розміром 5 нм (до 80 мас. % у поліакрилонітрилі та 40 % у поліаміді-11), з використанням електроформованих нановолокон як носій. Електроформовані нановолокна з високим вмістом наноалмазу в полімерах (20% наноалмазу в поліаміді 11) сплавлялися в тонкі прозорі плівки, дослідження яких показали їх високі механічні властивості, а саме: підвищення модуля Юнга в 4 рази, а твердості в 2 рази. Створення таких плівок стає корисним при необхідності забезпечити захист від ультрафіолету та стійкості до подряпин на різних поверхнях, особливо в тих випадках, коли поєднуються механічні, теплові та діелектричні властивості.

В дослідженях трибологічних і механічних властивостей нанокомпозитів на основі епоксидної смоли, армованих частинками НА з низьким вмістом, наведено послідовне зростання значень твердості та значне зниження показників швидкості зношування та коефіцієнта тертя. Встановлено, що додавання лише 0,1 мас. % НА знижує коефіцієнт тертя та швидкість зношування на 50 та 84 % відповідно. Крім того, незважаючи на покращення механічних властивостей епоксидної смоли при вмісті 0,1 мас. % НА, додавання більшої кількості нанонаповнювачів перешкоджало подальшому поліпшенню властивостей як трибологічних, так і механічних. Вплив та покращення трибологічних властивостей композитів від додавання НА не більше 3 мас. %.

Суттєве підвищення механічних властивостей за невеликої кількості нанодобавки. Механічні та трибологічні властивості для різних матеріалів достатньо важко визначати тому, що недостатньо методик досліджень, обладнання та вимірювальних засобів. В той же час основні параметри необхідні для використання у парах ковзання показують значний рівень, який задовольняє за своїм значенням – це твердість при наноіндентуванні, модуль Юнга і межа плинності при стисненні нанокомпозитів Ti/НА були значно покращені, оскільки НА було включено в матрицю Ti. Поліпшення твердості (60,2%), модуля Юнга (27,4%) та межі плинності на стиск (24%) були досягнуті за рахунок легування 0,5 мас.% НА матриці Ti, при цьому відбулося зменшення пластичності. Результати основних показників механічних властивостей наноматеріалів, що вивчались авторами, для наочності зведені в порівняльну таблицю 1. швидкість зношування на 50 та 84 % відповідно.

Таблиця 1. Показники основних механічних властивостей наноматеріалів

| Склад композиту [джерело] | Оптимальний вміст наповнювача | Зростання межи міцності при розтягуванні | Зростанн я модуля Юнга | Зростання твердості | Наванта- ження на теплопро- відність | Коефіцієн т тертя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поліамід 6+ вуглецеве волокно [32] | 20 об. % | * | * | * | * | 0,1 |
| Поліамід 6+графіт [33] | 15 мас. % | * | * | * | * | 0,05 |
| Поліамід 6+ нано-Al2O3 [52] | 3 мас. % | * | * | * | * | 0,12 |
| ПВА-НА [34, 35] | 0,6 мас. % | +62,3 % | +166,7 % | * | * | * |
| ПА 11+НА [36, 50] | 20 мас. % | +400 % | * | +200 % | * | Стійкість до подряпин |
| ПА66+НА [36] | 3 мас. % | +12 % | +21 % | * | +7% | * |
| Покриття Ti/НА [43] | 0,35 мас. % НА | Межа плинності на стиск+24 % | +27,4 % | +60,2 % | * | 0,12 |
| Покриття сталі з композиту Ni/НА [44] | концентрація наноалмазів у гальванічному розчині 8,0 г/л | * | * | 5302 ГПа | * | 0,1 |
| Епоксидна смола+НА [51] | 0,1 мас. % | * | * | швидкість зношування -84% | * | -50% |

* – немає даних

Встановлено, що додавання лише 0,1 мас. % НА знижує коефіцієнт тертя та

У наступних роботах є суперечливі дані щодо коефіцієнта тертя і за величиною зносу при додаванні НА. Так у роботі [35] зроблено висновок про те, що коефіцієнт тертя композиту дещо вищий, ніж у мономерного ливарного поліаміду 6, і нижче, ніж у композиту з мікронним Al2O3. Зображення оптичної мікроскопії зі статті [34] показали, що додавання НА сприяють механізму абразивного зносу в композитах ПА6/НА, хоча не описано, як визначався знос зразків. У той самий час більшість інших авторів [27, 33, 37] у своїх дослідженнях відзначають зниження зносу і коефіцієнту тертя.

Інші розглянуті роботи показують покращення механічних і трибологічних властивостей від застосування наноалмазів при створенні полімерних та металевих композитів. Особливістю є те, що це поліпшення досягається при дуже невеликих концентраціях наноалмазів (1…3 %). Однак, більшість авторів робіт відзначають, що підвищення концентрації наноалмазів (більше 3 %) не призводить до подальшого зростання механічних показників, а в ряді випадків призводить до їх зниження [51]. Слід зазначити, що цей факт дозволяє рекомендувати апробацію наноалмазів з концентрацією в діапазоні 1…3 % на деталях машин і механізмів, а також в парах ковзання з великим ресурсом.

Рекомендована література

- Введения в нанотехнологію [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://web.kpi.kharkov.ua/ief/wp-content/uploads/sites/39/2016/07/nano_Termin_presentation1.pdf (12.01.2023).

- Донцова, Т. А. Металоксидні наноматеріали та нанокомпозити екологічного призначення [Електронний ресурс]: дис. д-ра техн. наук: 05.17.01 – технологія неорганічних речовин / Донцова Тетяна Анатоліївна. Київ: 2021. 391 с.

Режим доступу: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/40516?mode=full

- Донцова, Т. А. Металоксидні наноматеріали і нанокомпозити екологічного призначення [Текст]: монографія / Т. А. Донцова. Київ: «Політехніка», 2021. 323 с.

- Mazharul Islam Kiron. Classification, Properties and Applications of Polymer Nanocomposites [Electronic resource]. Retrieved by: https://textilelearner.net/nanocomposites-classification-properties (22.01.2023).

- Metal Oxide Nanoparticles Market Size,	Status	Report 2020by Manufacturers, Type and Application, Forecast to 2026. [Electronic resource]. – Retrieved by: https://www.wfmj.com/story/42359962/metal-oxide- nanoparticlesmarket-size-status-report-2020-by-manufacturers-type-and- applicationforecast-to-2026 (17.07.2022).

- Композиційні матеріали в авіабудуванні (огляд). I Технології отримання та обробки конструкційних матеріалів [Електронний ресурс] / С. Б. Бєліков, І. П. Волчок, О. А. Мітяєв, В. М. Плескач, В. О. Савченко – 2017. – С. 32–40. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/kompozitsiyni-materiali- v-aviabuduvanni-oglyad/viewer

- Аналіз трибологічних наноматеріалів для підвищення зносостійкості і довговічності механічних контактуючих поверхонь деталей машин і механізмів на основі онтологічної системи підтримки прийняття рішень / В. Т. Сікульский, К. В. Майорова, Ю. А. Воробйов, О. М. Застела, В. В. Агарков // Відкриті інформаційні та комп’ютерні інтегровані технології: зб. наук. пр. Нац. аерокосм. ун-та ім. М.Є. Жуковського «ХАІ».  Харків: 2022.  Вип. 96. – С. 97–117.

- Фесенко, О. М. Проблеми та перспективи розвитку нанотехнологій в Україні та світі [Текст] / О. М. Фесенко, С. В. Ковальчук, Р. А. Нищик // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. – №1. – С. 170–179.