ПРАКТИЧНА РОБОТА 1

Вплив вмісту кремнію в чавуні на енергоємність

конвертерної плавки

В основу методики розрахунку покладені розрахунки зміни статей теплових балансів та відповідних паливно-енергетичних витрат конвертерної плавки при збільшенні вмісту кремнію в чавуні на 1 кг/т (0,1%).

Основними статтями додаткового надходження теплоти у конвертерній
плавці (таблиця 1.1) за умов підвищення вмісту кремнію у чавуні є його окислення (ст.1) та збільшення ентальпії чавуну (ст.2).

Таблиця 1.1 - Зміна енерговитрат на виплавку 1 т сталі у кисневому
конвертері при питомих витратах чавуну 0,86 т/т та збільшенні вмісту кремнію на 0,1% (1 кг/т чавуну)

| № | Статті | На 1 кг Si в чавуні |  | На 1 т сталі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МДж | % | МДж | % |
|  | ЗБІЛЬШЕННЯ ВИТРАТ ТЕПЛОТИ |  |  |  |  |
| 1 | Окислення кремнію Si + О2 = SiO2 + 870,76 МДж/кмоль | 870,76/28=31,1 | 48,29 | 26,7 | 48,28 |
| 2 | Підвищення температури чавуну на 24,80С | 24,8*0,85=21,1 | 32,76 | 18,1 | 32,73 |
| 3 | Додаткова теплота шлакоутворення | 2,1 | 3,26 | 1,8 | 3,25 |
| 4 | Теплота окислення Fe із переходом оксидів у шлак з CaO/SiO2=3,0:(1+3,0)*(60/28)∙(20/80=2,14 кг. 3,7; 5,1 - теплота окислення Fe до FeO та Fe2O3, МДж/кг оксиду | (0,7∙2,14∙3,7+0,3∙2,14∙5,1)=8,8 | 13,66 | 7,6 | 13,74 |
| 5 | Зменшення фізичного тепла газу за рахунок зменшення [С], що розчинений у чавуні, (0,46 м3, температура 16800С). 1,617 - теплоємність конвертерного газу, кДж/(м3∙ 0С) | 0,46∙1,617∙1680/1000=1,3 | 2,03 | 1,1 | 2,00 |
|  | СУМА | 64,4 | 100,0 | 55,3 | 100,0 |
| ДОДАТКОВА ВИТРАТА ТЕПЛОТИ |  |  |  |  |  |
| 6 | Збільшення витрат теплоти із шлаком (16800С): (1+3,0)*(60/28)*(100/80)=10,7 кг. 1,2 - теплоємність шлаку, кДж/(кг 0С) | 10,7*1,2*1680:1000=21,6 | 32,24 | 18,6 | 32,24 |
| 7 | Недоотримане тепло [С] чавуну (0,244 кг) при окисленні 85% до СО та 15% до СО2. 117,8 - теплота окислення С до СО, кДж/моль | (0,15*400,4+0,85*117,8)* 0,244/12=3,2 | 4,78 | 2,8 | 4,84 |
| 8 | Втрати теплоти у конвертері (1,5% від суми статей) | (64,4-21,6-3,2)∙1,5/100=0,6 | 0,90 | 0,5 | 0,87 |
| 9 | Обпалення вапна у ВОЦ із витратою природного газу (ПГ) 0,19 м3/кг вапна. Додаткові витрати СаО: 3,0∙60/28=6,42 кг. 34 - теплота згорання ПГ, МДж/м3 | 6,42∙0,19∙34=41,6 | 62,08 | 35,8 | 62,05 |
|  | СУМА | 67,0 | 100,0 | 57,7 | 100,0 |
| Збільшення витрат теплоти на виплавку 1 т сталі з врахуванням обпалення вапна |  | 2,6 |  | 2,4 |  |
| Загальне збільшення витрат теплоти на металургійному підприємстві на 1 т сталі |  | 40,0 |  | 34,6 |  |

Прийнято, що втрати тепла під час транспортування чавуну складають 13% та його температура перед конвертером збільшується (за умов ведення доменної плавки) на 0,87∙28,6 = 24,8 0С/кг [Si]. Під час розрахунків теплоти окислення додаткового заліза (ст.4) прийнято, що 30% заліза окислюється до Fe2O3, а 70% - до FeO при вмісті оксидів заліза у шлаку 20%. Поряд із додатковими витратами тепла із шлаком (ст. 6) враховано зниження надходження тепла за рахунок скорочення кількості вуглецю у чавуні (ст.7) та скорочення втрат фізичного тепла із газами, що відходять (ст.5). При питомих витратах чавуну 860 кг/т сталі додаткове надходження тепла безпосередньо у конвертерну плавку складе 33,4 МДж/т сталі на кожні 0,1% Si у чавуні.

Таблиця 1.2 - Зміна умов виплавки 1 т сталі у кисневому конвертері

| № варіанту | Зміна вмісту [Sі], % | Садка конвертера (Х), т | Витрати природного газу на обпалення додаткового вапна, м3/кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | + 0,12 | 300 | 0,21 |
| 2 | - 0,14 | 330 | 0,24 |
| 3 | + 0,16 | 250 | 0,23 |
| 4 | - 0,11 | 130 | 0,25 |
| 5 | + 0,18 | 160 | 0,30 |
| 6 | - 0,2 | 300 | 0,14 |
| 7 | + 0,3 | 330 | 0,16 |
| 8 | - 0,19 | 250 | 0,23 |
| 9 | + 0,25 | 130 | 0,21 |
| 10 | + 0,12 | 160 | 0,24 |
| 11 | - 0,14 | 300 | 0,23 |
| 12 | + 0,16 | 330 | 0,25 |
| 13 | - 0,11 | 250 | 0,30 |
| 14 | + 0,18 | 130 | 0,14 |
| 15 | - 0,2 | 160 | 0,16 |
| 16 | + 0,3 | 300 | 0,23 |
| 17 | - 0,19 | 330 | 0,21 |
| 18 | + 0,25 | 250 | 0,24 |

У той же час, з врахуванням витрат тепла на обпалення додаткового вапна,
яке необхідне для забезпечення заданої основності шлаку, вказане надходження
тепла скасовується та становиться навіть відмінним.

Для обпалення 1 т вапна у обертових печах вапняно-обпалювального цеху (ВОЦ) зазвичай витрачається 190 м3 природного газу. У такому випадку додаткові витрати теплової енергії на виплавку 1 т сталі складуть 2,4 МДж.

Таким чином, підвищення вмісту кремнію в чавуні збільшує витрати тепла на виплавку чавуну, але приносить додаткове тепло в сталеплавильний процес в
кількості 19,8 МДж/т чавуну кожні 0,1% [Sі]. Тим не менш, в загальному
тепловому балансі системи «доменна піч - кисневий конвертер» збільшення вмісту кремнію в чавуні веде до перевитрати теплової енергії на 2,94 МДж/т сталі на кожні 0,1% [Sі].

Приклад розрахунку.

Розрахувати зміну енерговитрат на виплавку 1000 т сталі при збільшенні
вмісту кремнію у переробному чавуні на 0,1% (1 кг/т чавуну) при питомих
витратах чавуну 0,86 т/т.

В основу аналізу стадії «конвертерна плавка» покладено розрахунок змін
статей теплового балансу (табл.1.1) плавки. Результати розрахунків зведено у
таблицю.

Висновки. Таким чином, збільшення витрат теплоти на виплавку 1000 т
сталі у схемі ДП-ККЦ-ВОЦ при збільшенні вмісту кремнію у переробному чавуні на кожні 0,1% (1 кг/т чавуну) складе:

34,6 МДж/кг • 1000 кг Si = 34600 МДж = 34,6 ГДж.

Завдання для індивідуальних розрахунків.

Відповідно до вихідних даних таблиці 1.2 розрахувати зміну енерговитрат на добову виплавку сталі у кисневому конвертері за умов 20 плавок на добу, при
змінах вмісту кремнію у переробному чавуні. Вихід придатного - 90%. Зробити
висновки.