# ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОКІМКУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ.

У кольоровій металургії окомковуванню піддають тонкоподрібнені матеріали - концентрати розміром 50 мкм і менше. Окомковування найбільш поширене на нікелевих, мідних та свинцевих заводах. Для обгортування застосовуються окомковувачі, серед яких найбільшого поширення знайшли барабанні та чашеві окомковувачі.

Барабанний окомковувач за своїм конструктивним виконанням і принципом дії подібний до барабанного змішувача. Однак, на відміну від змішувачів, в окомковувачах застосовується привод з оборотами, що регулюються. Крім того, робоча поверхня окомковувачів виконується горбкуватою, шорсткою.

Щоб отримати окатиші необхідної міцності та щільності, всередину окомковувача вводять сполучні матеріали (бетоніт, вапняне молоко та ін.).

Характер руху матеріалів в барабанному окомковувачі – (рисунок 1).

Рисунок 1 - Характер руху матеріалів в барабанному окомковувачі

Для виробництва гранул однакового розміру застосовують чашеві гранулятори. Чашовий гранулятор має чашу діаметром до 5 м і бортами по колу висотою до 0,5 м. Кут нахилу осі обертання чаші регулюють у межах 30…60 градусів до горизонталі за допомогою спеціального механізму нахилу. Чаша консольно закріплена на осі, разом із нею обертається зі швидкістю 5…20 об/хв.

Характер руху матеріалу в чашевому окомковувачі показаний рисунку 2.

Рисунок 2 - Характер руху матеріалу в чашевому окомковувачі

Теорія чашового окомковувача розроблена д.т.н. С. В. Базілевич. Зв'язок між основними параметрами окомковувача описується залежністю:

,

де – α кут нахилу чаші, град;

φ - кут природного укосу матеріалу (φ = 40 ... 60°);

n - швидкість обертання чаші, хв -1 ;

D – внутрішній діаметр чаші;

k – поправочний коефіцієнт, що враховує властивості матеріалу ( k ≈0,56·10)

Продуктивність чашових окомковувачів залежить від фізико-механічних властивостей концентрату, діаметра та інших показників і коливається не більше 20...40 т/мна добу.

Основними недоліками цих окомковувачів є низька агрегатна продуктивність та великі вібрації внаслідок консольного розташування чаші.

## Визначення потужності електродвигуна механізму нахилу чаші

Рисунок 3 – Розрахункова та кінематична схема чашового окомковувача

Потужність електродвигуна механізму нахилу визначається за статистичним моментом.

Розглянемо суму моментів від ваги кожної частини окомкователя , які прикладаються у тому центрі тяжкості.

Звідки осьове зусилля на гвинті буде:

Крутний момент на гвинті:

,

де – середній радіус гвинта;

α – кут підйому гвинтової лінії, град;

ρ – кут тертя, град.

Тоді потужність електродвигуна:

, КВт

де n - швидкість обертання електродвигуна, хв -1 ;

i – передатне відношення зубчастої передачі;

η - загальний к.к.д. приводу.