Практична робота №3 за курсом ПТЛС
«Оптимізація технології прямого легування киплячої конструкційної 
сталі 08кп марганецьвмісними оксидними матеріалами»

1. Вихідні  дані:
Склад готової сталі 08кп (ГОСТ 1050-88):

C 0,05–0,11%; Mn 0,3–0,5%; Si до 0,03%; S до 0,040%; P до 0,035%; 

Вихідний метал: маса 230–255 т; C 0,05%; Si 0,01%; Mn 0,05%; S 0,035%; P 0,005%.

Вихідний (пічний) шлак: маса 3,5–4,5 т; FeO 25%; SiO2 20%; MnO 5%; S 0,1%; P 0,4%; CaO 45%; MgO 3%; Al2O3 1,5%.

2. За допомогою програми «Excalibur» оптимізувати технологію прямого легування киплячої конструкційної сталі 08кп (ГОСТ 1050-88) оксидними марганецьвмісними матеріалами за наступних умов:
· середній тиск 150 кПа (1,5 атм);

· кінцевий вміст кисню в ковшовій пробі 0,04-0,065%;

· маса газу, що утворюється до 0,4 т;

· дозволені: FeMn, SiMn, FeSi65, концентрат марганцевий Кон 1 Mn (50,85% MnO), концентрат марганцевий Кон 2 Mn (47,79% MnO), АВ-87, коксик, карбід Si, вапно, 

ел/енергія;

· температура навколишнього середовища tнавк = 30 – номер варіанта, °С;

· початкова температура металу 1620 + номер варіанта, °С.
а) + мінімальна кінцева температура 1600 + номер варіанта, °С;

б) + відсутність електроенергії;

в) + відсутність FeMn;

г) + відсутність карбіду Si;

д) + основність шлаку не менше 2;

е) + відсутність SiMn;
ж) + максимальна маса шлаку не більше 6 т, максимальна кінцева температура 1610 + номер варіанта, °С; дозволити електроенергію.
3. Для кожного з пунктів (а–ж) завдання 2 зафіксувати й занести в звіт наступні дані:

а) набір використаних матеріалів та їх маси в т, загальна маса в т;

б) кінцева температура, °С;

в) загальні маси металу, шлаку і газу, т;

г) основність шлаку;

д) склад металу в мас. %;

е) склад шлаку в мас. % оксидів;

ж) загальна вартість легування в умовних одиницях.

4. На початку виконання роботи завантажити проект ПТЛС.fwp та перевірити Опції:

Розрахунок кінцевої температури – точний; Точний склад кінцевої проби металу – вкл.; Автоматично оцінювати [O] на випуску – вкл.

Елементний склад шлаку – викл.

5. Рекомендована форма для занесення даних в звіт:

Звіт з практичної роботи №3 за курсом ПТЛС, варіант ______

студента(ки) гр. _________________________________________( ПІБ) 

	Матеріали
	Оптимальні маси матеріалів (т) по варіантам

	
	а
	б
	в
	г
	д
	е
	ж

	FeMn
	
	
	–
	–
	–
	–
	–

	SiMn
	
	
	
	
	
	–
	–

	FeSi65
	
	
	
	
	
	
	

	Кон 1 Mn
	
	
	
	
	
	
	

	Кон 2 Mn
	
	
	
	
	
	
	

	AB-87
	
	
	
	
	
	
	

	Коксик
	
	
	
	
	
	
	

	Карбід Si
	
	
	
	–
	–
	–
	–

	Вапно
	
	
	
	
	
	
	

	E/e МВт*год
	
	–
	–
	–
	–
	–
	

	Загальна маса, т
	
	
	
	
	
	
	

	Вартість лег., у. о.
	
	
	
	
	
	
	

	Склад металу, мас. %

	[C]
	
	
	
	
	
	
	

	[Si]
	
	
	
	
	
	
	

	[Mn]
	
	
	
	
	
	
	

	[S]
	
	
	
	
	
	
	

	[P]
	
	
	
	
	
	
	

	[О]
	
	
	
	
	
	
	

	Маса металу, т
	
	
	
	
	
	
	

	Склад шлаку,  мас. %

	(FeO)
	
	
	
	
	
	
	

	(SiO2)
	
	
	
	
	
	
	

	(MnO)
	
	
	
	
	
	
	

	(Al2O3)
	
	
	
	
	
	
	

	(CaO)
	
	
	
	
	
	
	

	(MgO)
	
	
	
	
	
	
	

	(S)
	
	
	
	
	
	
	

	(P2O5)
	
	
	
	
	
	
	

	Маса шлаку, т
	
	
	
	
	
	
	

	Основність шлаку
	
	
	
	
	
	
	

	Температура, °С
	
	
	
	
	
	
	


