Практична робота №6 за курсом ПТЛС

«Оптимізація технології вторинного електротермічного легування і рафінування конструкційної низьколегованої сталі 09Г2С»

1. Вихідні  дані:

Склад готової сталі 09Г2С (ГОСТ 19281-89):

C до 0,12%; Mn 1,3–1,7%; Si 0,5–0,8%; S до 0,040%; P до 0,035%.

Вихідний метал: маса 147–151 т; C 0,05%; Mn 0,12%; S 0,035%; P 0,015%.

Вихідний (пічний) шлак: маса 1,25–2,5 т; FeO 25%; SiO2 20%; MnO 5%; S 0,1%; P 0,4%; CaO 45%; MgO 3%; Al2O3 1,5%.

2. За допомогою програми «Excalibur» оптимізувати технологію вторинного електротермічного легування і рафінування конструкційної низьколегованої сталі 12ГС (ГОСТ 19281-89) за наступних умов:

- середній тиск 150 кПа (1,5 атм);

- маса кінцевого шлаку не менше 1 т;

- дозволені: FeMn, SiMn, FeSi65, карбід Si, вапно, ел/енергія;

- температура навколишнього середовища tнавк = 30 – номер варіанта, °С;

- початкова температура металу 1620 + номер варіанта, °С;

- мінімальна кінцева температура 1600 + номер варіанта, °С.

а) – ж) + заряд шлаку (в кілофарадеях), 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60.

3. Для кожного з пунктів (а–ж) завдання 2 зафіксувати й занести в звіт наступні дані:

а) набір використаних матеріалів та їх маси в т, загальна маса в т;

б) кінцева температура, °С;

в) загальні маси металу, шлаку і газу, т;

г) основність шлаку;

д) склад металу в мас. %;

е) склад шлаку в мас. % оксидів;

ж) питомий заряд шлаку q, F/моль;

з) загальна вартість легування в умовних одиницях.

4. Побудувати графіки залежності наступних величин від питомого заряду шлаку q:

- оптимальної кількості вживаних феросплавів;

- оптимальної кількості електроенергії;

- загальної вартості легування ;

- вмісту сірки в сталі.

5. На початку виконання роботи завантажити проект ПТЛС.fwp та перевірити Опції:

Розрахунок кінцевої температури – точний; Точний склад кінцевої проби металу – вкл.; Автоматично оцінювати [O] на випуску – вкл.

Елементний склад шлаку – викл.

6. Рекомендована форма для занесення даних в звіт:

Звіт з практичної роботи №6 за курсом ПТЛС, варіант ______

студента(ки) гр. _________________________________________( ПІБ)

| Матеріали | Заряд шлаку, кF |
| --- | --- |
|  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| FeMn |  |  |  |  |  |  |  |
| SiMn |  |  |  |  |  |  |  |
| FeSi65 |  |  |  |  |  |  |  |
| Карбід Si |  |  |  |  |  |  |  |
| Вапно |  |  |  |  |  |  |  |
| E/e МВт*год |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальна маса, т |  |  |  |  |  |  |  |
| Вартість лег., у. о. |  |  |  |  |  |  |  |
| Склад металу, мас. % |
| [C] |  |  |  |  |  |  |  |
| [Si] |  |  |  |  |  |  |  |
| [Mn] |  |  |  |  |  |  |  |
| [S] |  |  |  |  |  |  |  |
| [P] |  |  |  |  |  |  |  |
| [О] |  |  |  |  |  |  |  |
| [Ca] |  |  |  |  |  |  |  |
| Маса металу, т |  |  |  |  |  |  |  |
| Склад шлаку, мас. % |
| (FeO) |  |  |  |  |  |  |  |
| (SiO2) |  |  |  |  |  |  |  |
| (MnO) |  |  |  |  |  |  |  |
| (Al2O3) |  |  |  |  |  |  |  |
| (CaO) |  |  |  |  |  |  |  |
| (MgO) |  |  |  |  |  |  |  |
| (S) |  |  |  |  |  |  |  |
| (P2O5) |  |  |  |  |  |  |  |
| Маса шлаку, т |  |  |  |  |  |  |  |
| Питомий заряд шлаку q, F/моль |  |  |  |  |  |  |  |
| Основність шлаку |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура, °С |  |  |  |  |  |  |  |