Практична робота №7 за курсом ПТЛС
«Оптимізація технології вторинного електротермічного легування і рафінування високоміцної низьколегованої сталі 35ХГСА»

1. Вихідні  дані:
Склад готової сталі 35ХГСА (ГОСТ 4543-71):

C 0,32-0,39%; Mn 0,8–1,1%; Si 1,1–1,4%; Cr 1,1-1,4%; S до 0,025%; P до 0,025%.

Вихідний метал: маса 147–151 т; C 0,15%; Mn 0,12%; S 0,025%; P 0,015%.

Вихідний (пічний) шлак: маса 2 т; FeO 25%; SiO2 20%; MnO 5%; S 0,1%; P 0,4%; CaO 45%; MgO 3%; Al2O3 1,5%.

2. За допомогою програми «Excalibur» оптимізувати технологію вторинного електротермічного легування і рафінування високоміцної низьколегованої сталі 35ХГСА (ГОСТ 4543-71) за наступних умов:
· середній тиск 200 кПа (2 атм);
· маса кінцевого шлаку не менше 1 т;
· дозволені: FeMn, FeSi65, ФХ800Б, карбід Si, вапно, ел/енергія;

· температура навколишнього середовища tнавк = 30 – номер варіанта, °С;

· початкова температура металу 1620 + номер варіанта, °С;
· мінімальна кінцева температура 1600 + номер варіанта, °С.

а) – ж) + заряд шлаку (в кілофарадеях) 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.
3. Для кожного з пунктів (а–ж) завдання 2 зафіксувати й занести в звіт наступні дані:

а) набір використаних матеріалів та їх маси в т, загальна маса в т;

б) кінцева температура, °С;

в) загальні маси металу, шлаку і газу, т;

г) основність шлаку;

д) склад металу в мас. %;
е) склад шлаку в мас. % оксидів;

ж) питомий заряд шлаку q, F/моль;
з) загальна вартість легування в умовних одиницях.

4. Побудувати графіки залежності наступних величин від питомого заряду шлаку q:
· оптимальної кількості вживаних феросплавів;

· оптимальної кількості електроенергії;
· загальної вартості легування ;

· вмісту сірки, кальцію і магнію в сталі.
5. На початку виконання роботи завантажити проект ПТЛС.fwp та перевірити Опції:

Розрахунок кінцевої температури – точний; Точний склад кінцевої проби металу – вкл.; Автоматично оцінювати [O] на випуску – вкл.

Елементний склад шлаку – викл.

6. Рекомендована форма для занесення даних в звіт:
Звіт з практичної роботи №7 за курсом ПТЛС, варіант ______

студента(ки) гр. _________________________________________( ПІБ) 

	Матеріали
	Заряд шлаку, кF

	
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90

	FeMn
	
	
	
	
	
	
	

	FeSi65
	
	
	
	
	
	
	

	ФХ800Б
	
	
	
	
	
	
	

	Карбід Si
	
	
	
	
	
	
	

	Вапно
	
	
	
	
	
	
	

	E/e МВт*год
	
	
	
	
	
	
	

	Загальна маса, т
	
	
	
	
	
	
	

	Вартість лег., у. о.
	
	
	
	
	
	
	

	Склад металу, мас. %

	[C]
	
	
	
	
	
	
	

	[Si]
	
	
	
	
	
	
	

	[Mn]
	
	
	
	
	
	
	

	[S]
	
	
	
	
	
	
	

	[P]
	
	
	
	
	
	
	

	[О]
	
	
	
	
	
	
	

	[Ca]
	
	
	
	
	
	
	

	[Mg]
	
	
	
	
	
	
	

	Маса металу, т
	
	
	
	
	
	
	

	Склад шлаку,  мас. %

	(FeO)
	
	
	
	
	
	
	

	(SiO2)
	
	
	
	
	
	
	

	(MnO)
	
	
	
	
	
	
	

	(Al2O3)
	
	
	
	
	
	
	

	(CaO)
	
	
	
	
	
	
	

	(MgO)
	
	
	
	
	
	
	

	(S)
	
	
	
	
	
	
	

	(P2O5)
	
	
	
	
	
	
	

	Маса шлаку, т
	
	
	
	
	
	
	

	Питомий заряд 
шлаку q, F/моль
	
	
	
	
	
	
	

	Основність шлаку
	
	
	
	
	
	
	

	Температура, °С
	
	
	
	
	
	
	


