## Slide 1: Підсилення ґрунтів основ

## Slide 2: Методи зміцнення ґрунтів основ
Осушення
Ущільнення
Поверхневе
Глибинне
Закріплення
Ін'єктування розчинів
Фізичне закріплення (термічне, електроосмотичне)
Армування

## Slide 3
Осушення
Захист від доступу води з навколишньої території (канави та кювети, водоперехоплюючі та відвідні лотки, дренажні траншеї або засипки з дренажними трубами, що відводять, протифільтраційні завіси та ін.)
Відведення води з території об'єкта (кільцеві дренажі, дренажні завіси з самопливним відведенням або примусовим відкачуванням, мережа відкачувальних свердловин та ін.)
Зниження рівня ґрунтових вод (пластовий дренаж з активним відкачуванням, водознижувальні свердловини

## Slide 4: Поверхневе ущільнення ґрунтів
Методи поверхневого ущільнення ґрунту
Укатка;
Витрамбовування;
Вібрування
Комбінований вплив
віброукатка
віброущільнення з привантаженням
Обладнання
електричні трамбування; самопересуваються трамбування; віброплити, що самопересуваються, підвішені до крана; гідромолоти, навішені на крани; пневмомолоти

## Slide 5: Глибинне ущільнення ґрунтів
Сутність:
заснований на зануренні штампів, які утворюють свердловини з витісненням ґрунту радіально убік. При цьому ущільнюється ґрунт навколо свердловини. У відформовану свердловину засипають місцевий ґрунт або спеціальний ґрунт (пісок, піщано-гравійну суміш, щебінь) і свердловину знову відформовують доти, доки усереднена щільність ґрунтового масиву не стане рівною необхідної.
Методи
Забивання ударно-канатним способом;
Вібрування;
Вдавлювання паль вантажем 30-68 т;
Розкочування свердловин котками, ексцентрично встановленими на штанзі.

## Slide 6: Устаткування для глибинного ущільнення ґрунтів

## Slide 7: Залежність відстані між свердловинами від необхідного коефіцієнта ущільнення та діаметра обладнання

## Slide 8: Глибинне зміцнення основи багаторазовим проходом спіралеподібного снаряда
а і б - утворення первинної свердловини; в - заповнення первинної свердловини засипним матеріалом; г — вторинне проходження снарядом свердловини із засипаним матеріалом; д - свердловина після повторного проходження снаряда; е - остаточне заповнення свердловини засипним матеріалом; 1 - спіралеподібний снаряд; 2 - свердловина; 3 – первинне ущільнення стін; 4 - матеріал заповнення свердловини; 5 – вторинне ущільнення стін

## Slide 9: Глибинне ущільнення основ методом гвинтового продавлювання свердловин
а - з вертикальним розташуванням свердловин; б — з похилим розташуванням свердловин; в - з комбінованим розташуванням свердловин; 1 - існуючий фундамент; 2 - ґрунтова паля; 3 - ущільнена зона при одноразовому продавлюванні; 4 - те ж, при багаторазовому продавлюванні; 5 - слабкий ґрунт; 6 - міцний ґрунт

## Slide 10: Спіралеподібний снаряд для влаштування свердловин гвинтовим продавлюванням
а – геометрія снаряда; б – загальний вигляд снаряда; в - схема процесу влаштування свердловини; 1 - калібруюча частина; 2 - перехідна робоча ділянка; 3 - циліндричні співвісні ділянки; 4 – наконечник; 5 – штанга; 6, 7 – канали; 8 – отвір; 9 – лопата; 10 – корпус; 11-уступ

## Slide 11: Ін'єкційні способи зміцнення ґрунтів
Сутність: через попередньо занурені перфоровані труби (ін'ектори) у ґрунт під тиском нагнітаються малов'язкі розчини, при змішуванні яких із ґрунтом покращуються механічні властивості основи.
Хімічні методи – розчини вступають у хімічну реакцію з ґрунтом:
з використанням неорганічних сполук на основі силікатних розчинів – силікатизація;
з використанням органічних полімерів (акрилових, карбамідних, резорцино-формальдегідних, фуранових смол) – смолізація.
Механічні методи – розчини перемішуються з ґрунтом не вступаючи в хімічну реакцію – цементація, глинізація, бітумізація.

## Slide 12
Схеми закріплення основ:
а – стрічкова;
б-суцільна;
в - переривчаста (стовпчаста);
г – кільцева
Схеми можливого розташування ін'єкторів при закріпленні основ:
1 – фундамент;
2 – ін'єктор;
3 – зона закріплення;
4 – споруда;
5 - шахта

## Slide 13
Склад підготовчих робіт
- прокладання водоводів та мереж електропостачання.
- розчищення території та планувальні роботи.
- влаштування місць складування матеріалів та (у разі потреби) тепляків.
- доставка обладнання.
- монтаж комунікацій та обладнання, включаючи обладнання для виготовлення розчинів.
- розмітка точок розміщення ін'єкторів.
Роботи починають за наявності ПВР та результатів дослідного закріплення ґрунтів. У зимовий час у зоні закріплення повинна підтримуватись температура не нижче 5 °С

## Slide 14: Послідовність виконання робіт 1. Занурення в ґрунт ін'єкторів або проходка та обладнання спеціальних ін'єкційних свердловин. 2. Приготування розчинів для нагнітання. 3. Нагнітання розчину (а в разі потреби і газу) у ґрунт. 4. Вилучення ін'єкторів із ґрунту. 5. Тампонування свердловин. 6. Промивання використаного обладнання. Занурення ін'екторів роблять забиванням або задавлюванням. В окремих випадках бурять провідні свердловини. При закріпленні ґрунтів під будівлею або спорудою занурення ін'екторів передує влаштування свердловин у тілі фундаменту. Занурення ін'єкторів з нахилом роблять із застосуванням напрямних кондукторів (шаблонів), що полегшує витримування необхідного кута нахилу ін'єктора.

## Slide 15: Схеми нагнітання розчину в ґрунт
а - з використанням бака: 1 - бак; 2 - розподільник; 3 - лічильник:
4 – ін’єктор; б - з використанням дозуючих насосів: 1 - баки для розчину і затверджувача; 2 - дозуючі насоси; 3 - змішувач; 4 - розподільча колонка; 5 – ін’єктор: 6 – витратомір.

## Slide 16: Електрохімічне закріплення ґрунтів
Спосіб передбачає комбіноване застосування струму та хімічних розчинів. Рекомендується для закріплення переважно лесових ґрунтів.
Застосування постійного електричного струму шляхом розміщення в масиві електродів, що закріплюється, дозволяє закріпити лесові ґрунти, в які рідке скло проникає з працею (коефіцієнт фільтрації менше 0,1 м/добу). Спосіб дає найкращі результати при вологості ґрунту понад 18%.
Для закріплення малопроникних ґрунтів (дрібних пісків, супісків) витрата енергії становить 40-100 кВт-год на 1м3 ґрунту, що закріплюється. Напруга струму 50-100; відстань між електродами 0,5-1м.

## Slide 17: Посилення фундаментів дрібного закладання

## Slide 18: Методи посилення фундаментів
Цементація порожнеч
Часткова заміна
Влаштування обойм
Поширення підошви
Підведення додаткових елементів (плит, стін)
Підведення паль
Влаштування «стіни в ґрунті»
Зміна розрахункової схеми (перебудова стовпчастих фундаментів у стрічкові, стрічкові в плитні).
Повернення фундаменту в початкове положення

## Slide 19: Схема підсилення кладки стрічкового фундаменту без розширення підошви (а) і з розширенням підошви (б)
1 – фундамент; 2 – тріщини в сходах; 3 – повздовжня балка; 4 – контрфорс; 5 – рубашка; 6 – рандбалка; 7 – стіна будівлі; 8 – стальний ригель; 9 – клин; 10 – стойка; 11 – монолитний бетон; 12 - плита

## Slide 20: Підсилення фундаменту з обтисненням основи елементами розширення
а - вдавлювання елементів розширення під підошву фундаменту; б – фундамент після розширення: 1 – існуючий фундамент; 2 – колона; 3 – підкоси; 4 – рама; 5 – котлован; 6 - завзята конструкція; 7 – домкрат; 8 – елементи розширення; 9 - залізобетонна обойма; 10 - обжата основа.

## Slide 21: Посилення фундаменту вдавлювання блоків з одностороннім скосом
а – підготовка блоків до вдавлювання; б - вдавлювання блоків з одностороннім скосом в основу фундаменту; в - заводка блоків з одностороннім скосом під підошву фундаменту; г – фундамент після посилення; 1 – існуючий фундамент; 2 - блок із одностороннім скосом; 3 - клини; 4 – колона; 5 - завзята конструкція; 6 – гідравлічний домкрат; 7 – котлован; 8 – розчин; 9-пристосування для горизонтального стягування блоків; 10 – бетон; 11 - залізобетонна обойма; 12 - обжата основа

## Slide 22: Способи підведення конструкцій під фундаменти
а -окремі стовпи; б -суцільні стіни; в - стовпи з шаховим розташуванням; г – залізобетонні плити; 1 – фундамент; 2 – стовп; 3 – шурф; 4 – суцільна стіна; 5 – плита; 6 – арматурний каркас

## Slide 23
Схеми перебудови стовпчастих фундаментів у стрічкові (а) та стрічкових - у плитні (б)
1 – стовпчастий фундамент; 2 – залізобетонна перемичка; 3 – арматурні каркаси; 4 – розширена частина залізобетонної перемички; 5 – стрічковий фундамент; 6 – отвори у стрічковому фундаменті; 7 - плита, що підводиться; 8 – пропуски плити під стрічковим фундаментом

## Slide 24: Способи посилення влаштуванням паль
Підведення паль під підошву фундаменту
Посилення пальами, що вдавлюються.
Пересадка на виносні палі
Посилення буронабивними палями
Посилення коренеподібними буроін'єкційними палями

## Slide 25: Посилення стрічкового фундаменту за допомогою виносних паль, що задавлюються.
1-існуючий фундамент;
2 – металеві трубчасті палі;
3 – арматурний каркас оголовка палі;
4-головок;
5 – залізобетонна балка;
6-стіна;
7 - отвори

## Slide 26
Послідовність робіт при розміщенні паль під фундаментом:
- уривка та закріплення укосів шурфів по фронту фундаменту в місцях розташування паль;
- видалення ґрунту з-під фундаменту (з використанням шурфів);
- посилення фундаменту наддомкратними балками, в які будуть упиратися домкрати;
- монтаж обладнання (гідравлічної установки з домкратами та насосами);
- розміщення під штоком домкрата головної секції палі та задавлювання її в ґрунт;
- нарощування палі черговою секцією палі;
- задавлювання всіх наступних секцій;
- заповнення порожнини палі бетоном;
- подовження палі двома швелерами до упору їх у низ наддомкратної балки (швелери з'єднують зі своїм зварюванням);
- введення палі в роботу з попередньою напругою (навантаженим домкратом);
- установка клинів у зазорі, що утворився між подовжуючим палю швелерами і наддомкратною балкою;
- фіксування клинів у зазорі зварюванням;
- демонтаж домкратів;
- заповнення шурфу.

## Slide 27: Підсилення фундаментів виносними палями
а - посилення стрічкового фундаменту палями, розташованими з двох сторін фундаменту;
б - те саме, з розташуванням паль з одного боку;
г- варіанти посилення стовпчастих фундаментів;
1 - фундамент, що посилюється; 2 – палі; 3 – ростверк; 4 – рандбалок; 5 – поперечна балка; 6 - важільний ростверк

## Slide 28: Посилення фундаментів набивними палями, виконаними методом гвинтового продавлювання
а – з відривкою котловану; б - без відривки котловану; 1 – існуючий фундамент; 2 – палі; 3 - слабкий ґрунт; 4 - зона ущільненого ґрунту; 5 - шар міцного ґрунту; 6 – котлован; 7 - залізобетонна обойма

## Slide 29
Етапи робіт з посилення стрічкових фундаментів набивними палями
1 – фундамент; 2 – шурф; 3 – кріплення шурфу; 4 - балка, що розвантажує; 5 – стіна; 6 – слабкий ґрунт; 7 – міцний ґрунт; 8 – свердловина для палі; 9 – буронабивна паля; 10 – поздовжня балка; 11 – поперечна балка; 12 – отвори у підсилюваному фундаменті; 13 – домкрат; 14 - залізобетонний ростверк

## Slide 30: Схема посилення фундаментів буроін'єкційними палями
1 – дерев'яні палі; 2 – стіни підвалу; 3 – стіни будівлі; 4 – буроін'єкційні палі; 5 – торф та заторфовані суглинки; 6 – супісь пластична; 7 – пісок середньої густини; 8 - вапняки

## Slide 31: Технологія виготовлення буроін'єкційних паль
а – буріння; б - заповнення свердловини розчином; в - установка армокаркасу; опресування; г - готова паля; 1 – глинистий розчин; 2 – ємність для розчину; 3 – арматурний каркас; 4 – цементний розчин; 5 – ін'ектор; 6 – тампон; 7 – кондуктор; 8 – цементний камінь

## Slide 32
Технологічний цикл пристрою буроін'єкційних паль включає:
- буріння кладки фундаментів та, у разі потреби, стін та інших конструктивних елементів посилюваних будівель та споруд,
- установку труби-кондуктора,
- буріння свердловини в ґрунті до проектної позначки,
- заповнення свердловини розчином, що твердне,
- установку в свердловину арматурного каркасу та опресування.

## Slide 33
Свердловини бурять верстатами колонкового буріння із продуванням стисненим повітрям. При проходженні нестійких обводнених грунтів буріння ведуть під захистом обсадних труб. Діаметр буріння повинен дозволяти встановлювати в них труби-кондуктори, внутрішній діаметр яких більший або дорівнює розрахунковому діаметру буроін'єкційних паль. Свердловини під кондуктор заповнюють розчином до виливу його з гирла свердловини. Розчин подається через робочий орган бурового верстата або трубу-ін'ектор, опущену до вибою свердловини. При зниженні рівня розчину в свердловині більш ніж на 1 м свердловина витримується протягом доби і потім доливається до гирла цементним розчином з меншим В/Ц. Після заповнення свердловини розчином до початку схоплювання в свердловину встановлюють трубу-кондуктор. Розбурювання цементного каменю в трубі-кондукторі слід починати не раніше ніж після дводобової витримки труби-кондуктора у свердловині. Буріння ведуть із продуванням стисненим повітрям. Після закінчення розбурювання цементного каменю буріння свердловини ведуть до проектної позначки нижнього кінця палі. Відхилення від заданого кута буріння має перевищувати ±2°, по довжині палі ±30 см.

## Slide 34
Після закінчення буріння свердловину через буровий став промивають від шламу свіжим буровим розчином протягом 3-5 хв.
Свердловини заповнюють твердіючим (цементним або іншим) розчином через буровий став або трубу-ін'ектор від вибою свердловини знизу вгору до повного витіснення глинистого розчину та появи у гирлі свердловини чистого цементного розчину. Безпосередньо після заповнення свердловини розчином, що твердіє, в неї встановлюють арматурний каркас. Армокаркас опускають у свердловину окремими секціями, довжина яких залежить від умов виготовлення буроін'єкційних паль. Окремі секції армокаркасу стикують зварюванням. Після установки армокаркасу в проектне положення і за відсутності витоків розчину зі свердловин (зниження рівня розчину не більше ніж на 0,5 м) опресовують палю. Для опресовування у верхній частині труби-кондуктора встановлюють тампон (обтюратор) з манометром і через ін'ектор нагнітають під тиском 0,2-0,3 МПа протягом 3-4 хв. Опресовування може бути припинено, якщо витрата розчину в процесі її не перевищує 200 л. При більшій витраті розчину проводять вистойку паль протягом 1 доби, після чого повторюють опресовування.
Вид і склад розчинів, що твердіють при виготовленні буроін'єкційних паль, залежать від умов їх застосування, в кожному випадку параметри розчинів підбирає лабораторія.

## Slide 35
АРМУВАННЯ ГРУНТУ
Армований грунт (армогрунт) складається з шарів, що чергуються, і грунту і арматури. Як арматуру використовують стрижні, смуги, сітки або листовий матеріал із синтетичних речовин, паперу або металу. В останні роки розширилося використання геотекстилю з високими межами міцності при розтягуванні та модулем пружності. Армований ґрунт зазвичай не має органічних включень; він поєднує міцність при стисканні та опір зсуву ґрунту з міцністю арматури при її розтягуванні.

## Slide 36
Підпірна стінка з армуванням методом Йорка (два варіанти)
1 - армуючі смуги; 2 – вертикальні стрижневі опори; 3, 4 – елементи огорожі
При армуванні методом Йорка арматурні лінії з'єднуються з лицьовими елементами з допомогою вертикальних стрижнів.

## Slide 37
До ґрунтового матеріалу, що використовується в конструкціях з арміґрунту, пред'являються певні вимоги:
ґрунт повинен містити частини дрібніші 0,05 мм менше
15%, більше 100 мм – менше 25%;
у ґрунті не повинно бути органічних або хімічних домішок, що викликають корозію бетону та металу;
при використанні оцинкованих металевих смуг кислотність ґрунту повинна знаходитися в межах 6<рН<10;
ґрунт повинен добре ущільнюватись і забезпечувати високу міцність на зріз.
У практиці при будівництві стін з використанням сталевих облицювальних елементів грунт укладають шарами завтовшки по 300-350 мм, а при використанні залізобетонних елементів - шарами завтовшки 375 мм.

## Slide 38
Підпірні стінки з армогрунту з використанням
а – залізобетонних елементів; б - коритоподібних металевих елементів
Горизонтальні смуги арматури розташовують на відстані 250-1000 мм одна від одної. Між смугами арматури по вертикалі при металевій лицьовій частині крок становить 250 мм, при залізобетонній лицьовій частині – 750 мм. Для виготовлення цих елементів використовують тонколистову сталь завтовшки 3 мм із гальванічним покриттям. Сталеві листи довжиною 10 м з'єднуються між собою у фальц. Для кріплення арматурних смуг у листах за допомогою штампування вирубують спеціальні отвори.