Практичне завдання «ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ВМІСТУ ЗАЛІЗА В АГЛОМЕРАТІ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОМЕННОЇ ПЛАВКИ»

Умови для розрахунку

Головним та найбільш ефективним напрямком розвитку доменного виробництва є поліпшення підготовки сировини, а саме - збільшення вмісту заліза в агломераті.

Розрахувати ефективність доменної плавки при підвищенні вмісту заліза в агломераті на 1 %.

Вихідні данні для розрахунків за варіантами наведені в таблиці 1.

Таблиця 1 - Вихідні дані для розрахунку

| № варіанту | Вміст в агломераті, % |  |  | К1 кг/т чавуну | FeЧ, % | П1 т/доб. | АК % | SiO2АК, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FeA | SiО2A | СаОА |  |  |  |  |  |
| 1 | 46,0 | 12,0 | 16,0 | 600 | 94,0 | 2100 | 12,0 | 40,0 |
| 2 | 46,5 | 12,0 | 16,0 | 600 | 94,0 | 2100 | 12,0 | 40,0 |
| 3 | 47,0 | 12,0 | 16,0 | 600 | 94,0 | 2100 | 12,0 | 40,0 |
| 4 | 47,5 | 12,0 | 16,0 | 600 | 94,0 | 2100 | 12,0 | 40,0 |
| 5 | 48,0 | 11,0 | 15,0 | 600 | 94,0 | 2100 | 12,0 | 40,0 |
| 6 | 49,0 | 11,0 | 15,0 | 580 | 94,2 | 2200 | 10,0 | 42,0 |
| 7 | 49,5 | 11,0 | 15,0 | 580 | 94,2 | 2200 | 10,0 | 42,0 |
| 8 | 50,0 | 11,0 | 14,0 | 580 | 94,2 | 2200 | 10,0 | 42,0 |
| 9 | 50,5 | 11,0 | 14,0 | 580 | 94,2 | 2200 | 10,0 | 42,0 |
| 10 | 51,0 | 11,0 | 13,0 | 560 | 94,3 | 2300 | 9,5 | 42,0 |

Для всіх варіантів вміст в агломераті А12Оза - 1,5 %, MgOA - 1,0 %, вміст у золі коксу (Ак) СаОАК - 2,0%, A12О3АК - 5,0 %, насипна вага коксу γК - 0,5 т/м3, насипна вага агломерату γА - 1,5 т/м3.