РОЗРАХУНОК переплавУ ПИЛУ,

ВЛОВЛЕНОГО  ПРИ ВИПЛАВЦІ СТАЛІ  В  МАРТЕНІВСЬКІЙ  ПЕЧІ

Теоретичні відомості

Мартенівські печі є крупними джерелами забруднення навколишнього середовища. Кількість газів, що утворюються, визначається місткістю ванни мартенівської печі. Так, наприклад, при роботі печей на природному газі утворюється така кількість газів:

| Місткість ванни, т | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість газів, тис. м3/годину | 40 | 47 | 53 | 60 | 66 | 74 | 95 |

Гази, що відходять, містять 10…15% СО2;  62…66% N2;  16% Н2О;  6…7% О2.

З метою збільшення продуктивності мартенівських печей процеси виплавки сталі в них здійснюють із застосуванням кисню, що подається у ванну печі для прискорення реакцій окислення домішок, головним чином вуглецю. Проте, при цьому різко збільшується винесення частинок пилу з газами, що відходять. Звичайно вміст пилу в газах мартенівських печей складає, г/м3:

| Режим роботи печі | На виході з печі | Перед газоочисткою |
| --- | --- | --- |
| Без кисневого продування | 3…5 | 0,4…0,7 |
| З кисневим продуванням | 25…30 | 3…6 |

Гази, що відходять, мають температуру 1750 0С і рухаються в робочому просторі печі з відносно високою швидкістю (1,5…2,0 м/с). Гази крізь головку печі спочатку направляють в регенератори, на шляху до яких в газохід підсмоктується повітря для повного окислення оксиду вуглецю (II).

Потім гази поступають в котел-утилізатор, де їхня температура знижується від 600…700 0С до 220…250 0С. Пил, що виноситься з ванни печі, значною мірою осідає по газовому тракту: 50-60% у шлаковику, 15-20% в регенераторах і 10-15% у котлі-утилізаторі.

Очищення відхідних газів мартенівських печей від пилу здійснюється сухим способом в електрофільтрах і мокрим у скруберах Вентурі.

Ступінь очищення газів від пилу в них складає 98…99,5%.

Спосіб очищення газів мартенівських печей вибирають з урахуванням місцевих умов, пов'язаних з наявністю або відсутністю виробничих площ для розміщення газоочисного устаткування з водно-шламовим господарством або без нього.

Дисперсний склад пилу:

| Фракція, мкм | <1 | 1…5 | >5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вміст, % | 60 | 34 | 6 |

Пил в основному складається з гематиту () і магнетиту ().

Приблизний хімічний склад мартенівського пилу при роботі печі з продуванням кисню:

| Компонент | Fe2O3 | MgO | CaO | Al2O3 | SiO2 | MnO | Інші |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вміст, % | 92,7 | 0,9 | 1,6 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 2,0 |

Високий вміст оксидів заліза зумовлює подальше практичне використання вловленого пилу як залізовмісного компоненту.

Пил, уловлений в мокрій газоочисній установці, як правило, не утилізується, а у вигляді шламу скидається в шламонакопичувачі (наприклад, на комбінаті «Запоріжсталь» пил, уловлений у скруберах Вентурі, скидається в балку Городиську).

В процесі досліджень встановлено, що пил мартенівських печей може бути використаний:

1) як залізовмісна добавка при агломерації залізняку і концентратів;

2) для безпосередньої виплавки сталі в мартенівській або рудно-термічній печі.

Найбільш ефективною є безпосередня переробка пилу на сталь у плавильному агрегаті - в мартенівській печі або в конвертері. Як і в усіх аналогічних випадках, уловлений пил не можна відразу повернути в процес, тобто завантажити в піч, оскільки він буде винесений з печі газами, що відходять. Тому пил повинен бути підготовлений до плавки традиційними способами (окомкуванням або брикетуванням) і потім проплавлений.

Задача №10.

Провести розрахунок утилізації пилу (шламу) газоочисних установок мартенівських печей згідно варіанту хімічного складу пилу.

| Компонент | Fe2O3 | MgO | CaO | Al2O3 | SiO2 | MnO | Інші |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вміст, % | 92,7-0,03n | 0,9+0,01n | 1,6-0,01n | 0,9+0,02n | 0,8+0,01n | 1,1+0,005n | 100-Σ (Fe2O3+SiO2+ CaO+ MgO+ Al2O3+MnO) |

Розрахунок шихти

Розрахунок шихти робиться відповідно до загальноприйнятих допущень.

1 Розрахунок реакцій відновлення оксидів металів

Реакція відновлення оксиду заліза

На відновлення  160 г   потрібно 36 г С,

на відновлення  92,7 г       —        Х1 г С;

г С.

З 160 г   утворюється 112 г Fe,

з (0,98·92,7) г       —     Y1 г Fe;

г Fe,

де 0,98 – частка оксидів заліза, що відновилися до металу (2% залишаються у шлаку у вигляді  , що складає   г   ).

Реакція відновлення кремнезему:

На відновлення 60 г    потрібно 24 г С,

на відновлення (03·0,8) г     —   Х2 г С

г С.

З 60 г   утворюється 28 г Si,

(03·0,8) г      —      Y2 г Si,

г Si.

Переходить у шлак глинозему:     г

Реакція відновлення оксиду марганцю

На відновлення      71 г   потрібно 12 г С,

на відновлення (0,25·1,1) г    —     Х3 г С;

г С.

З 71 г   утворюється 55 г  ,

з (0,25·1,1) г       —   Y3 г  ;

г  .

У шлаку залишається       1,1-0,25·1,1=0,83  г

Отже, теоретична витрата вуглецю, потрібного для відновлення оксидів металів з мартенівської печі, складає:

г С.

2 Розрахунок виходу і складу шлаку і чавуну

У шлак переходять:

|  | 1,67 г | 22,4% |
| --- | --- | --- |
|  | 0,90 г | 12,1% |
|  | 1,60 г | 21,5% |
|  | 0,90 г | 12,1% |
|  | 0,56 г | 7,5% |
|  | 0,83 г | 11,2% |
| Інших | 1,0 г | 13,2% |
| Всього | 7,46 г | 100 % |

У чавун переходять, г:

63,599+ 0,111+0,211=63,91.

У чавуні звичайно міститься 2% вуглецю, таким чином на 63,91 г чавуну припадає  0,02·63,91=1,28  г вуглецю.

Загальна маса чавуну становитиме:

63,91+1,28=65,19 г

Склад чавуну, що утворився:

|  | 63,59 г | 97,55% |
| --- | --- | --- |
|  | 0,11 г | 0,16% |
|  | 0,21 г | 0,33% |
|  | 1,28 г | 1,96% |
| Разом | 65,19 г | 100 %. |

Отже, при переробці 1 т мартенівського пилу методом відновної плавки отримаємо 0,652 т чавуну і 0,746 т шлаку.

3 Розрахунок потрібної кількості антрациту

З урахуванням насичення чавуну вуглецем, витрата вуглецю на плавку складає:

21,01+1,28=22,29 г

Вводячи поправку на винесення вуглецю газами з ванни печі та його часткове окислення на колошнику, одержуємо фактичну витрату вуглецю:

С=1,25·22,29=27,86 г,

що становить у розрахунку на антрацит  -   г антрациту.

Склад шихти для відновної плавки мартенівського пилу:

| Пил | 100 г | 75,53 % |
| --- | --- | --- |
| Антрацит | 32,4 г | 24,47 % |
| Разом | 132,4 г | 100 %. |