Практичне завдання № 3

«Розрахунок кількості і складу неметалевих включень»

Визначимо кількість неметалевих включень та їх склад, виходячи із умов розкислення сталі з 0,12% С, 0,023% S и 0,014% Р послідовно FeMn, FeSi, Al і отриманням сталі складу: 0,542 % Мn, 0,289% Si і 0,03 % А1.

Вміст кисню в сталі на випуску із сталеплавильного агрегату визначаємо з рівняння:

a0 = 0,00252 + 0.0032 / [С%].

Тоді при [С] = 0.12 % a0 = 0.00252 + 0,0032 / 0,12= 0,029 % мас.

Для заданого хімічного складу сталі

А. Визначаємо кількість докристалізаційних неметалевих включень.

Розкислення марганцем.

Визначаємо кількість кисню, рівноважне з 0,542 %  при Тликв=1790,30К:

: = 0,0094

% мас.

Таким чином, присадка в сталь 0,1 %  призведе до зв’язування наступної кількості кисню в процесі розкислення і охолодження розплаву до Тлікв:

= 0,029-0,017 = 0,012 % мас.

При цьому утвориться наступна кількість неметалевих включень            (MnO):

%мас.

Розкислення кремнієм.

Визначаємо вміст кисню, рівноважний з 0,289 % Si при Тлікв=1790,30К:

,

% мас.

Отож, при Тликв=1790,30 К, % мас., и  % мас, після впровадження в метал 0,289 % [Si] послідовно за 0,542 % [Мn] в неметалеві включення типу SiO2 додатково буде пов’язано кисню: % мас. і утвориться до кристалізаційні неметалеві включення типу SiO2:

% мас.

Розкислення алюмінієм.

Визначаємо вміст кисню, рівноважний з 0,03 % Аl при Тлікв = 1790,30К:

, ;

при цьому %мас., тобто при введенні алюмінію метал буде глибоко розкисленим, вміст  кисню при цьому зміниться так:

% мас., а кількість до кристалізаційних неметалевих включень типу Al2O3 складе:

% мас.

Розрахуємо загальну кількість і склад до кристалізаційних неметалевих включень, що  утворились, за умови, що процеси взаємодії розчиненого кисню і елементів-розкислювачів проходять послідовно з досягненням стану рівноваги між киснем і введеним елементом-розкислювачем до введення наступного розкислювача. Розрахунок проводимо на 1 т сталі:

( + +)10= (0,053+0,027+0,009) 10=0,89 кг неметалевих включень на 1 т сталі.

Склад до кристалізаційних неметалевих включень наступний:

Б. Визначаємо кількість пост кристалізаційних неметалевих включень.

Розрахуємо кількість і склад пост кристалізаційних неметалевих включень. При температурі ліквідус мінімальний рівень концентрації кисню визначається рівновагою з 0,03% Al і складає  % мас. В двофазній області між Тлікв і Тсол змінення концентрації кисню буде визначатись різницею:

Розрахуємо значення  по рівнянню:

, ;

при цьому % мас.

В двофазній області між Тлікв і Тсол зміна концентрації кисню складе:

тобто виключно малу величину, яка знаходиться на межі чуттєвості вимірювань за допомогою кисневих зондів і аналізаторів на кисень типу «ЛЕКО». Кількість посткристалізаційних неметалевих включень, які містять  тільки Al2O3, складе:

% мас.

ВАРІАНТИ ПЗ № 3

| № варіанту | Марка сталі | № варіанту | Марка сталі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45Х | 5 | 18ХГ |
| 2 | 50Г | 6 | 10Г2С |
| 3 | 15ХСНД | 7 | 55С2 |
| 4 | 09Г2С | 8 | 40ХН |

Хімічний склад вказаних сталей розміщено у марочнику під редакцією Сорокіна В.Г.