##### Завдання № 2

Математична модель механічних властивостей сталі 09Г2 при контрольованій прокатці крупносортних профілів

Експериментальні дослідження технології проведені в умовах крупносортного стана 620 Краматорського металургійного заводу при виробництві штабових профілів № 18 – 24 зі сталі 09Г2.

У результаті системного аналізу впливу факторів технології прокатки на механічні властивості сталі в якості таких факторів було обрано:

- температура кінця прокатки (температура розкату на вході в чистовий калібр) t к.п.;

- вміст сталі вуглецю (С), марганцю (Мn) та кремнію (Si) у вигляді вуглецевого еквівалента: Секв = С + 0,25 Мn + 0,1 Si;

- товщина стінки штабового профілю d.

Діапазон варіювання температури кінця прокатки 930 – 770 °С визначений на верхньому рівні технологічною інструкцією з нагрівання сталі 09Г2 (не вище 1200 °С) та тепловими втратами за час деформування в обтискній та чорновій клітях, на нижньому рівні – припустимими енергосиловими параметрами прокатки в чистовій кліті. Реалізація температурного режиму прокатки здійснювалася з використанням дослідно-промислового пристрою для прискореного міждеформаційного підстужування розкату водоповітряною сумішшю.

Для визначення правомірності використання вуглецевого еквівалента в представленому виді проведена статистична обробка впливу хімічного складу на рівень механічних властивостей сталей 09Г2 при виробництві штабових профілів. На ЕОМ ЄС-1020 по стандартній програмі Regre оброблені результати здавальних випробувань за рік. Масиви складалися з даних випробувань 190 плавок сталі 09Г2. По тому самому масиві отримані рівняння двох типів: вплив всіх легуючих елементів у плавці й вплив вуглецевого еквівалента на рівень механічних властивостей. Розходження в коефіцієнтах множинної кореляції для даних рівнянь не перевищувало 0,04 – 0,15. Діапазон можливих змін хімічного складу низьколегованої сталі дослідженого класу визначений вимогами ДЕРЖСТАНДАРТ 5521 – 76.

Рівні варіювання геометричних розмірів прокату визначені профільним сортаментом стана 620 та склали d = 9 ÷ 13 мм.

Відгуками впливу технологічних параметрів прокатки й хімічного складу сталі обрані статистичні оцінки властивостей міцності: границя текучості (σт) та тимчасовий опір розриву (σв), а також ударна в'язкість при температурі випробування – 40 °С (КСV – 40). Ці характеристики є визначальними для дослідженого сортаменту відповідно до вимог Правил Регістра. Пластичні властивості прокату, як показали дослідно-промислові дослідження, мають значний запас та не лімітують випуск високоякісної продукції.

При розгляді можливих варіантів плану експерименту був обраний повний факторний експеримент (ПФЕ).

Досліджуваний параметр – межа міцності

Досліджувані фактори, характер їхньої зміни й схеми кодування наведені в таблиці 1.

###### Таблиця 1 – Досліджувані фактори

| Характеристика | Фактор |
| --- | --- |
|  | d, мм | Секв | t к.п., oC |
| Код | X1 | Х2 | Х3 |
| Основний рівень | 11 | 0,5 | 850 |
| Інтервал варіювання | 1 | 0,03 | 50 |
| Нижній рівень (кодоване значення -1, -) | 10 | 0,47 | 800 |
| Верхній рівень (кодоване значення +1, +) | 12 | 0,53 | 900 |

Складання плану експерименту

Щоб уникнути повторів дослідів, скористаємося принципом, представленим в таблиці 2.

###### Таблиця 2 – Складання плану експерименту

| Номер досліду | Х1 | Х2 | Х3 | Х0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | + | + | + | + |
| 2 | - | + | + | + |
| 3 | + | - | + | + |
| 4 | - | - | + | + |
| 5 | + | + | - | + |
| 6 | - | + | - | + |
| 7 | + | - | - | + |
| 8 | - | - | - | + |

Фактор, позначений "Х0" – так називаємо фіктивну змінну – уводимо для розрахунку вільного члена шуканої моделі – коефіцієнта "b0". Після складання таблиці перевіряємо правильність її заповнення. Умова симетричності репліки вимагає, щоб у кожному стовпці знаходилося рівне число мінусів та плюсів. Умова виконується.

Реалізація плану експерименту

Для визначення помилки експерименту досліди будемо дублювати (на основному рівні). У цьому випадку розрахунок дисперсії досліду Sу проводимо по формулі:

,

де n0 – кількість дублів на основному рівні;

i – номер дубля;

Y0i – значення параметра оптимізації в i-ому дублі;

Y0 – середнє арифметичне результатів всіх дублів;

f – число ступенів волі (f1 = n – 1).

Для визначення дисперсії досліду реалізовано додаткові досліди 9 – 11 на основному рівні. При цьому отримано наступні значення параметра оптимізації дослід 9 – 500 МПа; 10 – 500 МПа; 11 – 505 МПа.

Визначаємо Sу. Складаємо розрахункову таблицю 3.

Таблиця 3 – Розрахункова таблиця

| Дослід | Yе | ¦Y0е – Y0¦ | (y2е |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 500 | 2 | 4 |
| 10 | 500 | 2 | 4 |
| 11 | 505 | 3 | 9 |
|  | Y0 = 502 | ( = 7 | ( = 17 |

Після реалізації всіх дослідів матриці планування по їх результатах будуємо математичну модель процесу. Для цього при використанні ПФЕ розраховуємо коефіцієнти регресії рівняння по формулі:

,

bj – значення j-го коефіцієнта регресії (j = 0,1,2,...,n);

Xjn – значення j-го фактора в n-му досліді в кодованому вигляді;

Yn – значення параметра оптимізації в n-му досліді ;

N – число дослідів у матриці планування.

В результаті одержують модель, що має такий вигляд:

.

У матриці планування отримані наступні результати (табл. 4).

Таблиця 4 – Результати дослідів

| Дослід | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результат | 505 | 515 | 475 | 485 | 535 | 545 | 495 | 515 |

Розраховуємо коефіцієнти регресії шуканої моделі. Для цього ми повинні взяти з таблиці 2 значення фактора "Xi" у кодованому вигляді (+ 1 або – 1) та перемножити на відповідні їм значення "y" узяті з таблиці 4. Підставивши ці значення одержимо:

.

Аналогічно визначаємо інші коефіцієнти: b0 = 509; b2 = 16,25;               b3 = – 13,75.

Таким чином, отримана лінійна модель має попередньо наступний вигляд:

.

Статистичний аналіз моделі

Метою аналізу є перевірка придатності моделі для її використання при описі досліджуваного об'єкта.

Аналіз складається із двох етапів. На першому етапі перевіряємо статистичну значимість коефіцієнтів регресії. У статистиці прийнято здійснювати перевірку значимості коефіцієнтів регресії за допомогою критерію Cт'юдента (t – критерію). Для цього розраховуємо довірчий інтервал коефіцієнтів:

,

Sbi – середньоквадратична помилка у визначенні коефіцієнтів регресії:

,

t(i – значення t-критерію, що вибираємо залежно від рівня значимості "(" та числа ступенів волі при визначенні дисперсії досліду f1.

Значення коефіцієнтів регресії порівнюємо з (bi та ті, які виявляються по абсолютній величині менші довірчого інтервалу, виключаємо з рівняння.

На другому етапі остаточно отримане рівняння перевіряємо на адекватність, тобто його придатність для опису об'єкта дослідження.

Розраховуємо довірчий інтервал коефіцієнтів регресії. Для цього спочатку визначимо :

.

Вибираємо для ( = 0,05 та f1 = 2 значення критерію Cт'юдента, рівне 4,3. Визначаємо (bi = ± 4,3 ( 1,03 = ± 4,43.

Таким чином, рівняння здобуває остаточний вигляд:

.

Тепер перевіряємо адекватність отриманої моделі в цілому. Для цього підставляємо в отримане рівняння послідовно для всіх дослідів значення "Xi" у кодованому вигляді, які беремо з таблиці 4.2. Маємо:

.

Аналогічно визначаємо всі інші "у". Результати заносимо в таблицю 5.

Таблиця 5 – Розрахунок диспепсії неадекватності

| Дослід | Значення у |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Експериментальне | Розрахункове |  |  |
| 1 | 505 | 505 | 0 | 0 |
| 2 | 515 | 518 | 3 | 9 |
| 3 | 475 | 473 | 2 | 4 |
| 4 | 485 | 485 | 0 | 0 |
| 5 | 535 | 533 | 2 | 4 |
| 6 | 545 | 545 | 0 | 0 |
| 7 | 495 | 500 | 5 | 25 |
| 8 | 515 | 513 | 2 | 4 |

( = 46

По формулі одержуємо оцінку дисперсії неадекватності:

,

де , К' – число коефіцієнтів моделі, включаючи b0.

Визначаємо розрахункове значення критерію Фішера:

.

З довідкових даних для ( = 0,05, f1 = 2 та f2 = 4 знаходимо табличне значення критерію Фішера, рівне 19,2. Таким чином, умова адекватності моделі  виконується й нею можна користуватися для розрахунку значень межі міцності. При цьому варто пам'ятати, що отримана модель описує межу міцності сталі тільки у вивчених межах варіювання факторів.

Інтерпретація результатів

Отримана адекватна модель дозволяє розрахувати значення параметра оптимізації для будь-якої точки вивченого факторного простору.

Отриману залежність можна представити графічно у вигляді впливу окремих факторів на параметр оптимізації. При цьому зазвичай будують залежність у = f(xi) за умови, що всі інші фактори фіксують на постійному рівні. Тоді підставляємо в дане рівняння значення фактора Х2 та Х3 у кодованому вигляді (зі знаком " - "). Потім у перетворене (спрощене) рівняння підставляємо послідовно значення фактора Xі на нижньому, основному й верхньому рівнях, тобто – 1, 0, +1 та одержуємо шуканий графік.

Представимо графічну залежність межі міцності сталі від товщини профілю (фактор Х1) для випадку, коли інші "Xі = 0". Тоді рівняння має вигляд у = 509 – 6,25Х1.

Визначимо "y'' для випадків, коли Х1 = – 1 та Х1 = + 1. Підставимо ці значення в рівняння. Одержимо відповідно значення "у'', рівні 509, 512,25 та 502,75 МПа. Будуємо графік (рис. 1). На цьому ж графіку наносимо лінії для інших рівнів інших факторів. В об'ємному зображенні залежність представлена на рис. 2.

Рис.1. Вплив окремих факторів на межу міцності

Рис. 2. Вплив окремих факторів на межу міцності (об'ємний вигляд)

2. Досліджуваний параметр - границя текучості

Досліджувані фактори, характер їхньої зміни й схеми кодування наведені в таблиці 2

Складання плану експерименту

Щоб уникнути повторів дослідів, скористаємося принципом, представленим в таблиці 13.

Реалізація плану експерименту

Для визначення помилки експерименту досліди будемо дублювати (на основному рівні). У цьому випадку розрахунок дисперсії досліду Sу проводимо по формулі:

.

Для визначення дисперсії досліду реалізовано додаткові досліди 9 – 11 на основному рівні. При цьому отримано наступні значення параметра оптимізації дослід 9 – 360 МПа; 10 – 365 МПа; 11 – 365 МПа.

Визначаємо Sу. Складаємо розрахункову таблицю 6.

Таблиця 6 – Розрахункова таблиця

| Дослід | Yе | ¦Y0е – Y0¦ | (y2е |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 360 | 3 | 9 |
| 10 | 365 | 2 | 4 |
| 11 | 365 | 2 | 4 |
|  | Y0 = 363 | ( = 7 | ( = 17 |

Після реалізації всіх дослідів матриці планування по їхніх результатах будуємо математичну модель процесу.

У реалізованій матриці планування отримано наступні результати (табл. 7).

Таблиця 7 – Результати дослідів

| Дослід | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результат | 360 | 370 | 335 | 345 | 395 | 405 | 360 | 370 |

Розраховуємо коефіцієнти регресії шуканої моделі. Для цього ми повинні взяти з таблиці 3 значення фактора "Xi" у кодованому вигляді (+ 1 або – 1) та перемножити на відповідні їм значення "y" узяті з таблиці 7. Підставивши ці значення одержимо:

.

Аналогічно визначаємо інші коефіцієнти: b0 = 367,5; b2 = + 15; b3 = – 15.

Таким чином, отримана лінійна модель має попередньо наступний вигляд:

.

Статистичний аналіз моделі

Розраховуємо довірчий інтервал коефіцієнтів регресії. Для цього спочатку визначимо :

.

Вибираємо для ( = 0,05 та f1 = 2 значення критерію Cт'юдента, рівне 4,3. визначаємо (bi = ± 4,3 ( 1,03 = ± 4,43.

Таким чином, рівняння здобуває остаточний вигляд:

.

Тепер перевіряємо адекватність отриманої моделі в цілому. Для цього підставляємо в отримане рівняння послідовно для всіх дослідів значення "Xi" у кодованому вигляді, які беремо з таблиці 3. Маємо:

.

Аналогічно визначаємо всі інші "у". Результати заносимо в таблицю 8.

Таблиця 8 – Розрахунок диспепсії неадекватності

| Дослід | Значення у |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Експериментальне | Розрахункове |  |  |
| 1 | 360 | 362,5 | 2,5 | 6,25 |
| 2 | 370 | 372,5 | 2,5 | 6,25 |
| 3 | 335 | 332,5 | 2,5 | 6,25 |
| 4 | 345 | 342,5 | 2,5 | 6,25 |
| 5 | 395 | 392,5 | 2,5 | 6,25 |
| 6 | 405 | 402,5 | 2,5 | 6,25 |
| 7 | 360 | 362,5 | 2,5 | 6,25 |
| 8 | 370 | 372,5 | 2,5 | 6,25 |

( = 50

По формулі одержуємо оцінку дисперсії неадекватності:

.

Визначаємо розрахункове значення критерію Фішера:

.

З довідкових даних для ( = 0,05, f1 = 2 та f2 = 4 знаходимо табличне значення критерію Фішера, рівне 19,2. Таким чином, умова адекватності моделі  виконується й нею можна користуватися для розрахунку значень границі текучості. При цьому варто пам'ятати, що отримана модель описує границю текучості сталі тільки у вивчених межах варіювання факторів.

Інтерпретація результатів

Отримана адекватна модель дозволяє розрахувати значення параметра оптимізації для будь-якої точки вивченого факторного простору.

Представимо графічну залежність границі текучості сталі від товщини профілю (фактор Х1) для випадку, коли інші "Xі = 0". Тоді рівняння має вигляд у = 367,5 – 5Х1.

Визначимо "y'' для випадків, коли Х1 = – 1 та Х1 = + 1. Підставимо ці значення в рівняння. Одержимо відповідно значення "у'', рівні 367,5, 472,5 та 362,5 МПа. Будуємо графік (рис.3). На цьому ж графіку наносимо лінії для інших рівнів інших факторів. В об'ємному зображенні залежність представлена на рис.4.

Рис.3. Вплив окремих факторів на межу міцності

Рис.4. Вплив окремих факторів на межу міцності (об'ємний вигляд)

Після обробки результатів експерименту отримано наступні рівняння:

σв = 509 – 6,25 d + 16,25 Секв – 13,75 t к.п.;

σт = 367,5 – 5 d + 15 Секв – 15 t к.п.;

Перевірка за допомогою критерію Фішера підтвердила відтворюваність дослідів та адекватність моделей, отриманих після відкидання незначних членів відповідно до критерію Cт'юдента.

Аналіз отриманих рівнянь показує, що зі зниженням температури кінця прокатки з 930 до 770 °С властивості міцності сталі збільшуються на 30 – 40 МПа, збільшення ударної в'язкості порядку 50 % становить від 1,2 – 1,6 до 1,9 – 2,3 МДж/м2.

При збільшенні вуглецевого еквівалента від 0,47 до 0,55 % властивості міцності сталі зростають на 40 – 55 МПа, грузлі на 0,4 – 0,5 МДж/м2.

Зі збільшенням товщини стінки профілю від 9 до 13 мм властивості міцності знижуються на 20 – 40 МПа, що може бути пояснено інерційністю процесу внутрішнього теплообміну в крупносортних профілях, коли при однаковій температурі поверхні температура в центрі більш масивного профілю може бути значно вище.