## Slide 1: Лабораторна робота №1
ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРНИХ ЗОН ДЕФОРМАЦІЇ ПРИ ОСАДЦІ

## Slide 2: Прес УГ20/2

## Slide 3: Прес УГ20/2

## Slide 4: Прес УГ20/2

## Slide 5: Прес УГ20/2

## Slide 6: Зразок до деформації
l=45±1мм
d=40мм

## Slide 7: Зразок до деформації

## Slide 8: Зразок до деформації
Параметри сітки:
d1=6мм
d2=10мм

## Slide 9: Зразок до деформації

## Slide 10: Зразок до деформації
Концентричні риски (торцеві):
dА=33мм
dБ=24мм
dВ=15мм

## Slide 11: Зразок до деформації

## Slide 12: Пресування зразка

## Slide 13: Зразок після деформації
l=38мм
Δl=7мм
dт=41мм
dц=45мм
Рпрес=390кг

## Slide 14: Зразок після деформації
Концентричні риски (торцеві):
dА=34мм
dБ=25мм
dВ=16мм

## Slide 15: Зразок після деформації
Мала сітка
Велика сітка

## Slide 16: Зразок після деформації
Мала сітка
Велика сітка

## Slide 17: Зразок після деформації
Мала сітка
Велика сітка
1м
2м
3м
1в
2в
3в

## Slide 18: Дані для розрахунку інтенсивності деформації
Номер еліпсу | a, мм | b, мм
1м | 3 | 3
2м | 4 | 2,5
3м | 4 | 2
1в | 5,5 | 4,5
2в | 6 | 4
3в | 6,5 | 3