## Slide 1: Методи визначення питомого опору та питомого поверхневого опору

## Slide 2: Питомий опір та питомий поверхневий опір
Питомий опір напівпровідника що має і електрони і дірки:
де -абсолютне значення заряду електрона, - концентрація електронів та дірок, -рухливість електронів та дірок.
У напівпровіднику n-типу та р-типу провідності питомий опір дорівнює відповідно:
У невироджених напівпровідниках на ділянці виснаження донорної та акцепторної домішки

## Slide 3: Питомий опір та питомий поверхневий опір
Опір R однорідно легованого напівпровідникового прямокутного паралелепіпеда може бути визначений, як що відомо питомий опір матеріалу
Напівпровідниковий зразок у вигляді
прямокутного паралелепіпеда

## Slide 4: Залежність рухливості та питомого опору кремнію від концентрації легуючої домішки при кімнатній температурі
Залежність дрейфових рухливостей електронів та дірок у кремнії від концентрації легуючої домішки при кімнатній температурі
Залежність питомого опору електронного та діркового кремнію від концентрації легуючої домішки при кімнатній температурі

## Slide 5: Чотиризондовий метод

## Slide 6
Розподіл потенціалу V(r) при розтіканні струму від металевого точкового контакту з напівнескінченним напівпровідниковим зразком має сферичну симетрію і визначається рівнянням Лапласа в сферичних координатах.
Рішення рівняння, що задовольняє граничній умові , має вигляд.
Константу C визначаємо з умови, що напруженість електричного поля E при r=r0 дорівнює
Напруженість електричного поля E пов'язана зі струмом I, що розтікається поверхнею півсфери площею , законом Ома.
Таким чином,
Розтікання струму від точкового контакту
в напівнескінченому зразку
Напівнескінчений зразок

## Slide 7
Залежність V(r) така сама і при напівсферичній формі контакту. Потенціал V зменшується досить швидко при збільшенні r, тому струм I визначатиметься головним чином опором приконтактної області, розміри якої тим менші, чим менше радіус контакту.
Потенціал у точці 2 знайдемо як суму потенціалів, що створюється струмом I, який витікає з точки 1, і струмом, що втікає в точку 4. Потенціал має позитивний знак для струму, що втікає в зразок, і негативний – для струму, що випливає зі зразка. Тому потенціали в точках 2 та 3 будуть відповідно дорівнювати:
де s – відстань між зондами.
звідки питомий опір
Напівнескінчений зразок
Розтікання струму при
вимірюванні питомого опору

## Slide 8
Принципова схема компенсаційного методу

## Slide 9
Застосування методу до зразків різної геометричної форми
Розташування дійсних та уявних джерел.
Вид зверху.
Не провідна межа
Провідна межа

## Slide 10
Реалізується при вимірюванні поверхневого опору тонких напівпровідникових пластин та провідних (напівпровідникових та металевих) шарів, ізольованих від провідних підкладок.
У тонкому зразку розподіл струму і потенціалу по товщині шару можна вважати однорідним і циліндричною симетрією, що характеризується. Радіальна частина потенціалу виходить із рішення рівняння Лапласа.
С2=0, так як інтерес представляє лише різницю потенціалів у точках 2 і 3. С1 знаходимо з того, що сила струму, що протікає через циліндричну поверхню, дорівнює:
звідки
де
-поверхневий опір.
Тонкий зразок

## Slide 11
и тоді
звідки
Коефіцієнт розтікання k для нескінченної пластини складає зонди в лінію і зонди по вершинах квадрата. Ці значення справедливі, якщо відстань від зондової головки до краю зразка l більша від межзондової відстані s у десять і більше разів.
Питомий опір металевих, однорідно легованих напівпровідникових шарів або тонких пластин, товщина яких принаймні в 3 рази менше відстані s, розраховується за наступною формулою.
Тонкий зразок

## Slide 12
Якщо d порівняно c s, слід ввести поправочний коефіцієнт f, що залежить від відношення
товщини пластини до міжзондовій відстані .
Значення поправочного коефіцієнта f залежно від відношення товщини пластини d до міжзондової відстані s
На представлена залежність поправочного коефіцієнта f від відношення товщини напівпровідникової пластини (шару) d до відстані між сусідніми зондами s
Тонкий зразок

## Slide 13
Навіть за шар вважається тонким, оскільки відмінність f від 1 становить менше 0.5 %.
Залежність поправкового коефіцієнта f від співвідношення товщини пластини d і відстані між сусідніми зондами s
Тонкий зразок