Практическое задание № 2

«Оценка качества железных руд»

Расположить заданные руды в ряд по убывающему богатству железом и определить содержание пустой породы в каждой до и после прокаливания бурого и шпатового железняка.

Дано: красный железняк, содержащий 59% Fe, бурый железняк, содержащий 50% Fe, магнитный железняк – 63% Fe и шпатовый железняк – 41% Fe.

Решение

1) определяем процент железа в минералах, находящихся в рудах:

в гематите  (Fe2O3):       ;

в лимоните (2Fe2O3.3H2O):   ;

в магнетите (Fe3O4):       ;

в сидерите (FeCO3):        .

2) определяем процентное содержание минерала в рудах:

гематита в красном железняке: ;

лимонита в буром железняке:   ;

магнетита в магнитном железняке:  ;

сидерита в шпатовом железняке:  .

3) определяем содержание в рудах пустой породы:

в красном железняке: ;        III

в буром железняке:   ;           IV

в магнитном железняке:  ;      I

в шпатовом железняке:           II

Вывод I:  самой богатой по железу рудой является магнитный железняк, самой бедной – бурый железняк.

4) после обжига бурого и шпатового железняков

4.1 При обжиге бурый железняк теряет воду:     ,

содержание Fe2O3 составит   .

Количество пустой породы (п.3) в руде составляет 16,7%, тогда сумма Fe2O3 и пустой породы составляет:     .

Переcчитываем на 100%:    Fe2O3

пустая порода    .

4.2 При обжиге шпатового железняка FeCO3 переходит в Fe3O4 по реакции:

содержание Fe3O4:       .

Пустой породы (п.3) в руде – 15,2%.

Сумма магнетита и пустой породы:  .

Переcчитываем на 100%:    Fe3O4

пустая порода    .

Вывод 2:  после прокаливания бурого и шпатового железняков руды по богатству железом расположатся следующим образом:

пустая порода, %

1. магнитный железняк                                              12,9

2. красный железняк                                                   15,7

3. бурый железняк (обожж.)                                      19,1

4. шпатовый железняк                                                21,1

Контрольные вопросы к заданию 2.

1. В каком виде и количестве содержится железо в земной коре?

2. Какие минералы железа востребованы в черной металлургии ?

3. Как называют различные руды железа?

4. Вредные и полезные  примеси железных руд.

5. Основные составляющие пустой породы железных руд.

6. Месторождения железных руд Украины.

Варианты задания № 2

| Вариант | Красный железняк | Бурый железняк | Магнитный железняк | Шпатовый железняк |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 59,4 | 50,4 | 63,0 | 41,5 |
| 2 | 59,3 | 49,9 | 63,1 | 41,4 |
| 3 | 59,0 | 50,1 | 62,8 | 41,3 |
| 4 | 59,7 | 49,8 | 62,9 | 41,2 |
| 5 | 59,9 | 50,2 | 63,4 | 41,6 |
| 6 | 60,0 | 49,7 | 62,7 | 41,7 |
| 7 | 58,9 | 50,0 | 63,2 | 42,0 |
| 8 | 58,6 | 49,8 | 63,3 | 41,9 |
| 9 | 54,8 | 50,3 | 62,6 | 40,9 |
| 10 | 59,0 | 50,4 | 62,9 | 41,0 |
| 11 | 58,5 | 50,0 | 63,0 | 41,2 |
| 12 | 60,0 | 51,0 | 63,1 | 41,7 |
| 13 | 59,8 | 50,5 | 63,4 | 41,0 |
| 14 | 59,1 | 50,0 | 62,8 | 42,0 |
| 15 | 59,9 | 50,3 | 63,3 | 41,4 |
| 16 | 59,9 | 49,9 | 62,9 | 41,3 |
| 17 | 58,9 | 50,1 | 63,2 | 40,9 |
| 18 | 59,1 | 49,8 | 63,3 | 40,8 |
| 19 | 59,3 | 50,3 | 64,0 | 41,3 |
| 20 | 59,2 | 50,0 | 63,9 | 41,1 |