2.1.3 Зависимость плотности и теплопроводности материала от термических режимов обработки

Исследуем плотность и теплопроводность материала от тех же факторов, как и в предыдущем разделе, таких как температура обработки, начальная влажность материала и время термической обработки. Не стоит также забывать о допущении, сделанном в первой главе – время парообразования в материале стремится к нулю и происходит во всем объеме, безградиентно. Градиент температуры в материале по сечению возникает после определенного времени.

Был проведен ряд экспериментов по исследованию теплофизических свойств пористого  материала при различных термических режимах его обработки. Температура, начальная влажность и время варьировались в заданных диапазонах. Изменение свойств материала исследовалось при стационарных условиях. Материал нагревали в муфельной горизонтальной печи СШОЛ, глубиной 200-250мм, d 100-120 мм,  с регулируемой на определенный   режим термопарой ХА 0-1100. Заготовки размещались на поду печи в тиглях. В качестве исследуемого теплофизического параметра материала была выбрана плотность. Плотность материала определялась как средняя плотность материала по изменению веса заготовок от геометрического размера.

Теплопроводность полученных образцов определялась на измерителе теплопроводности ИТ- λ- 400. При исследованиях  использовался метод динамического калориметра [61]. В основании метода лежат закономерности монотонного разогрева тонкой пластины в режиме, когда ее температурное поле остается квазистационарным (близким к стационарному).

ИТ- λ- 400  измеряет значения теплопроводности в диапазоне от 0,1 до 5 Вт/(м·К). Температурный диапазон при этом равняется от -100ºС до +500°С.

На рис. 2.12 приведена тепловая схема метода измерения теплопроводности. Образец, теплопроводность которого необходимо узнать 4, пластина 3 и стержень 5 монотонно разогреваются тепловым потоком Qτ,  поступающим от основания 1.

Боковые поверхности стержня 5, образца 4, пластин 2 и 3 адиабатно изолированы. Стержень 5 и контактирующая пластина  3 изготовлены из меди, которая имеет высокую теплопроводность, благодаря чему перепады температур на них незначительны.

Тепловой поток Qτ  проходит через средний разрез пластины 2, частично поглощается в ней и за счет него разогревается пластина 3, опытный образец 4, а также стержень 5.

Параметры системы были выбраны таким образом, чтобы тепловые потоки, которые аккумулируются опытным образцом 4 и пластиной 3, были в 5-10 раз меньше тех, которые поглощаются стержнем 5.

3

2

1

5

4

Q(τ)

Qт(τ)

Qз(τ)

Рис. 2.12 – Схема метода измерения теплопроводности

1 -  основа; 2- пластина; 3 – контактная пластина; 4- исследуемый образец; 5- стержень.

Учитывая, что соотношение измеряющихся температур равно соотношению электродвижущих сил термопар, то в формулу (2.14) для расчета R3, вместо значения температурного перепада на исследуемом образце Δt3 можно подставить соответствующий перепад электродвижущих сил П3 в микровольтах; а вместо перепада температур на пластине ΔtТ подставить ПТ, тоже в микровольтах.

λ3=δ3R3,                                                     (2.13)

R3=Δt3⋅F1+KCΔtT⋅KT−RK,						(2.14)

где δ3 - толщина исследуемого образца, м;

RK - поправка, учитывающая тепловое сопротивление контактов, м2·град/Вт;

KC - относительная поправка, учитывающая частичное поглощение Qτ опытным образцом;

F - площадь поперечного сечения образца, м2;

KT - коэффициент пропорциональности, который характеризует тепловую проводимость пластины, Вт/град;

Δt3 - перепад температур на опытном образце, град;

ΔtT- перепад температур на пластине, град.

В ходе экспериментов исследовалось влияние температуры в печи Х1, времени термического воздействия Х2, влажности материала Х3 на плотность Y1 и теплопроводность  Y2 материала. Для моделирования процесса термической обработки использовались методы планирования эксперимента. Для построения квадратичной модели зависимости показателя Y от исследуемых факторов Хi, i=1;2;3, использовался ортогональный центральный композиционный план второго порядка с ядром 23 [60,62]. Ранее в таблице 2.2 были приведены уровни факторов в эксперименте, и их фактические значения. В таблице 2.6 приведены результаты эксперимента.

Таблица 2.6 - Результаты эксперимента

| № п/п | Х1 | Х2 | Х3 | Y1 | Y2 | № п/п | Х1 | Х2 | Х3 | Y1 | Y2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +1 | +1 | +1 | 580 | 0,126 | 9 | -1,215 | 0 | 0 | 960 | 0,08 |
| 2 | -1 | +1 | +1 | 1948 | 0,093 | 10 | +1,215 | 0 | 0 | 648 | 0,07 |
| 3 | +1 | -1 | +1 | 2050 | 0,148 | 11 | 0 | -1,215 | 0 | 2136 | 0,097 |
| 4 | -1 | -1 | +1 | 2050 | 0,100 | 12 | 0 | +1,215 | 0 | 1820 | 0,061 |
| 5 | +1 | +1 | -1 | 683 | 0,145 | 13 | 0 | 0 | -1,215 | 1192 | 0,082 |
| 6 | -1 | +1 | -1 | 1450 | 0,148 | 14 | 0 | 0 | +1,215 | 894 | 0,061 |
| 7 | +1 | -1 | -1 | 1850 | 0,135 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1290 | 0,076 |
| 8 | -1 | -1 | -1 | 2100 | 0,143 | 16 |  |  |  |  |  |

Х1 – температура   (Т-1=100ºС; Т0=300ºС;

Т+1=500ºС);

Х2 – время термического воздействия (t-1=1с; t0=3с; t+1=5с);

Х3 – влажность материала (φ-1=0%; φ0=30%; φ+1=60%);

Y1 – плотность материала, кг/м3;

Y2 – теплопроводность материала, Вт/(мК).

После обработки результатов экспериментов и нахождения коэффициентов регрессионного уравнения (2.5) по формулам (2.6 - 2.8)  получены следующие уравнения:

Y1 =                                                                                      (2.15)

Y2 =                                                                                           (2.16)

Для проверки значимости отличия от нуля, полученных коэффициентов моделей, по результатам четырех повторных опытов в центре плана (полученные значения для Y1: 1345, 1260, 1390,1165; и для Y2: 0,075; 0,070; 0,090; 0,070) была найдена дисперсия ошибки опытов S2. После вычисления получено S1=98,78 и S2=0,0075.

С учетом полученной дисперсии ошибки опытов S были найдены пороги значимости. В результате были получены значения для плотности и теплопроводности соответственно: для линейных эффектов h1=0,961 и h1=0,007; для квадратичных эффектов h2=1,525 и h2=0,011; для парных эффектов взаимодействия факторов h3=1,125 и h3=0,008.  Для уравнения плотности порог значимости:  для линейных эффектов больше -  94,93, для квадратичных эффектов - больше  150,64,  для эффектов взаимодействия факторов - больше 111,13. Для уравнения теплопроводности пороги значимости будут соответствовать: для линейных эффектов -  0,0000525, для квадратичных эффектов - 0,0000825,  для эффектов взаимодействия факторов – 0,00006.

После расчетов значимости коэффициентов уравнения регрессии были получены следующие уравнения:

Y1 =                                                                         				(2.17)

Y2 =                                                                                                   	    (2.18)

Построим графическую зависимость экспериментальных данных и данных, полученных по зависимостям (2.15) - (2.18).

Рис. 2.13 – Зависимость плотности по точкам плана, для эксперимента и по расчетным зависимостям.

Рис. 2.14 – Зависимость теплопроводности по точкам плана, для эксперимента и по расчетным зависимостям.

Как видно по рис. (2.14) значения, полученные по  уравнениям (2.16) и (21.18) довольно близки к экспериментальным в диапазоне Х = [-1;1]. В «звездных» точках уравнения имеют большую расходимость с экспериментом. Поэтому, данные уравнения рекомендуется применять в оптимизации только в диапазоне Х = [-1;1].

По формуле (2.10) вычислим sR2, а проверку адекватности модели осуществим по уравнению (2.11). Получим F1= 5,7 и F2= 5,8 < Fкр=8,81, что соответствует гипотезе о равенстве дисперсий и модели будем считать адекватными.

Наиболее сильное влияние на плотность оказывает время термообработки материала в печи. Причем, чем оно больше, тем меньше плотность. Это объясняется тем, что в заданном температурном диапазоне на протяжении исследуемого периода времени в материале происходили процессы обезвоживания и упрочнения каркаса. Если бы мы существенно (за диапазоном измерения) повысили влажность сырьевой заготовки, то в этом случае материал был бы менее плотным и этот фактор стал бы доминирующим. Но при этом прочность готового материала не соответствовала бы потребительским качествам.

Температура также обратнопропорционально влияет на плотность. Эти зависимости отражены и в уравнении (2.17) соответствующими коэффициентами и знаками при них.

Также представляет интерес найти минимальное значение теплопроводности данного материала. Продифференцировав уравнение теплопроводности по каждой переменной и приравняв полученные уравнения к нулю, получим:

0,0053+0,054⋅X1−0,001⋅X2+0,0115⋅X3=0−0,005+0,001⋅X1+0,06⋅X2−0,005⋅X3=0−0,012+0,0115⋅X1−0,005⋅X2+0,048⋅X3=0.				(2.19)

Решив данную линейную систему уравнений матричным способом были найдены значения неизвестных Х1 =, Х2 =, Х3 =, при которых значение функции составило Y2min=0,036.  В натуральных значениях, минимальной теплопроводность будет при следующих параметрах: температуры 271,8 ºС, времени термического воздействия 3,25 с., начальной влажности 37,8%. При данных значениях, плотность будет равняться 990 кг/м3, а теплоемкость 371 Дж/(кг·К) [63].

Стоит обратить внимание на то, что минимум теплопроводности материала соответствует установленным норме для утеплителей на основе кремнезема равной 0,052+0,0001·tср [64].