ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

«РОЗРАХУНОК ШИХТИ

ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ДИНАСОВИХ ВОГНЕТРИВІВ»

Завдання:   розрахувати шихту для виробництва динасових виробів, визначити тип випаленого динасу за даними його хімічного складу.

Дані для розрахунку:

Склад компонентів:                              ваг %

Овручський кварцит                     35

Причистенський кварцит             35

Динасовий бой                              30

______________________

Усього:            100.

Більш 100 % добавки:

Мінералізатори:

Вапно (у вигляді СаО)                      1,6

Піритні огарки (у вигляді Fe2O3)    1,0

Сульфіт-спиртова барда (ССБ)        1,4.

1.1. Хімічний склад сировини наведено в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 – Хімічний аналіз сировини

| № п/п | Хімічні елементи | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | п/п |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Овручський кварцит | 97,9 | 0,56 | 0,62 | 0,38 | - | 0,54 |
| 2 | Причистенський кварцит | 98,1 | 0,71 | 0,69 | 0,30 | - | 0,20 |
| 3 | Динасовий бой | 95,09 | 1,78 | 0,89 | 2,00 | - | 0,24 |
| 4 | Вапно | 1,32 | 1,18 | 0,82 | 75,90 | - | 20,78 |
| 5 | Піритні огарки | 15.3 | 7,10 | 70,37 | 1,06 | 0,55 | 5,62 |

1.2. Розрахунок складу шихти по хімічному аналізу її компонентів:

Усього:        99,99  =  100

1.3. Визначення складу очищеного вапна

Вапно перед надходженням у виробництво піддається очищенню від піску, грудок та інших включень.

На кожні 100 г вапна у вапняне молоко увійде 75,9 г СаО, а решта компонентів – 24,1 г увійдуть до вапняного молока в кількості не більше 20 %.

Тоді склад очищеного вапна можна представити у наступному вигляді:

ваг. %

СаО                          75,9

Al2O3 = 1,18 . 0,2 = 0,236

SiO2 = 1,32 . 0,2 =  0,264

Fe2O3 = 0.82 . 0,2 = 0,164

п/п  =  20,78 . 0,2 = 4,156

_______________________

Усього:                    80,72

Перерахуємо на 100 %, тоді отримаємо:

%  СаО

%     Al2O3

Таким же чином вираховуємо, що  вміст   SiO2  =  0,328 %,

Fe2O3  =  0,203 %,

п/п  =  5,148 %.

____________________

Усього:     99,998 = 100

Вміст чистого оксиду кальцію СаО в шихті 1,6 % від  ваги сухої маси, а щоб забезпечити вміст вапна в шихті, необхідно в вапняне молоко вводити очищене вапно. Тоді з розрахунковою кількістю вапна в суху шихту вводиться (ваг. %):

______________________

1,70156  приймаємо 1,7

Гідратної води буде введено у вигляді Са(ОН)2:

М (СаО) = 56 г/моль,  М (Н2О) = 18 г/моль.

Відповідно     ;

Витрата вапна  буде складати      .

1.4. Розрахунок складу піритних огарків

С піритними огарками необхідно ввести 1 %  Fe2O3  зверх 100 % шихти. На кожні 100 г піритних огарків в шихту увійде 70,37 г Fe2O3 , а для забезпечення вводу в шихту 1 % Fe2O3 необхідна кількість піритних огарків складе:

Тоді з піритними огарками на 1,42 % ввійдуть наступні компоненти:

_______________________

0,419  приймаємо  0,42

1.5. Склад необпаленого динасу  (сира маса) покажемо у вигляді таблиці.

Таблиця 1.2 – Склад необпаленого динасу

| № п/п | Сировина | Хімічний склад |
| --- | --- | --- |
|  |  | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | п/п |  |
| 1 | Шихта | 97,127 | 0,978 | 0,725 | 0,838 | - | 0,331 | 99,99 |
| 2 | Вапно | 0,00555 | 0,00496 | 0,00345 | 1,60 | - | 0,0875 | 1,70 |
| 3 | Гідратна вода | - | - | - | - | - | 0,510 | 0,51 |
| 4 | Піритні огарки | 0,217 | 0,100 | 1,000 | 0,015 | 0,0078 | 0,079 | 1,42 |
| 5 | ССБ | - | - | - | - | - | 1,40 | 1,40 |
|  | Усього: | 97,349 | 1,083 | 1,728 | 2,453 | 0,0078 | 2,407 | 105,02 |
|  | В перерахунку на 100 % сирої маси | 92,695 | 1,036 | 1,64 | 2,335 | 0,007 | 2,291 | 100 |

Виконаємо перерахунок сирої маси на 100 %:

__________________________

Усього:    100,004   приймаємо 100

1.6. Перерахунок на випалений динас

При випалі із динасу видаляються витрати при прокалюванні – 2,29 %.         З урахуванням цього приймаємо:

100 % - 2,29 %  = 97,71 %.

Перерахуємо на 100 % для отримання хімічного складу випаленого динасу (ваг. %):

_____________________________

Усього:    99,95   приймаємо 100

За даними хімічного складу динас за Держстандартом відноситься до динасових виробів І групи (для мартенівських печей) -   SiO2  повинно бути не менш 94 %,   СаО  - не більше  3 %,  Al2O3  -  не більше 1,5 %.

ДОДАТОК А

Таблиця А1 -  Властивості сировини для виробництва динасу

| № п/п | Вид сировини | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | СаО | п/п |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Овручське родовище (I сорт) | 98,0 | < 1,1 | < 0,6 | 0,13 | 0,17 |
| 2 | Овручське родовище (II сорт) | 97,0 | < 1,6 | не норм. | 0,50 | 0,50 |
| 3 | Красногоровське родовище (І сорт) | 96,0 | не норм. | < 0,5 | 0,08 | 0,27 |
| 4 | Красногоровське родовище (ІІ сорт) | 94,0 | 0,94 | < 0,8 | 0,17 | 0,52 |
| 5 | Латненське родовище | > 90 | 5 – 9 | < 1,1 | 0,18 | 0,48 |
| 6 | Причистенське родовище | 98,1 | 0,71 | 0,69 | 0,30 | 0,20 |
| 7 | Антоновське родовище | 99,2 | 0,24 | 0,11 |  |  |

Таблиця  А2 - Види динасових виробів

| Найменування виробу | Вміст основних компонентів, % | Вогнетривкість,оС |
| --- | --- | --- |
|  | SiO2 | СаО | Al2O3 |  |
| Вироби динасові для електросталеплавильних печей ГОСТ 1566-71 | 96 | 2,0 | 1,5 | 1720 |
| Вироби динасові І групи (для мартенівських печей) | 94,5 | - | 1,5 | 1710 |
| Вироби динасові ІІ групи (для нагрівальних печей прокатних цехів, печей випалу вогнетривів) | 93,5 | - | не норм. | 1690 |
| Вироби динасові для кладки стекловарених печей | 95 | 2,5 | не норм. | 1710 |

Таблиця  А3 -  Варіанти завдання для розрахунку

| № варіанту | Хімічний склад шихтових матеріалів | Вміст шихтових матеріалів, % ваг. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кварцит | Динасовий бой | Більш 100 % |
|  | Кварцит (табл. А1) | Вапно | I | II |  | Вапно | Піритні огарки | ССБ |
| 1 | 1 | 2 |  | 40 | 60 | - | 1,5 | 1,0 | 1,6 |
| 2 | 1 | 3 |  | 40 | 40 | 20 | 1,6 | 0,98 | 1,2 |
| 3 | 1 | 4 |  | 40 | 45 | 15 | 1,7 | 0,96 | 1,4 |
| 4 | 1 | 5 |  | 40 | 30 | 30 | 1,8 | 0,94 | 1,0 |
| 5 | 1 | 6 |  | 35 | 45 | 20 | 1,9 | 0,92 | 1,5 |
| 6 | 1 | 7 |  | 45 | 40 | 15 | 2,0 | 0,90 | 1,45 |
| 7 | 2 | 3 |  | 35 | 50 | 15 | 1,95 | 0,91 | 1,35 |
| 8 | 2 | 4 |  | 50 | 30 | 20 | 1,85 | 0,93 | 1,25 |
| 9 | 2 | 5 |  | 30 | 35 | 25 | 1,75 | 0,95 | 1,30 |
| 10 | 2 | 6 |  | 35 | 35 | 30 | 1,65 | 0,97 | 1,15 |
| 11 | 2 | 7 |  | 42 | 40 | 18 | 1,55 | 0,99 | 1,10 |
| 12 | 3 | 4 |  | 40 | 36 | 24 | 2,05 | 1,0 | 1,05 |
| 13 | 3 | 5 |  | 40 | 39 | 21 | 2,10 | 1,05 | 1,0 |
| 14 | 3 | 6 |  | 44 | 40 | 16 | 2,15 | 1,10 | 1,6 |
| 15 | 3 | 7 |  | 33 | 37 | 30 | 2,20 | 1.15 | 1,2 |
| 16 | 4 | 5 |  | 35 | 39 | 26 | 2.25 | 1,20 | 1,4 |
| 17 | 4 | 6 |  | 36 | 36 | 28 | 2,30 | 1.25 | 1,0 |
| 18 | 4 | 7 |  | 30 | 50 | 20 | 2,35 | 1,30 | 1,5 |
| 19 | 5 | 6 |  | 45 | 35 | 20 | 2,40 | 1,35 | 1,45 |
| 20 | 5 | 7 |  | 42 | 42 | 16 | 2,50 | 1,40 | 1,35 |
| 21 | 6 | 7 |  | 43 | 40 | 17 | 2,45 | 1,45 | 1,25 |
| 22 | 7 | 3 |  | 41 | 40 | 19 | 2,55 | 1,45 | 1,30 |
| 23 | 6 | 5 |  | 30 | 45 | 25 | 2,60 | 1,50 | 1,15 |
| 24 | 4 | 2 |  | 35 | 35 | 30 | 2,70 | 1,48 | 1,10 |
| 25 | 3 | 1 |  | 35 | 40 | 25 | 2,80 | 1,46 | 1,05 |