2.1.4 Зависимость прочности материала от термических режимов обработки

Прочность материала определяет поведение материала при деформации и разрушении его при действии внешних нагрузок. От прочности материала зависит область его применения [65].

Прочность материала определим методом Роквелла. При определении  прочности по Роквеллу в испытуемое тело вдавливается алмазный конус с углом при вершине 120°. Конус вдавливается при приложении двух последовательных нагрузок: предварительной (Р=10 кгс) и основной. По глубине проникновения конуса, судят о твердости исследуемого материала [66].

В ходе экспериментов исследовалось влияние температуры в печи Х1, времени термического воздействия Х2, влажности материала Х3 на прочность на сжатие Y, МПа. Для моделирования процесса термической обработки использовались методы планирования эксперимента. В таблице 2.2 были приведены уровни факторов и их фактические значения. В таблице 2.7 приведены результаты эксперимента.

Таблица 2.7 – Полученные  значения модуля упругости и прочности

| № | Х1 | Х2 | Х3 | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | + | + | + | 0,18 |
| 2 | - | + | + | 0,4 |
| 3 | + | - | + | 0,395 |
| 4 | - | - | + | 0,5 |
| 5 | + | + | - | 0,15 |
| 6 | - | + | - | 0,415 |
| 7 | + | - | - | 0,433 |
| 8 | - | - | - | 0,43 |
| 9 | -1,414 | 0 | 0 | 0,325 |
| 10 | +1,414 | 0 | 0 | 0,3 |
| 11 | 0 | -1,414 | 0 | 0,33 |
| 12 | 0 | +1,414 | 0 | 0,31 |
| 13 | 0 | 0 | -1,414 | 0,43 |
| 14 | 0 | 0 | +1,414 | 0,5 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0,33 |

После обработки результатов экспериментов и нахождения коэффициентов регрессионного уравнения (2.5) по формулам (2.6 - 2.8)  получены следующие уравнения:

Y =                                                                                        (2.20)

Проверим адекватность модели. При этом воспользуемся оценкой дисперсии ошибок наблюдений s2= 0,0007 , полученной путем четырех параллельных наблюдений, проведенных в точке вне рамок данного плана. Степень неадекватности модели характеризует величина sR2. По формуле (2.10) получим sR2=0,002. проверку адекватности модели осуществим путем проверки гипотезы о равенстве дисперсий s2 и sR2. По (2.11) получим F= 2,8<Fкр=8,6, что соответствует гипотезе о равенстве дисперсий и модель будем считать адекватной.

После проверки на значимость коэффициентов уравнение (2.20) упростилось до:

Y =         						   				 (2.21)

Как видно по уравнению (2.21) с увеличением температуры и времени термической обработки прочность материала уменьшается, а с увеличением начальной влажности – увеличивается.

Используя полученные данные можно прогнозировать прочностные свойства исследуемого материала.