ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4

Вивчення способів огрудкування

залізорудних матеріалів ТА факторів, що впливають на міцнІсні властивості брикетів

Мета роботи – ознайомитися з теорією і технологією підготовки шихтових матеріалів для виробництва гранульованої шихти (брикетів), способами контролю їхньої якості, впливом температури і різних добавок на міцнісні властивості брикетів.

2.1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

У ході виробничої діяльності людини витрачаються природні сировинні запаси. Збільшення обсягів видобутку сировинних ресурсів приводить до їхнього зменшення і відповідно до збільшення обсягів виробничих відходів. На сьогоднішній день техногенні відходи на території України складають близько 30 млрд. тонн, з яких більш ніж 70 млн. тонн представлені у виді залізовмісних шламів зі вмістом оксиду заліза (Fe2O3) більше 50%. Залізисті шлами – це дрібнофракційний або пилоподібний матеріал, яким можливо заміняти залізорудні матеріали природного генезису.

Для відходів, що можуть бути застосовані в металургійному виробництві, основними критеріями придатності до вторинної переробки є хімічний склад і вологість, що визначає їхні сипкість і транспортабельність.

Процес підготовки відходів до повернення в технологічний переділ, в основному, полягає в огрудкуванні, тому що в більшості випадків безпосереднє використання пилоподібних відходів практично неможливо. Такі відходи також погано піддаються (чи майже не піддаються) огрудкуванню методами агломерації й окатування. Тому перспективним, а в ряді випадків і єдиним способом огрудкування таких матеріалів, є брикетування, що дозволяє шляхом пресування одержувати міцний рудний чи рудо-вугільний матеріал із заданими параметрами (форма, розміри та ін.). Брикетування дає можливість огрудковувати як однорідні, так і різнорідні по складу, структурі і розміру частинок матеріали, додатково вводити до складу вуглецеві компоненти і компоненти, що флюсують, а також інші складові, які застосовують при металургійному переділі, формуючи, таким чином, оптимальний хімічний склад сировини.

Брикетування – сучасний метод утилізації дисперсних відходів, який застосовується в чорній металургії з рентабельним використанням їх у металургійних печах і є самим доступним і дешевим способом огрудкування рудо-вугільних матеріалів.

Металургійний брикет – це моношихтний замінник традиційної багатокомпонентної шихти для виробництва чавуну, сталі і феросплавів; легуюча шихта металургійних переділів, що відновлюється сама та володіє більш високою питомою вагою.

Технологія брикетування має наступні переваги:

- шихта брикетів містить усі необхідні компоненти для одержання заданого сплаву (залізовмісний матеріал, вуглецевий відновник, пов’язувач – флюс);

- можливість проведення процесу брикетування без сполучних добавок;

- підвищені якісні показники брикетів при складанні шихти з різнофракційних матеріалів (до шихти брикетів пред'являються менші вимоги до гранулометричного складу ніж до шихти окатишів);

- вуглецевий відновник різко підвищує температуру початку розм'якшення брикетів до 1250-1400 °С (в окатишах ця температура складає близько 1145-1160 °С) і звужує інтервал розм'якшення;

- брикети мають достатню термостійкість під час нагрівання і відновлення;

- одержуваний продукт має задану форму, розміри й масу (заздалегідь відому);

- брикети мають високу механічну міцність при навантаженнях і кращу транспортабельність, а висока пористість забезпечує необхідний контакт твердої і газової фаз у наступному переділі (пряме і непряме відновлення);

- замість високотемпературного випалу в дуже вузькому інтервалі для окатишів можливо два варіанти зміцнення для брикетів: 1) сушіння, що зміцнює, свіжеотриманих брикетів при 350 °С протягом 10 хв.; 2) витримка брикетів на повітрі протягом 1-2 доби.

- кількість оборотного продукту в брикетному цеху складає не більш 2%, у той час як на агломераційній фабриці – 20-25%;

- екологічна безпека брикетів (безвідходність, відсутність високих температур при виготовленні).

Чинниками, що у значній мірі позначаються на процесі брикетування, є гранулометричний склад шихти та її вологість. У загальному випадку брикети виходять більш міцними при використанні високого тиску і дрібної фракції. Надлишок вологи веде до розшаровування й ослаблення міцності брикетів, до прилипання шихти до стінок прес-форм, до защемлення пуансонів. Недолік вологи веде до підвищеної крихкості брикетів, їхнього розсипання при ударі.

Введення до складу шихти коксового дріб'язку фракції менше 5 мм дозволяє одержувати брикети з досить низьким електроопором (1…2 Ом∙см). Застосування таких брикетів в якості шихти для електропечі дозволяє знизити питому витрату електроенергії, підвищити продуктивність металургійного устаткування, збільшити його питому потужність. Недоліком даних брикетів є низькі міцнісні показники, що прямо залежать від змочування вуглецевмісних матеріалів. Для підвищення міцності рудо-вугільних брикетів застосовуються наступні сполуки: рідке скло, сульфітно-спиртова барда (ССБ) та ін.

2.2 УСТАТКУВАННЯ І МАТЕРІАЛИ

Для проведення лабораторної роботи необхідні: установка для розсіву досліджуваного матеріалу (ротап), прес-форма, залізовмісні матеріали, зв'язувальні речовини, відновник, електронні ваги, прес високого тиску, сушильна шафа, лінійка, сталева плита.

2.3 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ РОБОТИ, ОПИС

УСТАНОВКИ, ОБРОБКА Й АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ

У лабораторній роботі вивчаються властивості різношихтових брикетів, вироблених із пов'язувачем і без.

Залізовмісні матеріали, флюс і кокс піддають розсіву на ротапі з метою відділення некондиційного матеріалу. Після розсіву виконується шихтовка відповідно до завдання, приведеного у таблиці 2.1 (за розсудом викладача можливе його корегування). Сумарна маса наважки 8…10 г (застосовуються електронні ваги з ціною розподілу 0,1 г). Після зважування складові ретельно змішують, після чого шихту завантажують в робочу камеру прес-форми, попередньо змазану органічним чи синтетичним змащувачем. Очищена прес-форма розміщується на робочому столику пресувального агрегату. Зразок пресують відповідно до раніше обговорених параметрів (Р). Після досягнення заданих параметрів пресування брикет витягають з матриці і піддають сушінню, матриця очищується, змазується і повертається в роботу. Висушені брикети піддають динамічним іспитам на міцність.

Для визначення міцності отриманих пресовок висушені зразки скидають з висоти 40 см на сталевий лист. Отримані дані часткового і повного руйнування заносять в таблицю 2.1.

За отриманими даним будують залежності, роблять висновки.

Таблиця 2.1 – Оцінка міцності брикетів

| № | Шихтові складові | Співвідношення, % | Номер зразка | Міцнісні характеристики сирих брикетів | Міцнісні характеристики висушених брикетів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Початок руйн. | Повне руйн. | Середня міц. | Початок руйн. | Повне руйн. | Середня міц. |
| 1 | Шлам, С, СаО | 90, 5, 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Шлам, С, СаО | 100, 0, 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Шлам, С, СаО | 80, 5, 15 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Шлам, С, СаО | 70, 20, 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Шлам, С, СаО | 80, 15, 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |

2.4 ЗМІСТ ЗВІТУ

- Тема роботи.

- Мета роботи.

- Коротко теоретичні відомості.

- Коротко про методику проведення дослідів.

- Таблиця з результатами дослідів.

- Графік впливу складу шихти на міцнісні властивості брикетів.

- Висновки за результатами роботи.

2.5 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

- Назвіть та охарактеризуйте способи огрудкування шихтових матеріалів.

- Опишіть теоретичні основи підвищення міцності брикетів.

- Оцініть вплив шихтових складових на міцнісні властивості брикетів.

- Технологічні вимоги до устаткування для брикетування.

- Методика оцінювання міцнісних властивостей брикетів.

- Вплив способу огрудкування на область застосування.

- Вплив способу огрудкування на умови проходження відновних процесів і ступінь витягу провідних компонентів.