ЗАВДАННЯ № 2 РОЗРАХУНОК ОСНОВНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ  ВИРОБНИЦТВА  ЕКСТРАКЦІЙНОЇ ФОСФАТНОЇ КИСЛОТИ

2. 1. Загальні відомості про виробництво фосфатної кислоти

Сировиною для отримання фосфатної кислоти є фосфати

(мінерали апатити і фосфорити), що містять нерозчинний у воді  фторапатит Ca5 (PO4 )3 F ; тому фосфор, що міститься в ньому не засвоюється рослинами. В зв'язку з цим процес переробки фосфатів  полягає в тому, щоб перевести фосфор у сполуку, добре розчинну у воді. До таких сполук  належить фосфатна кислота H 3 PO4 .

Розклад фторапатиту з утворенням фосфатної кислоти відбувається при взаємодії його з різними кислотами, наприклад, з сульфатною кислотою

Ca5 (PO4 )3 F + 5H 2SO4 = 3H3PО4 + 5CaSO4 + HF        (1) та хлоридною кислотою

Са5 (PO 4 )3 F +10HCl = 3H 3 PO4 + 5CaCl2 + HF           (2) або нітратної кислоти

Ca5 (PO4 )3 F +10HNO3 = 3H 3 Po4 + 5Ca(NO3 ) 2 + HF .                                (3)

Але фосфатна кислота може бути отримана із фосфату також  електротермічним методом, суть якого полягає в тому, що  подрібнений фосфат змішують з вугіллям і різними добавками і потім нагрівають в електропечі. При температурі 1200-13000С  відбувається розклад фторапатиту з утворенням елементарного Фосфору:

2Сa (5 PO4 )3 F +15C + H 2O = 3P2 +15CO +10CaO + 2HF ,   (4)   який виділяють, а потім спалюють в потоці повітря до оксиду:

2P2 + 5O2 = 2P2O5 .                                                        (5)

При взаємодії утвореного  фосфатного  ангідриду з водою отримують фосфатну кислоту:

P2O5 + H 2O = 2H 3 PO4 .                                              (6)

Завдання інженера-хіміка полягає в тому, щоб проаналізувати всі можливі хімічні способи отримання цільового продукту і вибрати найбільш економічно вигідний. В даному випадку результати наукових досліджень  і аналіз роботи промислових установок показав, що нині найбільш дешеву фосфатну кислоту отримують при розкладі апатиту сульфатною кислотою (рівняння 1).

В районах з дешевою електроенергією (наприклад, поблизу потужних гідроелектростанцій) економічно вигідним може бути  також електротермічний метод отримання фосфатної кислоти. В світовій промисловості приблизно 10% фосфатної кислоти  виробляється на основі елементарного Фосфору, що отриманий електротермічним методом.

Рис.2.  Принципова схема сучасного виробництва фосфатної   кислоти:

1 - подрібнення фосфату; збагачення (флотація); 3, 4 - хімічний   розклад; - виділення фосфатної кислоти; 6 - промивання фосфогіпсу; 7 – розбавлення H2SO4;  8 - охолодження пульпи.

Принципова схема сучасного виробництва фосфатної кислоти більш складна, - вона  включає значно більше операцій (рис. 2): фосфат подрібнюють (операція 1), потім флотують (тобто збагачують, операція 2), в результаті чого вміст Р2О5 в фосфаті зростає від 10-15% до 30-40%. З підвищенням вмісту Р2О5 в фосфаті відповідно збільшується продуктивність всіх наступних стадій  процесу. Збагачений фосфат подають в перший реактор 3, де фосфат змішується з фосфатною кислотою з утворенням пульпи,  яку далі направляють в другий реактор 4. Сюди ж додають сульфатну кислоту. З другого реактора пульпу, що складається з  фосфатної кислоти і кальцій сульфату , направляють на перший фільтр 5, де основна кількість фосфатної кислоти відділяється від  кальцій сульфату. Частина отриманої фосфатної кислоти виводиться з процесу у вигляді готової продукції, а решта направляється в перший реактор 3. Осад після фільтра 5 містить крім кальцій сульфату  значну кількість фосфатної кислоти, тому осад передають на другий фільтр 6, де сульфат промивають водою для вилучення фосфатної кислоти і виводять із процесу, як відходи виробництва (фосфогіпс). Промивна вода, що утворюється в фільтрі 6, представляє собою слабкий розчин фосфатної кислоти; цей розчин використовують для розбавлення 93%-ої сульфатної кислоти в змішувачі 7 до концентрації 70%.

Оскільки процес виділення фосфатної кислоти на фільтрах 5 і суттєво залежить від розміру кристалів напівгідрату кальцію, в  реакторах 3 і 4 створюють умови, що сприяють утворенню крупних кристалів. Для цього частину пульпи з реактора 4 упарюють в  вакуум-випаровувачі 8 і подають в перший реактор 3; при упарюванні температура пульпи знижується, а розмір кристалів  напівгідрату кальцію збільшується. Таким чином одночасно регулюють і температурний режим процесу, і розмір кристалів.

В реакторах 3 і 4, а також у змішувачі 7 виділяється флуор гідрогену, який далі використовується для отримання флуористих

солей.

Таким чином, в сучасній схемі додана фізична операція (2), в якій передбачене збагачення фосфату. Хімічний розклад фосфату здійснюється в двох реакторах 3 і 4, а виділення фосфатної кислоти в двох фільтрах 5 і 6. Крім того, передбачений змішувач 7 і вакуумвипаровувач 8.

Рис. 3. Схема виробництва фосфатноъ кислоти сульфатно-кислим розкладанням:

1 - бункер; 2 - реактор; 3, 5 - дозатори фосфатної і сульфатної кислот; 4, 10  -  напірні  баки; 6 - вакуум-випаровувач; 7 –  розподілювач  пульпи; 8  - навантажувальні насоси; 9 - конденсатор; 11— - посудини карусельного вакуум-фильтра; 12 -  вакуум-збірник; 13 - збірник фильтратів

2.2. Порядок виконання завдання

- Вивчити основні технологічні параметри процесу.

- Виконати технологічні параметри процесу (згідно з варіантом).

2.2.1. Визначення основних технологічних  параметрів процесу.

Повний розклад фосфату не означає повний перехід P2O5 в розчин внаслідок протікання вторинних процесів (виділення фосфатів феруму із перенасичених розчинів  тощо), тому коефіцієнт  розкладу фосфату, що характеризує ступінь розкладу фосфату, визначають за співвідношенням CaO : SO3 в фосфогіпсі. Якщо увесь кальцій оксид , що міститься в фосфаті зв’язаний зSO3 (якщо  SO3 є в недостатку по відношенню до CaO ), то фосфат  розкладається повністю - увесь кальцій фосфат перетворюється в гіпс.

Для кальцій сульфату  відношення молекулярних мас CaO : SO3 рівне 0,7. Відповідно, при відношенні CaO : SO3 в фосфогіпсі , рівному або менше 0,7, коефіцієнт розкладу фосфату складає  100%;  збільшення  співвідношення CaO : SO3 свідчить про неповний розклад фосфату:

де  CСаО  і CSO3 - вміст  CaO : SO3 в фосфогіпсі , маса %.

Коефіцієнт вилучення KВИЛУЧ (в %)переходу P2O5 в розчин,  визначають за вмістом загальної і водорозчинної  частини P2O5 в гіпсі:

де CЗАГ - вміст загальної P2O5 в фосфогіпсі, %; СВОДОР - вміст водорозчинної P2O5 в фосфогіпсі, %; СФ вміст P2O5 в фосфаті (на абсолютно суху речовину), %; GГ - гіпсове число, вихід сухого фосфогіпсу (CaSO4 ⋅2H 2O) на одиницю фосфату,  при розрахунку  за вмістом CaO в сировині.

Коефіцієнт ефективності  промивки  фосфогіпсу KЕФ.ПРОМ. (в %) дозволяє оцінити втрати водорозчинної P2O5 в відхідному фосфогіпсі:

Коефіцієнт технологічного виходу KВИХ характеризує ступінь  переходу  P2O5  із вихідного фосфату в фосфатну кислоту; його визначають за формулою

Концентрацію  P2O5 в фосфатній кислоті СПРОД (в %) визначають за формулою

де GP O2 5 - масова кількістьP2O5 , який перейшов з 100 масової частки вихідного фосфату в продукційну кислоту; СПРОД - масова частка продукційної фосфатної кислоти, отриманої з 100 масової частки фосфату;    число  100 в знаменнику - масова кількість  фосфату , по відношенню до якого  беруться всі інші величини; GK - масова кількість сульфатної кислоти насправді на 100 ваг.ч.  фосфату;  GB - кількість води , введеної в процес для промивки фосфогіпсу на 100 ваг.ч. фосфату; Gр.ф. - масова кількість рідкої фази у відхідному фосфогіпсі  на 100 ваг.ч. фосфату; GГАЗ - масова  кількість рідин, які виділяються в газову фазу при екстракції 100 ваг.ч. фосфату.

Нормою сульфатної кислоти називають кількість масових часток  моногідрату Н 2SO4 на 100 ваг.ч. фосфату.  Стехіометричну  норму Н 2SO4 визначають виходячи з загального вмісту СаО в фосфаті ; вона дорівнює

де CCaO - вміст CaO в 100 ваг.ч. фосфату.

Якщо концентрація сульфатної кислоти С (в ваг. %), а коефіцієнт втрат її складає а, то витрати кислоти насправді:

Масовий вихід пульпи СП визначають за формулою

де n –масове відношення Р:Т в пульпі.

Для апатитового концентрату гіпсове число GГ =1,6; для фосфоритів в середньому   GГ =1,3.

Кількість розчину розчинення Gр.рна 100 ваг.ч. фосфату розраховують за формулою

Gpp = GП − (100 + GК −GГАЗ).                         (15)

Кратність циркуляції пульпи N  можна орієнтовно визначити за формулою

де: а і b –концентрації  SO3 в рідкій фазі в останньому і першому екстракторах , %; GЦ П. - кількість циркулюючої пульпи, кг на 100 кг фосфатної сировини.

У  більшості випадків  задаються значенням кратності цирку ляції пульпи і по ньому визначають кількість циркуліруючої пульпи.

Вихід продукційної фосфатної кислоти  СПРОД (в кг) на 100 кг  фосфату можна визначити за формулою

Кількість води, необхідної для промивання фосфогіпсу Gв , визначають з рівняння матеріального балансу(на 100 кг фосфату):

GB = GПРОД + GР.Ф. + GГ ⋅100 + GГАЗ −100 −GK.          (18)

Кількість оборотної фосфатної кислоти  GОБ.К визначають  за різницею між вмістом рідкої фази в пульпі і сумою кількостей продукційної фосфатної кислоти  і рідкої фази фосфогіпсу  після першої  (основної) фільтрації. В розрахунку на 100 кг фосфату :

де  а 0 - процентний вміст сухої речовини в фосфогіпсі після першої фільтрації.

Кількість першого фільтрату Gф1 (в кг) представляє собою суму  кількостей продукційної фосфатної кислоти і оборотної кислоти:

Кількість другого фільтрату GÔ 2 , отриманого після першого промивання фосфогіпсу, визначається по різниці  між кількістю розчину розбавлення до кількості оборотної фосфатної кислоти:

Кількість третього фільтрату GФ3 , отриманого після другого промивання фосфогіпсу і введеного на першу промивку, визначать виключенням кількості вологого фосфогіпсу, що направляється на промивку GГ0 , з суми кількостей вологого фосфогіпсу, що першу отриманий після першого промивання G′Г і другого фільтрату:

де а1 - вміст сухої речовини в фосфогіпсі після першого промивання.

Кількість четвертого фільтратуGФ4 , отриманого після третього промивання фосфогіпсу , визначається за наступною формулою

де  G′Г′ - кількість фосфогіпсу після другого промивання.

Об’єм екстракторів V за завданим часом взаємодії реагентів τ ( визначають на основі дослідних даних). При годинному об’ємі  продукційної пульпи Q (вм3/ год ) корисний об’єм  екстракторів (в м3 ):

2.2. Приклад

Визначити витрату баштової та 93%-ної сульфатної кислоти для  розкладу апатитового концентрату, що містить 51,5% СаО, якщо норма кислоти дорівнює 98% від стехіометричної кількості.

Розрахунок:

- Витрата баштової сульфатної кислоти  (концентрація 75% H2SO4)  на розкладення 100кг апатитового концентрату за формулою (13) буде:

Витрата 93%-ної кислоти становить        = 95кг .

2.3. Контрольні запитання

- У чому полягає суть розкладу   фторапатиту з утворенням фосфатної кислоти?

- Опишіть хімічну модель процесу розкладу фторапатиту кислотами.

- Обгрунтуйте найбільш оптимальний спосіб розкладу фтор апатиту  кислотами.

- Охарактеризуйте електротермічний спосіб добування фосфатної   кислоти з фосфату.

- Складіть принципову схему сучасного виробництва фосфатної   кислоти.

- Назвіть способи збагачення сировини.

- До яких типових процесів відноситься флотація?

- Назвіть відходи виробництва фосфатної кислоти з фторапатиту.

- Складіть функціональну схему виробництва фосфатної кислоти з фторапатиту.

- Складіть операторну схему виробництва фосфатної кислоти з фторапатиту.

- Складіть блокову схему виробництва фосфатної кислоти з фторапатиту.

- Вкажіть основні параметри операції подрібнення фосфату.

- Вкажіть основні параметри операції хімічного розкладу.

- Вкажіть основні параметри операції виділення фосфатної   кислоти.

- Складіть схему промивання фосфогіпсу.

- Що забезпечує процес промивання фосфогіпсу?

- Що забезпечує часткове повернення фосфатної кислоти на операцію хімічного розкладу?

- Що сприяє зміщенню рівноваги в бік добування цільових продуктів для реакції кислотного розкладання фторапатиту?

- Назвіть основні параметри кислотного розкладу фторапатиту.

- Вкажіть область використання фосфатної кислоти в народному   господарстві.

- Класифікацію фосфатних добрив.

- Складіть функціональну схему виробництва суперфосфату.

- Складіть операторну схему суперфосфату.

- Складіть блокову схему суперфосфату.

- Як визначається швидкість гетерогенних хімічних реакцій.

2.4. Варіанти  для виконання контрольної роботи

Варіант 1 . Визначити витрату баштової  і 93%-ої сульфатної кислоти для розкладу 10т апатитового концентрату, що вміщує 51,5% CaO , якщо норма кислоти дорівнює 98% від стехометричної кількості.

Варіант 2.  Визначити масовий вихід пульпи, кількість рідкої фази  в пульпі і кількість розчину розбавлення при сульфатнокислотній екстракції  фосфорної кислоти із  100 кг апатитового концентрату,  якщо відношення Р:Т (по вазі) пульпи дорівнює 2,5:1, гіпсове число дорівнює 1,6, а кількість речовин, які виділяються в газову фазу,  дорівнює 5 кг і витрата сульфатної кислоти (насправді)  складає 117,9 кг.

Варіант 3. Визначити кратність циркуляції пульпи і кількість сульфатної кислоти, що надходить в останній і передостанній екстрактори при сульфатнокислій екстракції фосфатної кислоти з апатитового концентрату, що містить 51,5% CaO . Концентрація SO3 в рідкій фазі останнього екстрактора 2,5% і першого екстрактора 0,5%; відношення Р:Т в пульпі дорівнює 2,5:1, вихід продукційної пульпи складає 560 кг на 100 кг апатитового концентрату.

Варіант 4. Визначити кількість розчину розбавлення і циркулюючої  пульпи при розкладі 1 т апатитового концентрату, що містить 3% флуору, якщо витрата 93%-ої сульфатної кислоти дорівнює 978,5  кг; гіпсове число 1,6; відношення Р:Т в пульпі 3:1; ступінь виділення флуору в газову фазу 20% від  кількості його в сировині;  кратність циркуляції пульпи  дорівнює 6:1, а кількість випаруваної води в екстракторі складає 262 кг на 1 т апатиту.

Варіант  5. Розрахувати об’єм і число екстракторів, якщо кількість отриманої пульпи при екстракції фосфатної кислоти з апатитового концентрату складає 285,6 т/год; щільність пульпи γ=1,48 т/м3, а час перебування пульпи в екстракторах дорівнює 5 год.

Варіант 6.  Для отримання фосфатної кислоти з концентрацією 25%

H 3 PO4 використовують фосфорит, що містить (в ваг.%):

P2O5 ……….…………………………..27,5

CaO ………………………………..…..43,5 Флуор…………..………………………....2,5

На  розкладання  подається  92,5%-на  сульфатна  кислота. Визначити (на 1 т фосфориту) за реакцією розкладу: витрату  сульфатної кислоти.

Варіант 7. Розрахувати об’єм і число екстракторів, якщо кількість отриманої пульпи при екстракції фосфатної кислоти з апатитового  концентрату складає 150 т/год; щільність пульпи γ=1,48 т/м3, а час перебування пульпи в екстракторах дорівнює 5 год.

Варіант 8. Визначити витрату баштової  і 93%-ої сульфатної кислоти для розкладання 15т апатитового концентрату, що вміщує 51,5% CaO , якщо норма кислоти дорівнює 98% від стехометричної кількості

Варіант 9.  Для отримання фосфатної кислоти з концентрацією 25% H 3 PO4 використовують фосфорит, що містить (в ваг.%):

P2O5……….…………………………..27,5

CaO ………………………………..…..43,5

Флуор…………..………………………....2,5

На розклад подається 92,5%-на сульфатна кислота.  Визначити (на 1 т фосфориту) за реакцєю розкладу: кількість фосфорної  кислоти, що утворилася, та фосфогіпсу.

Варіант 10.  Для отримання фосфатної кислоти з концентрацією 25% H 3 PO4 використовують фосфорит, що містить (в ваг.%):

P2O5 ……….…………………………..27,5

CaO ………………………………..…..43,5

Флуор…………..………………………....2,5

Варіант 11 . Визначити витрату баштової  і 95%-ої сульфатної кислоти для розкладу 15 т апатитового концентрату, що вміщує 51,5% CaO , якщо норма кислоти дорівнює 98% від стехометричної кількості.

Варіант 12.  Визначити масовий вихід пульпи, кількість рідкої фази  в пульпі і кількість розчину розбавлення при сульфатнокислотній екстракції  фосфорної кислоти із  100 кг апатитового концентрату,  якщо відношення Р:Т (по вазі) пульпи дорівнює 2,5:1, гіпсове число дорівнює 1,6, а кількість речовин, які виділяються в газову фазу,  дорівнює 6 кг і витрата сульфатної кислоти (насправді)  складає 127,9 кг.

Варіант 13. Визначити кратність циркуляції пульпи і кількість сульфатної кислоти, що надходить в останній і передостанній екстрактори при сульфатнокислій екстракції фосфатної кислоти з апатитового концентрату, що містить 40% CaO . Концентрація SO3 в рідкій фазі останнього екстрактора 2,5% і першого екс-трактора 0,5%; відношення Р:Т в пульпі дорівнює 2,5:1, вихід продукційної пульпи складає 560 кг на 100 кг апатитового концентрату.

Варіант 14. Визначити кількість розчину розбавлення і циркулюючої пульпи при розкладі 2 т апатитового концентрату, що  містить 3% флуору, якщо витрата 93%-ої сульфатної кислоти  дорівнює 978,5 кг; гіпсове число 1,6; відношення Р:Т в пульпі 3:1; ступінь виділення флуору в газову фазу 20% від  кількості його в  сировині; кратність циркуляції пульпи  дорівнює 6:1, а кількість випаруваної води в екстракторі складає 262 кг на 1 т апатиту.

Варіант 15. Розрахувати об’єм і число екстракторів, якщо кількість  отриманої пульпи при екстракції фосфатної кислоти з апатитового концентрату складає 385,6 т/год; щільність пульпи γ=1,48 т/м3, а час   перебування пульпи в екстракторах дорівнює 5 год.